ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS /T ×××.1—××××

铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平

评价技术要求

第1部分 挤压、轧制和拉伸

The technical requirements of assessment for cleaner production performance in industrial of extrusion aluminium and aluminium alloys

Part 1：extrusion、rolling and stretch

(审定稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

YS/T XXX《铝及铝合金管、棒、型材行业清洁生产水平评价技术要求》分为四个部分：

- 第1部分：挤压、轧制和拉伸

- 第2部分：阳极氧化与电泳涂漆

- 第3部分：粉末喷涂

- 第4部分：氟碳漆喷涂

本部分为YS/T XXXX的第1部分。

本标准按照GB/T1.1-2009规定的起草规则进行编制的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：山东兖矿轻合金有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价技术要求

第1部分 挤压、轧制与拉伸

1  范围

本部分规定了铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价指标体系及要求、数据采集和检测、清洁生产水平评价指标的计算、清洁生产水平评价指数的计算及清洁生产管理与措施。

本部分适用于铝及铝合金管、棒、型材的清洁生产。

本部分不适用于经过表面处理的铝及铝合金管、棒、型材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB xxxx       铝及铝合金管、棒、型材安全生产规范  第1部分 挤压、轧制与拉伸

GB xxxx       一般工业用铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额

GB xxxx       铝及铝合金轧、拉制管棒材单位产品能源消耗限额

GB 8978       污水综合排放标准

GB/T 2589     综合能耗计算通则

GB/T 3190     变形铝及铝合金化学成分

GB/T 6422     用能设备能量测试导则

GB/T 12348    工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 15587    工业企业能源管理导则

GB/T 17166    企业能源审计技术通则

GB/T 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T20106    工业清洁生产评价指标体系编制通则

GB/T 24001    环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001    职业健康安全管理体系 规范

YS/T 694.4    变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额  第4部分:挤压型材、管材

YS/T XXXX     变形铝及铝合金铸锭清洁生产水平评价技术要求

3术语和定义

YS/T XXXX 中界定的术语和定义以及下列定义适用于本文件。

3.1润滑油：本标准中润滑油是指挤压机油泵中使用的抗磨润滑油和拉、轧生产过程中使用的润滑油。

3.2 金属损耗：本标准中金属损耗主要是指挤压模具蚀洗过程中所溶解的金属。

4  要求

4.1 铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价指标体系及要求

4.1.1 铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价指标体系

铝及铝合金管、棒、型材生产线清洁生产水平评价指标体系应符合表1的规定。

表1 铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平等级

| 评价等级 基准值 评价指标 |  |  |  | 清洁生产水平等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
|  |  |  |  | 软合金 | 硬合金 | 软合金 | 硬合金 | 软合金 | 硬合金 |
| 资源、能源消耗与利用 | 综合能耗 （t标煤/t产品） |  |  | 符合GB xxxx、GB xxxx、 YS/T 694.4中先进值要求 |  | 符合GB xxxx、GB xxxx、 YS/T 694.4中准入值要求 |  | 符合GB xxxx、GB xxxx、 YS/T 694.4中限定值要求 |  |
|  | 金属损耗（t/t产品） |  |  | ≤1.010 |  | ≤1.015 |  | ≤1.025 |  |
|  | 成品率（%） | 挤压棒材 |  | 80% | 75% | 75% | 65% | 70% | 60% |
|  |  | 挤压型材 |  | 75% | 70% | 70% | 65% | 55% | 50% |
|  |  | 挤压管材 |  | 80% | 70% | 75% | 65% | 65% | 55% |
|  |  | 拉、轧制棒材 |  | 70% | 65% | 65% | 60% | 55% | 45% |
|  |  | 拉、轧制管材 |  | 65% | 60% | 60% | 55% | 55% | 45% |
|  |  | 6063建筑型材 |  | 85% |  | 75% |  | 65% |  |
|  | 单位产品取水量（m3/t产品） |  |  | ≤4 | ≤8 | ≤8 | ≤20 | ≤35 | ≤72 |
|  | 水的重复利用率，% |  |  | ≥96 |  | ≥94 |  | ≥80 |  |
|  | 润滑油消耗（kg/t产品） |  | 挤压材 | ≤0.8 |  | ≤2.0 |  | ≤3.5 |  |
|  |  |  | 拉轧材 | ≤3.6 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.2 | ≤5.2 | ≤6.0 |
| 生产技术特征 | 基本要求 |  |  | 企业所采用的生产工艺与装备不得在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向, 生产典型工艺流程见图1、图2，生产主要工序设备见表2。 排水系统划分正确，未受污染的雨水和工业废水全部有相应独立系统。 特殊水质的高浓度污水有独立的排水系统或预处理设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 生产工艺装备要求 |  |  | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，设备全部实现自动化。 |  | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，主要设备实现自动化。 |  | 采用清洁生产工艺和设备，主要生产工艺先进，部分设备实现自动化。 |  |
| 产品特征 | 有毒有害元素 |  |  | 符合GB/T3190中的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 产品包装材料再生性、降解性 |  |  | 铝及铝合金管、棒、型材的包装箱及其他包装物宜使用具有可再生性或可降解性的材料。对不具有可再生性或可降解性的材料按相关法律法规规定委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |  |  |
| 污染物产生 | 1、废水产生量（m3/t产品） |  |  | ≤2.0 |  | ≤5.0 |  | ≤25 |  |
|  | 2、厂界噪音 |  |  | 符合GB12348中的要求 |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  | 未检出 |  | 0.25kg/t |  | 0.50 kg/t |  |
|  | 烟尘 |  |  | 未检出 |  | 0.05 kg/t |  | 0.10 kg/t |  |
| 资源综合利用 | 生产废料处置利用率（%） |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 废物处理 | 固体废弃物处置 |  |  | 对危险废物要建立危险废物管理制度，并进行无害化处理，对不能再利用的生产废弃物分类存放、回收，并安全处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 废液的处置a |  |  | 对废液要进行无害化处理后符合相关法律法规规定排放标准方允许排放，如没有处理设备或设施要集中存放并委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |  |  |
| 环境管理与劳动安全卫生 | 环境法律法规标准 |  |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制，排污许可证符合管理要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 组织机构、清洁生产审核、环境和职业健康安全审核 |  |  | 设专门环境管理机构或专职管理人员，按照企业清洁生产审核指南的要求进行审核；宜通过GB/T 24001、GB/T 28001认证审核。 |  |  |  |  |  |
|  | 计量管理 |  |  | 符合GB/T 2589、GB/T 6422、GB/T 15587、GB/T 17167 等国家标准要求。能耗计量范围符合《一般工业用铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额》、《铝及铝合金轧、拉制管棒材单位产品能源消耗限额》和《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第4部分:挤压型材、管材》中的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 生产过程及安全环境管理 |  |  | - 每个生产工序要有操作规程，对重点岗位 要有作业指导书；易造成污染的设备和废物产生部位要有警示牌；生产工序能分级考核。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -储运系统污染控制制度； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序； -环境管理记录和台帐 3、铝合金管、棒、型材生产应符合GB。。。铝合金挤压材安全生产规范 |  |  |  | 1、每个生产工序要有操作规程，对重点岗位要有作业指导书；生产工序能分级考核。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序 3、铝合金管、棒、型材生产应符合GB。。。铝合金挤压材安全生产规范 |  |
|  | 相关方环境管理 |  |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求，有相关的管理程序，得到有效的执行。 |  | 原材料供应方的管理； 协作方、服务方的管理程序 |  | 原材料供应方的管理程序 |  |
| a根据企业执行情况，按表3确定分值后评级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

拉伸整径

挤压坯料

矫直锯切

热处理

润滑压延

检查包装

轧、拉制管棒材

图1铝及铝合金轧、拉制管棒材生产工艺流程简图

检查包装

淬火

铸锭挤压

铝及铝合金热挤压管、棒、型材

人工时效或退火

冷加工

图2  一般工业用铝及铝合金热挤压管、棒、型材生产工艺流程简图

表2铝及铝合金管、棒、型材生产企业主要生产设备

| 主要工序 | 生产设备 |
| --- | --- |
| 铸锭挤压 | 坯料加热炉、模具加热炉、挤压机、牵引机、飞锯等 |
| 拉、轧管棒 | 轧管机、拉管机 |
| 热处理 | 淬火炉、时效炉、退火炉 |
| 冷加工 | 张力矫直机、辊式矫直机、型材矫直机 |
| 锯切 | 圆盘锯、带锯等 |
| 包装 | 自动化、半自动化包装生产线，或人工包装 |
| 管、棒、型材成品 |  |

4.1.2清洁生产水平等级要求

现有铝及铝合金管、棒、型材生产线清洁生产水平应达到表1中三级及以上级别的规定，新（改、扩）建铝及铝合金管、棒、型材生产线清洁生产水平应达到表1中二级及以上级别的规定。

4.2 数据采集和检测

4.2.1数据采集主要针对生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活配套项目（宿舍、医疗保健、商业服务等）和批准的基建项目的消耗和排放。

4.2.2 定量指标的数据采集

4.2.2.1 各项定量指标的采集和检测应符合相应的国家、行业标准。

4.2.2.2 数据优先采用第三方机构（县级以上）检测报告提供的数字。

4.2.2.3 能耗数据宜采用县级以上机构能源审计数字。

4.2.2.4 其他数据应取自企业质量报表、企业环境体系运行检测报告等，必要时辅以现场测试。

4.2.3 定性指标的采集

根据现场对清洁生产管理与措施的调研、询问，查阅现场资料等。定性指标的评价应包括表1中所列的定性指标的所有内容。

4.3 清洁生产水平评价指标的计算

4.3.1金属损耗

金属损耗按公式（1）计算：

AE＝NEPE…………………………………………………(1)

式中：

AE——金属损耗，单位为吨每吨产品（t/t产品）；

NE——报告期内消耗金属量，单位为吨（t）；

PE——报告期内产量，单位为吨（t）。

4.3. 2成品率

成品率按公式（2）计算：

YE＝PEIE……………………………………………………(2)

式中：

YE——成品率（%）；

PE——报告期内成品量，单位为吨（t）；

IE——报告期内毛料投入量，单位为吨。

4.3.3单位产品取水量

单位产品取水量按公式（3）计算：

VE＝WNEPE…………………………………………………(3)

式中：

VE——报告期内单位产品取水量，单位为立方米每吨产品（m³/t产品）；

WNE——报告期内新鲜水用量，单位为吨（m³）；

PE——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.3.4  水的重复利用率

水的重复利用率指企业水的重复利用量与外补新鲜水量和重复水利用量之和的比值，按照公式（4）计算：

RE＝WREWRE＋WNE…………………………………………(4)

式中：

RE——水的重复利用率(%)；

WRE——报告期内水的重复利用量，单位为立方米（m³）；

WNE——报告期内补充新鲜用水量，单位为立方米（m³）。

4.3.5润滑油消耗

润滑油消耗量按公式（5）计算：

HE＝OHEPE  …………………………………………(5)

式中：

HE——报告期内润滑油单耗，单位为千克每吨产品（kg/t产品）

OE——报告期内润滑油消耗量，单位为千克（kg）；

PE——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.3.6废水产生量

废水产生量按公式（6）计算：

ZE＝WDEPE………………………………………………(6)

式中：

ZE——报告期内废水单耗（单位产品废水产生量），单位为立方米每吨产品（m3/t产品）

WDE——报告期内废水产生量，单位为立方米（m3）；

PE——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.3.7 烟尘排放量

烟尘排放量按公式（7）计算：

GDE＝QDEPE………………………………………………(7)

式中：

GDE——报告期内烟尘单耗，单位为立方米每吨产品（m3/t产品）

QDE——报告期内烟尘排放量，单位为立方米（m3）；

PE——报告期内成品量，单位为吨（t）

4.3.8 二氧化硫排放量

二氧化硫排放量按公式（8）计算：

GSE＝QSEPE………………………………………………(8)

式中：

GSE——报告期内二氧化硫单耗，单位为立方米每吨产品（m3/t产品）

QSE——报告期内二氧化硫排放量，单位为立方米（m3）；

PE——报告期内成品量，单位为吨（t）

4.3.9生产废料处置利用率

生产废料处置利用率指铝及铝合金管、棒、型材生产过程中产生废料的处置利用量与产生量的比值，按照公式（9）计算：

UE=E废料REE废料E……………………………………………(9)

式中：

UE——铝及铝合金管、棒、型材生产废料处置利用率（%）；

F废料RF——铝及铝合金管、棒、型材生产过程中产生的废料的处置利用量，单位为吨（t）；

F废料F——铝及铝合金管、棒、型材生产过程中产生的废料量，单位为吨（t）。

4.4  清洁生产水平评价指数的计算

4.4.1单一产品清洁生产水平评价指数（Ci）的计算

达到表1相应等级清洁生产水平的铝及铝合金管、棒、型材生产线可参考表3相应的等级水平计算各评价项目的分值。括号内数字为该指标的权重值。

各评价项目分值的和即为单一产品清洁生产水平指数Ci的数值（i为铝及铝合金管、棒、型材生产线的产品代号，其中1表示挤压管，2表示挤压棒，3表示挤压型材，4表示拉伸管，5表示拉伸棒，6表示轧制管，7表示轧制棒）。

表3 铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价项目分值

| 清洁生产水平评价Ⅰ级指标 | 清洁生产水平评价Ⅱ级指标 | 表3对应等级的分值，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 资源与能源消耗（25） | 综合能耗（6） | 5.2～6.0 | 4.2～5.1 | 3.6～4.1 |
|  | 金属材料消耗（3） | 2.7～3.0 | 2.1～2.6 | 1.8～2.0 |
|  | 综合成品率（3） | 2.7～3.0 | 2.1～2.6 | 1.8～2.0 |
|  | 综合取水量（5） | 4.3～5.0 | 3.5～4.2 | 3.0～3.4 |
|  | 工业用水循环利用率（5） | 4.3～5.0 | 3.5～4.2 | 3.0～3.4 |
|  | 润滑油消耗（3） | 2.7～3.0 | 2.1～2.6 | 1.8～2.0 |
| 生产技术特征（10） | 基本要求（6） | 5.2～6.0 | 4.2～5.1 | 3.6～4.2 |
|  | 生产工艺装备要求（4） | 3.4～4.0 | 2.8～3.4 | 2.4～2.8 |
| 产品特征（10） | 有毒有害元素（5） | 4.3～5.0 | 3.5～4.2 | 3.0～3.5 |
|  | 产品包装物再生性、降解性（5） | 4.3～5.0 | 3.5～4.2 | 3.0～3.5 |
| 污染物产生（25） | 废水产生量（8） | 6.8～8.0 | 5.6～6.8 | 4.8～5.6 |
|  | 厂界噪音（10） | 8.5～10.0 | 7.0～8.5 | 6.0～7.0 |
|  | 工业废气排放量（7） | 6.0～7.0 | 4.9～6.0 | 4.2～4.9 |
| 资源综合利用（8） | 生产废物回收利用率（8） | 6.8～8.0 | 5.6～6.8 | 4.8～5.6 |
| 废物处理（12） | 固体废弃物处置途径（7） | 6.0～7.0 | 4.9～6.0 | 4.2～4.9 |
|  | 废酸碱液的处置（5） | 4.3～5.0 | 3.5～4.2 | 3.0～3.5 |
| 环境管理（10） | 环境法律法规标准（4） | 3.4～4.0 | 2.8～3.4 | 2.4～2.8 |
|  | 组织机构、清洁生产审核、环境和职业健康安全审核（2） | 1.7～2.0 | 1.4～1.7 | 1.2～1.4 |
|  | 计量管理（2） | 1.7～2.0 | 1.4～1.7 | 1.2～1.4 |
|  | 生产过程环境管理（1） | 0.9～1.0 | 0.7～0.9 | 0.6～0.7 |
|  | 相关方环境管理（1） | 0.9～1.0 | 0.7～0.9 | 0.6～0.7 |

4.4.2铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价指数（CSE）的计算

4.4.2.1 铝及铝合金管、棒、型材生产线评价指数（CSE）通过各产品占铝及铝合金管、棒、型材总产量的比重按公式（10）加权计算而成。

CSE=i=1nεi·Ci…………………………………………（10）

式中:

CSE——铝及铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价指数；

εi——评价时i个产品占铝及铝合金管、棒、型材总产量之比；

Ci——第i个产品的评价指标总分值；

i ——评价铝及铝合金管、棒、型材生产线的产品代号（1－管材，2－棒材，3－型材，4－拉伸管材，5－轧制管材，6－拉伸棒材，7－轧制棒材）。

4.4.2.2 根据指数CSE的分值，按表4评定铝及铝合金管、棒、型材生产企业清洁生产的水平等级。

表4清洁生产水平等级的划分

| 评价指数CSF | 清洁生产等级 | 水平 |
| --- | --- | --- |
| ＞85 | 一级 | 铝及铝合金管、棒、型材清洁生产先进企业（属国内领先水平） |
| ＞70～85 | 二级 | 铝及铝合金管、棒、型材清洁生产良好企业(属国内先进水平) |
| 60～70 | 三级 | 铝及铝合金管、棒、型材清洁生产合格企业（属国内基本水平） |

4.4.3企业清洁生产水平综合评价指数（C企业）的计算

4.4.3.1企业清洁生产水平综合评价指数（C企业）应通过各产品占总产量的比重按公式（11）加权计算而成。

C企业=i=1nγi·Csi…………………………………………（11）

式中:

C企业——企业清洁生产水平综合评价指数;

γi——综合评价时i产品占总产量之比;

Csi——第i个产品的评价指标总分值;

i——评价企业的产品代号（1－铸锭，2－管材，3－棒材，4－型材，5－拉伸管材，6－轧制管材，7－拉伸棒材，8－轧制棒材，9－板材，10－箔材等）。

Csi按照YS/T×××、YS/T×××.1、YS/T×××.1、YS/T×××.2 、YS/T×××.3进行计算。

4.4.3.2 根据指数C企业的分值，按表5评定企业清洁生产的综合水平等级。

表5清洁生产综合水平等级的划分

| 评价指数 C企业 | 清洁生产水平等级 | 水平 |
| --- | --- | --- |
| ＞85 | 一级 | 清洁生产先进企业 （属国内领先水平） |
| ＞70～85 | 二级 | 清洁生产良好企业 (属国内先进水平) |
| 60～70 | 三级 | 清洁生产合格企业 （属国内基本水平） |

5  清洁生产管理与措施

5.1 基础管理

5.1.1企业要建立健全计量统计制度，工序、机台消耗和排放宜做到计量体系完整。对计量器具应按照国家相关的法律法规进行分类管理。

5.1.2 宜采用先进节能生产设备，加强设备管理，减少和避免跑、冒、滴、漏。

5.1.3 宜使用清洁环保能源，减少环境污染。

5.1.4 宜采用先进生产工艺，提高原辅材料的利用率。

5.1.5铝及铝合金管、棒、型材生产企业生产的主要原料为铝及铝合金铸锭坯料及挤压坯料，在生产过程中应注意减轻对人体健康的损害和生态环境的负面影响。宜使用清洁环保的辅助材料，包括生产过程使用的辅助材料及工器具、包装材料、检验、试验所使用的消耗材料。

5.1.6 重复利用水资源，尽可能使用循环水或将经过处理的废水重复利用。

5.1.7 生产现场及办公场所的照明宜使用节能灯具。

5.2  重点设备和材料

5.2.1加热炉宜采用清洁燃料加热的设备。

5.2.2拉轧机宜配置润滑油油气净化回收设施，减少油气排放污染，有利于节约石油资源及保障员工身体健康。

5.2.3 拉、轧管机宜采用先进的吸声、隔声技术降低噪音，宜采用清洁的润滑液。

5.2.4热处理炉宜采用带有负压功能的箱式强制热风循环电阻加热炉，减少电能消耗。

5.2.5锯切设备宜采用先进的吸声、隔声技术降低噪音。