ICS

L

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-200×

铟废料

Scraps of indium

(讨论稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

前    言

本标准首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

铟废料

1  范围

本标准规定了铟废料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于铟废料的国内外贸易及再生有色金属使用的铟废料。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 16487.2  进口废物环境保护控制标准  冶炼渣

GB 16487.7  进口废物环境保护控制标准  废有色金属

3  分类

铟废料按照状态性质和用途分为八类，即：Ⅰ类：纯铟废料、Ⅱ类：ITO靶材废料、Ⅲ类：含铟化工废料、Ⅳ类：铟合金废料、Ⅴ类：含铟半导体废料、Ⅵ类：含铟废催化剂、Ⅶ类;含铟废液、Ⅷ类：含铟灰渣。每类铟废料的要求见表1。

表1 铟废料的分类

| 类别 | 组别 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类：纯铟废料 | 纯铟废料 | 包括纯铟下角料、废铟粉、铟丝、铟板、铟片、铟锭及加工过程产生的粉末等；In≥95%，无其他夹杂物。 |
| Ⅱ类：ITO靶材废料 | ITO靶材废料 | 包括ITO靶材废靶以及在靶材生产过程中产生的边角料、切屑和废品。 In≥70.0%，无其他夹杂物。 |
| Ⅲ类：含铟化工废料 | 含铟化工 废料 | 包括废铟氧化物、废铟氢氧化物、废铟盐等；由同类型的含铟化工废料组成。 1级：In≥30%，无其他夹杂物； 2级：10%≤In＜30%，无其他夹杂物； 3级：In＜10%，无其他夹杂物。 |
| Ⅳ类：铟合金废料 | 铟合金废料 | 包括含铟合金加工废料、焊料合金线废料等。 1级：由同一牌号铟合金废料组成，In≥30%，无其他夹杂物； 2级：由同一牌号铟合金废料组成，10%≤In＜30%，无其他夹杂物； 3级：由同一牌号铟合金废料组成，In＜10%，无其他夹杂物； 4级：由不同牌号、不同类型铟合金废料组成。 |
| Ⅴ类：含铟半导体废料 | 含铟半导体废料 | 包括含铟半导体切磨抛废料、含铟半导体器件。 1级：由同类型的半导体铟化合物废料组成，无其他夹杂物； 2级：由不同类型的半导体铟化合物废料组成，无其他夹杂物。 |

续表1 铟废料的分类

| Ⅵ类：含铟废催化剂 | 含铟废催化剂 | 包括化工工业上应用的含铟废催化剂。 1级：由同类型的含铟废催化剂组成，无其他夹杂物； 2级：由不同类型的含铟废催化剂组成，无其他夹杂物。 |
| --- | --- | --- |
| Ⅶ类：含铟废液 | 含铟电镀液废水 | 由同一组别的含铟废液组成。 1级：In≥10g/L的含铟废液； 2级：1g/L≤In＜10g/L的含铟废液； 3级：0.1g/L≤In＜1g/L的含铟废液。 |
|  | 含铟腐蚀液 |  |
|  | 湿法冶炼含铟废液 |  |
| Ⅷ类：含铟灰渣 | 铟渣 | 湿法冶炼和火法冶炼等浸出渣； 1级： In≥1%； 2级：0.1%≤In＜1%。 |
|  | 铟灰 | 冶炼的含铟粉尘等； 1级：In≥1%； 2级：0.1%≤In＜1%。 |

4 要求

4.1 铟废料的类别由供需双方协商确定，并在合同中注明。

4.2 本表中未列出的其他铟废料，可归入相近的类别中。

4.3 块状铟废料的最大外形尺寸，本标准不作具体规定，但可在不妨碍运输的情况下，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

4.4 铟废料中不允许混有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性或带有放射性的物品。

4.5 混入铟废料中的国家文物，应按照国家有关规定处理。

4.6 块状铟废料表面的杂物应尽量予以清除。

4.7 需方有其他特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5  检验方法

5.1 一般通过目视检验铟废料的表面洁净程度与形态，并确定铟废料是否与对应铟废料名称相符。

5.2 如果需对本标准中规定的各种铟废料进行化学成分分析，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5.3铟废料中杂质的扣除方法、铟废料外形尺寸及单块重量的测量方法等本标准中未规定的试验方法由供需双方协商确定。

5.4 铟废料中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染的控制按照GB 16487.2、GB 16487.7的规定进行。

6检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1铟废料宜供方技术监督部门进行检验，也可委托其他检验部门进行检验，应保证其质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的铟废料按照本标准或订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2 组批

铟废料应成批提交检验，每批应由同一类别、同一组别、同一级别的铟废料组成，批重不限。

6.3 取样及其他

取样方法以及其他有关事宜由供需双方协商确定并在合同中注明。

7标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

每批铟废料附有标签，其上注明：

- 供方名称；

- 铟废料名称；

- 批号；

- 批重；

- 本标准编号。

7.2 包装

7.2.1  经供需双方协商确定，铟废料可以打包、压块或桶装方式供货。

7.2.2 铟废料应包装后交货，其包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在合同中注明。

7.3  运输和贮存

7.3.1  不同批次的铟废料在运输过程中不应混装。

7.3.2  铟废料在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用被以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

7.4  质量证明书

铟废料交货时，必须附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 铟废料名称、类别、级别；

c) 批号及批重；

d) 检验结果；

e) 发货日期；

f) 质量检验部门的印记；

g) 本标准编号。