ICS 77.120.99

H 68

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准起草人：沈善问、邱红莲、潘再富、刘俊、沈亚峰、殷涛、李昆、左川。

本标准首次发布。

二氧化铂

范围

本标准规定了二氧化铂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于电子工业、有机合成氢化反应的催化剂等用二氧化铂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15072.3 贵金属合金化学分析方法  金、铂、钯合金中铂量的测定  高锰酸钾电流滴定法

YS/T 361 纯铂中杂质元素的发射光谱分析

要求

化学成分

二氧化铂的化学成分应符合表1的规定。

质量分数/%

| 铂质量分数， | 杂质元素，不大于 |
| --- | --- |
|  | Ag | Au | Pd | Rh | Ir | Pb | Ni | Cu | Fe | Sn | Cr | 总量 |
| 74%~78% | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.1 |

钠离子Na+

外观

二氧化铂应为浓褐色粉末状晶体。

试验方法

铂质量分数的测定

称取一定量的化合物（精确到0.0001g），溶解于蒸馏水，配成待测液，按GB/T 15072.3的规定测定铂的质量分数。

杂质元素质量分数的测定

称取一定量的化合物于石英舟中，将石英舟置入石英管内，放入管式电炉中。在氢气氛下，于280℃±5℃及580℃±5℃温度下各通氢还原灼烧30min，冷却后得海绵铂。按YS/T361的规定测定杂质元素的质量分数。

  - 外观

采用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行验收，保证产品质量符合本标准（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

5.3   检验项目

5.3.1  二氧化铂

每批产品出厂前应进行铂质量分数、杂质元素质量分数、外观的检验。

5.4  取样

5.4.1   同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%-5%，但最少不少于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

5.4.2  产品外观质量逐瓶检验。

5.5  检验结果的判定

产品任一检验项目的检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

6.1.1  产品标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

6.2  包装、运输、储存

6.2.1  产品装入聚丙稀或聚乙烯塑料瓶、玻璃瓶中，严密封口。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

6.2.2.  产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3  产品应放于干燥处，严防受潮。

6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）批次；

d）数量；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）数量；

c）本标准编号；

d）其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

二氧化铂

Platinum dioxide

(讨论稿)

YS/T ×××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准