《钽及钽合金加工产品牌号和化学成分》

有色行业标准编制说明

- 工作简况

1、任务来源和计划要求

根据工业和信息化部2009年第一批有色行业标准制修订计划要求，西部金属材料股份有限公司负责制定《钽及钽合金加工产品牌号和化学成分》有色行业标准，计划号2009-0266T-YS，技术归口单位全国有色金属标准化技术委员会，要求完成年限为2010年。

2、工作过程

按照任务落实会议精神，本标准起草单位西部金属材料股份有限公司成立了标准编制组，组织专门人员查阅大量相关资料及国内外行业内厂家的产品技术指标和技术条件，于2009年7月完成征求意见稿，8～12月进行了意见征求，2010年1～3月进行了意见汇总和修改。

3、征求意见

本标准共发出7份征求意见函，收到回函7份，其中有修改意见的回函3份。标准起草组对回函意见进行了处理，并对标准进行了相应修改。征求意见单位有：宁夏东方钽业股份有限公司、宝钛集团有限公司、西北有色金属研究院、株洲硬质合金集团有限公司、江西九江有色金属冶炼厂、上海匠稀金属有限公司、江西桂族钽铌有限公司等7家单位。

二、标准制定的原则及依据

本标准按照GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写，内容规范。标准中规定了钽及钽合金加工材的常用牌号及相应的化学成分要求等内容。具体内容确定遵循以下原则:

（一）、充分满足市场要求的原则：本标准中涉及的钽及钽合金能够涵盖目前钽材市场常见的牌号及种类；

（二）、指导生产的原则：本标准的制定将综合考虑我国钽产业的发展现状，标准内容力争起到指导、促进生产的作用；

（三）、适用性及先进性原则：本标准的编制综合考虑了适用性及先进性原则。牌号种类相比钽材其他标准，数量最多，但同时本标准为了保证权威性，主要着眼于钽及钽合金常规产品，对于TaW12、TaHf等其他牌号合金，由于使用特殊，多为军工产品，因此本标准并未收录。对于各种牌号的化学成分，在综合考虑其他相关标准的基础上，根据我公司及本行业的最新发展水平，对部分成分在合理范围内做了更严格要求，达到或超过最新的美标及国标要求，从而力争使本标准在适用性的基础上体现先进性。

三、标准主要内容的确定

本标准的主要内容包括：标准适用范围、钽及钽合金化学成分和牌号汇总表及说明、取样总则、取样部位、化学成分分析方法等内容。本标准中汇总的钽及其合金牌号包括纯金属、钽铌合金、钽钨合金三大类，基本涵盖常见钽加工产品，其中在纯钽牌号方面，根据我国长期分类习惯及市场现状，相比美标，类别细化，即Ta1、Ta2、FTa1、FTa2。化学成分数据是在对比分析国内外钽及钽合金铸锭、粉末冶金条、加工材等相关标准基础上，根据行业发展水平，最终确定，并根据意见征求结果进行了修改，所确定数据要求较合理，能够起到规范生产的作用，其中本标准数据与相应美标、国标数据对比见附件。

四、主要试验（或验证）的分析、综述报告

金属钽是稀有难熔金属的重要一员，熔点可达到2996℃，在常用难熔金属中仅次于钨（W）的熔点。钽及钽合金凭借其高密度、高熔点、耐蚀、优异的高强度、良好的加工性、可焊性及低的塑／脆转变温度等优异的综合性能，使其广泛应用于电子、化工、武器、生物制药、医疗等行业。

西部金属材料股份有限公司作为国内较早研制、生产金属钽的厂家，一直以来就是国内主要的钽材生产商之一。在本次标准制定过程中，我单位结合多年的生产实际与国内钽材发展现状，对标准内容进行了确定。现将标准中涉及的部分牌号钽加工产品的指标验证情况陈述如下：

1、Ta1化学成分验证情况

标准中的Ta1牌号化学成分要求见表1所示。

表1 标准中的Ta1加工产品化学成分要求                %

| 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 余 | 0.010 | 0.005 | 0.0015 | 0.015 | 0.050 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |

国内生产的Ta1加工产品化学成分分析结果见表2所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格Ta1加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表2  Ta1加工产品化学成分统计                      %

| 编号 | 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 0.010 | 0.002 | 0.0010 | 0.010 | 0.030 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.002 |
| 2 | 余 | 0.010 | 0.003 | 0.0015 | 0.012 | 0.042 | 0.003 | 0.002 | 0.015 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
| 3 | 余 | 0.010 | 0.001 | 0.0012 | 0.014 | 0.040 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.008 | 0.003 | 0.001 |
| 4 | 余 | 0.010 | 0.004 | 0.0010 | 0.010 | 0.035 | 0.004 | 0.003 | 0.015 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |
| 5 | 余 | 0.010 | 0.002 | 0.0010 | 0.012 | 0.023 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |

2、Ta2化学成分验证情况

标准中的Ta2牌号化学成分要求见表3所示。

表3 标准中的Ta2加工产品化学成分要求                %

| 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 余 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 0.100 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |

国内生产的Ta2加工产品化学成分分析结果见表4所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格Ta2加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表4  Ta2加工产品化学成分统计                     %

| 编号 | 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 0.012 | 0.020 | 0.0030 | 0.030 | 0.080 | 0.020 | 0.003 | 0.030 | 0.012 | 0.010 | 0.003 |
| 2 | 余 | 0.015 | 0.022 | 0.0035 | 0.025 | 0.070 | 0.020 | 0.004 | 0.040 | 0.018 | 0.012 | 0.002 |
| 3 | 余 | 0.018 | 0.018 | 0.0042 | 0.020 | 0.100 | 0.018 | 0.005 | 0.040 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| 4 | 余 | 0.012 | 0.022 | 0.0020 | 0.030 | 0.060 | 0.025 | 0.003 | 0.030 | 0.018 | 0.012 | 0.003 |
| 5 | 余 | 0.016 | 0.020 | 0.0030 | 0.020 | 0.070 | 0.015 | 0.005 | 0.040 | 0.016 | 0.010 | 0.004 |

3、FTa1化学成分验证情况

标准中的FTa1牌号化学成分要求见表5所示。

表5 标准中的FTa1加工产品化学成分要求                %

| 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 余 | 0.010 | 0.010 | 0.0020 | 0.030 | 0.050 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 |

国内生产的FTa1加工产品化学成分分析结果见表6所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格FTa1加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表6  FTa1加工产品化学成分统计                     %

| 编号 | 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 0.005 | 0.010 | 0.0015 | 0.020 | 0.035 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
| 2 | 余 | 0.005 | 0.010 | 0.0012 | 0.015 | 0.040 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.010 |
| 3 | 余 | 0.008 | 0.008 | 0.0015 | 0.018 | 0.050 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
| 4 | 余 | 0.006 | 0.010 | 0.0012 | 0.020 | 0.040 | 0.008 | 0.003 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.005 |
| 5 | 余 | 0.008 | 0.010 | 0.0013 | 0.018 | 0.030 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |

4、FTa2化学成分验证情况

标准中的FTa2牌号化学成分要求见表7所示。

表7 标准中的FTa2加工产品化学成分要求                  %

| 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 余 | 0.050 | 0.030 | 0.0050 | 0.035 | 0.100 | 0.030 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |

国内生产的FTa2加工产品化学成分分析结果见表8所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格FTa2加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表8 FTa2加工产品化学成分统计                     %

| 编号 | 主元素 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 0.025 | 0.020 | 0.0030 | 0.030 | 0.080 | 0.020 | 0.006 | 0.030 | 0.015 | 0.015 | 0.005 |
| 2 | 余 | 0.015 | 0.018 | 0.0020 | 0.035 | 0.095 | 0.025 | 0.005 | 0.035 | 0.020 | 0.010 | 0.008 |
| 3 | 余 | 0.020 | 0.015 | 0.0035 | 0.025 | 0.060 | 0.015 | 0.005 | 0.022 | 0.015 | 0.010 | 0.005 |
| 4 | 余 | 0.030 | 0.025 | 0.0020 | 0.030 | 0.070 | 0.030 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.005 |
| 5 | 余 | 0.025 | 0.020 | 0.0030 | 0.030 | 0.080 | 0.020 | 0.006 | 0.030 | 0.018 | 0.008 | 0.002 |

5、TaNb3化学成分验证情况

标准中的TaNb3牌号化学成分要求见表9所示。

表9 标准中的TaNb3加工产品化学成分要求                %

| 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | Nb | C | N | H | O | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 余 | 1.5～3.5 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |

国内生产的TaNb3加工产品化学成分分析结果见表10所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格TaNb3加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表10 TaNb3加工产品化学成分统计                   %

| 编号 | 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | Nb | C | N | H | O | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 2.1 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.015 | 0.010 | 0.008 | 0.0012 |
| 2 | 余 | 3.2 | 0.015 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.0050 | 0.002 | 0.030 | 0.022 | 0.015 | 0.0015 |
| 3 | 余 | 2.8 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0025 | 0.001 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.0012 |
| 4 | 余 | 2.0 | 0.015 | 0.020 | 0.001 | 0.004 | 0.0022 | 0.003 | 0.015 | 0.010 | 0.005 | 0.0015 |
| 5 | 余 | 1.9 | 0.018 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.0020 | 0.002 | 0.015 | 0.010 | 0.003 | 0.0012 |

6、TaNb20化学成分验证情况

标准中的TaNb20牌号化学成分要求见表11所示。

表11 标准中的TaNb20加工产品化学成分要求               %

| 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | Nb | C | N | H | O | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 余 | 17～23 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.005 |

国内生产的TaNb20加工产品化学成分分析结果见表12所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格TaNb20加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表12 TaNb20加工产品化学成分统计                  %

| 编号 | 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | Nb | C | N | H | O | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 18 | 0.012 | 0.010 | 0.0035 | 0.020 | 0.004 | 0.002 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 0.003 |
| 2 | 余 | 17 | 0.010 | 0.008 | 0.0015 | 0.015 | 0.003 | 0.002 | 0.015 | 0.010 | 0.020 | 0.001 |
| 3 | 余 | 20 | 0.020 | 0.021 | 0.0017 | 0.030 | 0.005 | 0.003 | 0.020 | 0.020 | 0.012 | 0.002 |
| 4 | 余 | 18 | 0.015 | 0.015 | 0.0028 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | 0.040 | 0.010 | 0.020 | 0.003 |
| 5 | 余 | 21 | 0.020 | 0.022 | 0.0022 | 0.020 | 0.010 | 0.002 | 0.030 | 0.012 | 0.010 | 0.001 |

7、TaNb40化学成分验证情况

标准中的TaNb40牌号化学成分要求见表13所示。

表13 标准中的TaNb40加工产品化学成分要求               %

| 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | Nb | C | N | H | O | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 余 | 35.0～42.0 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |

国内生产的TaNb40加工产品化学成分分析结果见表14所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格TaNb40加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表14 TaNb40加工产品化学成分统计                  %

| 编号 | 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | Nb | C | N | H | O | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 41.5 | 0.010 | 0.008 | 0.0010 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.030 | 0.010 | 0.003 | 0.005 |
| 2 | 余 | 40.3 | 0.010 | 0.010 | 0.0012 | 0.015 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.001 | 0.010 |
| 3 | 余 | 35.5 | 0.008 | 0.006 | 0.0010 | 0.012 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.010 | 0.002 | 0.002 |
| 4 | 余 | 36.0 | 0.010 | 0.008 | 0.0015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.001 | 0.001 |
| 5 | 余 | 38.5 | 0.010 | 0.010 | 0.0010 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.002 |

8、TaW2.5化学成分验证情况

标准中的TaW2.5牌号化学成分要求见表15所示。

表15 标准中的TaW2.5加工产品化学成分要求               %

| 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | W | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | Mo | Si | Ni |
| 余 | 2.0～3.5 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |

国内生产的TaW2.5加工产品化学成分分析结果见表16所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格TaW2.5加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表16 TaW2.5加工产品化学成分统计                   %

| 编号 | 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | W | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 2.75 | 0.010 | 0.002 | 0.0010 | 0.010 | 0.06 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.0029 | 0.0012 |
| 2 | 余 | 2.5 | 0.010 | 0.003 | 0.0012 | 0.015 | 0.20 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.0029 | 0.0012 |
| 3 | 余 | 2.2 | 0.008 | 0.003 | 0.0010 | 0.010 | 0.10 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.0029 | 0.0012 |
| 4 | 余 | 3.1 | 0.007 | 0.005 | 0.0012 | 0.012 | 0.06 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.0029 | 0.0012 |
| 5 | 余 | 2.9 | 0.010 | 0.002 | 0.0010 | 0.010 | 0.06 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.0029 | 0.0012 |

由以上结果对比可知，随机抽取的合格产品能够满足本标准力学性能要求。

9、TaW10化学成分验证情况

标准中的TaW10牌号化学成分要求见表17所示。

表17 标准中的TaW10加工产品化学成分要求               %

| 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta | W | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | Mo | Si | Ni |
| 余 | 9.0～11.0 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.01 | 0.100 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |

国内生产的TaW10加工产品化学成分分析结果见表18所示，为随机抽取的五批产品。由结果对比可知，市场上合格TaW10加工产品化学成分能够满足本标准要求。

表18 TaW10加工产品化学成分统计                   %

| 编号 | 主元素 |  | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | W | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | Mo | Si | Ni |
| 1 | 余 | 9.5 | 0.010 | 0.002 | 0.0010 | 0.01 | 0.050 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.003 | 0.008 |
| 2 | 余 | 9.4 | 0.010 | 0.005 | 0.0012 | 0.01 | 0.080 | 0.0025 | 0.0012 | 0.003 | 0.005 | 0.010 |
| 3 | 余 | 10.2 | 0.008 | 0.010 | 0.0015 | 0.01 | 0.007 | 0.0025 | 0.0012 | 0.003 | 0.003 | 0.010 |
| 4 | 余 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.0012 | 0.01 | 0.010 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |
| 5 | 余 | 10.5 | 0.010 | 0.008 | 0.0012 | 0.01 | 0.010 | 0.0022 | 0.0012 | 0.003 | 0.003 | 0.008 |

由以上结果对比可知，随机抽取的合格产品能够满足本标准力学性能要求。

五、标准水平分析

与国内外其他钽材标准相比，本标准的牌号种类最多，基本包含了常用的钽材产品，并且适当提高了化学成分要求，在通用性的基础上，充分体现了先进性。

相比国标与有色行业标准，美标不论是《钽及钽合金铸锭》，还是其他三项钽加工材标准，在牌号种类与化学成分方面，数据实现了统一与连贯性，而国内钽材标准，牌号种类与成分数据都有所差别，因此，编制组希望通过本标准的编写与颁布，可以起到国内钽材标准在合金牌号和化学成分方面的统一，从而最终达到指导和规范生产的目的。

综上所述，本标准综合考虑了我国钽产业的发展现状，同时在牌号和化学成分方面要求相比美标较为严格，本标准达到了国内一流水平。

六、与有关现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准满足现行国家法律、法规的要求，标准格式规范。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

钽加工产品用途特殊，为重要的战略材料，为了更好得服务我国军民产业的快速发展，建议本标准颁布后应积极宣传，鼓励行业内企业使用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、预期效果

钽材凭借其特殊性能广泛应用于军工、民用各领域，钽加工产品属于一个国家的战略材料，编制钽加工产品牌号和化学成分行业标准意义重大。

通过查阅美标，编制组发现不论是铸锭，还是板、棒、管等加工产品标准在牌号和化学成分数据方面比较一致，而我国各钽材标准在牌号和化学成分数据方面差别较大，因此，编制组希望通过本标准的撰写、发布，起到统一钽加工产品牌号与化学成分的作用，可以预见，本标准的发布必将起到促进行业发展的作用，从而成为钽加工产品牌号与化学成分方面的国内权威标准。

附件 本标准牌号和化学成分与美标、国标各相关标准对照表

Ta1化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM B 365-98（2004）《钽棒、线》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| ASTM B 708-05《钽板、带》 |  |  |  |  | 0.100 |  |  | 0.05 |  |  |  |
| ASTM B 364-96（2002）《钽锭》 |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.050 |  |  |  |
| ASTM B 521-98（2004）《钽管》 |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.050 |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.015 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.002 |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.010 | 0.005 | 0.0015 | 0.015 | 0.050 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | 0.010 | 0.005 | 0.0015 | 0.015 | 0.050 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
| 本标准 | 0.010 | 0.005 | 0.0015 | 0.015 | 0.050 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |

Ta2化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | 0.02 | 0.025 | 0.005 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.005 |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 0.100 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 0.100 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |
| 本标准 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 0.100 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |

FTa1化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM B365-98（2004）《钽棒、线》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.03 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| ASTM B708-05《钽板、带》 |  |  |  |  | 0.100 |  |  | 0.05 |  |  |  |
| ASTM B 364-96（2002）《钽锭》 |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.050 |  |  |  |
| ASTM B 521-98（2004）《钽管》 |  |  |  | 0.030 | 0.10 |  |  | 0.050 |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.010 | 0.010 | 0.0020 | 0.030 | 0.050 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本标准 | 0.010 | 0.010 | 0.0020 | 0.030 | 0.050 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.010 |

FTa2化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | 0.05 | 0.03 | 0.005 | 0.035 | 0.10 | 0.03 | 0.010 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.050 | 0.030 | 0.0050 | 0.035 | 0.100 | 0.030 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本标准 | 0.050 | 0.030 | 0.0050 | 0.035 | 0.100 | 0.030 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |

TaNb3化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | 0.02 | 0.025 | 0.005 | 0.03 | 1.5～3.5 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.005 |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 1.5～3.5 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 1.5～3.5 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
| 本标准 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 1.5～3.5 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |

TaNb20化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | 0.02 | 0.025 | 0.005 | 0.03 | 17～23 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.005 |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 17～23 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.005 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 17～23 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
| 本标准 | 0.020 | 0.025 | 0.0050 | 0.030 | 17～23 | 0.030 | 0.005 | 0.040 | 0.020 | 0.030 | 0.005 |

TaNb40化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM B365-98（2004）《钽棒、线》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.020 | 35.0～42.0 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| ASTM B708-05《钽板、带》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASTM B 364-96（2002）《钽锭》 |  |  |  |  | 34.0～40.0 |  |  | 0.50 |  |  |  |
| ASTM B 521-98（2004）《钽管》 |  |  |  |  | 35.0～42.0 |  |  | 0.050 |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.020 | 35.0～42.0 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本标准 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.020 | 35.0～42.0 | 0.010 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |

TaW2.5化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.50 | 0.010 | 0.010 | 2.0～3.5 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.015 | 0.05 | 0.01 | 0.003 | 2.0～3.5 | 0.02 | 0.005 | 0.005 |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 2.0～3.5 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 2.0～3.5 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| 本标准 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 2.0～3.5 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |

TaW10化学成分对照

|  | C | N | H | O | Nb | Fe | Ti | W | Mo | Si | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASTM B365-98（2004）《钽棒、线》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 9.0～11.0 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| ASTM B708-05《钽板、带》 |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |
| ASTM B 364-96（2002）《钽锭》 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| ASTM B 521-98（2004）《钽管》 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| GB/T 3629-2006《钽板、带》 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T 14841-2008《钽棒》 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.015 | 0.100 | 0.010 | 0.010 | 9.0～11.0 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |
| GB/T 8182-2008《钽管》 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本标准 | 0.010 | 0.010 | 0.0015 | 0.01 | 0.100 | 0.010 | 0.010 | 9.0～11.0 | 0.020 | 0.005 | 0.010 |