标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：钽及钽合金加工产品牌号和化学成分            承办人：宜楠   共 1 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：西部金属材料股份有限公司    电话：029-88331540     2010年4月8日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Ta1：C元素“0.010”→“0.005”，O元素“0.015”→“0.01”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 未采纳 | 要求严格，与其他标准相差较大。 |
| 2 | 3 | Ta2：N元素“0.025”→“0.01”，H元素“0.0050”→“0.002”，O元素“0.030”→“0.015”，Fe元素“0.030”→“0.01%”，W元素“0.040%”→“0.03%”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 未采纳 | 相比国内生产水平要求过于严格。 |
| 3 | 3 | Ta2：Mo元素“0.02”→“0.030”。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | FTa1：Mo元素“0.005”→“0.010”。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3 | FTa2：Mo元素“0.050”→“0.02”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 未采纳 | 要求严格，与其他标准相差较大。 |
| 6 | 3 | FTa2：Mo元素“0.10”→“0.100”。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 3 | TaNb3：C元素“0.020”→“0.01”， N元素“0.025”→“0.01”，O元素“0.030”→“0.015”，Fe元素“0.030”→“0.01”，Mo元素“0.030”→“0.02”，Si元素“0.030”→“0.01”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 未采纳 | 要求过于严格，与其他标准相差较大，相比国内生产水平要求过高。 |
| 8 | 3 | TaNb20：C元素“0.020”→“0.01”， N元素“0.025”→“0.01”，O元素“0.030”→“0.015”，Fe元素“0.030”→“0.01”，Si元素“0.030”→“0.01”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 未采纳 | 要求严格，与其他标准相差较大。 |
| 9 | 3 | TaNb40：Ni元素“0.010”→“0.005”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 未采纳 | 要求严格，与其他标准相差较大。 |
| 10 | 3 | TaW2.5：O元素“0.015”→“0.01”。 | 西北有色金属研究院 | 未采纳 | 要求严格，与其他标准相差较大。 |
| 11 | 3 | TaW2.5：Nb元素“0.05”→“0.500”，Ti元素“0.003”→“0.010”。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 3 | TaW10： O元素“0.015”→“0.01” | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |

征求意见情况说明 ：

①发送《征求意见稿》的单位数：7个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：7个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个。