前    言

本标准是对YS/T 296-1994《凿岩工具用硬质合金制品》的修订。

本标准与YS/T 296-1994相比，主要变化如下：

——修改了型号表示规则，仅设K0型、K1型；

——修改了公称尺寸的允许偏差；

——删除了K21型、K30型。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：邹德良、王祖娟、刘明福、蔡海燕、欧阳龙美、赵东。

本标准主要审核人：

本标准历次版本发布情况为：

——YS/T 296-1994。

凿岩工具用硬质合金制品

1  范围

本标准规定了凿岩工具用硬质合金制品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存及订货单（合同）内容等。

本标准适用于凿岩工具用硬质合金制品。

２  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这此文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5242     硬质合金制品检验规则与试验方法。

GB/T 5243     硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存。

3  要求

3.1  分类

凿岩工具用硬质合金制品按形状分为K0型、K1型两种。

3.2  型号表示规则

3.2.1  制品型号主要由用途类别代号K、形状代号、主要尺寸组成。

      - 对于主要尺寸（长度、高度、厚度）相同，其他尺寸如厚度（S）、弧度(R)等不同的制品，在型号后面加大写英文字母（如A、B、D等）表示。

      - 对于制品型号长度、厚度相同高度名义尺寸与常规型号不相同，但公差又相同时，在型号后面附加A和高度尺寸表示。

3.2.2  制品型号表示见示例。

示例：

K040BA14.5

K    0   40   B   A14.5

表示高度有变化，字母＂A＂后面可以带一位小数的高度值。

表示制品厚度、高度不同代号。

表示主要参数（片状的长度），40表示40毫米。

表示制品形状代号。

表示凿岩工具硬质合金制品用途类别代号。

3.3  型号、用途、示意图及尺寸

3.3.1  K0型

3.3.1.1  K0型的示意图见图1，型号、尺寸及推荐用途见表1。

图1

表1                                  单位为毫米

| 型 号 | 尺 寸 | 参考尺寸 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | S | R | r | r1 | e |  |
| K032E | 32 | 12 | 8 | 80 | 16 | 0.5~1.0 | 1.0 | 用于镶制一字型硬质合金钎头 |
| K032D | 32 | 13 | 8 | 80 | 16 |  |  |  |
| K032B | 32 | 15 | 8 | 180 | 16 |  |  |  |
| K032 | 32 | 18 | 8 | 180 | 16 |  |  |  |
| K034E | 34 | 12 | 8 | 80 | 17 |  |  |  |
| K034D | 34 | 13 | 8 | 80 | 17 |  |  |  |
| K034B | 34 | 15 | 10 | 180 | 17 |  |  |  |
| K034 | 34 | 18 | 10 | 180 | 17 |  |  |  |
| K036E | 36 | 12.5 | 8 | 120 | 18 |  |  |  |
| K036D | 36 | 13.5 | 9.2 | 80 | 18 |  |  |  |
| K036A | 36 | 15 | 8 | 80 | 18 |  |  |  |
| K036B | 36 | 15 | 10 | 180 | 18 |  |  |  |
| K036 | 36 | 18 | 10 | 180 | 18 |  |  |  |
| K038H | 38 | 12 | 10 | 180 | 19 |  |  |  |
| K038E | 38 | 13 | 9 | 180 | 19 |  |  |  |
| K038D | 38 | 13.5 | 9.2 | 120 | 19 |  |  |  |
| K038A | 38 | 15 | 8 | 120 | 19 |  |  |  |
| K038B | 38 | 15 | 10 | 180 | 19 |  |  |  |
| K038 | 38 | 18 | 10 | 180 | 19 |  |  |  |
| K040H | 40 | 12 | 10 | 180 | 20 |  |  |  |
| K040D | 40 | 13.5 | 9.2 | 120 | 20 |  |  |  |
| K040F | 40 | 14 | 9 | 120 | 20 |  |  |  |
| K040A | 40 | 15 | 8 | 120 | 20 |  |  |  |
| K040B | 40 | 15 | 10 | 180 | 20 |  |  |  |

表1（续）                             单位为毫米

| 型 号 | 尺 寸 | 参考尺寸 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | S | R | r | r1 | e |  |
| K040 | 40 | 18 | 10 | 180 | 20 | 0.5~1.0 | 1.0 | 用于镶制一字 型硬质合金钎 头 |
| K042E | 42 | 12 | 7 | 150 | 21 |  |  |  |
| K042H | 42 | 12 | 10 | 180 | 21 |  |  |  |
| K042D | 42 | 13.5 | 9.2 | 120 | 21 |  |  |  |
| K042B | 42 | 15 | 10 | 180 | 21 |  |  |  |
| K042 | 42 | 18 | 10 | 180 | 21 |  |  |  |
| K043H | 43 | 12 | 10 | 180 | 21.5 |  |  |  |
| K043D | 43 | 13.5 | 9.2 | 120 | 21.5 |  |  |  |
| K043A | 43 | 15 | 8 | 120 | 21.5 |  |  |  |
| K043B | 43 | 15 | 10 | 180 | 21.5 |  |  |  |
| K044B | 44 | 15 | 10 | 120 | 22 |  |  |  |
| K044 | 44 | 18 | 10 | 180 | 22 |  |  |  |
| K046B | 46 | 15 | 10 | 160 | 23 |  |  |  |
| K046 | 46 | 18 | 10 | 180 | 23 |  |  |  |
| K049B | 49 | 15 | 10 | 160 | 24.5 |  |  |  |
| K049 | 49 | 18 | 10 | 180 | 24.5 |  |  |  |

3.3.2  K1型

3.3.2.1   K1型的示意图见图2，型号、尺寸及推荐用途见表2。

图2

表2                                  单位为毫米

| 型 号 | 尺 寸 | 参考尺寸 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | S | r | r1 | e | e1 |  |
| K106 | 6 | 12 | 6 | 20 | 0.5~1.0 | 1.0 | 0.5 | K1型用于镶制十字 型和X字型硬质合 金钎头。 |
| K107 | 7 | 12 | 6 | 20 |  | 1.0 |  |  |
| K108 | 8 | 12 | 6 | 20 |  |  |  |  |
| K109 | 9 | 12 | 8 | 20 |  |  | 1.0 |  |
| K110 | 10 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K111 | 11 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K112 | 12 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K113 | 13 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K114 | 14 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K115 | 15 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K115H | 15 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K116 | 16 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K117 | 17 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K117H | 17 | 16 | 10 | 20 |  |  |  |  |
| K118 | 18 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K119 | 19 | 14 | 8 | 22 |  |  |  |  |
| K119H | 19 | 16 | 10 | 22 |  |  |  |  |
| K120 | 20 | 16 | 10 | 23 |  |  |  |  |
| K121B | 21 | 14 | 10 | 24 |  |  |  |  |
| K121 | 21 | 16 | 10 | 24 |  |  |  |  |
| K122B | 22 | 14 | 10 | 25 |  |  |  |  |
| K122 | 22 | 16 | 10 | 25 |  |  |  |  |
| K124B | 24 | 14 | 10 | 27 |  |  |  |  |
| K124 | 24 | 16 | 10 | 27 |  |  |  |  |
| K126 | 26 | 16 | 10 | 29 |  |  |  |  |
| K128 | 28 | 16 | 10 | 31 |  |  |  |  |
| K130 | 30 | 12 | 8 | 32 |  |  |  |  |
| K131 | 31 | 16 | 10 | 34 |  |  |  |  |
| K133 | 33 | 12 | 8 | 36 |  |  |  |  |
| K134 | 34 | 12 | 10 | 37 |  |  |  |  |
| K135 | 35 | 13 | 10 | 35 |  |  |  |  |
| K136 | 36 | 16 | 10 | 39 |  |  |  |  |
| K140 | 40 | 24 | 13 | 51 |  |  |  |  |

3.4  化学成分

制品的化学成分由供需双方协商确定。

3.5  物理力学性能、组织结构

制品的物理力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

3.6  外观质量

3.6.1  制品表面应进行喷砂处理，不允许起皮、鼓泡、分层、裂纹、未压好等缺陷。制品掉边、掉角深度不大于0.5mm。

3.6.2  制品的断面组织应均匀一致，不得有黑心、分层、裂纹、气孔、未压好、脱碳和脏化等缺陷。

3.7  尺寸及尺寸允许偏差

3.7.1  制品110°两端倒角尺寸 (1.0～1.5)mm。

3.7.2  制品支承面的不平度应不大于0.1mm，非支承面的不平度应符合表3规定。

表3                               单位为毫米

| 厚度 | 长 度 |
| --- | --- |
|  | ＞10～≤20 | ＞20～≤40 | ＞40 |
|  | 不 平 度 |
| ≤6 | 0.12 | 0.25 | 0.30 |
| ＞6～≤10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
| ＞10～≤20 | 0.08 | 0.15 | 0.20 |

3.7.3 长度（L）,高度（H）尺寸的允许偏差应符合表4规定。厚度（S）的允许偏差为(0～-0.5)mm。

表4                        　单位为毫米

| 公称尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ＞5～≤10 | ±0.25 |
| ＞10～≤15 | ±0.35 |
| ＞15～≤18 | ±0.45 |
| ＞18～≤22 | ±0.50 |
| ＞22～≤36 | ±0.60 |
| ＞36～≤42 | ±0.70 |
| ＞42～≤55 | ±1.00 |

3.7.4  制品角度的允许偏差应符合表5的规定。

表5

| 角度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤5O | +1O 0 |
| ＞5O～≤15O | ±1O |
| ＞15O | ±2O |

4  实验方法

4.1  制品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

4.2  制品的物理力学性能、组织结构的检验由供需双方按GB/T 5242协商确定的方法进行。

4.3  制品的外观质量检验按GB/T 5242的规定进行。

4.4  制品的尺寸及尺寸允许偏差检验按GB/T 5242的规定进行。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  制品应由供方质量检验部门进行检验，保证制品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的制品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到制品之日起三个月内应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

制品的组批按GB/T 5242的规定进行。

5.3  检验项目及取样数量

制品的检验项目及取样数量应符合表6的规定。

表6

| 检 验 项 目 | 取 样 数 量 | 要求的章条号 | 实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1批 | 3.4 | 4.1 |
| 物理力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.5 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 3.6 | 4.3 |
| 尺寸及尺寸允许偏差 | 逐件检验 | 3.3、3.7 | 4.4 |

5.4  检验结构的判定

5.4.1  制品的化学成分检验不合格，判该批不合格。

5.4.2  制品的物理力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

5.4.3  制品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  制品的尺寸及尺寸允许偏差检验不合格，判该件不合格。

6  标志、包装、运输和贮存

制品的标志、包装、运输、和贮存按GB/T 5243的规定进行。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 制品名称；

- 制品型号；

- 制品净重或数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求。

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

凿岩工具用硬质合金制品

Hardmetal(carbide) for rock drilling tools

（草案稿）

（本稿完成日期：2010-04-06）

YS/T 296-2010

代替 YS/T296-1994

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H：