ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

铱管

Iridium tubes

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由西北有色金属研究院、西部金属材料有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：×××、×××、×××。

本标准全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铱管

  - 范围

本标准规定了铱管的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及订货单内容。

本标准适用于用粉末冶金方法生产的无缝铱管。

  - 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1422   铱粉

GB/T1423  贵金属及其合金密度的测定方法

GB/T19445 贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存。

  - 要求

    - 产品分类

      - 产品的牌号、状态、规格

- 产品的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

- 单位：毫米

| 牌 号 | 状 态 | 规 格 （外径×壁厚） | 长 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ir99.95 Ir99.99 | Y | φ5.5×0.5~0.6 | 25~1000 |
|  |  | φ6.0×0.5~0.6 |  |
|  |  | φ6.5×0.5~0.6 |  |
|  |  | φ7.0×0.5~0.6 |  |
|  |  | φ8.0×0.5~0.6 |  |
|  |  | φ10.0×0.5~0.6 |  |
|  |  | φ12.0×0.5~0.6 |  |

      - 标记示例

产品按名称、牌号、状态、规格、标准编号的顺序表示，标记示例如下：

按本标准生产的Ir99.95无缝管，冷加工态，规格φ10.0×0.5，长度100mm，标记为：

管Ir99.95 Y φ10.0×0.5×100  YS/T××××-××××

    - 铱管尺寸、允许公差

      - 铱管外径、壁厚、长度及允许偏差见表2。

- 单位：毫米

| 外径 | 外径允许偏差 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5~6.5 | ±0.1 | 0.5 、0.6 | ±0.05 | 25~200 | ±3 |
| ＞6.5~10.0 | ±0.13 |  |  |  |  |
| ＞10.0~12.0 | ±0.15 |  |  |  |  |

      - 铱管的弯曲度不大于5mm/m。

      - 管材的不圆度应不超出外径允许偏差。

    - 化学成分

铱管的化学成分应符合GB/T1422中SM-Ir99.95的要求。

    - 外观质量

      - 铱管的外表面光应光滑、无毛刺、裂纹、折叠、起皮、针孔等缺陷。

      - 铱管的外表面允许有不超过壁厚允许偏差的斑点、压痕、麻点。

    - 密度

产品的密度应大于21.80g/cm3。

  - 试验方法

    - 管材的化学成分按GB/T1422附录A进行。

    - 管材的尺寸用相应精度的量具进行测量。

    - 管材的外观质量用目视检查。

    - 管材的密度按GB/T1423进行测量。

  - 检验规则

    - 检查与验收

      - 每批产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

      - 需方应对收到的产品，按本标准的规定进行验收，若检验结果与本标准的要求不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批产品应由相同的原料、按相同的工艺加工的同规格的产品组成。

    - 检验项目

- 每批产品应进行尺寸、外观质量、密度检查。

    - 取样数量

产品的取样数量应符合表3的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 以原料粉末成分报出 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸 | 逐件 | 3.2 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.4 | 4.3 |
| 密度 | 每批任取一根，截取长度30mm左右 | 3.5 | 4.4 |

    - 检验结果的判定

      - 尺寸和外观质量检验不合格时，判单件不合格。

      - 密度不合格时，允许取双倍样进行重复试验，如重复试验结果仍有一个结果不合格，判该批产品不合格。

  - 包装、标志、运输、贮存

- 产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB/T19445的规定。

  - 订货单（合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（合同）应包括以下内容：

- 产品名称、规格、状态；

- 产品数量；

- 本标准编号；

- 其他。