YS/T XXX-XXXX

电煅石墨化焦

Electrical calciner produces the graphitized coke

（初审稿）

XXXX－XX－XX 发布                      XXXX－XX－XX实施

前  言

本标准根据我国原油日益多样化的特点，并考虑到资源的充分利用等方面进行标准的制定，本标准制定时参照了一些国际大公司对石墨化石油焦的要求及出口的指标要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司负责起草。

本标准由XXXXXX（单位名称）参加起草。（此条为可选内容）

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

电煅石墨化焦

- 范围

本标准规定了电煅炉生产的石墨化石油焦的要求、试验方法、检验规则、包装、运输及合同内容等。

本标准主要适用于生产铝电解槽用石墨化阴极炭块的原料电煅石墨化石油焦（以下简称石墨化焦），其他炭素制品可参照使用该标准。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170  数值修约规则

YS/T62.9  铝用炭素材料检测方法  第9部分  真密度的测定  氦比重计法

YS/T587.1  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第1部分  灰分含量的测定

YS/T587.4  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第4部分  硫含量的测定

YS/T587.6  炭阳极用煅后石油焦检测方法  第6部分  粉末电阻率的测定

YS/T587.9  炭阳极用煅后石油检测方法  第9部分  真密度的测定

3  要求

3.1  产品分类

石墨化焦按理化指标分为SMHJ-1，SMHJ-2两个牌号。

3.2  理化指标

3.2.1  石墨化焦的灰分、粉末电阻率、硫含量、真密度和石墨化度等理化指标性能应符合表1的规定。

表1

| 牌 号 | 理化性能 |
| --- | --- |
|  | 灰分 （质量分数）/% 不大于 | 粉末电阻率 μΩ•m 不大于 | 硫含量 （质量分数）/% 不大于 | 真密度 g/cm3 不小于 | 石墨化度 % 不小于 |
| SMHJ-1 | 0.7 | 130 | 0.2 | 2.16 | 80 |
| SMHJ-2 | 0.9 | 150 | 0.5 | 2.12 | 60 |
| 注：检验数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位与表中所列极限值数位一致。 |

3.2.2  需方对石墨化焦的水分、挥发份、体积密度、CO2反应性、空气反应性、颗粒稳定性、粒度分布、微量元素含量等有要求时,由供需双方另行协商,并在合同中注明。

3.3  外观质量

石墨化焦中不应有杂物。

3.4  其他要求

需方有特殊要求时, 由供需双方协商确定,并在合同中注明。

4  试验方法

4.1  石墨化焦中灰分含量、挥发分含量、硫含量、真密度、粉末电阻率、水分含量、CO2反应性、空气反应性、体积密度、颗粒稳定性、粒度分布、微量元素含量等的测定按照YS/T 587的规定进行。

4.2  石墨化焦的外观质量用目测法检查。

5  检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 石墨化焦由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。其内容按本标准6.3条的规定填写。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

石墨化焦成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成，批重不大于100t。

5.3  检验项目

每批石墨化焦产品出厂前都应进行理化性能（灰分、粉末电阻率、硫含量、真密度、石墨化度）和外观质量的检验。石墨化焦其他理化性能（水分、挥发份、CO2反应性、空气反应性、体积密度、颗粒稳定性、粒度分布、微量元素含量）的检验按照合同要求进行。

5.4  取样和制样

5.4.1 对每批石墨化焦产品，份样数按照表2规定随机抽取，每份份样的质量不得少于2㎏。

5.4.2  供需双方也可协商确定取样方法。

5.4.3  将所取得的全部试样充分混匀，按四分法缩分至重量不小于10㎏，分成3份，1份用于检验，其余由供需双方各保存1份。

5.5  检验结果的判定

理化性能检验项目中任何一项不合格时，判该批产品不合格或重定牌号。外观质量不合格时由供需双方协商解决。

表2

| 批重/t | 分样数量 |
| --- | --- |
| ≤20 | 20 |
| ＞20～40 | 25 |
| ＞40～60 | 30 |
| ＞60～80 | 35 |
| ＞80～100 | 40 |

6  包装、运输、贮存

6.1   标志、包装、运输和贮存

石墨化焦产品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 8719的规定进行。需方对产品包装有特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6.2  质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

a） 供方名称、商标；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号、重量；

d） 分析检验结果及技术（质量）监督部门印记；

e） 本标准编号；

f） 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列石墨化焦产品的订货单（或合同）内至少应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 重量；

d）本标准编号；

e） 其他需要协商的内容。

# Text boxes

ICS

分类号

中华人民共和国工业和信息化部 发布