前  言

本标准是对YS/T 245-1994《粉冶钼合金顶头》的修订。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准与YS/T 245-1994相比主要变化如下：

——

——

——

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金堆城钼业集团有限公司、株洲硬质合金负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4366-1984、YS/T 245-1994。

粉冶钼合金顶头

1  范围

本标准规定了粉冶钼合金顶头的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮运及质量证明书。

本标准适用于粉末冶金和机械加工方法生产的粉冶钼合金顶头。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4325 （所有部分）《钼的化学分析方法》

GB/T 3850 《致密烧结产品金属材料与硬质合金密度测定方法》

3  要求

3.1 产品型号表示方法见图1

A型

D

L

图1  产品型号表示方法

3.2 品种规格

产品规格应符合图1和表1的要求。

3.3 化学成分

化学成分应符合表2规定。钼含量用杂质减量法确定。

表2                                %

| 元素 | Ti | Zr | C | Ce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（质量分数），不大于 | 1.0～2.0 | 0.1～0.5 | 0.1～0.5 | 1.0～2.0 |

3.4 密度

产品密度不小于9.2g/cm3。

3.5 硬度

产品维氏硬度检测数供参考。

3.6 表面质量

产品表面应光滑、洁净，不得有过熔、鼓泡、裂纹。

3.7 尺寸公差

产品尺寸公差应符合表2规定。

表1

| 规格 | 直径D，mm | 允许偏差，mm | 长度L，mm | 允许偏差，mm | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM20 DM25 DM30 DM35 DM40 | 20 25 30 35 40 |  | 60～80 |  | A型 |
| DM45 DM50 DM55 | 45 50 55 |  | 80～110 |  | A型 |
| DM60 DM62 DM64 DM66 DM68 DM70 DM72 DM74 DM76 DM78 DM80 | 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 |  | 160～200 |  | B型 |
| DM85 DM90 DM95 DM100 | 85 90 95 100 |  | 180～260 |  | B型 |
| DM110 DM120 DM130 DM140 DM150 | 110 120 130 140 150 |  | 200～300 |  | B型 |

3.8 在加工到成品尺寸时，距底部10mm～50mm的定径区不允许有长度和深度大于0.5mm的孔洞，非定径区不允许有长度和深度大于1mm的孔洞。

3.9 其他

用户如有特殊要求，供需双方协商解决。

4  试验方法

4.1 产品的化学分析方法按GB/T4325（所有部分）《钼的化学分析方法》进行。

4.2 产品外形尺寸用精度为0.02mm的游标卡尺进行测量。

4.3 产品密度的测定：按照GB/T 3850的规定进行。

4.4 硬度检测按照供需双方协商的方法进行。

4.5外观质量

产品的外观质量用目视观测。

5  检测规则

5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，45天内或销售合同规定的时间内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行。

5.2 组批

每批产品由同一批号的坯料组成。

5.3 取样

每批产品随机抽取3个试样进行密度检验和硬度检验。其他检验项目应逐个检验。

5.4 检验结果判定

尺寸偏差、密度、表面质量不符合本标准规定时，判该批不合格。

6  标志、包装、贮存和运输、质量证明书

6.1 标志

检验合格的产品，应注明：供方名称、产品名称、规格或牌号、批号、重量。

6.2 包装

每批产品用防潮纸包裹，装入木（盒）箱内，周围用填充材料固定。（盒）箱上注明供方名称、产品名称、重量及出厂日期。

6.3 贮存和运输

贮存室内应干燥、通风、无酸碱气氛之处，并在适当的位置表明“防潮”、“向上”等字样或标志，防止氧化，存放时间不宜超过一年。产品在运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  规格；

d)  批号；

e)  净重、毛重和件数；

f)  各项分析检验结果和质检部门印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品规格；

c)  技术要求；

d)  产品净重；

e)  本标准编号。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 245-××××

代替YS/T 245-1994

i

粉冶钼合金顶头

## Sintered molybdenum alloy mandrels for tube-rolling

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布