铲平

前    言

本标准代替YS/T 259-1996《冶金用钽粉》。

本标准与YS/T 259-1996相比主要变化如下：

——本标准中的FTa-1牌号为新增牌号；本标准中的FTa-2、FTa-3和FTa-4牌号分别为原标准中FTa-01、FTa-1和FTa-2牌号；

——对化学成分作了较大调整，并增加了P、Sn、Ca、Al、Mg、Cu含量的要求；

——对物理性能作了较大调整，规定了松装密度的要求；增加了费氏平均粒径的要求；对粒度组成进行了调整。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位： 宁夏东方钽业股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6895－1986、YS/T 259-1994、YS/T 259-1996。

冶金用钽粉

- 1  范围

本标准规定了冶金用钽粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存、运输、质量证明书、合同（或订货单）等内容。

本标准适用于粉末冶金法制得的钽粉。产品供作熔炼和加工原料等用。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479  金属粉末松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480  金属粉末粒度组成的测定   干筛分法

GB/T 3249  难溶金属及化合物粉末粒度的测定方法  费氏法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 15076（所有部分）  钽铌化学分析方法

- 3  要求

  - 产品分类

根据产品使用要求不同，分为FTa-1、FTa-2、FTa-3、FTa-4、TaNb-3和FTaNb-20 6个牌号。

  - 化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。

  - 物理性能

产品松装密度、费氏平均粒径和粒度组成应符合表2的规定。

产品化学成分

| 牌号 元素 | FTa-1 | FTa-2 | FTa-3 | FTa-4 | FTaNb-3 | FTaNb-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂 质 含 量 /% 不 大 于 | H | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | O | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | C | 0.003 | 0.008 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
|  | N | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | 0.02 | 0.02 |
|  | Fe | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | Ni | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Cr | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | - | - |
|  | Si | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | Nb | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 2.5～3.5 | 17～23 |
|  | W | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Mo | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Ti | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Mn | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - |
|  | P | 0.0015 | 0.003 | - | - | - | - |
|  | Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |
|  | Ca | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |
|  | AL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |
|  | Mg | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | - | - |
|  | Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |

产品物理性能

| 牌 号 | 松装密度 g/cm3 | 费氏平均粒径 μm | 粒度组成 % |
| --- | --- | --- | --- |
| FTa-1 | 提供实测值 | 2.0～7.0 | -100目：≥95 |
| FTa-2 | 3.0～5.0 | 3.0～7.0 | -100目：≥95 |
| FTa-3 | 2.3～4.0 | 2.5～6.5 | -100目：≥95 |
| FTa-4 | 2.3～4.0 | 2.5～6.5 | -60目：≥95 |
| FTaNb-3 | - | — | -150目：≥95 |
| FTaNb-20 | - | — | -150目：≥95 |

  - 外观质量

产品外观呈深灰色，无目视可见的夹杂物。

- 试验方法

4.1  产品化学成分的分析方法按GB/T 15076的规定进行。

4.2  产品松装密度的测定方法按GB/T 1479的规定进行。

4.3  产品费氏平均粒径的测定法按GB/T 3249的规定进行。

4.4  产品粒度组成的测定方法按GB/T 1480的规定进行。

4.5  产品外观质量用目视检查。

- 检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成。

5.3  取样和制样

产品的取样和制样应符合表2规定。

表2  产品的取样和制样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检查或试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定 | 3.2 | 4.1 |
| 松装密度 |  | 3.3 | 4.2 |
| 费氏平均粒径 |  | 3.3 | 4.3 |
| 粒度 |  | 3.3 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐批检验 | 3.4 | 4.5 |

  - 检验结果判定

5.4.1  化学成分分析结果与本标准规定不符时，从该批产品中取双倍样对该不合格项目进行重复试验，若仍有一个结果不合格时，则该批产品不合格。

5.4.2  外观质量不符合本标准规定时，则该批产品不合格。

6  标志、包装、贮存、运输和质量证明书

  - 标志

6.1.1  每袋（或瓶）上应附标签，标明产品名称、牌号、批号、净重和包装日期。

6.1.2  产品应包装成箱，每箱上应注明：

产品名称；

批号；

净重；

“防潮”、 “易碎”、“向上”、“两层”字样或标志。

  - 包装、贮存、运输

6.2.1  产品首先采用自立式复合铝箔袋真空包封或双层塑料盖的塑料瓶包装（盖口密封）。每袋（瓶）净重不超过7kg。然后将真空包封袋（或塑料瓶）置于木箱或纸箱或铁桶内，用十字隔板相互隔离并用PEP板、泡沫、海绵等缓冲物填紧，以防窜动，每箱净重不超过40kg。

6.2.2  产品运输时应防止潮湿，远离火源、高温环境，严防氧化，不得剧烈碰撞。

6.2.3  产品应密封存放于干燥、通风和无腐蚀性气氛之处，远离火源、高温环境，严防氧化。塑料瓶存放期不宜超过1年，真空包封存放期不宜超过5年。

6.3  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重或件数；

e） 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

f） 本标准编号；

g） 检验日期。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

牌号；

重量；

本标准编号；

其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部  发布

201X-××-××实施

201X-××-××发布

冶金用钽粉

Tantalium powders for metallurgy

（征求意见稿）

YS/T 259—201X

代替YS/T 259-1996

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS