前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 YS/T 276.1-201X  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 276.2-201X  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 YS/T 276.3-201X  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 YS/T 276.4-201X  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 YS/T 276.5-201X  锌、铁量的测定  电热原子吸收光谱法

——第六部分 YS/T 276.6-201X  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 276.7-201X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 YS/T 276.8-201X  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 276.9-201X  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分 YS/T 276.10-201X  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 YS/T 276.11-201X  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第四部分。

本部分是对YS/T 276.4-1994《铟化学分析方法  铬天青S分光光度法测定铝量》的修订。

本部分与YS/T 276.4-1994相比，主要有如下变动：

──扩展了测定范围至0.0003%~0.0015%

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“试验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 276.4-1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由华锡集团来宾冶炼厂起草。

本部分由北京有色金属研究院、株洲冶炼集团股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：****

本部分主要验证人：***

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB8221.4-1987

――YS/T 276.4-1994

铟化学分析方法

第四部分：铝量的测定

铬天青S分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铟锭中铝含量的测定方法。

本部分适用于铟锭中铝含量的测定。测定范围：0.0003%～0.0015%。

2  方法原理

试样用氢溴酸分解，在5.5mol/L氢溴酸介质中，以乙酸丁酯萃取分离铟，微量铁用抗坏血酸掩蔽，在pH5~5.8的溶液中，铝与铬天青S-溴代十四烷基吡啶形成有色络合物，在分光度计波长640nm处测量吸光度，

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 市售试剂

3.1.1氢氧化钠

3.1.2盐酸（ρ1.19 g/mL），超纯。

3.1.3 乙酸丁酯。

3.2 溶液

3.2.1盐酸（1+3）。

3.2.2 氢溴酸（5.5mol/L）。

3.2.3 氢氧化铵（1+2）。

3.2.4  2.4-二硝基酚溶液（1g/L），用乙醇配制。

3.2.5 抗坏血酸（1g/L），用时配制。

3.2.6 铬天青S溶液（0.3g/L）。

3.2.7 溴代十四烷基吡啶溶液（1.5g/L）。

3.2.8 乙酸钠溶液（10%）：称取100g无水乙酸钠溶于水中，加入1g硫代硫酸钠，待其完全溶解后，用水稀释至1000mL，混匀。

3.3 标准溶液

3.3.1 铝标准贮存溶液（200μg/mL）：称取0.2000g金属铝（99.99%以上），置于聚乙烯烧杯中，加入20mL水、3g氢氧化钠，待其完全溶解后，加100mL盐酸，搅拌使沉淀溶解，冷至室温。移入1000mL容量瓶中，以水称释至刻度，混匀。此溶液1mL含200μg铝

3.3.2铝标准溶液（2μg/mL）：移取10.00mL铝标准贮存溶液（3..3.1）于1000mL容量瓶中，加入50mL盐酸，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2μg铝。

4 仪器

分光光度计。

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样0.5000~1.0000g（精确至0.001g），

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试样（6.1）置于100mL烧杯中，加入5mL氢溴酸（3.2.2），盖上表面皿，低温加热溶解并蒸发至近干，取下冷却，加入10mL氢溴酸（3.2.2），微热溶解盐类，取下冷却。

6.3.2将溶液移入125mL分液漏斗中，用10mL氢溴酸（3.2.2）分次洗烧杯，洗液并入分液漏斗中，加入20mL 乙酸丁酯（3.1.3），剧烈振荡1min，静置分层，弃去有机相。再加入15mL乙酸丁酯（3.1.3），剧烈振荡1min，静置分层，水相放入50mL烧杯中。

6.3.3蒸干水相，稍冷，加2mL 盐酸（3.2.1），盖上表面皿，加热溶解盐类，取下冷却。

6.3.4将溶液移入100mL容量瓶中。

6.3.5加入1滴2.4-二硝基酚溶液（3.2.4），用氢氧化铵（3.2.3）调节至溶液变为黄色，再滴加盐酸（3.2.1）至黄色恰好消失。加入2.0mL抗坏血酸溶液（3.2.5），混匀。加入10.0mL铬天青S溶液（3.2.6），10mL溴代十四烷基吡啶溶液（3.2.7），10mL乙酸钠溶液（3.2.8），每加一种试剂均需混匀。以水稀释至刻度，混匀，放置10min。

6.3.6将部分溶液移入1cm比色皿中，以试样空白为参比，于分光光度计波长640nm处，测量其吸光度。

6.3.7，从工作曲线上查出相应的铝量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL、12.00mL铝标准溶液（3.3.2），分别置于一组100mL容量瓶中，用水稀释至15mL左右，加入一滴2.4-二硝基酚溶液（3.2.4），以下按6.3.5操作。

6.4.2将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长640nm处测量其吸光度，以铝量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铝的质量分数ω（Al），数值以％表示，：

式中：C ——自工作曲线上查得的铝量，单位为微克（μg）；

m ——称样量单位为克（g）

计算结果应保留2位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωAl／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 再现性限

| ωAl／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.4—201×

代替YS/T 276.4-1994

铟化学分析方法

第四部分：铝量的测定

铬天青S分光光度法

Methods for chemical analysis of indium

Part 2：Determination of aluminium content-

Chromazurol S Spectrophotometric method

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99