前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 YS/T 276.1-201X  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 276.2-201X  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 YS/T 276.3-201X  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 YS/T 276.4-201X  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 YS/T 276.5-201X  锌、铁量的测定  电热原子吸收光谱法

——第六部分 YS/T 276.6-201X  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 276.7-201X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 YS/T 276.8-201X  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 276.9-201X  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分 YS/T 276.10-201X  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 YS/T 276.11-201X  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第八部分。

本部分为新增部分。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由华锡集团来宾冶炼厂、湖南有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：****

本部分主要验证人：***

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铟化学分析方法

第八部分：铋量的测定

方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铟中铋含量的测定方法。

本部分适用于铟中铋含量的测定。测定范围：0.0001%～0.01%。

2  方法原理

试样经盐酸、硝酸溶解，在盐酸介质中，使用氢化物－原子荧光光谱仪测定铋量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 硝酸  (ρ1.43g/mL)，优级纯。

3.2 盐酸  (ρ1.19g/mL)，优级纯。

3.3 盐酸  （1+1）。

3.4 硼氢化钠(AR)。

3.5 硼氢化钠溶液（20g/L）：称取20g硼氢化钠（3.4）溶于1000mL氢氧化钠溶液 (5g/L) 中，摇匀。现用现配。

3.6 铋标准贮存溶液：称取0.1000g金属铋（＞99.95%），加10mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，加入90mL硝酸（3.1），冷却，移入1000mL容量瓶中，以水定容至刻度，混匀。此溶液1mL含0.10mg铋。

3.7 铋标准工作溶液：移取2.00mL铋标准贮备溶液(3.6)于200mL容量瓶中，用盐酸(20%)稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含铋1.0µg。

4 仪器

原子荧光光谱仪，附铋高强度空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标均可使用：

──检出极限：不大于2×10-9g/mL。

──精密度：用0.02µg/mL的铋标准溶液测量11次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

原子荧光光谱仪的参考工作条件：

——灯电流40mA；

——负高压250V；

——载气流量400mL/min；

——屏蔽气流量1000mL/min；

——读数延迟时间1s；

——读数时间18s。

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样1.0~2.5g，精确到0.0001g

表1 样品称取量

| Bi含量，% | 称样量，g | 定容体积，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0001~0.005 | 2.5 | 100 |
| ＞0.005~0.01 | 1.0 | 100 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1将试样置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)、3mL硝酸(3.1),低温加热溶解完全并蒸干，加3~5mL盐酸(3.2)再溶解并蒸干。然后加10mL盐酸(3.2),用少量水吹洗杯壁，稍热溶解盐类。冷却后以水定容至100mL容量瓶，摇匀待测。

6.3.2  以盐酸（3.3）为载流，硼氢化钠溶液(3.5) 为还原剂，以试料空白为参比，在设定仪器工作条件下测量铋的荧光强度，在工作曲线上查出铋的浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0.00mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL标准工作溶液(3.7)于100mL的烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，以水定容。

6.4.2  与试料测定相同条件下，按仪器给定工作条件在原子荧光光谱仪上分别测量系列标准溶液的荧光强度。

6.4.3  减去“零”浓度标准溶液的荧光强度，以铋的浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铋的质量分数WBi，数值以％表示：

式中：

c —从工作曲线上查出的铋的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V —定容体积，单位为毫升（mL）；

m —称取试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| ωBi／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| ωBi／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

铟化学分析方法

第八部分：铋量的测定

方法2  火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铟中铋量的测定方法。

本部分适用于铟中铋量的测定。测定范围：0.01％～2.20％。

2  方法提要

试料用盐酸、硝酸溶解，在硝酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长223.1nm处测量铋的吸光度，以标准曲线法计算铋量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ1.19 g /mL），优级纯。

3.2  硝酸（ρ1.40 g /mL），优级纯。

3.3  硝酸（1＋1），用优级纯硝酸配制。

3.4  硝酸（5＋95），用优级纯硝酸配制。

3.5  铟基体溶液（100mg／ml）：称取10.00g高纯铟（﹥99.99%），置于200ml烧杯中，分次加入40ml纯硝酸（3.2）溶解样品，低温加热溶解，样品溶解完全后，沿烧杯壁吹少量水，继续煮沸，驱除氮的氧化物，待烧杯中无棕色气体后取下冷却，移入100ml容量瓶中，用5ml硝酸（3.4）冲洗烧杯，并入容量瓶，水定容至刻度，混匀。此溶液1ml含100mg In。

3.6  铋标准溶液：称取1.0000g金属铋（﹥99.99%），置于200mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.3），低温加热至完全溶解，微沸除去氮氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

3.7  铋标准溶液：称取10.00mL铋标准贮存溶液（3.6）于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铋。

4 仪器

原子吸收光谱仪，附铋空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，Bi的特征浓度应不大于0.006µg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

仪器参考工作条件：

| 测定波长 nm | 灯电流 mA | 狭缝宽度 nm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223.1 | 3.0 | 0.4 | 5 | 8 | 2.5 |

5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样0.200～1.000g,精确到0.0001g.。

表1试样称取量

| 铋含量， ％ | 试料， g | 加硝酸（1.3.1）， mL | 溶液体积， mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01～0.10 | 1.0000 | 10 | 100 |
| ＞0.10～1.00 | 0.5000 | 25 | 250 |
| ＞1.00～2.20 | 0.2000 | 25 | 250 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入盐酸7mL（3.1），硝酸3 mL（3.2），置于电热板上，低温加热溶解试料，待试样溶解完全蒸发至近干，按表1加入一定量硝酸体积，试料溶清后按表1移入一定量体积的容量瓶，稀释至刻度，混合均匀，溶液测定酸度为5%。在仪器工作参数条件下测定，随同做空白试验。

6.3.2 在火焰原子吸收光谱仪的工作条件下，同时测定铋的标准溶液系列和试样中铋的吸光度，以水调零测量试液吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查处试样中相应的铋浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  1.00%＜Bi＜2.20%的工作曲线

移取0.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL铋标准溶液（3.7）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  0.10%＜Bi≤1.00%的工作曲线

移取0.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL铋标准溶液（3.7）分别置于一组100mL容量瓶中，加入2.00mL铟溶液（3.5），使之与试料（6.1）中铋浓度相同，加入10mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3  0.01%≤Bi≤0.10%的工作曲线

移取0.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL铋标准溶液（3.7）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10.00mL铟溶液（3.5），使之与试料（6.1）中铋浓度相同，加入10mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.4与试料测定相同条件下，测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以铋浓度为横坐标，吸光度为纵座标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按式（1）计算铋的质量分数ω（Bi），数值以％表示：

……………………..…………（1）

式中：

c ── 自工作曲线上查得的铅浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 试液体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

8精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| ΩBi／％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| ΩBi／％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.8—201×

铟化学分析方法

第八部分：铋量的测定

方法一：氢化物发生—原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of indium

Part 8：Determination of bismuth content-

Method 1: Hydride generation-atomic fluorescence spectrometry

Method 2: Flame atomic absorption spectrometry

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99