- 《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》征求意见稿

- 编制说明

- 工作简况

根据中色协综字［2010］015号《关于下达2009年第二批有色金属国家标准制(修)订项目计划的通知》的要求，由路达（厦门）工业有限公司负责起草行业标准《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》（项目序号2009-2042-T-YS）。

通过对生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭应用状况的市场调查，我们发现目前由于各铜加工企业的规模、设备技术水平、质量意识不同，铸锭产品质量存在着较大的差别；同时市场上充斥着回收的各类铜合金废料，采用这些废料重熔生产的铜合金锭品质差异大；另外，由于铅黄铜在生产及使用过程中会污染环境，且铅在水中很容易浸出，长期饮用含有铅的自来水将对人的神经系统、骨髓造血机能、消化系统、生殖系统及人体其它功能都有明显毒害作用，特别对老年人、孕妇、婴儿和儿童的健康危害较大（如铅中毒将阻碍儿童的智力发育和骨骼生长，出现贫血、急性铅肾病，免疫力下降，缺锌、缺铁、缺钙等症状），因此其应用受到严格的控制。美日欧等政府已经立法，将逐步在饮用水管道配件中禁止使用含铅产品，且美国NSF/ANSI 61-2008饮用水标准规定水中铅析出Q值不能超过5μg，因此之前广泛应用的铅黄铜将逐步退出饮用水系统领域，取而代之的将是材料的无铅化。

随着我国成为世界铜加工中心，对铜及铜合金的需求量越来越大。虽然国内外都有一些的相应铜合金铸锭标准作参考，但这些标准内容比较多，范围比较大，查阅相对困难；同时生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭作为铜合金铸锭需求的重要组成部份，目前国内外未见有相应的标准。如果有一个内容较为集中的标准，在客户定牌号及企业新产品试制时，就可以取得时间上的优势，增加竞争力。因此制定一个相应的行业标准十分必要。

接到标准制定任务后，我们成立了《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》行业标准编制小组。编制小组成员根据标委会的制定精神，进行了全面的市场调研，全面准确地了解了市场及客户的需求、我国当前厂家的生产情况。接下来，编制小组开始了行业标准的起草工作，经多次讨论及征求意见，于2010年3月起草形成了该标准的征求意见稿。

二、编制原则、主要技术指标确定依据

在调研、查阅了相应的国外、国内标准基础上，根据我公司近几年对铜合金铸锭产品的性能测试、分析情况，决定使用重新起草的方法，参考NSF/ANSI 61-2008《饮用水系统组件-健康影响》和ASTM B30-2008《铜合金铸锭》编制，与NSF/ANSI 61-2008和ASTM B30-2008的一致性程度为非等效。同时参考了BS EN 1982-2008《铜及铜合金-铸锭和铸件》以及国家标准GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》、行业标准YS/T 544-2006《铸造黄铜锭》等国内外标准的技术参数和技术内容，制订了本标准。

- 2.1牌号的确定

本次制定特别注重提高标准的整体水平，主要宗旨是实现与国际先进标准的接轨。标准中多个合金牌号等效采用了美国ASTM标准牌号，以促进市场的应用及国际间的交流，消除贸易壁垒；同时考虑到各个国家的不同情况，在ASTM牌号的基础上对合金中杂质含量的控制作了修改，形成新合金牌号。

根据厂家对产品性能、使用情况的要求，同时根据我公司生产中的实际情况，我们确定了十个合金牌号。其中ZHBiD87-1.0-0.5、ZHBiD86-1.9-1.0、ZHBiD86-1.5-0.2、ZHBiD86-1.4-0.5、ZHBiD61-0.9-0.1、ZHBiD60-0.5-0.6、ZHSiD76-3、ZHSiD63-0.7八个牌号合金为重熔用铜合金铸锭合金，ZHSiD62-0.6为压力加工用铜合金水平连铸锭合金，ZHBiD62-2-1为机加用铜合金水平连铸锭合金。本标准牌号与国际同类标准对照表见表1。

表1 与国际同类标准对照表

| 本标准牌号 | ASTM牌号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ZHBiD87-1.0-0.5 | C89510 | 成分完全相同，等效采用 |
| ZHBiD86-1.9-1.0 | C89520 | 成分完全相同，等效采用 |
| ZHBiD86-1.5-0.2 | C89530 | 成分完全相同，等效采用 |
| ZHBiD86-1.4-0.5 | C89535 | 成分完全相同，等效采用 |
| ZHBiD61-0.9-0.1 | C89540 | 成分完全相同，等效采用 |
| ZHSiD76-3 | C87850 | 成分完全相同，等效采用 |
| ZHSiD62-0.6 | C68350 | 主成分相同，对杂质含量的控制作了修改 |
| ZHSiD63-0.7 | C85550 | 主成分相同，对杂质含量的控制作了修改 |

2.2形状的确定

根据市场的实际情况，及参照相应的国内外标准，本标准确定了铜合金水平连铸锭圆形、扁形两种形状。如客户需要，也可供应其它形状的铸锭。

- 2.3尺寸规格及其允许偏差的确定

根据市场实际使用情况和我国原有铜及铜合金棒材的有关标准，我们对铜合金水平连铸锭的外径（或对边距）、长度、圆度、直度、扭拧度等作了相应的规定。其中外径定为10～80 mm，长度为500～5000 mm。同时根据客户加工设备或加工工艺的不同，我们把尺寸允许偏差分为两个级别：普通级与较高级，普通级适用于普通车床加工或锻造后车削加工，较高级适用于自动车床加工。

- 2.4状态的确定

因铜锭是铸造成形的，状态为铸态。

- 2.5力学性能的确定

本标准参考国内外类似标准，以及我公司生产过程中实际的性能指标，与客户的实际使用情况，铜合金水平连铸锭力学性能采用了抗拉强度、伸长率、布氏硬度等指标。由于重熔用铜合金铸锭要重新熔化，参照ASTM B30国外先进标准，本标准不对重熔用铜合金铸锭力学性能作出规定。

- 2.6浸泡水金属析出限量的确定

本标准参考相应国内外标准以及我公司生产过程中实际的性能指标和客户的实际使用情况，铜合金铸锭浸泡水金属析出量采用了NSF/ANSI61《饮用水系统组件-健康影响》的标准要求。

- 2.7其它性能的确定

用于需要抛光电镀产品的铜合金铸锭，应进行抛光性能检测。如需方要求，供方应进行耐脱锌腐蚀性能、耐应力腐蚀性能的测定。

- 与国内外同类标准水平的对比情况

本标准与国外同类标准水平总体对比情况见表2：

表2   与国内外同类标准总体对比情况表

|  | 本标准 | 国内标准 | 国外标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YS/T 544-2006 | ASTM B30-08 | BS EN 1982-2008 |
| 合金牌号 | ZHBiD87-1.0-0.5、ZHBiD86-1.9-1.0、ZHBiD86-1.5-0.2、ZHBiD86-1.4-0.5、ZHBiD61-0.9-0.1、ZHBiD60-0.5-0.6、ZHSiD76-3、ZHSiD63-0.7、ZHSiD62-0.6、ZHBiD62-2-1 | ZHSiD80-3 | C87850 | CB761S |
| 化学成分 | 详见表3 | 详见表4 | 详见表5 | 详见表6 |
| 状态 | F (铸态) | F (铸态) | F (铸态) | F (铸态) |
| 力学性能 | 详见表7 | — | — | — |
| 尺寸及允许公差 | 详见图1及表8、表9和表10 | 详见图1 | — | — |
| 浸泡水金属析出量 | 表11 | — | — | — |
| 抛光质量 | 表12 | — | — | — |
| 检测项目 | 必做：化学成分、外形尺寸、力学性能（含抗拉强度、伸长率、布氏硬度）、浸泡水金属析出量、断口、表面质量 选做：耐脱锌腐蚀性能、耐应力腐蚀性能、抛光质量、直度、扭拧度 | 必做：化学成分、表面质量、断口组织 | 必做：化学成分、表面质量 选做：力学性能（屈服强度、屈服点伸长率、抗拉强度、伸长率和断面收缩率）、焊接性能（C96200、C96400） | 化学成分、力学性能（抗拉强度、屈服强度、伸长率、布氏硬度、电导率（部分合金））、金相组织（部分合金）、晶粒度（部分合金）、耐脱锌腐蚀性能（部分合金）、表面质量 |

表3   本标准铜合金铸锭的化学成份

| 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Bi | Si | Mn | Sn | Al | Ni | P | Se | Fe | S | Pb | As | Sb | Zn | 杂质总和 |
| ZHBiD87-1.0-0.5 | 86.0～88.0 | 0.5～1.5 | ≤0.005 | — | 4.0～6.0 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤0.05 | 0.35～0.75 | ≤0.2 | ≤0.08 | ≤0.25 | — | ≤0.25 | 4.0～6.0 | — |
| ZHBiD86-1.9-1.0 | 85.0～87.0 | 1.6～2.2 | ≤0.005 | — | 5.0～6.0 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤0.05 | 0.8～1.1 | ≤0.2 | ≤0.08 | ≤0.25 | — | ≤0.25 | 4.0～6.0 | — |
| ZHBiD86-1.5-0.2 | 84.0～89.0 | 1.0～2.0 | ≤0.01 | — | 3.5～6.0 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.05 | 0.1～0.3 | ≤0.3 | — | ≤0.2 | — | ≤0.2 | 7.0～9.0 | — |
| ZHBiD86-1.4-0.5 | 84.0～89.0 | 0.8～2.0 | ≤0.01 | — | 2.5～5.5 | ≤0.01 | 0.3～1.0 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.3 | — | ≤0.25 | — | ≤0.2 | 5.0～9.0 | — |
| ZHBiD61-0.9-0.1 | 58.0～64.0 | 0.6～1.2 | — | — | ≤1.2 | 0.1～0.6 | ≤1.0 | — | ≤0.1 | ≤0.5 | — | ≤0.1 | — | ≤0.2 | 32.0～38.0 | — |
| ZHBiD60-0.5-0.6 | 57.0～62.0 | 0.1～0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.4 | 0.4～0.8 | ≤0.1 | ≤0.1 | — | ≤0.1 | — | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.1 | 余量 | ≤0.8 |
| ZHSiD76-3 | 74.0～78.0 | — | 2.7～3.4 | ≤0.1 | ≤0.3 | — | ≤0.2 | 0.05～0.2 | — | ≤0.1 | — | ≤0.09 | — | ≤0.1 | 余量 | ≤0.5 |
| ZHSiD63-0.7 | 59.0～64.0 | — | 0.3～1.0 | — | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | — | — | ≤0.15 | — | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.1 | 余量 | ≤0.8 |
| ZHSiD62-0.6 | 59.0～64.0 | — | 0.3～1.0 | — | 0.2～0.6 | ≤0.3 | ≤0.2 | 0.05～0.4 | — | ≤0.15 | — | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.1 | 余量 | ≤1.0 |
| ZHBiD62-2-1 | 59.0～64.0 | 0.6～2.5 | — | ≤1.0 | 0.6～1.4 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | — | ≤1.0 | — | ≤0.1 | ≤0.02 | ≤0.1 | 余量 | ≤1.0 |

表4  YS/T 544-2006中ZHSiD80-3铸锭的化学成份

| 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Bi | Si | Mn | Sn | Al | Ni | P | Fe | Pb | Sb | Zn | 杂质总和 |
| ZHSiD80-3 | 79.0～81.0 | — | 2.5～4.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.1 | — | ≤0.02 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.05 | 余量 | — |

表5 ASTM B30-08中C87850铸锭的化学成份

| 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Bi | Si | Mg | Sn | Al | Ni | P | Fe | Pb | Sb | Zn | 杂质总和 |
| C87850 | 74~78 | — | 2.7-3.4 | ≤0.1 | ≤0.3 | — | ≤0.2 | 0.05-0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 余量 | — |

表6  BS EN 1982-2008中CB761S铸锭的化学成份

| 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Bi | Si | Mn | Sn | Al | Ni | P | Fe | Pb | Sb | Zn | 杂质总和 |
| CB761S | 78.5-82.0 | — | 3.0-5.0 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.05 | 余量 | — |

表7   本标准中压力加工及机加用铜合金水平连铸锭的力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸强度Rm/ MPa | 伸长率A/% | 硬度/HBW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHSiD62-0.6 | 铸态 | ≥380 | ≥15 | ≥80 |
| ZHBiD62-2-1 | 铸态 | ≥400 | ≥15 | ≥85 |
| 注：直径或对边距小于10mm的铜合金水平连铸锭不做硬度试验。 注：表7规定之外的状态或牌号的性能由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

单位为毫米

图 1 重熔用铜合金铸锭的形状、规格和尺寸允许偏差

表8 铜合金水平连铸锭直径或对边距尺寸偏差            单位为毫米

| 直径或对边距 | 直径或对边距尺寸偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 较高级 | 普通级 |
| ＞10～≤18 | ±0.11 | ±0.14 |
| >18～≤30 | ±0.18 | ±0.21 |
| >30～≤50 | ±0.25 | ±0.30 |
| >50～≤80 | ±0.30 | ±0.35 |
| 注1：经双方协议，可供其他允许偏差的铜合金水平连铸锭。 注2：铜合金水平连铸锭直径或对边距允许偏差等级，应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 |  |  |

表9 铜合金水平连铸锭的直度      单位为毫米

| 长度 | 圆锭 |  |  |  | 扁锭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＞10～≤20 |  | ＞20～≤80 |  |  |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| ＜1000 | ≤2 | - | ≤1.5 | - | ≤5 | - |
| ≥1000～＜2000 | ≤3 | - | ≤2 | - | ≤8 | - |
| ≥2000～＜3000 | ≤6 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤12 | ≤5 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤15 | ≤5 |

- 表10  铜合金水平连铸锭的圆角半径             单位为毫米

| 直径或对边距 | >10～≤18 | >18～≤30 | >30～≤50 | >50～≤80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.0 |
| 注：此项供方可不检验，但应保证。 |  |  |  |  |

表11 浸泡水金属最大允许析出量

| 序号 | 金属 | 最大允许析出量 μg/L | 序号 | 金属 | 最大允许析出量 μg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝 | 2000 | 13 | 钼 | 4 |
| 2 | 锑 | 0.6 | 14 | 镍 | 20 |
| 3 | 砷 | 1 | 15 | 硒 | 5 |
| 4 | 钡 | 200 | 16 | 银 | 10 |
| 5 | 铍 | 0.4 | 17 | 铊 | 0.2 |
| 6 | 铋 | 50 | 18 | 锡 | 790 |
| 7 | 钴 | 3 | 19 | 钛 | 3 |
| 8 | 镉 | 0.5 | 20 | 钒 | 3 |
| 9 | 铬 | 10 | 21 | 锌 | 300 |
| 10 | 铜 | 130 | 22 | 锶 | 400 |
| 11 | 锰 | 30 | 23 | 锂 | 300 |
| 12 | 汞 | 0.2 | 24 | 钨 | 10 |
| 铅析出检测统计Q值不大于5μg |  |  |  |  |  |

表12 铜合金铸锭抛光杂质点最大允许数量

| 横截面积 cm2 | ≤5 | >5～≤20 | >20～≤30 | >30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂质点最大允许数量 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- 评语

本标准是根据我国生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭的实际生产及使用情况，参照NSF/ANSI61-2008《饮用水系统组件-健康影响》和ASTM B30-2008《铜合金铸锭》进行制定的。本标准的主要技术指标与国外先进标准相当，检测项目则更多，标准整体内容达到国际先进水平。

建议作为推荐性行业标准发布实施。

《生活饮用水系统零部件用铜合金铸锭》编写组

2010年3月15日