《铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额》

编制说明（征求意见稿）

1、任务来源

国家在“十一五”规划纲要中，首次提出了节能的明确指标，即2010年每万元生产总值的能耗要降低20%，节能率为4.4%，这就要求八大重点行业主要产品单位能耗达到或接近本世纪初国际先进水平。2007年10月，国家正在布署建立和完善以“节能法”为核心，配套法规标准，建立节能法规和标准体系，并明确尽快将重点有色金属行业产品（铜管、板、棒、线）能耗标准要求列入配套《节能法》实施的主要组成部分，全面强化节能降耗的管理，推进国家“节能法”的实施步伐。将对我国的有色金属行业的节能降耗和建立资源节能型社会产生重大影响。

2008年全国有色标委及时组织宁波博威合金材料股份有限公司等单位进行了铜及铜合金线材产品单位能耗情况进行了调研工作。据初步调查情况看，全国近300家铜线材的加工企业单位能耗的水平高低差异较大，节能降耗的潜力也较大，如及时出台铜及铜合金线材产品单位能耗限额的国家标准，将会对我国有色金属行业的节能降耗，实现国家“十一五、十二五节能指标，建设资源节约型社会具有重大的战略意义，坚持技术进步，淘汰落后用能，缓解用能紧缺。并于2009年根据国家标委的要求以“中色协综[2009]021号”文件下达了《铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额》国标编制计划。

2、工作简况

2009年在全国有色标委的组织下，成立了以宁波博威合金材料股份有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司、宁波长振铜业有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司为负责起草单位的编制小组。进一步调查、收集了全国一些主要的铜棒线生产企业的产品单位能耗情况，收集了国家关于节能的法律、政策和标准，获得了大量的资料和数据，经综合研究、分析，整合调查的资料，对能耗的技术要素、计算方式、参数、相关的析算系数等进行确定，完成了本稿。

3、标准的制定原则、标准的主要内容说明

3.1标准制定的原则

3.1.1本标准的编制主要内容是根据、国家节约能源法的要求，参照《铜及铜合金管材产品能源消耗限额》的国家标准等进行编制的，是国家有色金属产品能耗标准的主要组成部分。。

3.1.2本标准是以全国一些主要的铜棒线材企业单位能耗的数据为基础，结合全国铜棒线材企业数量众多、生产规模小，且生产工艺路线多样化、设备能耗差异化、生产品种多、批量小的实际，既考虑了今后的发展方向，又体现区别，兼顾了现实和改进的警限。坚持技术进步、鼓励先进、淘汰高能耗的工艺、设备，提高产品的节能降耗工作的深入开展，力求广泛适用，利于已建厂和新建厂的节能指标完成。

3.1.3本标准为了使有色金属产品单位能耗的计算和考核的一致性，使线材和管材的产品单位能耗的基本要求相同，有利于有色金属产品能耗标准体系的形成。

3.1.4本标准提倡节能降耗与降低生产成本的一致性。并考虑到生产工艺路线的差异，故在能耗限额的制定上留出了一定的空间，坚持节能与降低成本并举。

3.2标准的主要内容说明

3.2.1本标准涉及到的术语均与GB21350-2008标准相一致。

3.3技术要求

3.3.1铜及铜合金线材产品能源消耗限额分为现有线材生产企业的产品能耗限额、新建线材企业产品能耗限额的准入值、以及所有铜合金线材企业产品能耗的先进目标值三种。两种以及以上各类的线材的生产企业以全部线材综合能耗为考核评定为依据，单一各类的线材或单一种类线材的产量超过全部线材产量的90%时，以单一种类线材的考核评定为依据。

注1：本标准的铜合金线材的生产工艺路线是以配料（含中间合金）—熔铸铸锭—挤压—拉伸（或轧制）—热处理—矫直为主的工艺路线，没有对低性能要求的连铸（不拉伸的）线材工艺路线做限额规定。

注2：生产Φ1.5mm以下的高精度铜合金线材，其单位产品能耗需乘以系数K＝1.2。

3.4计算原则、统计范围和计算方法

3.4.1 计算原则

3.4.1.1线材实际（生产）消耗的各种能源：本标准规定主要依据GB/T2589和GB21350-2008的相关内容。其中，生活用能考虑当前国家提倡的政企分开，主辅分离的原则。对其涵盖的部分用能做了局部修改，修改为“生活用能指企业系统内的宿舍、职工的培训基地、文化娱乐、医疗保健、食堂、浴室（不包括车间浴室）等方面的用能，删除了商业服务和托儿幼教等的用能。

3.4.1.2线材报告期内的能耗量、能源实物量的计量、各种能源的计量单位、析算标煤量方法、 单位线材能耗的线材产量的计算原则、能耗的计算原则均与GB21350-2008的相关内容相一致。

3.5统计范围和计算方法也基本与GB21350-2008的相应内容相一致，只有工序辅助能耗计算方法中的单一铜合金线生产企业不同各类的铜线能耗分摊系数有所不同，其规定见5。

3.6各地区、企业能耗综合调查表

企业铜线材产品单位能耗调查表

| 年份 |  | 2007年 |  |  | 2008年 |  |  | 2009年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 类型 |  | 熔铸工序 | 加工工序 | 综合能耗 | 熔铸工序 | 加工工序 | 综合能耗 | 熔铸工序 | 加工工序 | 综合能耗 |
| 浙江省行业标准-2008 | 紫铜线 | 80 | 30 | 110 | 80 | 30 | 110 | 80 | 30 | 110 |
| 博威 |  | 92 | 38 | 130 | 82 | 32 | 114 | 78 | 29 | 107 |
| 宏磊（连铸连拉） |  | 48 | 41 | 89 | 46 | 38 | 84 | 47 | 30 | 77 |
| 金田 |  | 113.4 | 8.46 | 125.40 |  |  |  |  |  |  |
| 双飞龙 |  | 47 | 28 | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江省行业标准-2008 | 简单黄铜线 | 110 | 145 | 255 | 110 | 145 | 255 | 110 | 145 | 255 |
| 博威 |  | 79.4 | 110.03 | 189.43 | 82.9 | 120.85 | 203.75 | 94.4 | 126.1 | 220.5 |
| 博威（铸拉） |  | 48.1 | 101.62 | 149.72 | 50.32 | 108.14 | 158.46 | 52.13 | 112 | 164.13 |
| 金田（铸拉） |  | 42.7 | 91.9 | 134.6 | 41.3 | 86.7 | 127.9 | 41.6 | 90 | 131.6 |
| 沈铜 |  | 115 | 130 | 245 | 98 | 150 | 248 |  |  |  |
| 敖达 |  | 50 | 111 | 161 |  |  |  |  |  |  |
| 长振 |  | 143.51 | 76.19 | 275.67 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江省行业标准-2008 | 复杂黄铜线 | 85 | 95 | 180 | 85 | 95 | 180 | 85 | 95 | 180 |
| 博威 |  | 67.89 | 84.62 | 152.51 | 76 | 81.17 | 157.17 | 72.39 | 67.17 | 139.56 |
| 博威（铸拉） |  | 49.12 | 70.82 | 119.94 | 54.13 | 76.38 | 130.51 | 50.20 | 73.14 | 123.34 |
| 宏磊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈铜 |  | 90 | 145 | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 金田（铸拉） |  | 44.27 | 110.66 | 154.93 | 35.2 | 79.9 | 115.1 | 34.9 | 144.3 | 179.3 |
| 长振（铸拉） |  | 43.2 | 77.5 | 120.7 | 36.3 | 71.3 | 107.6 | 40.7 | 78.9 | 119.6 |
| 浙江省行业标准-2008 | 青铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 博威 |  | 102.8 | 105.41 | 208.21 | 102.5 | 116.92 | 219.42 | 116.6 | 123.08 | 239.68 |
| 宏磊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长振 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江省行业标准-2008 | 白铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 博威 |  | 98.1 | 100.14 | 198.24 | 102.45 | 116.9 | 219.35 | 116.55 | 122.23 | 238.78 |
| 宏磊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长振 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、标准水平分析

本标准属我国首次制定，国外尚没有相应的标准，本标准应与国家和其他行业标准配套使用，并通过进一步实施验证来逐步完善。

5、预期效果

本标准的出台，不仅将会规范引导我国众多的铜合金线单位产品能源消耗管理能力和水平的提高，而且也可满足国家节能减排，充分利用我国节约资源的要求，同时也将带动相关产业的发展，对调控我国节约资源具有重大的战略意义。

宁波博威合金材料股份有限公司

《铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额》国标编写组

2010-4-13