《冶金用钽粉》行业标准编制说明（讨论稿）

一、任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标委[2010]7号文件《关于召开有色金属标准审定会和落实会的通知》，《冶金用钽粉》行业标准由宁夏东方钽业股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司负责修订。项目完成年限为2010年。

二、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程）

1、标准编写原则

1.1符合性：本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写，并符合《国家标准编写模板》的电子文本要求。

1.2合理性：反映国内生产企业技术水平，便于生产，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

1.3先进性：宁夏东方钽业股份有限公司生产的钽粉，主要适用于粉末冶金制作各种钽加工材、熔炼及合金添加剂。本标准主要参照了国外哈尼威尔钽靶材（3N5、4N5）用粉、日本MRC公司合金添加剂及高纯钽锭（4N、3N5）用钽粉，东曹钽靶材（3N5、4N、4N5）、松下电气冶金级钽粉标准制定，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的促进作用；并充分体现了冶金用钽粉产品的应用需求，适应了高技术新材料产业的发展。

2、工作分工

本标准由宁夏东方钽业股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司负责修订。

3、主要工作过程及其进度

3.1  2010年3月30日由标委会在上海主持标准任务落实会，编制组提交项目落实任务书。

3.2  2010年4月10前完成标准征求意见稿及其编制说明，内部审查，并向同行业和主要用户发出征求意见函。整理返回意见，编制征求意见汇总表。

3.3  2010年4月21日由标委会主持在武夷山召开标准讨论会。根据讨论会意见对标准进行修改，并在此基础上形成标准预审稿。

3.4  2010年5月-6月由标委会组织召开标准预审会。

3.5  2010年9月由标委会组织召开标准审定会，完成报批稿。

4、征求意见

4月12日将标准讨论稿及其编制说明提交至全国稀有金属标准化分技术委员会，进行网上意见征求。

三、主要技术内容的确定

本标准制定时，参照了YS/T 259-1996《冶金用钽粉》，并结合用户的使用要求，经过调研并在生产的实际水平上确定的。

1、产品分类

根据产品使用要求不同，将原YS/T 259-1996《冶金用钽粉》标准中的5个牌号，修订为6个牌号。分为FTa-1、FTa-2、FTa-3、FTa-4、TaNb-3和FTaNb-20 6个牌号。新增高纯冶金级钽粉牌号FTa-1，主要应用在电光源和合金添加剂。将原有FTa-01、FTa-1、FTa-2依次变更为FTa-2、FTa-3、FTa-4，便于应用。

2、化学成分

原标准各牌号产品化学成分要求见表1。

产品化学成分要求

| 元素 | 牌号 |
| --- | --- |
|  | FTa-01 | FTa-1 | FTa-2 | FTaNb-3 | FTaNb-20 |
| 杂 质 含 量 /% 不 大 于 | Nb | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 2.5～3.5 | 17～23 |
|  | O | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | H | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | N | 0.005 | 0.008 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | C | 0.008 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | Fe | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | Ni | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Si | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Ti | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | W | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Mo | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Mn | 0.001 | 0.001 | - | - | - |
|  | Cr | 0.003 | 0.005 | - | - | - |

修订后的标准，各牌号产品化学成分要求见表2。

表2  产品化学成分要求

| 牌号 元素 | FTa-1 | FTa-2 | FTa-3 | FTa-4 | FTaNb-3 | FTaNb-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂 质 含 量 /% 不 大 于 | H | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | O | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|  | C | 0.003 | 0.008 | 0.015 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
|  | N | 0.005 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | 0.02 | 0.02 |
|  | Fe | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | Ni | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Cr | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | - | - |
|  | Si | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
|  | Nb | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 2.5～3.5 | 17～23 |
|  | W | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Mo | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Ti | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | Mn | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - |
|  | P | 0.0015 | 0.003 | - | - | - | - |
|  | Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |
|  | Ca | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |
|  | AL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |
|  | Mg | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | - | - |
|  | Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | - | - |

2.1为了辨识冶金级钽粉中微量化学元素的含量，特新增了P、Sn、Ca、AL、Mg、Cu含量要求；

2.2冶金级钽粉在使用过程中要经过高温烧结或高温熔炼、电子轰击等工序，在这些过程中，大部分的气体杂质容易被除去，因此将原YS/T 259-1996《冶金用钽粉》标准中O和N含量指标进行了适当调整。

  - FTa-1和FTa-2牌号钽粉主要用于合金添加剂及钽加工材，钽粉中的P含量会影响

加工材的强度，故新增了P含量要求；

3、物理性能

3.1 对各牌号产品的松装密度、费氏平均粒径和粒度组成做出了具体规定要求。

3.2 将原YS/T 259-1996《冶金用钽粉》标准中FTa-01产品应通过75μm（200目）筛孔，其余牌号产品应通过100μm（150目）筛孔。复验时筛上物应小于5%。修订为：FTa-1、FTa-2、FTa-3牌号通过150μm（100目）筛孔，FTa-4牌号通过250μm（60目）筛孔（FTa-4牌号钽粉主要是用于电子轰击3N5的冶金级钽粉，过60目便于生产和降低生产成本）。

修订后各牌号产品的松装密度、费氏平均粒径和粒度组成应符合表3的规定。

表3  产品物理性能要求

| 产品牌号 | 松装密度/（g/cm3） | 费氏平均粒径/（μm） | 粒度组成/（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| FTa-1 | 提供实测值 | 2.0～7.0 | -100目：≥95% |
| FTa-2 | 3.0～5.0 | 3.0～7.0 | -100目：≥95% |
| FTa-3 | 2.3～4.0 | 2.5～6.5 | -100目：≥95% |
| FTa-4 | 2.3～4.0 | 2.5～6.5 | -60目：≥95% |
| FTaNb-3 | — | — | -150目：≥95% |
| FTaNb-20 | — | — | -150目：≥95% |

4、外观质量

产品外观呈深灰色，无目视可见的夹杂物。

四、标准水平分析

本标准与国外样品和生产厂家各项指标比较，指标水平相当，属于国际先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的修订符合国家相关法律法规的规定。

六、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准在YS/T 259-1996标准基础上进行了合理修订，因此可积极向生产厂家和用户推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施后，YS/T 259-1996标准即可废止。

十、预期效果

行业标准《冶金用钽粉》的修订，考虑了我国钽铌工业企业生产体系的特点和工艺技术水平状况及产品应用发展需求，标准的制订遵循了符合性、合理性、先进性等的原则，修订的行业标准《冶金用钽粉》YS/T 259-201X，反映了我国生产企业的技术状况，在未来5～8年将满足冶金用钽粉产品的应用发展需求，该标准达到了国际先进水平。

十一、其他予以说明的事项

无。

宁夏东方钽业股份有限公司

二〇一〇年四月