ICS

中华人民共和国国家标准

GB ××××—20XX

海绵钛单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products

for wrought sponge titanium

（预审稿）

20XX-××-××发布

20XX-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准将海绵钛单位产品能耗限额规定为三级：限定值、准入值、目标值。限定值、准入值分别为现有企业项目、新建项目的强制性指标，目标值属于推荐性指标。

本标准的附录A、附录B均为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：遵义钛业股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为新制订的国家标准。

海绵钛单位产品能源消耗限额

- 范围

本标准规定了海绵钛单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、计算原则及计算方法。

本标准仅适用于镁热还原法（Kroll法）生产海绵钛企业产品能耗的计算、评定及考核。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2589  综合能耗计算通则。

GB/T 12723 单位产品能源消耗限额编制通则。

GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则。

- 术语、定义和符号

GB/T2589标准内的以及下列术语、定义和符号适用于本标准。

3.1

一次能源  primary energy sources

煤炭、天然气、原油等能源。

3.2

二次能源  secondary energy sources

焦炭、燃料油、石油焦、煤气、电力、成品油（汽油、柴油、煤油）热力等国家统计制度所规定的能源品种。

3.3

耗能工质   energy-consumed medium

在生产过程中所消耗的不作原料使用、也不进入产品，在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质。如水、压缩空气、氧气等。

3.4

工序能耗  unit energy consumption in working procedure

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的能源量。

3.5

工序实物单耗  unit object consumption in working procedure

工序生产过程中生产单位合格产品消耗的某种能源实物量。

3.6

工艺能耗  unit energy consumption of technology

统计报告期内，生产某种产品的生产系统各工序消耗的能源量与同期内产出的合格品总量的比值。

3.7

辅助能耗 assistant energy consumption

统计报告期内，辅助生产系统消耗的能源量与同期内产出的合格品总量的比值。

3.8

综合能耗 enterprise integrate energy consumption

工艺能耗、辅助能耗及损耗分摊量之和。

- 要求

4.1镁热法海绵钛生产工艺

4.1.1 镁热法海绵钛生产全流程工序及工艺流程

4.1.1.1镁热法生产海绵钛全流程包括：高钛渣生产（简称钛渣）工序、粗四氯化钛生产（简称氯化）工序、精四氯化钛生产（简称精制）工序、镁还原四氯化钛及真空蒸馏（简称还蒸）工序、氯化镁电解及镁精炼（简称镁生产）工序、海绵钛破碎包装（简称破碎）工序。

4.1.1.2镁热法生产海绵钛全流程工艺流程见图1

钛渣工序

钛铁矿经电炉熔

炼成高钛渣

氯化工序

高钛渣经氯化成

粗四氯化钛

精制工序

粗四氯化钛精制成精四氯化钛

还蒸工序

镁还原四氯化钛

生成海绵钛

破碎工序

镁生产工序

氯化镁电解生成镁与氯气

钛铁矿

海绵钛产品

（图1）镁热法生产海绵钛工艺流程图

4.1.2海绵钛生产工艺

4.1.2.1钛铁矿—海绵钛工艺（简称A工艺）

镁热法生产海绵钛全流程生产工艺。

4．1．2．2高钛渣（金红石）—海绵钛工艺（简称B工艺）

镁热法生产海绵钛全流程中不包含钛渣工序的生产工艺。

4．1．2．3精四氯化钛、镁—海绵钛工艺（简称C工艺）

只包含还原蒸馏及破碎工序的生产工艺。

4.2海绵钛生产工序实物单耗限额应符合表1的规定

表1  海绵钛生产工序实物单耗限额

| 工序 | 实物能源 |  | 限 额 值（不大于） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 单位 | 限定值（现有企业） | 准入值（新建项目） | 目标值 |
| 钛渣 | 石油焦 | 吨 | 0.230 | 0.200 | 0.180 |
|  | 电力 | 万千瓦时 | 0.420 | 0.380 | 0.350 |
| 氯化 | 石油焦 | 吨 | 0.200 | 0.180 | 0.160 |
|  | 电力 | 万千瓦时 | 0.030 | 0.025 | 0.020 |
| 精制 | 电力 | 万千瓦时 | 0.040 | 0.035 | 0.030 |
| 镁生产 | 电力 | 万千瓦时 | 2.000 | 1.800 | 1.600 |
| 还原-蒸馏 | 电力 | 万千瓦时 | 0.850 | 0.700 | 0.600 |
| 海绵钛破碎 | 电力 | 万千瓦时 | 0.030 | 0.025 | 0.020 |
| 注：1、石油焦中C含量按100%计； 2、钛渣生产中钛铁矿品位按47%计算。 3、氯化生产中高钛渣品位按90%计算。 4、镁生产实物单耗以无隔板电解槽及坩锅精炼炉为参照。 5、镁生产能耗受供电状况的影响较大，工序电力消耗限额应考虑0.1～0.2（万千瓦时）的调整余地。 |  |  |  |  |  |

4.3海绵钛生产工序能耗限额应符合表2的规定。

表2 海绵钛生产工序能耗限额

| 工 序 | 能耗限额（不大于tce/t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值（现有企业） | 准入值（新建项目） | 目标值 |
| 钛渣 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
| 氯化 | 0.25 | 0.20 | 0.18 |
| 精制 | 0.05 | 0.045 | 0.04 |
| 镁生产 | 2.50 | 2.30 | 2.00 |
| 还原蒸馏 | 1.05 | 0.90 | 0.75 |
| 海绵钛破碎 | 0．05 | 0．04 | 0．03 |
| 注：企业位处长江以北时，表中能耗限额值应乘以修正系数K（山海关以南，K=1.1； 山海关以北，K=1.2），企业位处海拔高度超过1500m时，表中能耗限额值应乘以 1.03进行修正。 |  |  |  |

4.4海绵钛产品能源单耗限额值应符合表3的规定。

表3海绵钛产品工艺能耗、综合能耗限额

| 产品 生产工艺 | 等 级 指 标（不大于tce/t） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限定值（现有企业） |  | 准入值（新建项目） |  | 目标值 |  |
|  | 工艺能耗 | 综合能耗 | 工艺能耗 | 综合能耗 | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| A | 7.30 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| B | 5.50 | 6.10 | 4.80 | 5.30 | 4.00 | 4.40 |
| C | 1.10 | 1.30 | 0.95 | 1.10 | 0.80 | 1.00 |
| 注：1、辅助能耗及能源损耗分摊量按生产工艺不同分别以工艺能耗的一定比例计入综合能耗。A工艺：8%；B工艺：10%；C：15%。 2、本指标以镁全部循环利用（补充镁20%）测算，随着补充镁比例的增加，工艺能耗降低。 3、企业位处长江以北时，表中能耗限额值应乘以修正系数K（山海关以南，K=1.1；山海关以北，K=1.2），企业位处海拔高度超过1500m时，表中能耗限额值应乘以1.03进行修正。 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原则

5.1  企业生产实际消耗的能源

实际消耗的能源包括：一次能源、二次能源和生产使用的能耗工质所消耗的能源。

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能和基建项目用能。

生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医院保健、商业服务等直接用于生活方面能耗。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入输出双方在计算中量值上应保持一致。企业回收的余热，应从回收余热的工序或工艺能耗中扣减，计入该能源使用工序或工艺能源消耗。

回收余热装置和余热利用装置用能计入工序、工艺能耗。

5.2　各种能源的计量单位

企业消耗的各种能源计量单位见表4。

表4各种能源计量单位

| 能源种类 | 能源计量单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤、焦炭、重油、柴油 | kg | t | 104t |
| 电 | KW·h | 104 KW·h | - |
| 蒸汽 | kg | t | - |
| 压缩空气、天然气、煤气、氧气 | M3 | 104 M3 | - |
| 水 | t | 104t | - |
| 能耗计算单位 | kgce/t | tce/t | - |

- 产品能耗的计算

6.1工序合格产品产量的确定

钛渣工序合格产品产量，同一统计报告期内生产的合格钛渣产量；

氯化工序合格产品产量，同一统计报告期内生产的合格粗四氯化钛产量；

精制工序合格产品产量，同一统计报告期内生产的合格精四氯化钛产量；

镁生产工序合格产品产量，同一统计报告期内产出的电解粗镁折算合格精镁产量；

还原—蒸馏及海绵钛破碎工序合格产品产量，同一统计报告期内生产的合格海绵钛产量。

6.2工序能耗计算范围

钛渣工序产品能耗包括从钛铁矿经配料、电炉熔炼、破碎到高钛渣成品全过程能耗。

氯化工序产品能耗包括配料、氯气的供给、高钛渣的氯化到形成粗四氯化钛产品全过程耗能。

精制工序产品能耗包括粗四氯化钛精制全过程的耗能。

镁生产工序包括氯化镁的电解及粗镁精炼，工序产品包括Mg及Cl2。其中阳极制作、氯化镁处理、电解、精炼及尾气处理的能耗计入Mg能耗，氯气回收、输送系统的能耗计入Cl2能耗。

还原—蒸馏工序产品能耗包括设备准备、还原—蒸馏至产品从反应器中取出全过程耗能。

破碎工序产品能耗包括产品切块、破碎包装、抽空充氩贮存全过程耗能。

6.3  产品能耗的计算方法

6．3．1工序实物单耗

工序实物单耗按⑴计算：

Xi=EijPi┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⑴

式中：Xi——统计报告期内i工序的实物单耗；

Eij——统计报告期内i工序消耗的j能源实物量；

Pi——统计报告期内i工序产出的合格产品量。

6．3．2工序能耗

工序能耗按⑵计算：

Wi=1nEij−QiPi┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⑵

式中：Wi——统计报告期内i工序能耗；

Eij——统计报告期内i工序消耗的j能源实物折算标煤量；

Qi——统计报告期内i工序回收余热折算标煤量。

6．3．3工艺能耗

工艺能耗按⑶计算：

Yc=1m(1nEij−Qi)Pc┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄⑶

式中：Yc——统计报告期内c工艺能耗；

Pc——统计报告期内c工艺生产的合格产品产量。

6．3．3综合能耗

综合能耗按⑷计算：

Zc=Yc+Fc+Sc┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-------⑷

式中：Zc——统计报告期内c工艺产品综合能耗；

Fc——统计报告期内c工艺产品辅助能耗；

Sc——统计报告期内c工艺单位产品能源损耗分摊。

7　节能管理技术与措施

7.1节能管理

通过制订本标准，推动海绵钛生产企业积极响应国家节能号召，开展科学节能管理，共享节能技术，达到行业节能的目的。

7.2节能管理措施

7.2.1推进设备大型化，加速节能环保新工艺、新技术、新设备的应用，降低单位产品能耗。

7.2.2大力推行余热回收利用技术，最大限度地提高热效率。

7.2.3加强能源基础计量工作，减少能源损失。

7.2.3加强能源的循环利用和回收利用。

7.2.4加强工艺技术、设备改进，强化工艺管理和生产控制，降低能源消耗。

7.2.5加强能源转换管理，提高能源转换效率。

7.2.6加强工业炉窑保温、密封，减少热能损失。

附录A

（资料性附录）

常用能源品种行折标煤系数

表A.1  常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 吨 标 煤 / 吨（tce/t） |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨 标 煤 / 吨（tce/t） |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨 标 煤 / 吨（tce/t） |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨 标 煤 / 吨（tce/t） |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨 标 煤 / 吨（tce/t） |
| 焦炭 | 吨 | 0.9714 | 吨 标 煤 / 吨（tce/t） |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨 标 煤 / 吨（tce/t） |
| 电力 | 万千瓦小时 | 1．229 | 吨标煤/万千瓦小时（tce/104kw·h） |
| 煤气（热值为1250×4.1868kJ/m3） | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米（tce/104m3） |
| 蒸汽（98.1kPa饱和蒸汽） | 千克 | 2674.5 | 千焦/千克（kJ/kg） |
| 注1：蒸汽折标煤系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 |  |  |  |

附  录  B

（资料性附录）

耗能工质能耗等价值

B.1  耗能工质能耗等价值

| 耗 能 工 质 |  | 能 源 等 价 值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 单 位 | 热值/MJ（兆焦） | 折标煤/kg（千克） |
| 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 |
| 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |
| 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |
| 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
| 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
|  |  | 19.6771 | 0.6714 |
| 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |
| 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 |
| 注1：新鲜水指尚未使用过的自来水。 注2：除乙炔、电石外，均按平均耗电计算。 注3：氮气作为副产品时，折标煤系数取0.4000。作为主产品时，折标煤系数取0.6714。 注4：乙炔按耗电石计算。 注5：电石按平均耗焦炭、电计算。 |  |  |  |