- ICS 71. 100. 10

- Q 52

中华人民共和国国家标准

- GB/T 200×–××××/ISO 6791: 1981 IDT

原铝生产用炭素材料

—煤沥青—

- 不溶于喹啉物含量的测定

Carbonaceous materials used in the production of aluminium

- Pitch for electrodes

- Determination of quinoline - insoluble material

(ISO 6791：1981，Carbonaceous materials used in the production of aluminium — Pitch for electrodes

— Determination of quinoline - insoluble material, IDT)

(送审稿)

200×-××-×× 发布					                        200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

- GB/T ×××××–××××

前  言

GB/T 200X《原铝生产用炭素材料  煤沥青》共有12部分：

——第1部分  水分含量的测定  共沸蒸馏法；

——第2部分  软化点的测定  环球法；

——第3部分  密度的测定  比重瓶法；

——第4部分  不溶于喹啉物含量的测定；

——第5部分  不溶于甲苯物含量的测定；

——第6部分  软化点的测定  Mettler 法

——第7部分  动态粘度的测定；

——第8部分  灰分的测定；

——第9部分  挥发分的测定；

——第10部分  喹啉不溶物中C/H原子比的测定；

——第11部分  氧弹燃烧法测定硫含量；

——第12部分  仪器法侧定硫含量。

本部分为第4部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用了ISO 6791:1981《原铝生产用炭素材料—煤沥青—不溶于喹啉物含量的测定》，删除了其前言和规范性引用文件，其他内容基本相同。

本部分由索通发展有限公司负责起草。

本部分主要起草人：

- GB/T ×××××–××××

原铝生产用炭素材料—煤沥青—

不溶于喹啉物含量的测定

1  范围

本部分规定了原铝生产中的煤沥青中不溶于喹啉含量的比重测定方法。

2  方法原理

在规定温度和规定期间内，从试样中提取喹啉，过滤和称重其残留量。

3  试剂和材料

在分析中，只用符合标准的分析纯试剂。

3.1  喹啉，在1013 hPa的标准大气压下，在235ºC～237ºC间沸腾后新蒸馏出来的。

警告：吸入或吞咽后，有中毒的危险。可刺激皮肤和眼睛。防止吸入蒸气和接触皮肤、眼睛及衣物。

3.2  甲苯，分析纯。

警告：高度易燃。吸入有害。远离火源。禁止吸烟。不倒进排水沟。采取预防措施以防止静电放电。

3.3  助滤剂：硅藻土型，不含有机化合物，中性。粒度范围：1～40 μm，平均粒度：6～10 μm。并按如下方法制备：于105ºC～110ºC下，在烘箱（4.4）中干燥 1 h。在干燥器中冷却、称重，进行称重检查直至连续两次称重的差别不超过0.005g.，并于干燥器中储存。

4  仪器

4.1  水浴槽：能够控温在70ºC～80ºC。

4.2  Hattey漏斗,或同样的漏斗，其中盘的直径≥70mm（图1为其示意图）。

4.3  过滤垫，直径≥70mm，滤出的粒子中98 ％是1.2 μm。

4.4  烘箱：能控温在105ºC～110ºC。

5  取样和制样

5.1 按照GB/T××××.6取样。在测试前，及时制备试样。

如果样品足够硬，用研钵和杵研磨全部试样，使其颗粒尺寸不超过200μm。

5.2 如果沥青太软不能研磨，就熔化和混合样品，确保其温度不超过150ºC时，熔化周期不超过10 min。

注：对软沥青，试样可取自熔化的样本材料。

按照以下方法制样：

GB/T ×××××–××××

6  步骤

警告：注意在使用喹啉和甲苯时所涉及的危险。涉及使用这些产品的操作，必须在一个通风良好的通风橱中进行。

6.1  试样

称约1 g 试样，精确到0.005g。

6.2  过滤器准备

将过滤垫（4.3）于105ºC～110ºC下保温1 h。随后移到干燥器中，冷却到室温，并称重，精确到0.005 g。称重检查直至连续两次称量之间差别不超过0.005 g。将过滤垫固定于清洁和干燥的Hattey漏斗（4.2）。

6.3  测定

将试样（6.1）放到100 mL的烧杯中。添加约1g 助滤剂（3.3）（精确到0.005 g）（m2）和25mL的喹啉（3.1）。搅拌烧杯中的物料，并搅碎所有结块，并用表面皿盖住烧杯。

将该烧杯同装有约100mL的喹啉的烧杯一同放入70ºC～80ºC的水浴槽中保持15～20 min，偶尔搅拌杯中的含有试样的物料。

将Hattey漏斗和过滤垫固定到过滤器的颈部。用热喹啉浸润过滤垫，开始过滤溶解的试样和任何残留物，不必过分地搅拌，每次转移约2mL的悬液到过滤垫，在每次添加前，确保上次过滤全部完成。每次添加之间，通过加热水槽，保持烧杯中溶液温度在70ºC～80ºC。当过滤完成后，用其他烧杯中的大约5mL热喹啉，冲洗烧杯5次，以清除所有在过滤垫上剩余的不溶物，直到冲洗液是清洁的。通常大约要经过10次冲洗。

用大约5 mL甲苯（3.2）清洗含有试样的烧杯10次。在整个操作中，尽可能减少溶液和残留物接触到漏斗壁。

在洗净留在漏斗壁上的全部固体后，取走吸管，取下滤垫，放在烘箱（4.4）中，控温在105ºC～110ºC，烘干约1 h。再从烘箱转到干燥器，并冷却到常温。称重，精确到0.005 g。重复加热、冷却和称重的操作，直至连续两次称量之间差别不超过0.005 g。

7  结果表达

按公式（1）计算不溶喹啉物的质量分数W），数值以（%）表示：

W = m3−m2−m1m0 x 100 …………………………………… (1)

式中：

m0——试样（6.1）的质量，单位为克（g）；

m1——干燥过滤垫圈的质量，单位为克（g）；

m2——助滤剂（4.3）的质量，单位为克（g）；

m3——助滤剂，过滤垫圈和残留物的质量，单位为克（g）。

8  精度

重复性限： r = 1.0 ％；

再现性限： R = 1.5 ％。

GB/T ×××××–××××

9  试验报告

试验报告应当包括以下细节：

a) 试样标识；

b) 本部分编号；

c) 试验结果和使用的表示方法；

d) 测定过程中的任何异常情况；

e) 本部分未涉及的或可供选择的任何操作。

1  4个弹簧夹或类似夹俱

2  68个直径1mm的孔材料是铝或其他合适金属，表面全部抛光

图  Hattey漏斗细节