行业标准《导电用D型铜管》（征求意见稿）

编制说明

一、 工作简况：

铜材在电力行业中的用途是非常广泛的，但普通的平排型铜母线在低端市场已经饱和，而电力行业高端市场所需的铜材主要依赖进口，其中截面近似于D型的铜管作为高压开关柜中导电用的母线材料，主要用于大型输变电设备，由于其属于不完全对称型异型管材，生产难度大，以前完全依赖进口。D型铜管用于高压输变电，高压电网具有跨区域、大容量、远距离、低损耗输电等优点，通过减少线路回数，可节省线路走廊，而且能使输送单位容量的价格降低，这在目前中国能源紧张的情况下是非常有意义的。

由于D型管的各项指标要求比较严，又是不完全对称的，市场拿督较大。中铝洛阳铜业的技术人员经过多轮试验，最终确定了合理的生产工艺流程，达到了各项技术指标要求，满足了市场需求。该项产品的研制成功填补了国内空白，对我国电力行业的发展具有推动作用。

根据中铝洛阳铜业有限公司的立项申请，中国有色金属协会以中色协综字【2010】015号文件的形式下达了标准编制任务，其中附件1《2009年第二批有色金属行业标准项目计划表》序号36项（计划编号2009-2041T-YS）《导电用D型铜管》行业标准由中铝洛阳铜业有限公司负责起草制定。

标准制订计划任务正式下达后，中铝洛阳铜业有限公司成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。

二、编制原则、主要技术指标确定依据

本标准为首次制订。

经查询目前国内外尚无导电用D型铜管的相关标准。

随着世界电力和中国电力的不断发展，D型管有着较大的需求量。这种高端产品生产应用将会对中国电力工业发展有着重要巨大影响。该标准的制定对规范和指导D型管的生产和检验具有重要意义。

应用于高压开关设备的导电用D型铜管的要求与一般铜母线相比，除了对材料的导电率有着一如既往的要求之外，其特点在于形状的特殊性和公差的严格。本标准各项技术指标的确定主要依据市场的需求和材料的实际使用情况。

三、主要技术指标及其确定依据

1、 牌号的确定

考虑到该材料是用于导电，有较高的导电性能要求，牌号选用导电用T2，即P含量控制在0.001%以下。

2、 尺寸及允许偏差的确定

本标准规定的D型管材的外形有三种：其中92.3×38×8mm、92.3×38×12mm两种规格圆弧边和直边的厚度相等，92.3×38×8mm规格圆弧边和直边的厚度不等，直边较厚，长度均在800～6000mm之间。其尺寸允许偏差完全依据用户使用要求制定。

3、 力学性能的确定

根据材料实际用途，确定状态为硬态（Y），材料抗拉强度及布氏硬度要求严格（300～340MPa）。

4、 电性能

材料用于高压开关设备，其导电率应不低于97.5%IACS。

《导电用D型铜管》

行业标准编制组

2010.5.4