行业标准《铜及铜合金铸棒》（征求意见稿）

编制说明

一、 工作简况：

铜合金铸棒具有良好的机械性能、铸造性能、耐磨性、耐蚀性，而且铸造组织细密，因而广泛用于汽车、船舶等各工业部门。但目前我国尚没有关于铜及铜合金铸棒方面的标准，因此制订一个该产品的国家标准用以规范市场，显得尤为重要和迫切。

根据中铝洛阳铜业有限公司的立项申请，中国有色金属协会以中色协综字【2009】165号文件的形式下达了标准编制任务，其中附件2《2009年第一批有色金属行业标准项目计划表》序号75项（计划编号2009-0242T-YS）《铜及铜合金铸棒》行业标准由中铝洛阳铜业有限公司负责起草制定。

标准制订计划任务正式下达后，中铝洛阳铜业有限公司成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。

二、编制原则、主要技术指标确定依据

本标准为首次制订。

通过查阅国内外的相关标准，国家标准GB/T 1176-1987《铸造铜合金技术条件》，标龄已20余年，该标准是参照采用ISO1338-77《铸造铜合金——成分和力学性能》制定的，目前该标准上部分牌号仍然在用，但因该标准主要针对砂型和金属型铸件产品，对铸棒尺寸偏差及表面质量要求并无明确规定。美标ASTM B505-91《铜及铜合金连续铸件》适用于铸造铜及合金生产的连续铸造棒、条、管和型材，但是其合金成分及性能要求与目前我们实际生产情况有所不同。

本标准为参考GB/T 1176-1987《铸造铜合金技术条件》和美国标准ASTM B505-91b《铜基合金连续铸件》，同时结合我公司目前铜及铜合金铸棒的实际生产情况制定的。

三、主要技术指标及其确定依据

1、 牌号的确定

本标准根据目前铜合金铸棒的实际生产情况，同时参考GB/T 1176-1987及ASTM B505-91b上的合金牌号，确定了ZHMn59-2-2、ZQSn4-4-4等十个铸棒合金牌号。其中ZHMn59-2-2、ZHPb60-1.5-0.5、ZQSn5-5-5、ZQSn10-2、 ZQPb15-8等五个牌号成分等同采用GB/T 1176-87中ZCu38Mn2Pb2、ZCuZn40Pb、ZCuSn5Zn5Pb5、ZCuSn10Zn2、ZCuPb15Sn8的化学成分。ZQBi3-10、ZQBi5-6两个牌号成分等同采用美国标准中C89325、C89320的化学成分。ZQSn6.5-0.1、ZQSn4-4-2.5、ZQSn4-4-4三个牌号为本企业合金牌号。同时按照《铜及铜合金牌号命名方法》（征求意见稿）对铸棒的合金牌号进行了规范。

2、 尺寸及允许偏差的确定

本标准规定铸棒的规格范围为φ6mm～φ120mm，长度范围500～2500mm，直径允许偏差按直径规格分组距进行了规定，定尺长度允许偏差+20mm

3、 力学性能的确定

本标准力学性能根据用户的实际需求确定。

4、表面质量

铸棒表面无夹杂、裂纹、气孔、严重冷隔和偏析等缺陷。允许有轻微的不使其尺寸超出允许偏差的纵向拉道。

铸棒的端部应锯切平整，端面不应有夹杂、气孔、裂纹和疏松等缺陷。

《铜及铜合金铸棒》

行业标准编制组

2010.5.14