200

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXX-XXXX

焊割用铜及铜合金无缝铜管

Copper and copper alloy Seamless tube for welding and cutting

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由江苏金圣铜业科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人： 蒋  超、蒋再良、杨晓晨、杨丽娟、周  军 。

焊割用无缝铜及铜合金管

- 范围

本标准规定了焊割用无缝铜管的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明、包装、运输及贮存。

本标准适用于将管坯经空拉、衬拉交替进行的特殊拉伸工艺制成的焊割用无缝铜管。该产品广泛应用于焊割焊接行业及其它工业（以下简称管材）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228-2002  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 230.1-2009  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)

GB/T 351-1995   金属材料电阻系数测量方法

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121-2008 (所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231-2001  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248-2008  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888-2003  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 9969-2008  工业产品使用说明书 总则

GB/T 10567.1-1997  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 硝酸亚汞试验法

GB/T 10567.2-2007  铜及铜合金加工材残余应力检验方法氨薰试验法

GB/T XXXX.1   铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第1部分  管材

3  术语与定义

下列适用于本标准。

3.1

焊割用无缝铜管 Seamless Copper tube for welding and cutting

外表面光滑，管壁较厚，中心孔较小且不偏心的铜管。

4  产品分类

4.1  牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  牌号、状态和规格（椭圆管、正六边、正四边的内径是什么？，请给出几种管材的示意图）

| 牌 号 | 状 态 | 规 格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 形 状 | 外径D/mm | 内径d / mm |
| TP2 T2 QCr1-0.15 QCr1 | 硬 （Y） | 圆 管 | 2.4～12 | 0.5～2.0 |
|  |  | 椭圆管 | 6～12（长轴） | 0.6～2.0 |
|  |  |  | 4～9 （短轴） |  |
|  |  | 正六边 | 4～12（对边距） | 0.6～2.0 |
|  |  | 正四边 | 4～12（对边距） | 0.6～2.0 |

4,2  标记示例~

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格的顺序表示。

标记示例如下：

1) 用T2制造的、硬态（Y）、外径为6mm、内径为1 mm的管材标记为：

焊割用无缝圆形铜管T2 Y  Ф6×Ф1；

2) 用T2制造的、硬态（Y）、长轴为7.85mm、短轴为7.62mm、内径为1.4 mm的管材标记为：

焊割用无缝椭圆铜管T2 Y  Ф7.85/7.62×Ф1.4；

3) 用T2制造的、硬态（Y）、正六边对边距为8 mm、内径为1.6 mm管材标记为：

焊割用无缝正六边铜管T2 Y  边8×Ф1.6。

4) 用T2制造的、硬态（Y）、正四边对边距为7.4 mm、内径为1.6 mm管材标记为：

焊割用无缝正四边铜管T2 Y  7.4/7.4×Ф1.6。

5  要求

5.1  化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231标准中相应牌号的规定。（在 GB/T 5231中没有QCr1-0.15，请将QCr1-0.15（C18150）的化学成分列出。）

5.2  外形尺寸及允许偏差

5.2.1  管材的外径尺寸及允许偏差应符合表2的规定。

表2  外径尺寸及允许偏差

| 项 目 |  | 尺 寸 mm | 允许偏差 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通级 ㎜ | 高精级 mm |
| 圆管 圆 管 | 外径D | 2.4～12㎜ | -0.1mm | -0.05㎜ |
| 椭圆管 | 外径D（长轴） | 6～12㎜ | -0.1mm | -0.05㎜ |
|  | 外径d（短轴） | 4～9㎜ | -0.1mm | -0.05㎜ |
| 正六边 | 对边距 | 4～12㎜ | -0.1mm | -0.05㎜ |
| 正四边 | 对边距 | 4～12㎜ | -0.1mm | -0.05㎜ |
| 注：如有特殊要求由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

5.2.2  管材的内径尺寸及允许偏差应符合表3的规定。

表3 内径尺寸及允许偏差

| 项 目 |  | 尺 寸 ㎜ | 允许偏差㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通级 ㎜ | 高精级 mm |
| 圆 管 | 内径d | 0.5～2.0㎜ | ±0.05㎜ | ±0.03㎜ |
| 椭圆管 | 内径d | 0.6～2.0mm | ±0.05㎜ | ±0.03㎜ |
| 正六边 | 内径d | 0.6～2.0mm | ±0.05㎜ | ±0.03㎜ |
| 正四边 | 内径d | 0.6～2.0mm | ±0.05㎜ | ±0.03㎜ |
| 注：如有特殊要求由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

5.2.3  管材的定尺长度及允许偏差应符合表4的规定。管材的不定尺长度范围为400～4000mm，管材倍尺长度应在不定尺范围内，倍尺长度应加入锯切量，每一锯切量为5mm。管材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺，管材切斜应不大于2mm。

表4  管材的定尺长度及允许偏差

| 长度 mm | 允许偏差 mm |
| --- | --- |
| 400～600 | （0，+2） |
| ＞600～1800 | （0，+3） |
| ＞1800～4000 | （0，+6） |

5.2.4 管材的同心度允许偏差应符合表5的规定。

表 5 管材的同心度允许偏差

| 公 称 尺 寸 mm | 同心度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
| 全 部 | 普通级 | 高精级 |
|  | ＜0.1mm | ＜0.05mm |
| 注：同心度是指管材同一横截面上最大壁厚和最小壁厚之差的一半（欧盟标准定义）。 |  |  |

5.3  力学性能

管材的室温力学性能应符合表6的规定。

表6  管材的室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 尺寸范围 mm | 拉伸试验 |  | 硬度试验 | 导电率 % IACS 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度 Rm N/mm2 不小于 | 伸长率 A% 不小于 | 洛氏硬度HRB 不小于 |  |
| TP2 | 硬 （Y） （CYS） | 2.4～12 | 315 | - | - | - |
| T2 |  |  | 290 | 30 | - | -- |
| QCr1-0.15 |  |  | 560 | 375 | ≥80 | 78 |
| QCr1 |  |  | 560 | - | ≥78 | 75 |

5.4 电性能

管材的导电率应符合表6的规定。

5.5  涡流探伤试验

需方要求并在合同中注明时，冷加工状态（包括退火前的冷加工状态）的管材可进行涡流探伤试验，其人工标准缺陷（钻孔直径）应符合GB/T 5248的规定。

5.6 表面质量

5.6.1  管材的内外表面应光滑、清洁、不应有分层、针孔、裂纹、起皮、气泡、粗拉道和夹杂等影响使用的缺陷。

5.6.2  管材表面允许有轻微的、局部的细划纹、凹坑、压入物和斑点等缺陷。

轻微的矫直和车削痕迹、环状痕迹、氧化色、发暗、水迹、油迹不作报废依据。

5.6.3  如对管材的表面质量有特殊要求（如酸洗、除油等），由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6  试验方法

6.1  化学成分仲裁分析方法

管材的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行，超出GB/T5121分析范围之外的元素由供需双方协商。

6.2  尺寸检测方法

管材的尺寸应用相应精度的测量工具进行检测。(建议用GB/TXXXX.1)

6.3  力学性能检验方法

6.3.1管材的室温拉伸试验方法按GB/T228的规定进行。试验用试样符合GB/T 228的规定（应规定GB/T 228中的试样号）。

6.3.2  管材的布氏硬度方法按GB/T 231.1的规定进行。

6.4 电性能检验方法

管材的电性能检验方法按GB/T 351的规定进行

6.5 涡流探伤试验方法

管材的涡流探伤试验方法按GB/T 5248的规定进行。

6.6  表面质量

管材的表面质量用目视进行检验。

7  检验规则

- 7.1  检查和验收

- 7.1.1  管材应由供方进行检验，保证管材质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

- 7.1.2  需方应对收到的管材按本标准和合同（或订货单）的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到管材之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到管材之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批重量应不大于5000kg。

7.3  检验项目

7.3.1  每批管材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能和表面质量的检验。

7.3.2  如有要求，还应进行涡流探伤试验。

7.4  取样

管材的取样应符合表7的规定。

表7  取样

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求的章条号 章条 号 | 试验方法的章条号 章条号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/熔次（供方），1个试样/批（需方） | 5.1 | 6.1 |  |
| 外形尺寸a | 按GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商 | 5.2 | 6.2 |  |
| 力学性能 | 任取2根/批、1个试样/根 | 5.3 | 6.3 |  |
| 电性能 | 任取2根/批、1个试样/根 | 5.4 | 6.4 |  |
| 涡流探伤 | 逐根 | 5.5 | 6.5 |  |
| 表面质量a | 按GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商 | 5.6 | 6.6 |  |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝4。 |  |  |  |  |

7.5  检验结果的判定

7.5.1  化学成分不合格时，判该批管材不合格。

7.5.2  管材的外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判该批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

7.5.3  当力学性能、电性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批管材中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

7.5.3  涡流探伤不合格时，判单根管材不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书和使用说明书

管材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。管材的使用说明书应符合GB/T 9969.1的规定。

- 合同 (或订货单)内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

- 规格；

- 尺寸及允许偏差（有特殊要求时或高精级）；

- 重量或根数；

- 涡流探伤试验（有要求时）；

- 本标准编号；

- 其他。