前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 44－1992《高纯锡》,本标准与原行业标准YS/T 44—1992《高纯锡》比较，主要变化如下：

——增加产品牌号，将产品牌号分为Sn-05、Sn-06、Sn-07三类。

——增加产品规格：棒状。

——对仲裁分析方法进行了修订，规定Sn-06、Sn-07用ICP-MS方法仲裁。

——增加Sn-06牌号中的Sb、Bi、As、Pb和In的检测，Sb、Bi、As、Pb的限值为0.05×10-6，In限值为0.02×10-6。

——将Sn-05牌号中的Sb由0.5×10-6调整为0.3×10-6，As由1.0×10-6调整为0.5×10-6。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 44－1992

高纯锡

1  范围

本标准规定了高纯锡的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以1#精锡为原料经电解等而制得纯度不小于99.999%的锡；以Sn-05锡为原料经直拉单晶提纯等而制得纯度不小于99.9999 %及99.99999%的锡。产品供制备高纯合金、化合物半导体、超导材料、焊料以及化合物半导体的掺杂剂、ITO等。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170－2008  数值修约规则与极限数值的表示和判断

YS/T 36（所有部分）  高纯锡化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

按化学成分的不同，高纯锡分为Sn-05、Sn-06、Sn-07三类。

3.2  化学成分

3.2.1  高纯锡的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化 学 成 分/% |
| --- | --- |
|  | Sn含量不小于 | 杂质含量 不大于 /×10－4 |
|  |  | Ag | Al | Ca | Cu | Fe | Mg | Ni | Zn | Sb | Bi | As | Pb | Au | Co | In |
| Sn-05 | 99.999 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Sn-06 | 99.9999 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sn-07 | 99.99999 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | 0.001 | - | - |
| 注：高纯锡含量为100％减去表1中实测杂质总量的余量。 |

3.3  物理规格

高纯锡为锭状、棒状或粒状。

3.4  表面质量

3.4.1  高纯锡呈银白色，表面应清洁、平整，无氧化渣、毛刺和缩孔。

3.4.2  产品用于含锡合金时，其他合金元素提供实测数据。

3.5  其他

需方如对高纯锡的化学成分、表面质量和物理规格等有其他要求时，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  高纯锡的化学成分仲裁分析方法按YS/T 36的规定进行。

4.2  高纯锡的表面质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  高纯锡应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起90天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

5.2  组批

高纯锡应成批提交检验。每批由同一生产方法、同一牌号和同一规格的产品组成，批重不予规定。

5.3  检验项目

每批高纯锡应进行化学成分、表面质量的检验。

5.4  仲裁取样方法按如下规定进行：从每批产品中任取1～3锭（或棒、或瓶），将所选取的试样熔化后，用石英棒搅成细粒，任取5g～10g。

5.5  分析检验结果不合格时，则加倍取样对不合格项目进行复验。如任有一个结果不合格时，则该批产品为不合格。

5.5  检验结果判定

5.5.1 高纯锡杂质元素实测结果的修约和修约后数值的判定分别按GB/T 8170中第3章和4.3.3的规定进行。

5.5.2  高纯锡的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，按批判不合格。

5.5.3  高纯锡的表面质量的检验结果与本标准的规定不符时，按锭（或棒、或瓶）判不合格。

6  包装、标志、运输、贮存、质量证明书

6.1  包装

锭状、棒状产品用涤纶薄膜包裹，再用双层复合膜或直接用石英管真空封装，每份净重不超过5kg。粒状产品用瓶装，每瓶净重不超过3 kg ，然后装入包装箱中，箱内用软物塞紧。

6.2  标志

包装箱应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、生产日期，并有“防潮、轻放”字样标志。

6.3  运输

包装箱在运输过程中，应避免其受到碰撞，且应注意防潮保护。

6.4  贮存

高纯锡应贮存于干燥、清洁、无酸碱气氛的环境中。产品在需方贮存不宜超过6个月。

6.5  质量证明书

每批高纯锡应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）锭重、化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

# Text boxes

ICS 77.150.99

H 62

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

高纯锡

High-purity tin

（讨论稿）

YS/T 44—XXXX

代替YS/T 44－1992

YS

中华人民共和国有色金属行业标准