YS/T 339-201X

代替YS/T 339-201X

锡        精      矿

Tin  concentrate

（讨论稿）

XXXX－XX－XX 发布                      XXXX－XX－XX实施

前  言

本标准是对YS/T339—2002《锡精矿》的修订。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：广西华锡集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB736—197070；

——YB736—1982；

——YS/T339—1994。

——YS/T339—2002

锡精矿

- 范围

本标准规定了锡精矿的要求，试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于硫化型锡矿以及浮选而得的锡精矿，也适用于其它方法选得的锡精矿。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB1250        极限数值的表示方法和判定方法

GB1819~1833   锡精矿化学分析方法

GB8170        数值修约规则

GB14260       散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

YS/和418      有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

3   要求

3.1  产品分类

锡精矿按其矿的性质分为二类：一类是直接入炉冶炼的氧化型锡精矿；二类是冶炼前需要加工处理的硫化型锡精矿。锡精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品、五级品、六级品、七级品。

3.2  化学成份

锡精矿化学成份应符合下表1的规定要求。

3.3  按用途或其他对杂质含量的某些特殊要求。

3.4  化学成分数据的修约规则按GB1250中修约值比较法和GB8170中第3章的的规定进行。

  - 锡精矿粒度要求:φ＜0.074mm的量不得大于30%。

  - 锡精矿水份不得大于10%。

表1           锡精矿的化学成分

| 类别 | 品 级 | 化 学 成 分 （%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sn 不小于 | 杂 质 不 大 于 |
|  |  |  | S | As | Bi | Zn | Sb | Fe | F | Cu |
| 一类 | 一级品 | 70.00 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | 3.00 | 0.20 | 0.30 |
|  | 二级品 | 65.00 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 0.40 |
|  | 三级品 | 60.00 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 7.00 | 0.20 | 0.50 |
|  | 四级品 | 55.00 | 0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.60 | 0.40 | 9.00 | 0.20 | 0.60 |
|  | 五级品 | 50.00 | 0.80 | 0.60 | 0.15 | 0.70 | 0.40 | 12.00 | 0.20 | 0.70 |
|  | 六级品 | 45.00 | 1.00 | 0.70 | 0.20 | 0.80 | 0.50 | 15.00 | 0.20 | 0.80 |
|  | 七级品 | 40.00 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.90 | 0.60 | 16.00 | 0.20 | 0.90 |
| 二类 | 一级品 | 70.00 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 3.00 | 0.20 | 0.50 |
|  | 二级品 | 65.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 5.00 | 0.20 | 0.80 |
|  | 三级品 | 60.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 7.00 | 0.20 | 0.90 |
|  | 四级品 | 55.00 | 2.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 9.00 | 0.20 | 1.00 |
|  | 五级品 | 50.00 | 2.50 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 0.70 | 12.00 | 0.20 | 1.20 |
|  | 六级品 | 45.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 15.00 | 0.20 | 1.40 |
|  | 七级品 | 40.00 | 3.50 | 2.50 | 1.20 | 1.60 | 0.90 | 16.00 | 0.20 | 1.60 |

3.7 锡精矿中不得混入外来杂物。

4   试验方法

4.1 锡精矿水份的测定按GB14260《散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则》的规定进行。

4.2 锡精矿化学成分的测定按 GB1819~1833《锡精矿化学分析方法》的规定进行。

4.3 锡精矿粒度的测定用孔径为0.074mm的标准筛进行筛分。

5   检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1出厂的锡精矿应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方质量技术部门对收到的锡精矿应按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符合时，应在收到锡精矿之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

5.2   同一品级的锡精矿为一检验批，其批量(检验批)应不大于60kg(t)或由供需方议定。

5.3 取样

按GB14260中的5.6.1系统取样法取样；袋装锡精矿按不小于25%的比例抽取样袋采样，采用样钎钎取份样时，将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将从样袋中所取的份样混合均匀；解包（散装）的锡精矿：首先按批将锡精矿混匀，然后堆成堆高＜50cm的正方形或长方形，再用取样钎按样点间距为正方格20cm取样。取样时，取样钎应直插底部，并旋转一周，弃去第一样品，收集第二钎以后的为试样。

5.4 制备

试样的制备按照GB14260《散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则》的规定进行。

5.5 所取试样制成三份：一份为验收分析试样，一份交供方，一份由需方保存三个月备用或为仲裁样品。

6  检验结果的判定

6.1 化学成分分析结果与本标准规定不符时，按批判不合格。或重定品级，或退货。

6.2 其他款项与本标准不符时，按批判不合格。

6.3 当供需双方对检验结果有争议时, 由供需双方协商解决;如需仲裁,由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，当仲裁结果与验收结果（需方检验结果）的误差在国家标准规定的允许误差范围内，则以验收结果（需方检验结果）为判定依据，当仲裁结果与验收结果（需方检验结果）的误差超出国家标准规定的允许误差范围，则仲裁结果为判定依据。

7  包装、标志、运输

7.1 锡精矿为袋装或散装。袋装用编织袋或麻袋装包，每袋净重为30±1kg。

7.2 锡精矿按批发运，发运时，用集装箱(32±0包/箱)装运，也可采用其它方法装运。7.3 质量合格证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明:

a)  供方名称;

b)  精矿名称;

c)  类别、品级；

d） 重量

e） 车号（批号）

f)  发货日期；                                                                                        g)  本标准编号。

8   锡精矿在装运途中,应设有防盗、防雨措施。

9  订货单（或合同）内容

本标准所列锡精矿的订货单（或合同）应包括下列内容：

9.1  产品名称。

9.2  类别、品级。

9.3  杂质含量的特殊要求。

9.4  数量。

9.5  本标准编号。

9.6  供需双方交接结算应以需方质量技术监督部门检验提供的数据为依据。或供需双方协商。

9.7 其它。

# Text boxes

ICS

分类号

中华人民共和国工业和信息化部 发布