06

前    言

本部分第4章、5章、7章的内容是强制性的，其余内容是推荐性的。

GB XXXXX《铝加工安全生产规范》分为八个部分：

第1部分：熔铸；

第2部分：铸轧带；

第3部分：热轧板、带；

第4部分：冷轧板、带、箔；

第5部分：挤压管、棒、型；

第6部分：挤压材的阳极氧化与电泳涂漆；

第7部分：挤压材的静电喷涂；

第8部分：隔热型材的生产。

本部分为GB XXXXX的第3部分。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：东北轻合金有限责任公司、江苏常熟铝业股份有限公司

本部分主要起草人：

铝加工安全生产规范 第3部分：热轧板、带

范围

本部分规定了铝及铝合金热轧板、带材生产的基本安全要求、设备、设施的安全操作要求及事故应急措施等。

本部分适用于铝及铝合金热轧板、带的安全生产。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB XXXXX.1 铝加工安全生产规范 第1部分：熔铸

术语和定义

GB XXXXX.1 确立的术语和定义适用于GB XXXXX的本部分。

基本安全要求

基本安全要求应符合GB××××.1第4章的规定。

设备、设施的安全操作要求

铸锭铣床

铸锭铣床的安全要求应符合GB××××.1的规定。

铸锭加热炉

燃气加热炉

装炉前，应先检查燃气炉的烧嘴回火装置、熄火报警停气联锁装置、燃气管道压力安全阀及超温报警装置，一切正常后方可装炉。

点火前应对炉膛进行吹扫，新建或维修后的炉膛，必须烘炉。

炉子在加热过程中，严禁超温加热，并随时巡回检查炉体炉温、冷却水、循环风机、电控设备、安全联锁装置的运行情况以及各区烧咀的燃烧情况。

工作中严禁靠近转动或旋转部位。

停炉时，应先停燃气后停风机。

燃气加热炉检修时，应先关闭天燃气阀门及电源，打开炉门并插上挡块，采取强制通风，然后测定炉内残余气体的含量，确保无毒无害后方可检修，并在炉外设专人监护。

电加热炉

装炉前若清擦铸锭表面脏物时，必须放在专用料架上进行。

炉子在工作中，严禁超温加热，温控系统应设超温报警装置。

铸块翻转机

铸块出炉后，经运输辊道输送到翻转机时，禁止人员进入翻转机区域。

翻转机把铸块送到轧机辊道时，轧机辊道禁止转动。

铸锭叉式吊车

加热炉出料时，必须等运输链条停稳后，方可吊运铸块。

吊运铸块时，吊车下严禁站人，吊车的叉子不准碰撞辊道及炉门。

当热轧辊道上的料在运行时，叉子严禁接触或靠近辊道。所吊的铸块未放到辊道上之前，操作人员不能离开吊车。

吊车将铸块放在辊道上后，必须等辊道运走铸块后，才允许把叉子升到超过辊道位置，开动小车，并把叉子停放在炉门前。

铅焊板焊合机

工作前应检查机列各系统是否处于完好状态，铸块应平稳地放在承料台上，且现场严禁有易燃物。

点焊前，打开排烟风机，及时排走烟雾。

焊机启弧后，防止液压系统泄漏着火。

蚀洗设施

搬运、添加酸或碱时，应穿戴好耐酸胶靴、耐酸手套和防毒面罩。

在添加酸或碱前，必须开启风机通风。

向槽内加入酸或碱时，槽内应有一定量的水，然后将酸或碱缓慢加入槽内，禁止将水倒入酸或碱槽内。

严禁用手去测试酸槽或碱槽内的温度。

蚀洗时应使用专用吊具。

蚀洗后的铸块，禁止用手去触摸。

热轧机

板式热轧机

机台应保持干净、整洁，安全通道畅通，现场严禁烟火。

轧机开动前应对轧机各系统作全面的检查，确认正常后方可开机。

剪切出炉的包铝板钢带时，必须站在铸块的侧面。

轧制时，主操作人员和压延工必须密切监视整个轧制过程，发现异常现象，应及时采用手动调整或停车处理。

对较长的板坯采用立辊滚边时，应将板坯置于轧机方向的单道次滚边，严禁采用可逆式滚边轧制。

轧制过程中，禁止人员跨越辊道或进入辊道、轧机主体内进行设备修理工作。

剪刀处料头过不去时，必须用工具引料，严禁用手拉脚蹬引料。在设备运行时，应关闭检查门，不得拆除安全挡板。

在设备启动和测试期间，不应面对液压和气动缸与管道的排气方向。

设备运行期间发出警报导致停车时，必须停止设备运行，查找出设备停车或警报的原因,消除隐患后方可重新开始操作。

清理铝板或轨道上的脏物及粘铝时，必须使用清辊器或专用工具，辊道的转速应放至最低。需人工清理时必须停机，同时设立现场监护人，主操作人员不准离开操作台。

设备检修或检查辊子时，必须经主操作手同意，并在主操室挂检修牌，关闭液压开关，操作台设专人监护。

在检查和清除轧辊表面缺陷及调整清刷辊间隙时，应用专用垫块顶住上工作辊，若需轧辊转动时必须低速，工作人员在轧辊转动的反向进行作业。

换辊操作时，应检查拉车运行区域，确认无障碍(人或物体)后方可工作，严禁在无工作辊的状态下旋转主电机。

卷式热轧机

机台应保持干净、整洁，安全通道畅通，现场严禁烟火。

轧机开动前必须对轧机各系统作全面的检查，确认正常后方可开机。

主操作人员和压延工必须密切监视整个轧制过程，发现异常现象，应及时采用手动调整或停车处理。

板片在压延过程中出现裂边时，必须停机使用专用工具处理。

活动支架放下后，禁止人站在活动支架移动位置。

在X射线测厚仪通电运行时，任何人不得靠近测厚仪发射孔，应保持安全距离（2m以上），操作人员必须佩带X射线计量牌。

碎边传送装置工作时，严禁人员进入传送机地沟。吊运碎屑料斗时，地坑内不得有人。

卸卷时，严禁任何人站在移动小车盖板上。卷材外圈料头在卸料小车上必须压住，严禁任何人靠近移动小车，待卸卷小车将卷材放在料台上后，才能进行人工捆卷操作。

清理或清除辊道、圆盘剪和试样剪刀上的油污、异物、金属屑、金属碎片、粘铝及取试样时，必须停机并使用专用工具操作，操作台留人监护。

在调整圆盘剪的间隙和重叠量时，切边电机不准转动，同时派专人监护。

氩弧焊焊接铝卷时，必须把铝卷放在鞍坐上焊接。

剪切机

开机前必须认真检查，确认完好后方可试车剪料。

板式热轧机来的坯料翘头，不能顺利通过刀刃时，则将坯料反回轧机，待翘头处理后，再进行剪切。

禁止脚蹬手抬料头，使用翻板翻料头尾时，必须准确落入斗车里，防止掉入地坑。

剪切板带头尾时，禁止人靠近辊道和剪切机。

清理压紧板、导板和刀刃上的油污、粘铝及其它异物时，必须将剪切机的剪切手柄断电，用专用工具清除，采取防上下刀刃坠落措施，禁用手或脚清擦。

预剪机列

开卷时必须先放压辊，后剪钢带，禁止正对料头剪切钢带，严禁用手扶或脚压板片喂料。

矫直时，严禁用手清理板片上的异物。禁止超设备规格矫直。

带材通过飞剪受阻时，禁止手拉脚蹬，必须停机使用专用工具处理。

切边作业时，禁止用手拉料，只能指挥操作手对中引料，溜槽送料只能用铝质工具辅助喂料。

铝带跑偏时，必须停机处理。

使用煤油等易燃液体润滑板片时，严禁烟火。

垛片时不许用手接片，禁止无关人员站在垛片处的尾部。

清辊时必须使用清辊挡板，人站在辊子运行的反方向清理，并让矫直机低速反转，操作台上留人监护。

淬火设备

盐浴淬火机列

盐浴淬火场所必须安装防雷设施，严格出入管理制度。盐浴槽岗位必须有专人值班，随时监控盐浴槽温度，超温报警时必须立即停电并通知有关人员处理。

盐浴引燃易燃物时，应用干沙或硝盐灭火。

铝板用铁链兜好后，用双钩吊车缓慢放入盐浴槽，板片或钢链掉入槽中时，要通知停电，并及时用钩子取出。严禁铝板带水、油进入盐浴槽，避免盐浴溅灼、燃烧。

禁止用麻芯钢丝绳兜挂铝板进入盐浴槽。

盐浴槽的报警温度设定在535℃，严禁超温淬火，否则，可能引发强烈爆炸事故。

含镁量大于10％的铝材禁止入盐浴槽。

加入重铬酸钾、硝盐前要开启墙上轴流风机通风。

槽内硝盐液位应保持离顶口300～350mm的高度，如低于该范围时，应及时补充硝盐。往槽内加入重铬酸钾时，必须先将槽内温度降低到400℃左右，并停电；重铬酸钾必须和硝石1：5或1：10比例混合后，少量而连续加入。

盐浴容量不得超槽体容量的四分之三，如发生液面突然下降要立即停电并派人检查处理。

盐浴槽加硝盐前要通知电工停电，加完硝盐后要由电工检查好绝缘后方可送电。

加入新硝盐时必须经过化学分析合格后，将硝石打碎后方可加入槽内，里面不得夹有易燃、易爆物品。

加入再生硝盐时，使用专用料架，浸入式加入。

硝盐要放在指定地点，硝盐库内严禁存放易燃物。

清洗槽体时要穿水靴，使用梯子上下时要有人扶梯，做好通风、防中毒的措施。

辊底式淬火炉

铝片要平稳、缓慢、整齐的放在给料辊道，禁止超炉体规格装料。

严禁在吊运途中清理铝板表面的杂物，必要时应放在专用料架上清理。

铝板温度未降到室温时，严禁用吸盘吊吊料。

在加热过程中，严禁超温加热，温控系统应设超温报警装置。

炉膛温度未降到60℃以下，炉门未插上挡块，禁止人员进入炉内作业。

清洗淬火池时水温应控制在室温下，做好通风、防中毒的措施。

精整机列

辊式矫直机

严禁在吊运中清理铝板表面的杂物，吊运过程中调整吊运位置时，需用专用工具（钩棒）进行。

使用煤油等易燃液体润滑板片时，应远离高温、现场严禁烟火。

进行矫直操作中，作业人员严禁用手扶或脚压板片，剪刀机严禁超厚度剪切。

板片在矫直时，作业人员严禁用手清理板片上的异物，不能双张重叠矫直。

辊道运行时，作业人员严禁跨越护栏。

下垛料台（打印、吊料）时，禁止踩托辊。

抬热轧板时，必须配带好石棉手套。

矫直机清辊要使用专用清辊器，矫直机反转，操作台上必须有人监护。

压光机

开机前，应清擦压光辊表面灰尘油污和金属碎屑，保证压光辊清洁。然后对设备进行检查、试车，确认无故障后方可使用。

压光机生产过程中，严禁跨越皮带，不允许两张板片重叠通过压光机。压光辊保持表面光洁，发现辊面有金属碎屑等，立即停车处理。

清辊时要使用清辊器，人站在辊子运行的反方向清辊，操作台必须留人监护。

板片在运行过程中，严禁清理板片上的异物。

使用煤油等易燃液体润滑板片时，应远离高温、现场严禁烟火。

拉伸机

拉伸前，检查拉伸头与调整头、牙板和压板是否全部张开，钳口及牙间不得堵塞铝屑及污油，机架、钳口、油缸等联接是否牢固。

检查启动钳口油缸的油泵、压力管路密封、压力表、回路压力、滤油器（滤油阀）是否正常。

板片送入钳口时，严禁将手伸入钳口。

板片在拉伸时，不准清除钳口内的铝屑等杂物。

板片在拉伸时，禁止人站在拉伸料的附近和横跨皮带上。

厚板锯床

锯切时，锯头后部禁止站人。

开动刮屑器时，料架下禁止站人。

分垛时，每垛料高度不超过180㎜。

吊运时，边部有棱要采取保护，严禁在吊运中清理铝板表面的杂物。

使用煤油等易燃液体润滑板片时，应远离高温、现场严禁烟火。

板片清洗机

清洗机运转时，严禁用手擦拭板片上的水珠或脏物。

送片时板片应对准中心线，板片咬入辊子后手即离开。

生产过程中有卡板、辊子上有脏物时必须停车处理。

垛片时，注意板片的运行情况。

抛光覆膜机

严禁用手扶或脚压板片向抛光机喂料。

板片在抛光或覆膜时，严禁用手清理板片上的异物和调整覆膜位置。

辊道运行时，作业人员禁止跨越护栏，站在辊道中作业。

清辊要使用专用清辊器，人站在辊子运行的反方向进行，操作台上必须有人监护。

包装机列

涂油包装机

工作场所严禁烟火。

涂油机运转时，禁止用手清理板片上的异物和调整涂油纸。

涂油机运转时，严禁进行修理，擦拭工作。

涂油卷纸机

工作场所严禁烟火，严禁超温加热。

涂油卷纸机运转时，禁止用手清理辊上的异物和调整涂油纸。

涂油时纸卷缠辊，必须停车处理。

涂油卷纸机运转时，严禁进行修理、擦试工作。

人工包装

严禁将料吊在空中进行检查和清扫板片下表面。

多人翻片时，互相要配合好，防止铝板划伤。

分片对角吊时，吊运高度不得超过50cm。

成品卷捆扎时人不要正对料头，严禁用打包机敲打物体。

成品入库存放时高度不超过3m，包装箱必须放整齐，平稳。

其他设备

天车

天车的安全要求应符合GB XXXXX.1的规定。

平板车

平板车的要求应符合GB XXXXX.1的规定。

电瓶平板车

电瓶车必须是持证开车，维修保养由专人负责。

电瓶车使用前，检查各部位情况，按动喇叭发出开车信号。

在厂区、车间和施工现场内，应在规定的安全通道内行驶。进出车间、施工现场、交叉路口、转弯处时，速度不准超过5公里。

电瓶车装载物体时严禁超重、超宽、超长、超高。

电瓶车驾驶室不准超额坐人。无扶手和车箱栏板的车辆严禁载人，不准客货混载。

停车时，应松开速度控制器，使速度降低，然后踏下脚踏制动板。

离车时，必须拉下电闸，取下钥匙。

葫芦吊

认真检查吊车线路、钢丝绳、镍铬丝、提栏是否处于正常。

吊运时按核定载重吊运货物。

操作时，双手及工具不得接触有关电器及机械部件，不能同时按两个以上（含两个）按钮。

开车过程中发生钢丝绳打结，应立即停车处理。

定期检查设备和钢丝绳。

## 危险源辨识、风险评价和风险控制

企业应参照GB ××××.1附录A进行各作业条件的风险评价，确定风险等级，并参照本部分的附录A制定危险源辨识、风险评价和风险控制调查表。

## 事故应急措施

### 盐浴槽盐浴超温、泄漏、火灾、爆炸事故应急措施

超温处理方法

一旦发生超温，当班人员应迅速关闭盐浴槽电源开关，并立即通知电气及相关人员查明原因。

盐浴泄漏、火灾、爆炸处理方法

一旦发生盐浴泄漏、火灾、爆炸，当班人员应迅速关闭盐浴槽电源，停循环风机、停水槽的水、停碱槽的蒸汽。

值班员及时拨打119火警电话报警，用简捷呼叫的方式通知本车间当班人员投入灭火抢险行动，并向上级报告事故情况。

现场只允许配备有防护设备的人员留在现场，用预备的硝盐进行强降温。

用干粉灭火器或干砂进行灭火。

用干沙子或硝盐堵截外溢的盐浴。

待消防队到达后，一切听从消防队指挥。

### 硝酸、盐酸、硫酸、盐浴混合液体化学危险品事故应急措施

当皮肤接触硝酸、盐酸、硫酸、盐浴混合液体时，应立即用充足的水冲洗皮肤至少15分钟，再用肥皂和水清洗并送医院。

当眼睛接触硝酸、盐酸、硫酸、盐浴混合液体时，应立即用微温的水冲洗眼睛至少15分钟并送医院。

硝酸、盐酸、硫酸、盐浴混合液体引起的火灾应使用二氧化碳灭火器、干粉灭火器或干沙灭火。

现场仅允许配备有防护设备的人员留在现场，有人员灼伤时及时送医院。

用非可燃性吸收材料（如沙子、硅藻土）来收集溅洒物，收集后装入专用危险废物容器内待处理。

危险废物处理应集中收集后交有废物处理资质的单位处理。

（资料性附录）
危险源辨识、风险评价和风险控制调查表

表A.1

| 作业活动 | 序号 | 危险源及其风险 | 可能导致的事故 | 危害危险因素评价 | 风险 级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 铣面 |  | 见GB/T××××.1的规定 |
| 铸锭加热 |  | 着装不规范 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 劳保佩戴管理规定 |
|  |  | 吊具、吊钳损坏未处理 | 砸伤、砸坏铸块、损坏设备 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热处理工安全操作规程 |
|  |  | 使用废旧钢丝绳 | 设备事故、人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4级 | 热处理工安全操作规程 |
|  |  | 电源线老化，线头裸露 | 触电、火灾 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热处理工安全操作规程 |
|  |  | 清擦铸块下表面未放专用架上 | 砸伤、挤压、碰撞 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热处理工安全操作规程 |
|  |  | 人工搬运、抬、放、抱铝板时，配合不当 | 碰伤、划伤、扭伤、跌倒 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热处理工安全操作规程 |
|  |  | 炉子生产及链条转动时，操作人员脱岗 | 设备事故、绞伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热处理工安全操作规程 |
|  |  | 吊运铸块指挥天车配合不当 | 砸伤、物体打击、高处落物、碰撞 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热处理工安全操作规程 |
| 叉式吊车 |  | 吊运时用手触摸加热后的铸块 | 烫伤 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热处理工安全操作规程 |
| 包铝复合 |  | 劳保着装不规范 | 人身伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 复合机安全操作规程 |
|  |  | 线头裸露 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 复合机安全操作规程 |
|  |  | 周围有易燃物 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 复合机安全操作规程 |
| 酸洗、碱洗 |  | 着装不规范 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 劳保佩戴管理规定 |
|  |  | 吊具、吊钳损坏未处理 | 砸伤、砸坏铸块 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 吊具安全管理规定 |
|  |  | 使用废旧钢丝绳 | 砸伤、砸坏铸块 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 吊具安全管理规定 |
|  |  | 酸雾过大 | 呼吸道疾病、肺气肿 | 3 | 6 | 8 | 144 | 3级 | 酸洗安全技术操作规程 |
|  |  | 未穿好酸胶靴和套戴手套 | 疾病、烧伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 酸洗安全技术操作规程 |
|  |  | 温度计坏了未处理，用手测试槽内温度 | 人身伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 酸洗安全技术操作规程 |

表A.1（续）

| 作业活动 | 序号 | 危险源及其风险 | 可能导致的事故 | 危害危险因素评价 | 风险 级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 酸洗、碱洗 |  | 将水倒入酸、碱槽内 | 喷溅、灼伤皮肤、化学性烧伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 酸洗安全技术操作规程 |
|  |  | 蚀洗后铸块用手去摸 | 烫伤皮肤 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 酸洗安全技术操作规程 |
|  |  | 蚀洗后堆放的铸块高度过高 | 砸伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 酸洗安全技术操作规程 |
|  |  | 蚀洗铸块、包铝板及加酸时未启动抽风机除酸雾 | 疾病 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 酸洗安全技术操作规程 |
| 板 式 热 轧 作 业 | 准备 |  | 劳保用品着装不规范 | 人身伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 劳保佩戴管理规定 |
|  |  |  | 设备启动前地沟内有人 | 人身伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 开车前未向加热炉、精轧机、中间剪断机作信号 | 人身伤害、设备事故 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 未核对铸块的实际参数与电视屏幕显示的参数 | 设备事故 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 检查、清除辊表面缺陷，未执行操作牌制度 | 人身伤害 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  | 轧制 |  | 工具（千分尺、铝钩、钳子）钢丝绳损坏未处理 | 砸伤、划伤 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 板带在运行中用手去撕边和手拿 | 划伤、灼伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 到辊道或在其他设备工作时未与主操联系 | 人身伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 检查、清辊时需转动轧辊时未反方向进行 | 挤压、绞辗、人身伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 守热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 长度大于10m的板坯未进入轧机单道次滚边 | 挤压、绞辗、人身伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 在转动轧制时，人员跨越设备或修理工作 | 坠落、摔伤、滑倒、挤压 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 天车起吊机列上板材时，挂吊人站在辊道上 | 坠落、摔伤、滑倒、挤压 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 轧制时主操人员擅离岗位 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 坯料翘头,顶坏油缸,电源线短路，电火花、电弧 | 设备事故，火灾 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 剪切板带头尾，有人靠近辊道、剪刀机 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 清理剪切和辊道时，操作台未有人监护 | 辗压、挤伤、碰撞、滑倒、擦伤 | 3 | 3 | 10 | 90 | 3级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 操作人员离开工作台，未将安全手柄断电 | 人身伤害 | 3 | 3 | 10 | 90 | 3级 | 热粗轧安全操作规程 |
|  |  |  | 用手、脚清擦压紧板、导板、刀刃上的油污 | 压伤、滑倒、人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热粗轧安全操作规程 |

表A.1（续）

| 作业活动 | 序号 | 危险源及其风险 | 可能导致的事故 | 危害危险因素评价 | 风险 级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 卷 式 热 轧 作 业 | 准备 |  | 劳保用品着装不规范 | 人身伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 劳保佩戴管理规定 |
|  |  |  | 设备启动前未向热粗轧发出信号，误操作 | 人身、设备事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 未检查工具铝钩、吊钳、钢丝绳损坏未处理 | 砸伤、划伤 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 电源线路老化，线头裸露 | 人身、设备事故、 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 操作按钮失误 | 设备事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  | 轧制 |  | 上机列上除铝屑用手拿取 | 人身伤害、挤压、划伤、灼伤 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 圆盘剪、试样剪刀片上粘铝未停车就用手去抹 | 剪切、划伤 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 试样蚀洗时未戴手套，表面有酸碱 | 化学性灼烫伤 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 卸卷时未将卷材外料头压紧 | 物料打击、划伤、刺割 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 轧制时主操人员离开操作台或精力不集中 | 人身伤害、设备事故 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 轧制时，横跨卸卷小车地沟 | 坠落、滑倒摔伤、辗压伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 卷材吊钩使用后未平稳放置吊钩架上 | 碰撞、物料打击、砸伤 | 3 | 4 | 3 | 39 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 轧制作业后主操未将各手把归零 | 人身伤害、设备事故 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 劳保用品着装不规范 | 人身伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 电焊机、保险丝、线路、面罩损坏未处理 | 灼伤、短路触电 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5级 | 电焊机安全操作规程 |
|  |  |  | 对线路未检查，未接好水、氩气、电压值不相符 | 触电、放炮回头、灼伤 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 焊机无接地线 | 触电 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 电焊机安全操作规程 |
|  |  |  | 氩气瓶与焊接区靠得太近，气瓶未垂直放置 | 砸伤、碰撞、火灾、爆炸 | 3 | 3 | 7 | 63 | 4级 | 遵守动火安全操作规程 |
|  |  |  | 焊接时周围有易燃物，现场有水 | 人身伤害、 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | X射线产生辐射，电源线短路，电火花、电弧 | 人身伤害、火灾 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 热精轧安全操作规程 |
|  |  |  | 工作完，被焊件未隔离易燃物，未停电就离开 | 火灾、触电 | 3 | 3 | 3 | 27 | 5级 | 动火安全操作规程 |
| 剪切 |  | 板带脱出辊道、脚蹬手抬料头 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热粗轧剪刀安全操作规程 |
|  |  | 人工撬料头时用力不当 | 摔伤、跌倒、人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 热粗轧剪刀安全操作规程 |
| 预剪机 |  | 劳保着装不规范 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 岗位安全管理规定 |

表A.1（续）

| 作业活动 | 序号 | 危险源及其风险 | 可能导致的事故 | 危害危险因素评价 | 风险 级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 预剪机 |  | 开车前未检查，未进行定运转试车 | 设备事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 岗位安全管理规定 |
|  |  | 剪刀机运转时，脚手放在压紧器下 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 预剪机安全技术操作规程 |
|  |  | 机列运转时用手触摸或调整板片 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级 | 预剪机安全技术操作规程 |
|  |  | 车运行中人员跨越运输皮带 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 预剪机安全技术操作规程 |
|  |  | 机列运行时，人员站在给料辊、剪刀机上 | 人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级 | 预剪机安全技术操作规程 |
|  |  | 剪切后料送正，送料未放重叠送料 | 划伤、人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 预剪机安全技术操作规程 |
|  |  | 正料时未停止，剪切人员离开剪切操作台 | 人身伤害、备事故 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4级 | 预剪机安全技术操作规程 |
| 淬火 | 盐浴槽 |  | 超温、进水、易燃物（碳化物） | 爆炸、人身伤害 | 3 | 6 | 12 | 216 | 2级 | 盐浴槽安全管理制度 |
|  |  |  | 硝盐槽内，淬火含镁量大于10%的铝合金 | 爆炸、人身伤害、损坏槽子 | 3 | 6 | 12 | 216 | 2级 | 淬火安全技术操作规程 |
|  |  |  | 在通电时，人站在母线的保护罩上 | 人身伤害、触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4级 | 盐浴槽安全管理制度 |
|  |  |  | 清洗水槽，未穿水靴 | 划伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 辊底炉安全管理制度 |
|  | 辊底炉 |  | 超温、炉旁有易燃物（碳化物） | 损坏设备、火灾、人身伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 辊底炉安全管理制度 |
| 精整机列 | 矫直机 |  | 清辊方式不对，无人监护 | 人身伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 矫直机安全操作规程 |
|  |  |  | 进入运行辊道内上料 | 撞伤、摔伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 矫直机安全操作规程 |
|  |  |  | 料波大、翘头大时，人工抬料喂入 | 人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4级 | 矫直机安全操作规程 |
|  | 压光机 |  | 板片进入压光机歪料、重叠或双张压入 | 设备事故 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5级 | 压光机安全技术操作规程 |
|  |  |  | 清辊时未使用清辊器，工作辊未反转 | 人身、设备事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级 | 压光机安全技术操作规程 |
|  |  |  | 清辊时操作台没有人监护 | 人身、设备事故 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级 | 压光机安全技术操作规程 |
|  |  |  | 生产完后未停压下装置，未垫铝块 | 设备事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 压光机安全技术操作规程 |
|  | 拉伸机 |  | 开车前未仔细检查设备，未做完运转试车 | 设备事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 拉伸机安全技术操作规程 |
|  |  |  | 操纵中板片送入钳口时，用手伸入钳口 | 人身伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4级 | 拉伸机安全技术操作规程 |
|  |  |  | 工作时，站在拉伸机附近和横跨皮带 | 人身伤害、摔伤、跌倒 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 拉伸机安全技术操作规程 |
|  |  |  | 抬板片过程中配合不当 | 划伤、跌倒 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 拉伸机安全技术操作规程 |
|  |  |  | 生产完后未停电停油，操作手柄未归零 | 人身、设备事故、 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4级 | 拉伸机安全技术操作规程 |

表A.1（续）

| 作业活动 | 序号 | 危险源及其风险 | 可能导致的事故 | 危害危险因素评价 | 风险 级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 精确锯 |  | 开车前未检查纵、横向移动是否正常 | 人身、设备损坏 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 精确据安全技术操作规程 |
|  |  | 工作时看与本工种无关的书籍，精力不集中 | 人身设备事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 精确据安全技术操作规程 |
|  |  | 设备运行时，锯头后站人 | 人身伤害、撞伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 精确据安全技术操作规程 |
|  |  | 检查锯头、锯片进未停总按钮 | 人身伤害、撞伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 精确据安全技术操作规程 |
|  |  | 开动锯具时，料架下站人 | 人身伤害、撞伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4级 | 精确据安全技术操作规程 |
|  |  | 生产时产生铝粉尘，噪音 | 人身伤害、疾病 | 3 | 6 | 3 | 54 | 4级 | 精确据安全技术操作规程 |
| 清洗机 |  | 开车前未检查，未进行空运转试车 | 设备事故 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 清洗机安全技术操作规程 |
|  |  | 开车前工具（钢丝绳）破损未处理 | 砸伤、划伤、勒伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 清洗机安全技术操作规程 |
|  |  | 送片时板片未对好，未咬入辊子 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 清洗机安全技术操作规程 |
|  |  | 生产过程中板片卡住，用手拉 | 人身伤害、划伤 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级 | 清洗机安全技术操作规程 |
|  |  | 在垛片时，未注意运行情况，精力不集中 | 划伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 清洗机安全技术操作规程 |
|  |  | 设备周围地沟盖板不牢固 | 摔伤、跌倒、坠落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 清洗机安全技术操作规程 |
|  |  | 清洗机链条未封闭，人员靠近 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 清洗机安全技术操作规程 |
|  |  | 清洗机运转时用手触摸板片 | 划伤、人身伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级 | 清洗机安全技术操作规程 |
| 抛光覆膜机 |  | 未执行操作牌制度 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 拉伸机、抛光机安全操作规程 |
|  |  | 吸盘吊料超负荷 | 人身伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 吸盘吊安全操作规程 |
| 涂油包装机 |  | 涂油机运转涂油时，用手摸板片 | 人身伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 涂油包装机安全技术操作规程 |
|  |  | 涂油机皮带运输机的链条无防护罩 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 涂油包装机安全技术操作规程 |
|  |  | 站在皮带运输机上铺纸 | 人身伤害、摔伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 涂油包装机安全技术操作规程 |
|  |  | 涂油机油纸太多，电机线路短路 | 火灾 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 涂油包装机安全技术操作规程 |
|  |  | 薄片缠辊，铝板卡住 | 损坏设备 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 涂油机包装安全技术操作规程 |
| 涂油卷纸机 |  | 超温加热 | 火灾 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 涂油卷纸机安全技术操作规程 |
|  |  | 涂油机运转时，用手去清理辊子上的赃物 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 涂油卷纸机安全技术操作规程 |

表A.1（续）

| 作业活动 | 序号 | 危险源及其风险 | 可能导致的事故 | 危害危险因素评价 | 风险 级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 人工包装 |  | 翻片时配合不当 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 包装安全技术操作规程 |
|  |  | 吊料与天车工配合不当 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 包装安全技术操作规程 |
|  |  | 抬厚板料配合不当 | 人身伤害、划伤、砸伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 包装安全技术操作规程 |
|  |  | 电吸盘吊厚板未吸紧起吊 | 人身伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 吊运安全技术操作规程 |
|  |  | 打包人员操作不当 | 划伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 包装安全技术操作规程 |
|  |  | 包装箱堆放高度超高 | 砸伤 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 堆垛安全技术操作规程 |
|  |  | 包装场所油纸太多，现场吸烟 | 火灾 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3级 | 工厂消防安全管理规定 |
| 天车作业 |  | 见GB/T××××.1的规定 |
| 平板车 |  | 见GB/T××××.1的规定 |
| 电瓶车 |  | 超速行驶 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 电瓶车安全操作规程 |
|  |  | 超重装载 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 电瓶车安全操作规程 |
|  |  | 控制器失灵 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 电瓶车安全操作规程 |
| 葫芦吊 |  | 使用前未检查各部件 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 葫芦吊安全操作规程 |
|  |  | 超重吊运 | 人身伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 4级 | 葫芦吊安全操作规程 |

──────────

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铝加工安全生产规范

第3部分：热轧板、带

Safe-production specification for aluminium and aluminium alloys

wrought product  Part３：hot-rolled plate, sheet and strip

（送审稿，2010.05.05）

中华人民共和国国家标准

ICS

GB XXXXX.3—××××