ICS

F

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ×××.4 —××××

铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求

第4部分：冷轧箔材

The technical requirements of assessment for cleaner production performance in industrial of wrought aluminium and aluminium alloys

Part 4：foils

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1格式编制。

YS/T XXX《铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求》分为4个部分：

- 第1部分：铸轧带

- 第2部分：热轧板、带

- 第3部分：冷轧板、带

- 第4部分：冷轧箔材

- 本部分为YS/T XXXX的第4部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：厦门厦顺铝箔有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价标准

第4部分:冷轧箔材

1 范围

本部分规定了铝及铝合金冷轧箔材（以下简称铝箔）清洁生产水平等级要求、清洁生产数据采集和检测方法、清洁生产水平评价指标的计算方法、企业综合评价指数的计算方法及清洁生产管理与措施。

本标准适用于铝箔的清洁生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978       污水综合排放标准

GB/T 2589     综合能耗计算通则

GB/T 3190     变形铝及铝合金化学成分

GB/T 6422     用能设备能量测试导则

GB/T 12348    工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 15587    工业企业能源管理导则

GB/T 17166    企业能源审计技术通则

GB/T 24001    环境管理体系要求及使用指南

GB/T 28001    职业健康安全管理体系 规范

YS/T 694.3    变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第3部分 铝箔

YS/T ×××.1 铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求 第1部分：铸轧带

YS/T ×××.3 铝及铝合金板、带、箔行业清洁生产水平评价技术要求 第3部分：冷轧板、带

3 术语和定义

YS/T XXX、YS/T XXX.3 中界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 清洁生产水平等级

铝箔生产线清洁生产水平等级如表1所示。现有铝箔生产线清洁生产水平应达到表1中三级的规定，新（改、扩）建铝箔生产线清洁生产水平应达到表1中二级的规定。

表1 铝箔清洁生产水平等级

| 清洁生产水平评价项目 |  |  | 清洁生产水平等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 |  | 二级 | 三级 |
| 生产工艺与装备要求 | 基本要求 |  | 企业所采用的生产工艺与装备不得在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向, 生产典型工艺流程见图1，生产主要工序设备见表2。 排水系统划分正确，未受污染的雨水和工业废水全部有相应独立系统。 特殊水质的高浓度污水（如：含乳化液污水等）有独立的排水系统或预处理设施。 |  |  |  |
|  | 生产工艺装备要求 |  | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，设备全部实现自动化。 |  | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，主要设备实现自动化。 | 采用清洁生产工艺和设备，主要生产工艺先进，部分设备实现自动化。 |
| 资源能源利用 | 综合能耗/（kgce/t） | 单零箔 | 符合YS/T 694.3中先进值要求 |  | 符合YS/T 694.3中准入值要求 | 符合YS/T 694.3中限定值要求 |
|  |  | 双零箔 |  |  |  |  |
|  |  | 双零箔 |  |  |  |  |
|  | 综合成品率/（%） | 单零箔 | ≥91 |  | ≥88 | ≥85 |
|  |  | 双零箔 | ≥88 |  | ≥85 | ≥80 |
|  |  | 双零箔 | ≥86 |  | ≥82 | ≥78 |
|  | 综合取水量/（m3/t产品） |  | ≤2.0 |  | ≤2.5 | ≤3.0 |
|  | 工业用水循环利用率/（%） |  | ≥99 |  | ≥97 | ≥95 |
|  | 基础油消耗/（kg/t产品） | 无零箔 | ≤20 |  | ≤25 | ≤35 |
|  |  | 单零箔 | ≤35 |  | ≤40 | ≤50 |
|  |  | 双零箔 | ≤45 |  | ≤50 | ≤60 |
| 产品对环境的影响 | 铝箔产品中有毒有害成分 |  | 符合GB/T 3190中的要求 |  |  |  |
|  | 铝箔产品的包装材料再生性、降解性 |  | 铝箔的包装箱及其他包装物宜使用具有可再生性或可降解性的材料。对不具有可再生性或可降解性的材料按相关法律法规规定委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 污染物排放（末端处理前） | 废水产生量/（m3/t产品） |  | ≤1.3 |  | ≤1.6 | ≤2.0 |
|  | 厂界噪声/（dB） |  | 符合GB/T 12348的要求 |  |  |  |
| 废物回收利用 | 生产废料回收利用率/% |  | 100 |  |  |  |
|  | 固体废弃物的处置 |  | 采用国家规定的废物处置方法处置废物，严格执行国家或地方规定的废物转移制度。对危险废物要建立危险废物管理制度，并进行无害化处理，对不能再利用的生产废弃物分类存放、回收，并安全处置。 |  |  |  |
|  | 废轧辊磨削乳液的处置 |  | 对废轧辊磨削乳液要进行无害化处理后符合相关法律法规规定排放标准方允许 排放，如没有处理设备或设施要集中存放并委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 环境管理 | 环境法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总 量控制，排污许可证符合管理要求。 |  |  |  |
|  | 组织机构、清洁生产审核、环境和职业健康安全审核 |  | 设专门环境管理机构或专职管理人员，按照企业清洁生产审核指南的要求进行审 核；宜通过GB/T 24001、GB/T 28001认证审核。 |  |  |  |
|  | 计量管理 |  | 符合GB/T 2589、GB/T 6422、GB/T 15587、GB/T 17166 等国家标准要求。能耗计量范围符合YS/T 694.3 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第3部分 铝箔的规定。 |  |  |  |
|  | 生产过程环境管理 |  | - 每个生产工序要有操作规程，对重点岗位要有作业 指导书；易造成污染的设备和废物产生部位要有警示牌；生产工序能分级考核。 - 建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -储运系统污染控制制度； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序； -环境管理记录和台帐 |  |  | 1、每个生产工序要有操作规程，对重点岗位要有作业指导书；生产工序能分级考核。 2、建立环境管理制度，其中包括： -开停工、停工检修时的环境管理程序； -新、改、扩建项目管理及验收程序； -环境监测管理制度； -污染事故的应急程序 |
|  | 相关方环境管理 |  | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求，有相关的管理程序，得到有效的执行。 | 原材料供应方的管理；协作方、服务方的管理程序 |  | 原材料供应方的管理程序 |

毛料

粗、中轧

合卷

精轧

分切

退火

包装

单零箔

无零箔

双零箔

图1铝箔生产典型工艺流程

表2铝箔生产主要工序原料或设备

| 工序 | 原料或设备 |
| --- | --- |
| 毛料 | 卷状铝带材用作铝箔毛料，厚度一般在0.6-0.3mm之间。 |
| 粗、中、精轧制 | 四辊不可逆轧机，使用板式过滤器过滤轧制油 |
| 合卷 | 合卷机合卷，或利用双开卷轧机直接合卷轧制 |
| 分切 | 厚剪、薄剪、分切机 |
| 退火 | 箱式强制热风循环电阻加热退火炉 |
| 包装 | 自动化、半自动化包装生产线，或人工包装 |
| 铝箔成品 | 卷状供货 |

- 4.2  数据采集和检测

4.2.1数据采集主要针对生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，不包括生活配套项目（宿舍、医疗保健、商业服务等）和批准的基建项目的消耗和排放。

4.2.2 定量指标的数据采集：

4.2.2.1 各项定量指标的采集和检测应符合相应的国家、行业标准。

4.2.2.2 数据优先采用第三方机构（县级以上）检测报告提供的数字。

4.2.2.3 能耗数据宜采用县级以上机构能源审计数字。

4.2.2.4 如果铝箔企业生产的产品有无零箔、单零箔、双零箔，且共用同一设备生产，无法单独区分其能耗、轧制油单耗时，可根据不同厚度的铝箔生产道次的不同，用道次折算系数加权平均计算不同产品的消耗。

4.2.2.5 其他数据应取自企业质量报表、企业环境体系运行检测报告等，必要时辅以现场测试。

4.3清洁生产水平评价指标的计算

4.3. 1 综合成品率

综合成品率按公式（1）计算：

YF＝PFIF……………………………………………………(1)

式中：

YF——综合成品率（%）；

PF——报告期内成品量，单位为吨（t）；

IF——报告期内投入量，单位为吨。

4.3.2 综合取水量

综合取水量按公式（2）计算：

UF＝WFNPF…………………………………………………(2)

式中：

UF——报告期内综合取水量，单位为立方米每吨产品（m³/t产品）；

WFN——报告期内新鲜水用量，单位为吨（m³）；

PF——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.3.3  工业用水循环利用率

工业用水循环利用率指企业循环冷却水的循环水利用量与外补新鲜水量和循环水利用量之和的比值，按照公式（3）计算：

RF＝WFRWFR＋WFN…………………………………………（3）

式中：

RF——工业用水循环利用率(%);

WFR——报告期内循环水利用量，单位为立方米（m³）；

WFN——报告期内补充新鲜用水量，单位为立方米（m³）。

4.3.4 基础油消耗量

基础油消耗量按公式（4）计算：

JF＝OFPF………………………………………………(4)

式中：

JF——报告期内基础油单耗，单位为千克每吨产品（kg/t产品）

OF——报告期内基础油消耗量，单位为千克（kg）；

PF——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.3.5废水产生量

废水排放量按公式（5）计算：

ZFD＝WFDPF………………………………………………(5)

式中：

ZF——报告期内废水单耗，单位为立方米每吨产品（m3/t产品）

WFD——报告期内废水产生量，单位为立方米（m3）；

PF——报告期内成品量，单位为吨（t）。

4.3.6生产废料回收利用率

生产废料回收率指铝箔生产过程中产生废料的回收利用量与产生量的比值，按照公式（6）计算：

VF=FFFF废料×100%………………………………………(6)

式中：

VF——铝箔生产废料回收利用率（%）；

FFR废料——铝箔生产过程中产生的废料的回收利用量，单位为吨（t）；

FF废料——铝箔生产过程中产生的废料量，单位为吨（t）；

4.4 企业综合评价指数的计算

4.4.1计算清洁生产水平评价项目的分值

达到表1相应等级清洁生产水平的铝箔生产线可参考表3相应的等级水平计算各评价项目的分值。

表3清洁生产水平评价项目的分值

| 清洁生产水平评价项目 |  | 表3对应等级的分值，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 生产工艺与装备要求（10） | 基本要求 | 6.0 | 5.1 | 4.5 |
|  | 生产工艺装备要求 | 4.0 | 3.4 | 3.0 |
| 资源能源利用（25） | 综合能耗/（kgce/t） | 6.0 | 5.1 | 4.5 |
|  | 综合成品率/（%） | 3.0 | 2.6 | 2.3 |
|  | 综合取水量/（m3/t产品） | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
|  | 工业用水循环利用率/（%） | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
|  | 基础油消耗/（kg/t产品） | 6.0 | 5.1 | 4.5 |
| 产品对环境的影响（10） | 铝箔产品中有毒有害成分 | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
|  | 铝箔产品的包装材料再生性、降解性 | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
| 污染物排放（末端处理前）（25） | 废水产生量/（m3/t产品） | 15.0 | 12.8 | 11.3 |
|  | 厂界噪声/（dB） | 10.0 | 8.5 | 7.5 |
| 废物回收利用（20） | 生产废料回收利用率/% | 8.0 | 6.8 | 6.0 |
|  | 固体废弃物的处置 | 7.0 | 6.0 | 5.3 |
|  | 废轧辊磨削乳液的处置 | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
| 环境管理（10） | 环境法律法规标准 | 4.0 | 3.4 | 3.0 |
|  | 组织机构、清洁生产审核、环境和职业健康安全审核 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
|  | 计量管理 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
|  | 生产过程环境管理 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
|  | 相关方环境管理 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |

4.4.2 计算评价指标总分值（Cs）

评价指标总分值（Cs）为各个清洁生产水平评价项目分值的总和。

4.4.3 计算企业综合评价指数（C企业）

企业综合评价指数应通过各工序产品占总产量的比重按公式（7）加权计算而成：

C企业=i=1nγi·Csi…………………………………………（7）

式中:

C企业——企业综合评价指数;

γi——综合评价时i个产品占总产量之比;

Csi——第i个产品的评价指标总分值;

i——评价企业的产品代号（1－铸锭，2－铸轧带，3－热轧板带，4－冷轧板带，5－铝箔，6－挤压管、棒、型材，7－拉、轧管材）。

5  清洁生产管理与措施

5.1 基础管理

5.1.1企业要建立健全计量统计制度，工序、机台消耗和排放宜做到计量体系完整。对计量器具应按照国家相关的法律法规进行分类管理。

5.1.2 宜采用先进节能生产设备，加强设备管理，减少和避免跑、冒、滴、漏。

5.1.3 宜使用清洁环保能源，减少环境污染。

5.1.4 宜采用先进生产工艺，提高原辅材料的利用率。

5.1.5 宜使用清洁环保的辅助材料，包括生产过程使用的辅助材料及工器具、包装材料、检验、试验所使用的消耗材料。

5.1.6 重复利用水资源，尽可能使用循环水或将经过处理的废水重复利用。对不能重复利用的废水排放应符合GB 8978 或地方污水综合排放标准。

5.1.7 生产现场及办公场所的照明宜使用节能灯具。

5.2  重点设备和材料

5.2.1 与产品质量密切相关的原辅材料宜检测合格后方可投入使用。

5.2.2 轧机宜配置轧制油油气净化回收设施，减少油气排放污染，有利于节约石油资源及保障员工身体健康。

5.2.3 厚剪、薄剪、分切机宜采用超声波焊接接头，减少和避免胶带对环境的污染，增加产品的使用成品率。

5.2.4 退火炉宜采用带有负压退火功能的箱式强制热风循环电阻加热退火炉，减少电能消耗。

5.2.5 铝箔包装箱宜使用木箱、铁箱或其他复合材料制作，铝箔的包装宜使用牛皮纸、瓦楞纸板等易于回收再生、降解的材料。