分类号

YS

中华人民共和国有色金属工业行业标准

YS/T XXXX—XXXX

锑精矿产品生产能耗

Energy consumption in producing tin concentrate product

（送审稿）

XXXX-XX-XX 发布                                    XXXX-XX-XX实施

国家发展和改革委员会  发布

前　　言

本标准是为规范锑采、选矿生产企业对能源的使用而制定。制定本标准既要考虑能源的节约也要考虑资源的回收，根据国内现有锑资源的开发和利用情况，拟将本标准按开采方式及矿石类型所必须的选矿工艺流程进行能耗规定。

1. 标准涉及范围系指矿山以锑金属为主要开采对象，与矿山开采有关的能源消耗及矿石在进入选矿厂（车间）后，进行破碎、筛选、富集过程中的能源消耗。

2. 标准按不同的采矿、选别工艺进行能耗计算，即

采矿方式：井下开采

选矿工艺：

一、手选、重（浮）选（顺序不计）；

二、手选、浮选（顺序不计）；

三、浮选

四、重（浮）选

3. 为使矿山充分利用资源，尽可能回收有限的锑资源、考虑到矿石品质对采矿、选矿能耗的影响，标准拟采用每吨采掘矿、每吨锑矿石选矿所耗能源进行要求。

本标准设有附录A、附录B均是资料性附录。、

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

本标准由参加起草。

本标准起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

锑精矿产品生产能耗

1　范围

本标准规定了锑采矿、选矿企业能耗的等级指标和计算方法。

本标准适用于矿山以锑金属开采利用为主的采矿、选矿企业，以锑矿石采矿、破碎、富集、至产出合格精矿产品能耗指标的计算和检查考核评定。

本标准不适应锑作为副产品的采矿、选矿企业。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款、通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明的引用文件、其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2589综合能耗计算通则

GB/T 3484企业能量平衡通则

GB/T 12723产品单位产量能耗消耗定额编制通则

GB/T 15587工业企业能耗管理导则

GB/T 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则

YS/T 385-2006锑精矿

3　术语、定义和符号

3.1　工艺能源单耗 unit energy consumption of technoilgy

采矿、选矿工艺生产过程单位生产能力消耗的能源量。

3.2　辅助能耗 assistant energy consumption

辅助生产系统用于生产单位锑金属量的能源消耗。

3.3　综合能源单耗 unit consumption of integrate energr

工艺生产过程和辅助生产系统用于生产单位锑金属量的能源消耗之和。

4　要求

  - 锑矿山采矿、选矿综合能耗限额值应符合表1的要求。

表1锑矿山采矿、选矿厂综合能耗限额值

| 序号 | 开采方式和选矿工艺 | 等级指标 kgce/t |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标级 | 新建准入级 | 限定级 |  |
| 1 | 井下开采、手选、重（浮）选 | 414 | 460 | 506 | 混合矿 |
| 2 | 井下开采、手选、浮选 | 448 | 498 | 548 |  |
| 3 | 井下开采、浮选 |  |  |  |  |
| 4 | 井下开采、重（浮）选 |  |  |  | 混合矿 |

注：综合能源消耗中已考虑辅助能源消耗，故不作辅助能源消耗等级限额。

  - 锑矿山采矿能耗限额值应符合表2的要求。

表2锑矿山采矿综合能耗限额值

| 序号 | 开采方式 | 等级指标 kgce/t |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标级 | 新建准入级 | 限定级 |  |
| 1 | 井下开采 | 2.88 | 3.20 | 3.52 |  |

注：采矿能源消耗按矿石采（掘）量计算。

4.3锑矿山选矿能耗限额值应符合表3的要求。

表3  锑矿山选矿综合能耗限额值

| 序号 | 工 艺 | 等级指标 kgce/t |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标级 | 新建准入级 | 限定级 |  |
| 1 | 手选、重选（浮） | 2.0 | 2.20 | 2.42 |  |
| 2 | 手选、浮选 | 2.57 | 2.85 | 3.14 |  |
| 3 | 浮 选 |  |  |  |  |
| 4 | 重选（浮） |  |  |  |  |

注：表中指标指选矿每处理一吨干重矿石综合消耗的能源量

5　计算原则   计算方法及计算范围

5.1　计算原则

5.1.1　企业实际消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。它包括一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（如电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。其主要用于生产系统、辅助生产系统和附属生产系统；不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源也必须包括在内。

生活用能指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务和托儿幼教等方面用能。

5.1.2　企业计划统计期内的燃料实物消耗量和能源消耗量

企业计划统计期内的某种燃料实物消耗量的计算，应符合公式（1）：

en=e1+e2-e3-e4-e5-e6………………..(1)

式中：en——企业的燃料实物消耗量

e1——企业购入燃料实物量

e2——企业期初库存燃料实物量

e3——企业期末库存燃料实物量

e4——企业外销燃料实物量

e5——生活用燃料实物量

e6——企业工程建设用燃料实物量

企业计划期统计期内的能源消耗量的计算，应符合公式（2）：

En=E1+E2-E3-E4-E5-E6………………..(2)

=Ee+Ef

=Ez

式中：En——企业计划统计期内能源消耗量

E1——企业购入能源量

E2——企业初期库存能源量

E3——企业期末库存能源量

E4——企业外销能源量

E5——生活用能源量

E6——企业工程建设用能源量

Ee——锑采矿选矿直接能源消耗量

Ef——间接辅助生产部门能源消耗量及损失量

Ez——锑采矿选矿综合能源消耗量

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值应保持一致。设备停产大修的能源也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

5.1.3　能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB/T 17167的规定。

5.1.4　各种能源的计量单位

企业生产能耗量、采矿选矿综合能耗量的单位：kgce、tce（千克标煤、吨标煤）

煤、焦炭的单位：kg、t、104t（千克、吨、万吨）

电的单位：kW.h、104 kW.h（千瓦小时、万千瓦小时）

水的单位：t、104t（吨、万吨）

5.1.5　各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤方法

各种能源折算标煤方法按附录A、附录B进行。

    - 采（掘）总量、选矿处理量的规定

井下采矿：矿山以井下采掘总量计，采矿方法不限

选矿：单一工艺按该工艺每处理一吨干重矿石至产出合格产品计

联合工艺按每吨干重矿石随工艺增减处理直至产出合格产品计

经选矿产出的锑精矿产品应符合YS/T 385-2006《锑精矿》要求

所有采掘量、选矿处理量，均以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

5.2　计算方法

5.2.1　采（掘）及选矿工艺实物单耗的计算

工艺实物单耗按式（3）计算

| ES= | MS | ……………. （3） |
| --- | --- | --- |
|  | Qs |  |

式中：ES——采掘或选矿某工艺、联合工艺的实物单耗，单位为千克每吨（kg/t），千瓦时每吨（kW.h/t）

Ms——采掘或选矿某工艺、联合工艺直接消耗的某种能源实物总量，千克（kg）、千瓦时（kW.h）

Qs——采掘总量或选矿某工艺、联合工艺选矿处理的矿石总量，吨（t）

5.2.2　采掘及选矿工艺能源单耗的计算

采掘及选矿工艺能源单耗按式（4）计算

| ED= | EC | ……………. （4） |
| --- | --- | --- |
|  | QS |  |

式中：ED——采掘或选矿某工艺、联合工艺能源单耗，单位为千克标煤每吨，（kgce/t）

EC——采掘或选矿某工艺、联合工艺直接消耗的各种能源实物量折标煤之和，单位为千克标煤，（kgce）

QS——采掘总量或选矿某工艺、联合工艺选矿处理的矿石总量，吨（t）

5.3　计算范围

5.3.1井下采矿能耗的计算范围

含矿山的采、掘、运、提升、通风、压气、排尾、充填、供排水、辅助设备及照明，所消耗的能源量。

5.3.2手选、重（浮）选工艺能耗的计算范围

从锑矿石进原矿仓到产出合格锑精矿为止，包括碎矿、手选、磨矿、重（浮）选、脱水、供水、辅助设备及照明等所有消耗的能源量。

5.3.4手选、浮选工艺能耗计算范围

从锑矿石进原矿仓到产出合格锑精矿为止。包括碎矿、手选、磨矿、浮选、药剂制备、脱水、供水、辅助设备及照明等所有消耗的能源量。

5.3.5浮选工艺能耗计算范围

从锑矿石进入矿仓到产出合格锑精矿为止，包括碎矿、磨矿、浮选、药剂制备、脱水、供水、排尾、辅助设备及照明等所有消耗的能源量。

5.3.2重（浮）选工艺能耗的计算范围

从锑矿石进原矿仓到产出合格锑精矿为止，包括碎矿、磨矿、重（浮）选、脱水、供水、辅助设备及照明等所有消耗的能源量。

附录A

（资料性附录）

常用能源品种现行参考折标煤系数

表A  常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 焦炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨（tbm/t） |
| 电力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时（tbm/104kW..h） |
| 热力 | 百万千焦 | 0.0341 | 吨标煤/百万千焦 |
| 煤气 （热值为1 250×4.186 8kJ/m3） | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米（tbm/104m3） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米（tbm/103m3） |
| 注1：蒸汽折标煤系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 注3：本附录中折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。 |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

耗能工质能源等价参考值

表B常用耗能工质能源等价值

| 序号 | 名 称 |  | 单 位 | 能源等价值 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热值MJ（兆焦） | 折标煤 kgce(千克标煤) |  |
| 1 | 液体 | 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算 |
| 2 |  | 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 3 | 气体 | 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 4 |  | 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 5 |  | 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 6 |  | 氮气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 | 当副产品时 |
|  |  |  |  | 19.6771 | 0.6714 | 当主产品时 |
| 7 |  | 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 8 | 固体 | 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦炭、电等计算 |
| 注：本附录中的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |

能耗的等级指标：本标准对锑精矿能耗等级指标规定为三级：一级、二级、三级。

一级是达到国内同行业同类产品能耗的先进水平；

二级是符合国家产业政策的现有锑精矿生产企业必须在国家规定的期限内通过

技术改造达到准入条件；

三级是锑精矿生产企业能耗指标的基本要求。