中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—20××

Q/320281AJX07—2006

变形铝合金电机外壳

Extrude Aluminum Alloy Motor Shell

（预审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.10

H61

YS/T

YS/T××××—20××

前    言

本标准属首次发布标准，本标准对采用工艺路线为以铝合金型材来加工制作旋转电机外壳的产品进行了标准化规范，标准内容主要参考GB/T 6892-2006《工业用铝及铝合金挤压型材》、GB/T 8013-2007《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》和GB/T 4772.1-1999《旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分：机座号56～400和凸缘号55～1080》。

本标准的结构和内容要求是根据GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要求的确定方法》，对内孔有免切削要求的产品主要尺寸检验方法编制了规范性附录A“内孔有免切削要求的变形铝合金电机外壳主要尺寸检验方法”。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口

本标准主要起草单位:

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

变形铝合金电机外壳

1  范围

本标准规定了变形铝合金电机外壳（以下简称为电机壳）的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用证明书、包装、运输及储存。

本标准适用于卧式机座号50～112、立式凸缘号55～215范围电动机所使用的变形铝合金电机外壳，尤其是对内孔有免切削要求的单个电机壳定尺长度的变形铝合金型材产品。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4772.1 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分：机座号56～400和凸缘号55～1080

GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、贮存

GB/T 6892 一般工业用铝及铝合金挤压型材

GB/T 14846 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差

GB/T 17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 3190   变形铝及其铝合金化学成分

GB/T 8013.1  铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜  第1部分：阳极氧化膜

YS/T 67  变形铝及铝合金圆铸锭

YS/T 420  铝合金韦氏硬度试验方法

3  术语与定义

GB/T 4772.1的术语与定义及下列术语与定义适用于本文件。

3.1

内孔免切削(the inner hole already accords with request be free from continuing machining)，

指产品内孔经过整形后，其尺寸及公差符合最终使用要求而免于车削等机械加工的情况。

3.2

低镁6063 (Low Magnesium 6063)

指符合6063铝合金牌号规定的化学成分范围，并限定其镁含量不大于0.6%的变形铝合金。

4  要求

4.1  产品分类和标记

4.1.1  产品分类

4.1.1.1 产品按用途分为普通电机壳和防爆电机壳两种，见表1（按牌号、状态、用途）。

表 1

| 电机壳类别 | 合金牌号 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 普通电机壳 | 6063和其他可用的牌号 | T5 |
| 防爆电机壳 | 低镁6063 | T5 |

4.1.1.2 产品按表面处理状态分为基材表面电机壳和阳极氧化着色电机壳两种。

- 4.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、合金牌号、供应状态、产品规格、颜色、膜厚级别和本标准的顺序号表示。标记示例如下：

例：用6063合金制造的，供应状态为T5，型材代号为ZX56-100，定尺长度为150mm，银白色阳极氧化，膜厚级别为AA10的铝合金电机外壳，标记为：

铝合金电机外壳  6063-T5 ZX56-100x150 银白AA10 YS/T xxxx-20xx

4.2  化学成分

低镁6063的化学成分应符合表2的规定。其他的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

表 2                                单位：%

| 牌号 | Mg | 其他元素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低镁6063 | 0.45-0.6 | 符合GB/T 3190标准中6063牌号的规定 | 防爆电机专用 |

4.3 力学性能

低镁6063T5状态的室温纵向拉伸力学性能应符合表3的规定。其他牌号T5状态的室温纵向拉伸力学性能应符合GB/T 6892的规定。另外此性能也可由供需双方在合同中注明。

表 3

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度（Rm） N/mm2 | 规定非比例延伸强度（Rp0.2） (N/mm2) | 伸长率(A50mm) % | 韦氏硬度HW | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低镁6063 | T5 | ≥120 | ≥90 | ≥8 | ≥8 | 硬度和拉伸试验只做其中一项，仲裁试验为拉伸试验。 |

4.4 外观质量

- 4.4.1机壳表面应清洁无缺陷，不允许裂纹、起皮、凹坑和气泡存在。

- 4.4.2机壳表面允许有轻微的划伤及纵向挤压痕迹，但其深度不超过壁厚的负偏差。

- 4.4.3表面阳极氧化着色处理的，其表面阳极氧化膜的质量应符合GB/T 8013.1的规定。

4.5 尺寸允许偏差

- 4.5.1 壁厚

- 内孔和底脚平面有免切削要求的电机壳，规定的内孔壁厚最小值和底脚厚度最小值、最小壁厚尺寸及其允许偏差见表4。对于没有内孔和底脚平面免切削要求的电机壳，其壁厚允许偏差按照GB/T 14846 高精级。

- 表 4                              单位/毫米

| 机座号/凸缘号 | 推荐的内孔直径 （D内） | 内孔壁厚最小值 |  | 底脚厚度最小值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小壁厚 | 允许偏差 | 最小壁厚 | 允许偏差 |
| 50 | Φ80 | 1.5 | +0.3/-0.1 | 2.8 | +0.3/-0.1 |
| 56 | Φ90 | 1.8 | +0.3/-0.1 | 3.0 | +0.3/-0.1 |
| 63 | Φ96 | 2.0 | +0.3/-0.1 | 3.5 | +0.3/-0.1 |
| 71 | Φ110 | 2.2 | +0.35/-0.1 | 4.0 | +0.4/-0.1 |
| 80 | Φ128 | 2.5 | +0.35/-0.1 | 4.5 | +0.4/-0.1 |
| 90 | Φ145 | 2.8 | +0.4/-0.1 | 5.0 | +0.5/-0.1 |
| 100 | Φ155 | 3.0 | +0.4/-0.1 | 5.5 | +0.5/-0.1 |
| 112 | Φ175 | 3.2 | +0.4/-0.1 | 6.0 | +0.5/-0.1 |

- 4.5.2 机壳内孔直径和圆度、长度、端面切斜度、卧式机壳的中心高和底脚平面度等尺寸公差应符合GB/T 14846 高精级的规定。

4.5.3机壳其它部份尺寸按图纸要求，未注公差应符合GB/T 14846普通级的规定。

5  试验方法

- 5.1 化学成份分析方法

产品的化学成份分析方法可采用GB/T 3190标准中指定的方法执行。

- 5.2 力学性能试验方法

产品的室温纵向拉伸试验按GB/T 228的规定执行。韦氏硬度试验按YS/T 420的规定执行。

- 5.3 外观质量的检查

产品外观质量用肉眼检查，对缺陷深度不能确定时，可采用打磨测定。产品表面阳极氧化着色处理的质量按GB/T 8013.1 的规定执行。

- 5.4 尺寸检测方法

内孔有免切削要求的产品其内径、圆度、中心高、底脚平面度和端面切斜度的检测方法按附录A进行。其他部位尺寸应用精度不低于0.02mm的量具进行测量。

6  检验规则

- 6.1 检验和验收

- 6.1.1 机壳由供方质量部门进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写质量证明书。

- 6.1.2 需方对收到的产品应按本标准的规定进行验收。

- 6.2组批

产品应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、状态和规格组成,但每批数量应不大于5000只。

- 6.3检验项目

- 6.3.1 每批产品出厂前均应进行化学成分、力学性能、尺寸偏差和外观质量的检验。

- 6.3.2 如机壳表面有阳极氧化膜的，则还应对表面阳极氧化膜进行质量检验。

- 6.4 取样

产品取样应符合表6的规定。

表 6

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 力学性能 | 从机壳成品中取样，试样制备符合GB/T 16865的规定，取样数量按表7规定 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐个检验 | 3.4 | 4.3 |
| 尺寸允许偏差 | 取样数量不低于表7规定 | 3.5 | 4.4 |

表 7

| 序号 | 每批数量（只） | 拉伸试验取样数量（只） | 尺寸检验取样比例（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤100 | 2 | 20％ |
| 2 | >100～500 | 3 | 15％ |
| 3 | >500～2000 | 4 | 10％ |
| 4 | >2000～5000 | 5 | 5％ |

6.5 检验结果的判定

6.5.1 化学成分不合格时，判该批产品不合格。

6.5.2 力学性能不合格时，另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有不合格项目，则判该批产品不合格。但允许供方进行重新热处理后重新提交检验。

6.5.3 外观质量不合格时，判该只产品不合格。如需方采取抽样检验并发现外观质量不合格时，允许供方去除不合格后重新检验，合格者交货。

6.5.4 尺寸偏差检验不合格时，判该批产品不合格。但允许逐个检验，合格者交货。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1标志

7.1.1 在验收合格的产品上应打印如下标志（和贴标签）

a)  供方质量部门的检印；

b)  牌号和供应状态；

c)  批号；

7.1.2 产品的包装箱标志应符合GB/T3199的规定。

7.2包装、运输、贮存

机壳出厂时应有纸箱包装，箱内每只机壳产品之间用纸板隔开，且每箱重量不超过60kg。包装箱上应有明显的“防潮”、“小心轻放”及“向上”字样。其他按GB/T 3199规定。

7.3质量证明书

每批机壳应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称、规格；

- 牌号、供应状态；

- 批号；

- 数量；

- 各项分析项目的检验结果和供方质量部门的印记；

- 本标准号；

- 包装日期（或出厂日期）。

- 附 录 A （规范性附录）

内孔有免切削要求的变形铝合金电机外壳

主要尺寸检验方法指南

A.1 范围

本附录规定了内孔有免切削要求的变形铝合金电机外壳产品的机壳内径、不圆度、中心高、底脚平面度和端面切斜度的检测方法。

本附录适用于内孔有免切削要求的变形铝合金电机外壳产品。

A.2 方法原理

根据“冶金工业出版社”出版的《机械零件设计手册》中关于“公差配合、形状位置公差和表面粗糙度”的定义和说明。

A.3 检测方法

A.3.1内径检测方法

A.3.1.1 工、量具：量程范围内的内径千分尺；量程范围内的外径千分尺。

A.3.1.2 测量方法：用外径千分尺按图纸要求的尺寸校准内径千分尺，然后将内径千分尺放入机壳内进行测量，摆动后取最小值记录。

A.3.2不圆度检测方法

A.3.2.1 工、量具：量程范围内的内径千分尺；量程范围内的外径千分尺。

A.3.2.2 测量方法：将机壳内径分为12等分，然后按A.3.1.2的方法测量并记录内径值A1 ，A2 ，A3， .....，A12，计算尺寸平均值=(A1+A2+......A12)/12为内径值，计算所得数据中（最大值-最小值）/2 为内径不圆度值。机壳的两端和中部各测量一组数据即为电机壳产品的三个部位的内径值和不圆度值。

- A.3.3中心高、底脚平面度的检测方法

A.3.3.1 工、量具：量程范围内的高度尺；塞尺；平台（精度1级）。

A.3.3.2 测量方法：将电机壳放于平台上用塞尺将底脚不平部分垫平（所垫各对称点尺寸要求一致）然后用高度尺测出电机壳内径底部到平台的尺寸B。中心高=(内径值/2)+B;底脚平面度为=塞尺所垫各点的最大单点值。

A.3.4端面切斜度的检测方法

A.3.4.1 工、量具：万能角度尺；直尺。

- A.3.4.2 测量方法：将万能角度尺的基准边与电机壳的侧面靠直，测量端面与侧面的角度，如果端面较大则在端面先安放一把直尺，测量电机壳端面与直尺的角度。所得角度值即为端面切斜度。

A.3.5电机壳其它部份尺寸按图纸要求，未注公差按GB/T 6892普通级。