ICS 77.150.10

H 61

GB XXXX-20XX

建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材

Wrought aluminium alloy extruded profiles

with acrylic coating for architecture

(征求意见稿)

20××-××-××发布                               20××-××-××实施

前     言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：广东兴发铝业有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材

1  范围

本标准规定丙烯酸喷漆建筑铝合金型材的性能要求、试验方法，检验规则和标记包装、运输、贮存以及合同（或订单）内容。

本标准适用于各种液相丙烯酸涂料作为表面涂层的建筑铝合金型材。

其它非建筑用的丙烯酸喷漆型材也可参照采用本标准。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本部分，但鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 228-2002  金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T 1732  漆膜耐冲击性测定法

GB/T 1740  漆膜耐湿热测定法

GB/T 1766  色漆和清漆   涂层老化的评级方法

GB/T 1865-1997  色漆和清漆  人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品  包装、标志、运输、贮存

GB/T 4957    非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流方法

GB 5237.1  铝合金建筑型材  第1部分：基材

GB/T 6461    金属基体上金属和其他无机覆盖层  经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8013.3-2007  铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜   第3部分: 有机聚合物喷涂膜

GB/T 6739        色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 9276  涂层自然气候曝露试验方法

GB/T 9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 9754  色漆和清漆  不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T 9761  色漆和清漆  色漆的目视比色

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

GB/T 11186.2  涂膜颜色的测量方法  第二部分  颜色测定

GB/T 11186.3  涂膜颜色的测量方法  第三部分  色差计算

GB/T 16585  硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法

GB/T 20975（所有部分）    铝及铝合金化学分析方法

JC/T 480  建筑生石灰粉

3  术语、定义

GB/T 8013.3-2007中术语、定义及以下术语、定义适用于本部分。

3.1

涂层  coating

喷涂在金属基体表面上经固化的热固性丙烯酸喷漆覆盖层，也称漆膜。

3.2

装饰面  exposed surfaces

装饰面指型材经加工、制作并安装在建筑物上后，处于开启和关闭状态时，仍可看得见的表面。

3.3

局部膜厚  local thickness

在型材装饰面上某个面积不大于1cm2的测量区内,作若干次(不少于3次) 膜厚测量所得到的测量值的平均值。

3.4

最小局部膜厚  minimun local thickness

型材装饰面上测量的若干个局部膜厚中最小的1个。

- 要求

4.1  产品分类

4.1.1  牌号、状态、规格、性能等级

合金牌号、供应状态和规格，应符合GB 5237.1的规定。

4.1.2  标记

型材标记按产品名称、合金牌号、供应状态、产品规格(由型材代号与定尺长度两部分组成)、涂层光泽值、耐候性等级、颜色代号和本标准编号表示。标记示例如下：

用6063合金制造，供应状态为T5，型材代号为421001，定尺长度为6000mm，涂层的60°光泽值为50个光泽单位，耐候性等级为Ⅰ级，颜色代号为9010的型材，标记为：

喷粉型材  6063-T5  421001×6000 光50  Ⅰ级  色9010  GB XXXX—20XX

4.2  预处理

型材的预处理应符合GB/T 8013.3-2007中第5.2条的规定。

4.3  化学成分、力学性能

化学成分、室温力学性能应符合GB 5237.1的规定。

4.4  尺寸偏差

型材去掉涂层后，尺寸偏差应符合GB 5237.1的规定。型材因涂层引起的尺寸变化应不影响其装配和使用。

4.5  涂层性能

4.5.1  光泽

涂层的60°光泽值及其允许偏差应符合表1的规定

表1                        单位： 光泽单位

| 涂层光泽类型 | 光泽值范围 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 低光 | 3～30 | ±5 |
| 中光 | 31～70 | ±7 |
| 高光 | 71～100 | ±10 |

4.5.2  颜色和色差

涂层颜色应与供需双方商定的样板基本一致。当使用色差仪测定时，单色粉末的涂层与样板间的色差△Eab*≤1.5，同一批（指交货批）型材之间的色差△Eab*≤1.5。

4.5.3  涂层厚度

4.5.3.1  装饰面上涂层最小局部厚度≥20µm。

注：由于挤压型材横截面形状的复杂性，致使型材某些表面(如内角、横沟等)的涂层厚度低于规定值是允许的。

4.5.3.2  型材非装饰面如需喷涂，应在合同中注明。

4.5.4  铅笔硬度

涂层经铅笔划痕试验，硬度≥1H。

4.5.5  附着性

涂层的干附着性、湿附着性和沸水附着性均应达到0级。

4.5.6  耐冲击性

4.5.6.1经冲击试验，涂层无脱落现象，允许有轻微的开裂现象。

4.5.6.2 需方对耐冲击性有其他特殊要求时，供需双方可参照GB/T 8013.3-2007具体商定性能要求，并在合同中注明。

4.5.7  耐磨性

磨耗系数应≥0.6 L/µm。需方对耐磨性有其他特殊要求时，供需双方可参照GB/T 8013.3-2007具体商定性能要求，并在合同中注明。

4.5.8  耐沸水性

经耐沸水性试验后，目视检查试验后的涂层表面，应无脱落、起皱等现象，但允许肉眼可见的、极分散的非常微小的气泡存在，并允许颜色和光泽稍有变化。需方对耐沸水性有其他特殊要求时，供需双方可参照GB/T8013.3-2007具体商定性能要求，并在合同中注明。

4.5.9  耐盐酸性

经耐盐酸性试验后，目视检查试验后的涂层表面，不应有气泡及其他明显变化。

4.5.10  耐砂浆性

经耐砂浆性试验后，目视检查试验后的涂层表面，不应有脱落或其他明显变化。

4.5.11  耐溶剂性

耐溶剂性试验结果宜为3级或4级。耐溶剂性试验结果不作为涂层质量置疑的根据。

4.5.12  耐洗涤剂性

经耐洗涤剂性试验后，目视检查试验后的涂层表面，应无起泡、脱落或其他明显变化。

4.5.13  耐玻璃清洗剂性

经耐玻璃清洗性试验后，目视检查试验后的涂层表面，应无起泡、脱落或其他明显变化。

4.5.14  耐盐雾腐蚀性

4.5.14.1 经1000h的乙酸盐雾试验后, 目视检查试验后的涂层表面，应无起泡、脱落或其他明显变化，划线两侧膜下单边渗透腐蚀宽度应不超过4mm。

4.5.14.2 需方对耐盐雾腐蚀性有其他特殊要求时，供需双方可参照GB/T 8013.3-2007具体商定性能要求，并在合同中注明。

4.5.15  耐湿热性

4.5.15.1经1000h的湿热试验后，目视检查试验后的涂层表面，应无起泡、脱落或其它明显变化。

4.5.15.2需方对耐湿热性有其他特殊要求时，供需双方可参照GB/T 8013.3-2007具体商定性能要求，并在合同中注明。

4.5.16  耐候性

4.5.16.1  加速耐候性

4.5.16.1.1 耐候性根据氙灯照射人工加速老化试验时间和试验结果，划分为两个等级，见表2。耐候性等级由需方选定，并在合同中注明，未注明时，按Ⅰ级供货。

表2

| 耐候性等级 | 试验时间a | 试验结果a |
| --- | --- | --- |
|  |  | 变色程度 | 光泽保持率 |
| Ⅰ | 1000h | △Eab*≤5 | ＞50% |
| Ⅱ | 1000h | △Eab*≤2.5 | ＞70% |
| a黑色、黄色、橙色等鲜艳色涂层的试验时间和试验结果由供需双方商定，并在合同中注明。 |

4.5.16.1.2 需方对加速耐候性有其他特殊要求时，供需双方可参照GB/T 8013.3-2007具体商定性能要求，并在合同中注明。

4.5.16.2  自然耐候性

需方对自然耐候性有要求时，试验条件和验收标准由供需双方商定,并在合同中注明。

4.5.17 其他

需方要求其他性能时，由供需双方参照GB/T 8013.3-2007具体商定。

4.6  外观质量

型材装饰面上的涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷。允许有轻微桔皮现象，其允许程度应由供需双方商定。

5  试验方法

5.1 化学成分

化学成分仲裁分析按GB/T 20975规定的方法进行。

5.2  力学性能

力学性能仲裁试验按GB/T 228-2002规定的方法进行，断后伸长率按GB/T 228-2002中的11.1条仲裁。

5.3　尺寸偏差

尺寸偏差按GB 5237.1规定的方法测量。

5.4  涂层性能

5.4.1  光泽度

按GB/T 9754规定，采用光泽计在60°入射角测定。

5.4.2  颜色和色差

5.4.2．1  目视测定法

按GB/T 9761的规定执行。

5.4.2．2  仪器测定法

单色涂层仲裁试验采用色差仪，按GB/T 11186.2、 GB/T 11186.3规定的方法测量。

5.4.3  涂层厚度

5.4.3.1  涂层厚度按GB/T 4957规定的方法进行测量。

5.4.3.2  采用涡流测厚仪时，至少应选择5个合适的测量点(每点约1cm2)测定待测涂层的厚度，每个测量点测3～5个读数。将平均值记为该点局部膜厚测量结果。

5.4.4 涂层硬度

5.4.4.1  按GB/T6739进行铅笔硬度试验，试验结果按表面漆膜划伤情况评定。

5.4.5  附着性

5.4.5.1  干附着性

5.4.5.1.1  按GB/T 9286的规定划格，划格间距为2mm。

5.4.5.1.2  将粘着力大于10N/25mm的粘胶带1)覆盖在划格的涂层上，赶去粘胶带下的空气，迅速垂直拉开粘胶带。按GB/T 9286评级。

5.4.5.2   湿附着性

将试样按5.4.5.1.1条的规定划格后，置于38℃、符合GB/T 6682规定的三级水中浸泡24h，取出并擦干试样，在5min内按5.4.5.1.2条进行试验、评级。

5.4.5.3   沸水附着性

5.4.5.3.1  将试样按5.4.5.1.1条的规定划格。

5.4.5.3.2  将符合GB/T 6682规定的三级水注入烧杯至约80mm深处，并在烧杯中放入2～3粒清洁的碎瓷片。在烧杯底部加热至水沸腾。

5.4.5.3.3  将试样悬立于水中。试样应在水面10mm以下，但不能接触容器底部。在试验过程中保持水温不低于95℃，并随时向杯中补充煮沸的符合GB/T 6682规定的三级水，以保持水面深度不小于80mm。

5.4.5.3.4  试验时间为20min。取出并擦干试样，在5min内按5.4.5.1.2试验、评级。

5.4.6  耐冲击性

5.4.6.1  按GB/T 1732规定的方法，采用标准试板进行试验，采用的冲头直径为16mm±0.3mm。将重锤（1000g±1g）置于适当的高度自由落下冲击标准试板正面，冲头进入凹坑的深度为2.5mm±0.3mm，目视观察试验后的涂层表面漆膜变化情况。

5.4.6.2   对具有某些特殊性能，而耐冲击性稍差的涂层，应立即将粘着力大于10N/25mm的粘胶带1)覆盖在冲击试验后的涂层表面上，赶去粘胶带下的空气，迅速垂直拉开粘胶带，目视检查涂层表面有无粘落现象。

5.4.7  耐磨性

按GB 5237.4-2008附录A规定的方法进行落砂试验。

5.4.8  耐沸水性

将符合GB/T 6682规定的三级水注入烧杯至约80mm深处，并在烧杯中放入2～3粒清洁的碎瓷片。在烧杯底部加热至水沸腾。将试样悬立于水中。试样应在水面10mm以下，但不能接触容器底部。在试验过程中保持水温不低于95℃，并随时向杯中补充煮沸的符合GB/T 6682规定的三级水，以保持水面深度不小于80mm。试验时间为1h。取出并擦干试样，目视检查沸水试验后的涂层表面（试样周边部分除外）。

5.4.9  耐盐酸性

用化学纯盐酸（ρ1.19g/mL）和GB/T 6682规定的三级水配成盐酸试验溶液（1+9）。在试样的涂

层表面滴上10滴盐酸试验溶液，用表面皿盖住，在18℃～27℃的环境温度下放置15min后取出，用自来水洗净、晾干。目视检查试验后的涂层表面。

5.4.10  耐砂浆性

5.4.10 .1  取JC/T 480规定的石灰粉75g和符合GB5237.4-2008附录A中A.5.2条规定的标准砂225g，再加入大约100g符合GB/T 6682规定的三级水混合为糊状，制成砂浆。

5.4.10 .2  将糊状砂浆置于试样(涂装后至少放置24h以上)表面，堆成直径为15mm、厚度为6mm的圆柱形。在38℃±3℃、相对湿度95%±5%的环境中放置24h。

5.4.10 .3  去掉砂浆，用湿布擦掉表面残渣，用5.4.11的盐酸溶液(1+9)洗去残存于表面的石灰，晾干。目视检查试验后的涂层表面。

5.4.11  耐溶剂性

按GB5237.4-2008附录B规定的方法进行耐溶剂性试验。

5.4.12  耐洗涤剂性

5.4.12.1  用洗涤剂（成分见表3）和GB/T 6682规定的三级水配置成浓度为30g/L的洗涤剂试验溶液。至少取2个试样置于38℃试验液中72h，取出并擦干试样，目视检查试验后的涂层表面。

表3

| 成分 | 含量(重量)/% |
| --- | --- |
| 无水焦磷酸(四)钠(Tetrasodium Pyrophosphate) | 53 |
| 无水硫酸钠(Sodium Sulphate Anhydyous) | 19 |
| 十二烷基磺酸钠(Sodium linear alkylarylsulfonate) | 20 |
| 水合硅酸钠(Sodium Metasilicate Hydrated) | 7 |
| 无水碳酸钠(Sodium Carbonate Anhydrous) | 1 |
| 总计 | 100 |

5.4.12.2  立即将粘着力大于10N/25mm的粘胶带1)覆盖在试验后的涂层表面上，赶去粘胶带下的空

1）Scotch 610粘胶带或Permacel 99粘胶带是适合的市售产品的实例。给出这一信息是为了方便本部分的使用者，并不表示对这些产品的认可。

气，迅速垂直拉开粘胶带，目视检查试验后的涂层表面。

5.4.13  耐玻璃清洗剂

5.4.13.1  准备玻璃清洁剂溶液（成分如表1）， 然后往涂层表面滴10滴玻璃清洗剂， 并立即用表面皿盖上。 静置24小时后用自来水冲洗样品。风干后记录涂层表面的变化。再静置4小时，进行干附着力测试。

表1 玻璃清洁剂的成分：

| 原料组分 | 质量百分比（%） |
| --- | --- |
| Dowanol PM* 丙二醇 异丙醇 水 | 5 5 35 55 |
| *化学品Dow， 丙二醇单甲醚 |

注：溶液配制和试验应在18℃--27℃(65℉--80℉)的环境下进行。

5.4.14  耐盐雾腐蚀性

沿对角线在试样上划两条深至阳极氧化膜的交叉线，线段不贯穿试样对角，线段各端点与相应对角成等距离，然后按GB/T 10125进行AASS试验，至规定的试验时间后，目视检查涂层表面，并检查膜下单边渗透的程度。

5.4.15  耐湿热性

按GB/T 1740的规定进行试验，试验在温度47℃±1℃，相对湿度96%±2%的恒温恒湿箱中进行。

5.4.16  耐候性

5.4.16.1  加速耐候性

按GB/T 1865-1997中方法1的规定进行氙灯加速耐候试验，至规定的试验时间后，按GB/T 9754评定光泽保持率，按GB/T 1766评定粉化程度和变色程度。

5.4.16.2  自然耐候性

按GB/T 9276规定执行。

注：中国大气腐蚀试验站中，大气条件与国际标准规定的地点——佛罗里达比较接近的是海南省琼海大气腐蚀试验站。

5.4.17 其他

其他性能的检验按GB/T 8013.3-2007规定的方法或供需双方商定的方法进行。

5.5  外观质量

外观检验应在漫射日光2)下，按GB/T 9761进行。人工照明时的照度要求在1000lx以上，光源为

D65标准光源。背景要求无光泽的黑色、灰色，不能用彩色背景。观察距离为3m，观察角度为90°。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  型材应由供方质量监督部门进行检验，保证型材质量符合本部分 (或订货合同)的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方可对收到的型材按本部分的规定进行检验。检验结果与本部分 (或订货合同)的规定不符时，可以以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到型材之日起一个月内提出，属于其他性能异议时，可在收到型材之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方，由供需双方共同进行。

6.2  组批

型材应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、状态、规格、颜色和涂层种类的型材组成，批重不限。

6.3  检验项目

每批型材出厂前均应进行化学成分、力学性能、尺寸偏差、光泽、颜色和色差、涂层厚度、压痕硬度、附着性、耐冲击性、抗杯突性以及外观质量的检验。其他性能一般不检验（但供方每三年至少检验一次），但供方应保证这些性能符合本部分的要求。需方要求对这些性能进行检验时，须在合同中注明。

6.4  取样

型材取样应符合表4的规定。

表4

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分、力学性能、尺寸偏差 | 按GB5237.1的规定 | 4.3， 4.4 | 5.2，5.2， 5.3 |
| 涂层的颜色和色差 外观质量 | 逐根检查 | 4.5.2 4.6 | 5.4.2 5.5 |
| 涂层厚度 | 按表6取样 | 4.5.3 | 5.4.3 |
| 耐冲击性 | 为每个检验项目制取2个标准试板。 标准试板的制取方法：选取尺寸为150mm×75mm×1.0mm、状态为H24或H14的纯铝板，同该批型材采用同一工艺、在同一生产线上喷涂（膜厚宜保持在60μum~80μm的范围）、固化，随后放置24h。 | 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8 | 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8 |
| 涂层的光泽、铅笔硬度、附着性、耐磨性、耐沸水性、耐盐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、耐玻璃清洗剂性、耐洗涤剂性、耐盐雾腐蚀性、 耐湿热性、耐候性 | 每批取2根型材/检验项目，在涂层固化并放置24h以后，从每根型材上切取1个试样。 | 4.5.1, 4.5.4, 4.5.5，4.5.9, 4.5.10, 4.5.11 4.5.12, 4.5.13 , 4.5.14，4.5.15, 4.5.16,4.5.17 | 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5， 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14，5.4.15, 5.4.16, 5.4.17 |
| 其他 | 按GB/T8013.3-2007 或供需双方商定 | 4.5.18 | 5.4.18 |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分不合格时，判该批不合格。

6.5.2  当力学性能试验有任一试样不合格时，应从该批型材（包括原检验不合格型材）中重取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批型材合格。若重复试验结果仍有试样不合格时，则判该批型材不合格。

6.5.3    颜色、色差、外观质量不合格时，判单件不合格。

6.5.4  尺寸偏差不合格时，判该批不合格。但允许供方逐根检验，合格者交货。

6.5.5   涂层厚度的不合格数超出表5中允许的不合格品数上限时，判该批不合格。但允许供方逐根检验，合格者交货。

表5

| 批量范围 | 随机取样数 | 不合格品数上限 |
| --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 0 |
| 11～200 | 10 | 1 |
| 201～300 | 15 | 1 |
| 301～500 | 20 | 2 |
| 501～800 | 30 | 3 |
| >800 | 40 | 4 |

6.5.6  涂层其他性能检验结果有任一试样不合格时，判该批不合格。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  在检验合格的型材上应有如下内容的标签(或合格证):

2）指日出3h后和日落3h前的日光。

a)  供方名称和地址；

b)  供方质检部门的检印；

c)  合金牌号和状态；

d)  产品的名称和规格；

e)  生产日期或批号；

f)  耐侯性等级、颜色或编号；

g)  本标准编号；

h)  生产许可证编号。

7.2  型材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

7.3  型材应成捆用纸包装，型材的装饰面应垫纸或泡沫塑料加以保护。

7.4  型材的运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

7.5  质量证明书

每批型材应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称和规格；

c)  合金牌号和供应状态；

d)  耐侯性等级；

e)  批号或生产日期；

f)  重量或件数；

g)  各项分析检验结果和供方质检部门印记；

h)  本标准编号；

- 出厂日期(或包装日期)。

8  合同 (或订货单)内容

订购本部分所列型材的合同(或订货单)应包括下列内容：

- 产品名称；

b) 合金牌号；

c) 供应状态；

d) 产品规格；

e) 尺寸及其允许偏差精度等级；

f) 涂层的光泽值；

g) 耐侯性等级；

h) 涂层的颜色或色号；

i) 重量；

j) 本标准编号；

k) 其他要求。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布