XB

XB/T 101—201x代替

XB/T 101—1995

高稀土铁矿石

High rare earth iron ore

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本标准与XB/T 101-1995相比，主要对标准的技术内容做如下修订：

——按GB/T17803-1999《稀土产品牌号表示方法》的规定将产品牌号改为数字牌号；

——按要求对文本格式进行修改、规范。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司、包头稀土研究院负责起草。

本标准由                      参加起草。

本标准主要起草人：王静、王小青、张先恒、郝高慧、解萍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—ZB D43 002-1990、XB/T 101-1995。

高稀土铁矿石

1   范围

本标准规定了高稀土铁矿石的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于供冶炼稀土富渣的高稀土铁矿石。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的标示与判定

GB/T 2007 散装矿产品取样、制样通则

YB 5142-2005  冶金矿产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 6730  铁矿石化学分析方法

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

- 要求

3.1化学成分

高稀土铁矿石的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品中的Nb2O3、MnO、SiO2、F等有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表1

| 等级 | 化学成分（质量分数）/% |  |
| --- | --- | --- |
|  | REO | TFe |
| 000500 | ≥12.2 | ≥24.0 |
| 000501 | ≥9.2 | ≥24.0 |
| 000502 | ≥7.2 | ≥24.0 |
| 注：产品粒度为０~300mm，其中大于200 mm 不超过10%。 |  |  |

3.2 外观

3.2.1产品为块状。

3.2.3产品应洁净，无可见夹杂物。

- 试验方法

4.1产品中REO化学成分的分析方法参照GB/T12690进行。

4.2 其它化学成分的分析方法参照GB/T 6730进行。

4.3 数值修约按GB/T 8170的规定进行

4.4 产品粒度按GB/T 2007.7 的规定进行。

4.5 产品外观用目测检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品以输出一组列车为一批，每批为一检验单位。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

高稀土铁矿石化学成分的仲裁取样、制样按GB/T 2007的规定进行。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

高稀土铁矿石的包装标准、标志、运输、贮存和质量证明书按YB 5142-2005规定进行。

6.2 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。