前    言

本标准与XB/T 105-1995相比，主要变动如下：

——对原测定Y2O3含量改为测定REO总量；

——对原有的所有指标进行修订；

——增加ThO2量的指标，以保证磷钇矿精矿的质量，避免或尽量减少独居石的混入；

——将原有级别牌号改为数字牌号。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SIC/TC229）归口。

本标准由宜兴新威利成稀土有限公司负责起草。

本标准主要起草人：俞志春。

本标准参加起草人：      。

本标准代替 XB/T 105-1995

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB/T 838-1987、XB/T 105-1995。

磷钇矿精矿

范围

本标准规定了磷钇矿精矿的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于砂矿经选矿富集获得的干燥磷钇矿精矿，供提取稀土氧化物及铀、钍等用。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 18114.1-2000 独居石精矿化学分析方法，稀土和钍氧化物总量的测定

GB/T 18114.2-2000 独居石精矿化学分析方法，氧化钍量的测定

GB/T 18114.4-2000 独居石精矿化学分析方法，氧化钛量的测定

GB/T 18114.5-2000 独居石精矿化学分析方法，氧化锆量的测定

GB/T 18114.6-2000 独居石精矿化学分析方法，氧化硅量的测定

要求

  - 化学成份

产品牌号及化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/ % |
| --- | --- |
|  | REO 不小于 | Y2O3/REO不小于 | ThO2 不大于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  |  |  | TiO2 | ZrO2 | SiO2 |
| 006060 | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 4.0 |
| 006057 | 57.0 | 60.0 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 5.0 |
| 006055 | 55.0 | 60.0 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 5.5 |
| 006053 | 53.0 | 60.0 | 1.7 | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
| 006050 | 50.0 | 60.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 6.5 |

  - 外观

3.2.1  产品为棕黄色细砂。

3.2.2  产品必须洁净，无肉眼可见夹杂物。

试验方法

  - 稀土与钍总量及二氧化钍量的分析方法参照GB/T 18114.1～2-2000的规定进行。

  - 杂质含量的分析方法参照GB/T 18114.4～6-2000的规定进行。

  - 数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

  - 产品外观用目视检查。

检验规则

  - 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起二个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行。每件（袋）数取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取整数 |

5.5  检验结果判断

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

桶（箱、袋）外注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净含量、毛重、出厂日期及"防潮"标志或字样。产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中,每袋(瓶)净重分别为1㎏、5㎏、10㎏。再将袋(瓶)置于铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)内，每铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)净重分别为5㎏、10㎏、25㎏。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净含量和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国稀土行业标准

XB

XB/T 105—20××

代替XB/T 105-95

磷钇矿精矿

Xenotime concentrat

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布