国家标准GB/T 3499《原生镁锭》

《送审稿》编制说明

1、任务来源

中国是世界上的产镁大国，近年来随着科技发展，企业的生产技术不断进步，原生镁锭的产品质量也有所提高。为了适应新形势的变化，促进技术进步，保持《原生镁锭》标准的先进性、合理性，根据国家标准化管理委员会《关于下达2009年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2009]59号），对国家标准GB/T 3499-2003《原生镁锭》进行修订，项目计划编号为20091109-T-610。

2、工作过程

（1）填写项目建议书

2007年在南京年会上确定了修订《原生镁锭》标准项目的计划，负责起草单位：新乡市久立镁业有限公司等。2007年12月，根据有色标委[2007]68号文件《关于编制2008年有色金属国家标准、行业标准项目计划的通知》的要求填写了《国家标准项目建议书》。

（2）小组调研

《原生镁锭》标准是一个基础产品标准，为了使修订工作的广泛性、标准的科学合理性，全国有色金属标准化技术委员会2008年9月发文 “关于进行国家标准《原生镁锭》和《镁及镁合金冶炼安全生产规范》第一阶段调研工作的通知【有色标秘〔2008〕111号】”，组织标准起草单位成立调研小组到相关企业进行现场调研。调研小组于2008年9月14日至9月17日分别到宁夏华源、宁夏惠冶、太原同翔、五台云海镁业,进行现场考查、组织座谈，征求意见和建议。

（3）数据采集

为了便于大家研究、分析和修订《原生镁锭》标准，在丹东会议上还印发了ISO、ASTM、 EN、 JIS、中国原生镁锭化学成分对比表，以及新国标（拟定）化学成分表，收集了部分原镁生产企业的化学成分汇总表。

（4）讨论

起草小组分别于2008年12月、2009年4月和2009年8月对修订草案进行了认真讨论。主要内容归纳如下：

①增加Mg9999牌号；

②将原标准中Mg9995牌号细分为Mg9995A、Mg9995B两个牌号；

③镁锭不属于危险品，应该按常规方式运输；

④增加铅（Pb）、铬（Cr）、镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）含量总和要求（≤0.01%）。

3、修订内容

本次对GB/T3499-2003《原生镁锭》标准的修订，重点在于牌号划分和化学成分的规定。对文字部分也做了少量修改：

（1）、将原标准“3.1牌号和化学成分”修改为“3.1产品分类”、 “3.2化学成分”，原“3.2、3.3、3.4”依次修改为“3.3、3.4、3.5”。该项修改参照了《有色金属冶炼产品国家标准编写示例》的格式。

（2）、牌号的修订

原标准“3.1牌号和化学成分”分为4个牌号：Mg9998、Mg9995、Mg9990、Mg9980。修订标准分6个牌号：Mg9999、Mg9998、Mg9995A、Mg9995B、Mg9990、Mg9980，增加了 Mg9999牌号，并将Mg9995级别细分为Mg9995A、Mg9995B两个牌号。

原因是：

①本次修订增加了Mg9999牌号，虽然在ISO8287-2000标准及其他主要标准中都没有这个牌号，但是，随着金属镁应用领域的不断扩展，对镁的纯度要求也在不断提高，原标准牌号最高规定至Mg9998,已不能满足更高应用领域的要求，并且我国是世界的主要产镁国，部分企业已能够批量生产Mg≥99.99%的镁锭。Mg9999牌号的化学成分可以根据以往用户要求和现有技术水平进行确定。

②Mg9995级别的镁锭是个常用产品，因此在主含量Mg≥99.95%的前提下，制订A、B两个牌号，对不同的用途提出不同的要求，能更明确的满足用户需求。

（3）化学成分修订

本次修订标准考虑到与国际接轨，凡国际标准有的牌号尽量选用国际标准或国外常用标准，结合中国原镁生产以还原法为主的特点，个别元素做了适当修改。并且中国是镁的主产国，也是ISO的秘书国，对于Mg9995这一常用级别的镁锭应有比较严格的要求，因此原则上不低于国际标准。

①本标准中Mg9998牌号的化学成分增加了对杂质元素Sn和Zn的规定：Sn≤0.004、Zn≤0.004。

②本标准中新增Mg9995A牌号的化学成分参照ISO8287-2000标准中的Mg99.95A牌号制订，并在此基础上提高了对杂质元素Cu的要求，规定Cu≤0.002，在ISO8287-2000标准中，规定Cu≤0.005。

③本标准中新增Mg9995B牌号的化学成分参照ISO8287-2000标准中的Mg99.95B牌号制订，并在此基础上提高了对杂质元素Cu的要求，规定Cu≤0.002，在ISO8287-2000标准中，规定Cu≤0.005。

④Cl元素在国际标准及主要用镁国家标准中都没有规定，因此本次修订标准中Cl不再作为各牌号的考核元素。

⑤表1中：注2：“其他元素是指在本表表头中列出了元素符号，但在本表中却未规定极限数值含量的元素”。修改为“其他元素是指在本表表头中列出了元素符号，但在本表中却未规定极限数值含量的元素。未作规定的单项杂质元素（不包括保证元素）含量大于0.010％时，应计入杂质总和，但供方可不做常规分析。”

⑥表1中，增加注3：Pb、Cr6+、Cd、Hg、As含量总和小于等于0.01%，但供方可不做常规分析。

（4）原标准3.2.2“原生镁锭需经酸洗、水洗、干燥等防蚀处理。不允许表面有残留酸，缩孔内不允许有水份。 ”修改为“原生镁锭的酸洗、水洗、干燥等防蚀处理，由供需双方协商。不允许表面有残留酸，缩孔内不允许有水份。”

（5）原标准4.1“ 原生镁锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T 13748的规定进行。” 修改为“原生镁锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T 13748的规定进行。Cd、Hg、As、Cr的分析方法由供需双方协商确定。”

（6）取消原标准6.1.2“各牌号原生镁锭在包装皮上以蓝色、红色、绿色、黄色分别标志Mg9998、Mg9995、Mg9990、Mg9980”，修改为“每捆镁锭上都应有一个颜色鲜明、防水、不易脱落的标志或标签，且不少于两处，至少标明执行标准、牌号、熔炼号、捆号、净重、块数、生产日期、生产企业名称”。

# （7）原标准6.3“原生镁锭用清洁的集装箱或有防雨装备的车辆进行运输。装卸时防止产品淋湿。”修改为“原生镁锭按正常运输方式，用清洁的集装箱或有防雨措施的车辆进行运输。装卸时防止产品淋湿。” 以体现原生镁锭不同于危险品，在运输环节不需要特殊审批手续和使用特殊车辆。

4、原生镁锭化学成分对比表

原生镁锭化学成分对比表

分析与解释：

ISO 8287-2000与EN 12421-1999化学成分完全一致。

| 标 准 及 牌 号 | 化学成分（%） |
| --- | --- |
|  | Mg 不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Fe | Si | Ni | Cu | Al | Mn | Cl | Ti | Pb | Sn | Zn |  | 其他单个杂质 |
| 新国标Mg9999（拟） | 99.99 | 0.002 | 0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 不要求 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  | 0.001 |
| 原国标Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | -- | -- |  | 0.005 |
| ASTM 9998A |  | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | —— | 0.001 | 0.001 | -- | -- |  |  |
| JIS MIS1 |  | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | —— | —— | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 新国标Mg9998（拟） |  | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | 不要求 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 |  |  |
| 原国标Mg9995 | 99.95 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | -- | -- | -- | 0.01 |  | 0.005 |
| ISO Mg 9995B |  | 0.005 | 0.01 |  | 0.005 |  | 0.01 | -- | -- | 0.005 | 0.005 | 0.01 |  |  |
| ISO Mg 9995A |  | 0.003 | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.006 | -- | -- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | Na：0.003，Ca：0.003 |  |
| ASTM 9995A |  | 0.003 | 0.005 |  | -- |  | 0.004 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |  |  |
| JIS MI1 |  | 0.003 | 0.01 |  | 0.005 |  | 0.01 | -- | -- | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 其他杂质总和：0.01 |  |
| 新国标Mg9995A（拟） |  | 0.003 | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.006 | 不要求 | -- | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |  |
| 新国标Mg9995B（拟） |  | 0.005 | 0.015 |  | 0.002 |  | 0.015 | 不要求 | -- | 0.005 | 0.005 | 0.01 |  | 0.01 |
| 原国标Mg9990 | 99.90 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | -- | -- | -- | -- |  | 0.01 |
| ASTM 9990A |  | 0.04 | 0.005 |  | -- | 0.003 | 0.004 | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |
| JIS MI2 |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.005 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 其他杂质总和：0.01 |  |
| 新国标Mg9990（拟） |  | 0.04 | 0.03 |  | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 不要求 | -- | -- | -- | -- |  |  |
| 原国标Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | -- | -- | -- | -- |  | 0.05 |
| ISO Mg 9980B |  | 0.05 | 0.05 | 0.002 |  | 0.05 | 0.05 | -- |  | 0.01 | 0.01 | 0.05 |  |  |
| ISO Mg 9980A |  | 0.05 | 0.05 | 0.001 |  | 0.05 | 0.05 | -- |  | 0.01 | 0.01 | 0.05 |  |  |
| ASTM 9980A |  | -- | -- | 0.001 |  | -- | 0.10 | -- |  | 0.01 | 0.01 | -- |  |  |
| ASTM 9980B |  | -- | -- | 0.005 |  | -- | 0.10 | -- |  | 0.01 | 0.01 | -- |  |  |
| JIS MI3 |  | 0.05 | 0.05 | 0.002 |  | 0.05 | 0.1 | -- |  | -- | -- | -- | 其他杂质总和：0.05 |  |
| 新国标Mg9980（拟） |  | 0.05 | 0.05 | 0.002 |  | 0.05 | 0.05 | 不要求 |  | -- | -- | -- |  |  |
| ISO Mg 9950 | 99.50 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | Na：0.01，Ca：0.01 | 0.05 |

# 5、标准水平

# 通过对GB/T3499-2003《原生镁锭》标准的修订，其牌号级别与化学成分要求均超过了国际标准，本标准达到国际先进水平。

欢迎各有关单位对GB/T3499-2003《原生镁锭》标准的修订工作提出宝贵意见。

标准起草小组

2010年6月