前    言

本标准与YS/T 293-1994相比，有主要以下变动：

——重新修订了公差范围；

——修改了型号表示规则；

——增加了毛坯的外圆及内孔椭圆度要求；

——增加了毛坯的同心度要求；

——增加了毛坯的上下端面麻孔深度要求；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：吴建兵、杨建国。

本标准历发布情况为：

——YS/T 293-1994。

标准螺栓镦粗模具用硬质合金毛坯

1  范围

本标准规定了螺栓缩径模具用硬质合金毛坯的要求、试验方法与检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同（或订货单）内容。

本标准适用于螺栓镦粗模具用的硬质合金毛坯。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5242   硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243   硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存和质量证明书

3  要求

3.1  型号表示规则

标准螺栓镦粗模具用硬质合金毛坯由类别代号（BD）、内径（d）、外径（D）、高度（H）四个部分组成。

示例:

BD  4.7×  22.0 × 25.0

：标准螺栓镦粗模坯型号类别代号，见3.1.1。

：标准螺栓镦粗模坯内径尺寸，最多保留一位小数，单位为mm。

：标准螺栓镦粗模坯外径尺寸，最多保留一位小数，单位为mm。

：标准螺栓镦粗模坯高度尺寸，最多保留一位小数，单位为mm。

  - 常用型号

标准螺栓镦粗模具用硬质合金毛坯示意图见图1，常见型号见表1。

图1

表1

| 单位为mm |
| --- |
| 型号 | d | D | H |
| BD0.7×10.0×15.0 | 0.7 | 10.0 | 15.0 |
| BD0.7×10.0×25.0 | 0.7 | 10.0 | 25.0 |
| BD0.7×10.0×30.0 | 0.7 | 10.0 | 30.0 |
| BD1.0×10.0×15.0 | 1.0 | 10.0 | 15.0 |
| BD1.0×10.0×20.0 | 1.0 | 10.0 | 20.0 |
| BD1.0×10.0×25.0 | 1.0 | 10.0 | 25.0 |
| BD1.5×10.0×15.0 | 1.5 | 10.0 | 15.0 |
| BD1.5×10.0×20.0 | 1.5 | 10.0 | 20.0 |
| BD1.5×10.0×25.0 | 1.5 | 10.0 | 25.0 |
| BD1.5×10.0×30.0 | 1.5 | 10.0 | 30.0 |
| BD1.5×13.0×15.0 | 1.5 | 13.0 | 15.0 |
| BD1.5×13.0×20.0 | 1.5 | 13.0 | 20.0 |
| BD1.5×13.0×25.0 | 1.5 | 13.0 | 25.0 |
| BD1.5×13.0×30.0 | 1.5 | 13.0 | 30.0 |
| BD1.5×13.0×35.0 | 1.5 | 13.0 | 35.0 |
| BD1.5×13.0×40.0 | 1.5 | 13.0 | 40.0 |
| BD2.0×13.0×15.0 | 2.0 | 13.0 | 15.0 |
| BD2.0×13.0×20.0 | 2.0 | 13.0 | 20.0 |
| BD2.0×13.0×25.0 | 2.0 | 13.0 | 25.0 |
| BD2.0×13.0×30.0 | 2.0 | 13.0 | 30.0 |
| BD2.0×13.0×35.0 | 2.0 | 13.0 | 35.0 |
| BD2.0×20.0×30.0 | 2.0 | 20.0 | 30.0 |
| BD2.0×20.0×40.0 | 2.0 | 20.0 | 40.0 |
| BD2.0×20.0×45.0 | 2.0 | 20.0 | 45.0 |
| BD2.8×13.0×15.0 | 2.8 | 13.0 | 15.0 |
| BD2.8×13.0×20.0 | 2.8 | 13.0 | 20.0 |
| BD2.8×13.0×25.0 | 2.8 | 13.0 | 25.0 |
| BD2.8×13.0×30.0 | 2.8 | 13.0 | 30.0 |
| BD2.8×13.0×35.0 | 2.8 | 13.0 | 35.0 |
| BD2.8×20.0×25.0 | 2.8 | 20.0 | 25.0 |
| BD2.8×20.0×30.0 | 2.8 | 20.0 | 30.0 |
| BD2.8×20.0×40.0 | 2.8 | 20.0 | 40.0 |
| BD2.8×20.0×50.0 | 2.8 | 20.0 | 50.0 |
| BD2.8×25.0×30.0 | 2.8 | 25.0 | 30.0 |
| BD2.8×25.0×40.0 | 2.8 | 25.0 | 40.0 |
| BD2.8×25.0×50.0 | 2.8 | 25.0 | 50.0 |
| BD2.8×25.0×60.0 | 2.8 | 25.0 | 60.0 |
| BD3.8×22.0×20.0 | 3.8 | 22.0 | 20.0 |
| BD3.8×22.0×25.0 | 3.8 | 22.0 | 25.0 |
| BD3.8×22.0×30.0 | 3.8 | 22.0 | 30.0 |
| BD3.8×22.0×35.0 | 3.8 | 22.0 | 35.0 |
| BD3.8×22.0×40.0 | 3.8 | 22.0 | 40.0 |
| BD3.8×22.0×45.0 | 3.8 | 22.0 | 45.0 |
| BD3.8×22.0×50.0 | 3.8 | 22.0 | 50.0 |
| BD3.8×22.0×55.0 | 3.8 | 22.0 | 55.0 |
| BD4.6×22.0×20.0 | 4.6 | 22.0 | 20.0 |
| BD4.6×22.0×25.0 | 4.6 | 22.0 | 25.0 |
| BD4.6×22.0×30.0 | 4.6 | 22.0 | 30.0 |
| BD4.6×22.0×35.0 | 4.6 | 22.0 | 35.0 |
| BD4.6×22.0×40.0 | 4.6 | 22.0 | 40.0 |
| BD4.6×22.0×45.0 | 4.6 | 22.0 | 45.0 |
| BD4.6×22.0×50.0 | 4.6 | 22.0 | 50.0 |
| BD4.6×22.0×55.0 | 4.6 | 22.0 | 55.0 |
| BD5.4×22.0×35.0 | 5.4 | 22.0 | 35.0 |
| BD5.4×22.0×40.0 | 5.4 | 22.0 | 40.0 |
| BD5.4×22.0×45.0 | 5.4 | 22.0 | 45.0 |
| BD5.4×22.0×50.0 | 5.4 | 22.0 | 50.0 |
| BD5.4×22.0×55.0 | 5.4 | 22.0 | 55.0 |
| BD5.4×22.0×60.0 | 5.4 | 22.0 | 60.0 |
| BD6.0×22.0×30.0 | 6.0 | 22.0 | 30.0 |
| BD6.0×22.0×35.0 | 6.0 | 22.0 | 35.0 |
| BD6.0×22.0×40.0 | 6.0 | 22.0 | 40.0 |
| BD6.0×22.0×45.0 | 6.0 | 22.0 | 45.0 |
| BD6.0×22.0×50.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 |
| BD6.0×22.0×55.0 | 6.0 | 22.0 | 55.0 |
| BD6.0×22.0×60.0 | 6.0 | 22.0 | 60.0 |
| BD6.4×22.0×20.0 | 6.4 | 22.0 | 20.0 |
| BD6.4×22.0×25.0 | 6.4 | 22.0 | 25.0 |
| BD6.4×22.0×30.0 | 6.4 | 22.0 | 30.0 |
| BD6.4×22.0×35.0 | 6.4 | 22.0 | 35.0 |
| BD6.4×22.0×40.0 | 6.4 | 22.0 | 40.0 |
| BD6.4×22.0×45.0 | 6.4 | 22.0 | 45.0 |
| BD6.4×22.0×50.0 | 6.4 | 22.0 | 50.0 |
| BD6.4×22.0×55.0 | 6.4 | 22.0 | 55.0 |
| BD6.4×22.0×60.0 | 6.4 | 22.0 | 60.0 |
| BD6.4×25.0×30.0 | 6.4 | 25.0 | 30.0 |
| BD6.4×25.0×40.0 | 6.4 | 25.0 | 40.0 |
| BD6.4×25.0×50.0 | 6.4 | 25.0 | 50.0 |
| BD7.2×25.0×25.0 | 7.2 | 25.0 | 25.0 |
| BD7.2×25.0×30.0 | 7.2 | 25.0 | 30.0 |
| BD7.2×25.0×35.0 | 7.2 | 25.0 | 35.0 |
| BD7.2×25.0×40.0 | 7.2 | 25.0 | 40.0 |
| BD7.2×30.0×20.0 | 7.2 | 30.0 | 20.0 |
| BD7.2×30.0×25.0 | 7.2 | 30.0 | 25.0 |
| BD7.2×30.0×30.0 | 7.2 | 30.0 | 30.0 |
| BD7.2×30.0×35.0 | 7.2 | 30.0 | 35.0 |
| BD7.2×30.0×40.0 | 7.2 | 30.0 | 40.0 |
| BD7.2×30.0×45.0 | 7.2 | 30.0 | 45.0 |
| BD7.2×30.0×50.0 | 7.2 | 30.0 | 50.0 |
| BD7.2×30.0×55.0 | 7.2 | 30.0 | 55.0 |
| BD7.2×30.0×60.0 | 7.2 | 30.0 | 60.0 |
| BD8.2×25.0×40.0 | 8.2 | 25.0 | 40.0 |
| BD8.2×25.0×45.0 | 8.2 | 25.0 | 45.0 |
| BD8.2×25.0×50.0 | 8.2 | 25.0 | 50.0 |
| BD8.2×30.0×20.0 | 8.2 | 30.0 | 20.0 |
| BD8.2×30.0×25.0 | 8.2 | 30.0 | 25.0 |
| BD8.2×30.0×30.0 | 8.2 | 30.0 | 30.0 |
| BD8.2×30.0×35.0 | 8.2 | 30.0 | 35.0 |
| BD8.2×30.0×40.0 | 8.2 | 30.0 | 40.0 |
| BD8.2×30.0×45.0 | 8.2 | 30.0 | 45.0 |
| BD8.2×30.0×50.0 | 8.2 | 30.0 | 50.0 |
| BD8.2×30.0×55.0 | 8.2 | 30.0 | 55.0 |
| BD8.2×30.0×60.0 | 8.2 | 30.0 | 60.0 |
| BD9.2×30.0×20.0 | 9.2 | 30.0 | 20.0 |
| BD9.2×30.0×25.0 | 9.2 | 30.0 | 25.0 |
| BD9.2×30.0×30.0 | 9.2 | 30.0 | 30.0 |
| BD9.2×30.0×35.0 | 9.2 | 30.0 | 35.0 |
| BD9.2×30.0×40.0 | 9.2 | 30.0 | 40.0 |
| BD9.2×30.0×45.0 | 9.2 | 30.0 | 45.0 |
| BD9.2×30.0×50.0 | 9.2 | 30.0 | 50.0 |
| BD9.2×30.0×55.0 | 9.2 | 30.0 | 55.0 |
| BD9.2×30.0×60.0 | 9.2 | 30.0 | 60.0 |
| BD9.2×35.0×25.0 | 9.2 | 35.0 | 25.0 |
| BD9.2×35.0×30.0 | 9.2 | 35.0 | 30.0 |
| BD9.2×35.0×35.0 | 9.2 | 35.0 | 35.0 |
| BD9.2×35.0×40.0 | 9.2 | 35.0 | 40.0 |
| BD10.0×30.0×25.0 | 10.0 | 30.0 | 25.0 |
| BD10.0×30.0×30.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| BD10.0×30.0×35.0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 |
| BD10.0×30.0×40.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 |
| BD10.0×30.0×45.0 | 10.0 | 30.0 | 45.0 |
| BD10.0×30.0×50.0 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
| BD10.0×30.0×55.0 | 10.0 | 30.0 | 55.0 |
| BD10.0×30.0×60.0 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
| BD11.2×30.0×30.0 | 11.2 | 30.0 | 30.0 |
| BD11.2×30.0×40.0 | 11.2 | 30.0 | 40.0 |
| BD11.2×30.0×50.0 | 11.2 | 30.0 | 50.0 |
| BD11.2×40.0×20.0 | 11.2 | 40.0 | 20.0 |
| BD11.2×40.0×25.0 | 11.2 | 40.0 | 25.0 |
| BD11.2×40.0×30.0 | 11.2 | 40.0 | 30.0 |
| BD11.2×40.0×35.0 | 11.2 | 40.0 | 35.0 |
| BD11.2×40.0×40.0 | 11.2 | 40.0 | 40.0 |
| BD11.2×40.0×45.0 | 11.2 | 40.0 | 45.0 |
| BD11.2×40.0×50.0 | 11.2 | 40.0 | 50.0 |
| BD11.2×40.0×55.0 | 11.2 | 40.0 | 55.0 |
| BD11.2×40.0×60.0 | 11.2 | 40.0 | 60.0 |
| BD11.2×40.0×65.0 | 11.2 | 40.0 | 65.0 |
| BD11.8×40.0×30.0 | 11.8 | 40.0 | 30.0 |
| BD11.8×40.0×35.0 | 11.8 | 40.0 | 35.0 |
| BD11.8×40.0×40.0 | 11.8 | 40.0 | 40.0 |
| BD11.8×40.0×45.0 | 11.8 | 40.0 | 45.0 |
| BD11.8×40.0×50.0 | 11.8 | 40.0 | 50.0 |
| BD11.8×40.0×55.0 | 11.8 | 40.0 | 55.0 |
| BD11.8×40.0×60.0 | 11.8 | 40.0 | 60.0 |
| BD11.8×40.0×65.0 | 11.8 | 40.0 | 65.0 |
| BD11.8×45.0×30.0 | 11.8 | 45.0 | 30.0 |
| BD11.8×45.0×40.0 | 11.8 | 45.0 | 40.0 |
| BD11.8×45.0×45.0 | 11.8 | 45.0 | 45.0 |
| BD11.8×45.0×50.0 | 11.8 | 45.0 | 50.0 |
| BD13.2×40.0×30.0 | 13.2 | 40.0 | 30.0 |
| BD13.2×40.0×35.0 | 13.2 | 40.0 | 35.0 |
| BD13.2×40.0×40.0 | 13.2 | 40.0 | 40.0 |
| BD13.2×40.0×45.0 | 13.2 | 40.0 | 45.0 |
| BD13.2×40.0×50.0 | 13.2 | 40.0 | 50.0 |
| BD13.2×40.0×55.0 | 13.2 | 40.0 | 55.0 |
| BD13.2×40.0×60.0 | 13.2 | 40.0 | 60.0 |
| BD13.2×40.0×65.0 | 13.2 | 40.0 | 65.0 |
| BD14.4×45.0×30.0 | 14.4 | 45.0 | 30.0 |
| BD14.4×45.0×35.0 | 14.4 | 45.0 | 35.0 |
| BD14.4×45.0×40.0 | 14.4 | 45.0 | 40.0 |
| BD14.4×45.0×45.0 | 14.4 | 45.0 | 45.0 |
| BD14.4×45.0×50.0 | 14.4 | 45.0 | 50.0 |
| BD14.4×45.0×55.0 | 14.4 | 45.0 | 55.0 |
| BD14.4×45.0×60.0 | 14.4 | 45.0 | 60.0 |
| BD14.4×45.0×65.0 | 14.4 | 45.0 | 65.0 |
| BD15.4×40.0×30.0 | 15.4 | 40.0 | 30.0 |
| BD15.4×40.0×40.0 | 15.4 | 40.0 | 40.0 |
| BD15.4×40.0×45.0 | 15.4 | 40.0 | 45.0 |
| BD15.4×40.0×50.0 | 15.4 | 40.0 | 50.0 |
| BD15.4×40.0×60.0 | 15.4 | 40.0 | 60.0 |
| BD15.4×40.0×65.0 | 15.4 | 40.0 | 65.0 |
| BD15.4×45.0×30.0 | 15.4 | 45.0 | 30.0 |
| BD15.4×45.0×35.0 | 15.4 | 45.0 | 35.0 |
| BD15.4×45.0×40.0 | 15.4 | 45.0 | 40.0 |
| BD15.4×45.0×45.0 | 15.4 | 45.0 | 45.0 |
| BD15.4×45.0×50.0 | 15.4 | 45.0 | 50.0 |
| BD15.4×45.0×55.0 | 15.4 | 45.0 | 55.0 |
| BD15.4×45.0×60.0 | 15.4 | 45.0 | 60.0 |
| BD15.4×45.0×65.0 | 15.4 | 45.0 | 65.0 |
| BD16.4×45.0×30.0 | 16.4 | 45.0 | 30.0 |
| BD16.4×45.0×35.0 | 16.4 | 45.0 | 35.0 |
| BD16.4×45.0×40.0 | 16.4 | 45.0 | 40.0 |
| BD16.4×45.0×45.0 | 16.4 | 45.0 | 45.0 |
| BD16.4×45.0×50.0 | 16.4 | 45.0 | 50.0 |
| BD16.4×45.0×55.0 | 16.4 | 45.0 | 55.0 |
| BD16.4×45.0×60.0 | 16.4 | 45.0 | 60.0 |
| BD16.4×45.0×65.0 | 16.4 | 45.0 | 65.0 |
| BD17.4×45.0×30.0 | 17.4 | 45.0 | 30.0 |
| BD17.4×45.0×35.0 | 17.4 | 45.0 | 35.0 |
| BD17.4×45.0×40.0 | 17.4 | 45.0 | 40.0 |
| BD17.4×45.0×45.0 | 17.4 | 45.0 | 45.0 |
| BD17.4×45.0×50.0 | 17.4 | 45.0 | 50.0 |
| BD17.4×45.0×55.0 | 17.4 | 45.0 | 55.0 |
| BD17.4×45.0×60.0 | 17.4 | 45.0 | 60.0 |
| BD17.4×45.0×65.0 | 17.4 | 45.0 | 65.0 |
| BD17.4×50.0×30.0 | 17.4 | 50.0 | 30.0 |
| BD17.4×50.0×35.0 | 17.4 | 50.0 | 35.0 |
| BD17.4×50.0×40.0 | 17.4 | 50.0 | 40.0 |
| BD17.4×50.0×50.0 | 17.4 | 50.0 | 50.0 |
| BD17.4×50.0×55.0 | 17.4 | 50.0 | 55.0 |
| BD17.4×50.0×60.0 | 17.4 | 50.0 | 60.0 |
| BD18.4×45.0×30.0 | 18.4 | 45.0 | 30.0 |
| BD18.4×45.0×35.0 | 18.4 | 45.0 | 35.0 |
| BD18.4×45.0×40.0 | 18.4 | 45.0 | 40.0 |
| BD18.4×45.0×45.0 | 18.4 | 45.0 | 45.0 |
| BD18.4×45.0×50.0 | 18.4 | 45.0 | 50.0 |
| BD18.4×45.0×55.0 | 18.4 | 45.0 | 55.0 |
| BD18.4×45.0×60.0 | 18.4 | 45.0 | 60.0 |
| BD18.4×45.0×65.0 | 18.4 | 45.0 | 65.0 |
| BD19.4×45.0×30.0 | 19.4 | 45.0 | 30.0 |
| BD19.4×45.0×35.0 | 19.4 | 45.0 | 35.0 |
| BD19.4×45.0×40.0 | 19.4 | 45.0 | 40.0 |
| BD19.4×45.0×45.0 | 19.4 | 45.0 | 45.0 |
| BD19.4×45.0×50.0 | 19.4 | 45.0 | 50.0 |
| BD19.4×45.0×55.0 | 19.4 | 45.0 | 55.0 |
| BD19.4×45.0×60.0 | 19.4 | 45.0 | 60.0 |
| BD19.4×45.0×65.0 | 19.4 | 45.0 | 65.0 |
| BD21.0×45.0×35.0 | 21.0 | 45.0 | 35.0 |
| BD21.0×45.0×45.0 | 21.0 | 45.0 | 45.0 |
| BD21.0×45.0×60.0 | 21.0 | 45.0 | 60.0 |
| BD21.0×45.0×65.0 | 21.0 | 45.0 | 65.0 |
| BD21.0×50.0×30.0 | 21.0 | 50.0 | 30.0 |
| BD21.0×50.0×35.0 | 21.0 | 50.0 | 35.0 |
| BD21.0×50.0×40.0 | 21.0 | 50.0 | 40.0 |
| BD21.0×50.0×45.0 | 21.0 | 50.0 | 45.0 |
| BD21.0×50.0×50.0 | 21.0 | 50.0 | 50.0 |
| BD21.0×50.0×55.0 | 21.0 | 50.0 | 55.0 |
| BD21.0×50.0×60.0 | 21.0 | 50.0 | 60.0 |
| BD21.0×50.0×65.0 | 21.0 | 50.0 | 65.0 |

3.3　化学成分

毛坯的化学成分由供需双方协商确定。

3.4　物理性能、力学性能、组织结构

毛坯的物理性能、力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

3.5　尺寸及允许偏差

3.5.1　毛坯的内径（d）允许偏差应符合表2的规定。

表2                                    单位为mm

| 公称内径 | 公称长度 |
| --- | --- |
|  | ≤18 | >18～30 | >30～50 | >50 |
| ≤6 | 0.00 -0.60 | 0.00 -0.65 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.75 |
| >6～12 | 0.00 -0.65 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.80 |
| >12～18 | 0.00 -0.70 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.80 | 0.00 -0.85 |
| >18～24 | 0.00 -0.75 | 0.00 -0.80 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.90 |
| >24 | 0.00 -0.80 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.90 | 0.00 -0.95 |

3.5.2　毛坯外径(D)和长度（L）的允许偏差应符合表3的规定。

表3                                   单位为mm

| 公称外径 | 公称长度 |
| --- | --- |
|  | ≤30 | >30～50 | >50～70 | >70 |
| ≤10.0 | +1.00 0.00 | +1.10 0.00 | +1.15 0.00 | +1.20 0.00 |
| 10.0～18.0 | +1.10 0.00 | +1.15 0.00 | +1.20 0.00 | +1.25 0.00 |
| >18.0～30.0 | +1.10 0.00 | +1.15 0.00 | +1.20 0.00 | +1.30 0.00 |
| >30.0～40.0 | +1.10 0.00 | +1.15 0.00 | +1.20 0.00 | +1.35 0.00 |
| >40.0～50.0 | +1.15 0.00 | +1.20 0.00 | +1.30 0.00 | +1.40 0.00 |
| >50 | +1.20 0.00 | +1.30 0.00 | +1.40 0.00 | +1.50 0.00 |

3.5.3　毛坯的锥度应符合表4的规定。

表4                                  单位为mm

| 公 称 长 度 | ≤30 | ﹥30 |
| --- | --- | --- |
| 锥度 | ≤0.55 | ≤0.60 |

3.5.4　 毛坯的弯曲度应符合表5。

表5                                 单位为mm

| 公 称 长 度 | ≤18 | ﹥18～30 | ﹥30～50 | ﹥50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弯 曲 度 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.55 |

3.5.5 毛坯的外圆及内孔椭圆度要求

外径椭圆度不超过外径允许偏差的一半，内径椭圆度不超过内径允许偏差的一半。

3.5.6毛坯的同心度要求

外径与内径同心度不超过内径允许偏差的一半。

3.6　外观质量

3.6.1　毛坯表面不得有起皮、臌泡、分层、裂纹等影响使用的缺陷，并应进行喷砂处理。

3.6.2　毛坯上下端面麻孔（面）深度不超过0.3mm，且毛坯高度减去麻孔（面）深度后符合相应高度允许偏差要求。

3.6.3　毛坯的工作部位掉边掉角长度（宽度）应不大于0.3 mm；非工作部位掉边掉角长度（宽度）应不大于0.6mm。

3.7　断口要求

毛坯的断面组织应均匀一致，不得有黑心、分层、裂纹、未压好、气孔、严重渗碳、脱碳、混料、过烧、欠烧和脏化等缺陷。

- 试验方法

  - 毛坯的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

  - 毛坯的物理、力学性能，组织结构的检验按GB/T 5242协商确定的方法进行。

  - 毛坯的尺寸及尺寸允许偏差采用相应精度的量具进行检验。

  - 毛坯的外观质量采用目视，结合相应精度的量具进行检验。

  - 毛坯的断口要求采用目视检验。

- 检验规则

  - 检查和验收

5.1.1  毛坯应由供方进行检验，保证毛坯质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2   需方应对收到的毛坯按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到毛坯之日起三个月内应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

毛坯的组批按GB/T 5242的规定进行。

  - 检验项目及取样规定

毛坯的检验项目及取样规定应符合表6的规定。

表6

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1个 | 3.3 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.4 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | 3.5 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.6 | 4.4 |
| 断口要求 | 每批2个 | 3.7 | 4.5 |

  - 检验结果的判定

    - 毛坯的化学成分检验不合格，判该批不合格。

    - 毛坯的物理力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

    - 毛坯的外观质量检验不合格，判该件不合格。

    - 毛坯的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

    - 毛坯的断口组织检验不合格，加倍取样进行重复检验，如仍有一个结果不合格，则判该批不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志、包装、运输、贮存

毛坯的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5242的规定进行。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 检验结论及技术监督部门印记；

g) 出厂日期（或包装日期）。

- 合同（或订货单）内容

合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 毛坯名称；

- 毛坯型号；

- 毛坯净重或数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求。

# Text boxes

国家发展和改革委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

标准螺栓镦粗模具用硬质合金毛坯

As-sintered hardmetalblanks used in heading dies for standard bolt

（草案稿）

YS/T 293-2010

代替 YS/T 293-1994

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H：