.

ICS77.160

H70

中华人民共和国国家标准

GB/T 5134—200×

代替GB/T 5314—1985

粉末冶金用粉末－取样方法

Powders for powder metallurgical purposes — Sampling

（ISO 3954:2007，IDT）

（送审稿）

200×-××-××发布

- 200×-××-××实施

- 前    言

本标准等同采用ISO 3954:2007《粉末冶金用粉末——取样方法》。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

a）“本国际标准”一词改为“本标准”；

b）用小数点“.” 代替作为小数点的逗号“，”；

c）删除国际标准的前言。

本标准代替GB/T 5314—1985《粉末冶金用粉末的取样方法》。

本标准与GB/T 5314—1985相比,主要变化如下:

——增加了范围；

——规范了术语和定义；

——对图的内容做了较大改动；

——对标准的章节内容做了改动。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由山东济宁无界科技有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所起草。

本部分主要起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5314—1985。

粉末冶金用粉末－取样方法

  - 范围

本标准规定了粉末冶金用粉末的取样以及把样品分成试验所需数量的方法。

- 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件（见图1）。

2.1

批  lot

同一条件下生产或处理的粉末数量。

2.2

份样  increment

用取样装置从一批粉中一次所取得的粉末。

2.3

总样  grosss sample

由一批粉中取出的所有份样组成，其粉末数量应够试验用。

2.4　混合样  composite sample

经过混合的全部总样或其中的一部分。

注1：可以选择对整批缩分获得。

注2：必须经过充分混合。

2.5

试样  test sample

为了测定某项性能或制备试件，从混合样中取出的粉末。

注：通常是从混合样缩分取得。

2.5.1

试料  test portion

由试样中取出的(如果试样与混合样相同，可由混合样中取出)用于试验的一定数量的粉末。

2.5.2

试件  test piece （test specimen）

由试样制成的具有规定形状的物体。

图1  取样流程

3　份样数目

3.1　在连续流出料时取样

如果整批粉通过一个开口连续流动出料，则可以在出料时取样。这时，应在整个出料期间，按一定间隔取份样。份样数目取决于要求的精确度。至少应取三份份样，一份在出料开始后不久取，一份在出料过程中间取，一份在出料结束前不久取。

3.2　从装在容器内的粉末中取样。

除非另有协议，当从装在容器内的粉末批中取样时，应按表1的规定随机抽取。从每一个抽出的容器中取出一份或多份的份样，以组成总样。如果在一批中包含装有不同数量粉末的容器时，所选的容器应在一批中有代表性，由每一个抽选出的容器中所取份样的数量，应与容器的装粉量成比例。

表1 从装在容器内的粉末批中取样

| 一批中的装粉容器数目 | 取样容器数目 |
| --- | --- |
| 1～5 | 全部 |
| 6～11 | 5 |
| 12～20 | 6 |
| 21～35 | 7 |
| 36～60 | 8 |
| 61～99 | 9 |
| 100～149 | 10 |
| 150～199 | 11 |
| 200～299 | 12 |
| 300～399 | 13 |
| 注：以后每增加100个或不到100个装粉容器，应增加一个取样容器。 |  |

4　取样

4.1  总则

所取份样组成的混合样应尽可能精确地代表该批粉末。

注： 当一批粉末处于运动状态时，例如在装料、出料、运输过程以及贮存时容器受到震动，随时都可能出现混合不匀。

与粉末接触的取样器所有表面都应光滑和清洁。

4.2  取样过程

4.2.1　取样要求

取样过程中应不改变粉末的性能。应尽可能的优先选用4.2.2条。

4.2.2  在连续流动出料时取样

在垂直于粉流方向上的取样容器的尺寸，应比粉流横截面大出足够的宽度。以防取样过程中的粉末溢出。取样容器送人和撤出粉流时，应使各部分粉流具有相同的流入容器的机会。

注：最简单的方法是使具有矩形截面的取样器等速横穿粉末流。

取得的总样应以15rpm～30rpm的转速旋转10～15圈，获得混合料。

4.2.3　用取样器对装在容器内的粉末取样

4.2.3.1  可用不同形式的取样器，取样器的长度应使粉末能从容器的各个深度取出。取样器的结构取决于所取粉末的流动性。典型的取样器见图2。

图2  取样器

4.2.3.2  图2所示的取样器只适用于流动性好的松装粉末。该取样器有一个内管和一个外管，其底部封闭，内管和外管的纵向适当位置开有纵向长形斜孔，以便内外管转动时孔能依次打开和关闭。为避免内外管在转动时受到大颗粒粉末的阻塞，内外管之间应有适当的间隙。

用该取样器取样时，先关闭长形孔，再插入到容器的底部。粉末在运输和贮存过程中取样时，建议取样器应从竖直方向插入。当取样器到达底部后，打开长形孔，以使粉末由底到顶填满取样器，然后关闭长形孔，拔出取样器。将取样器中的所有粉末倒入总样容器内。

如果粉末的深度大于取样器长形孔的高度，应取多份份样，以便在每一深度上都取到样。份样的份数，是粉末深度与长形孔高度之比的倍数。

4.2.3.3  另一种取样器是由开口的单层管构成。当取样器从粉末中拔出时，粉末就留在了管内。这种取样器可通过选择合适的管径来实现。用这种取样器取样时，应缓慢地插人容器直到底部。粉末在运输和贮存过程中取样时，建议取样器应从竖直方向插入到底部，然后拔出取样器，将取样器中的所有粉末倒入总样容器内。

4.2.3.4  如果取样器插入方向上出现粉末分层，且从每层中取出的量不等，将出现误差。为减少在垂直于取样器插入方向上存在粉末分层的影响，取样器插入点的分布应尽可能具有代表性。

如果从一个圆柱形容器中取几份份样，那么在其轴线上每个间距上所取的份样数目，应与其距离成比例。如果在圆柱形容器中只取一份份样，且容器中的粉末是从其轴线上方的开口注入的，取样器应插在离中心为0.7半径的位置上。如果容器中的粉末不是从其轴线上方的开口注入的，且容器不是圆柱形的情况下，应选取有代表性的位置取样。

4.2.3.5  取得的总样应以15rpm～30rpm的转速旋转10～15圈，获得混合料。

4.2.4  整批缩分取样

对整批粉末的缩分取样可用4.3条介绍的装置和方法，其通常适用于小批量粉末。

  - 分样

分样装置的尺寸应与待分的粉量相适应，以便可以忽略分样过程中的损耗，并使污染最少。推荐下列几种分样装置：

——旋转沉盘, 见图3；

——分样器，见图4；

——旋转分样器，见图5；

——旋转圆锥分样器，见图6。

说明：

1——料斗；

2——振动斜槽；

3——旋转沉盘。

图3  旋转沉盘

图4  分样器

说明：

1——进料；

2——旋转速率为15rpm～50rpm；

3——刀板；

4——出料；

5——样品。

图5  旋转分样器

说明：

1——进料；

2——旋转速率为60rpm；

3——出料；

4——样品。

图6  旋转圆锥分样器