ICS 77.150.10

H 61

GB/T ××××—200×

铝合金用中间合金

Aluminium alloys Hardeners

（审定稿）

200×-××-××发布                               200×-××-××实施

前    言

本标准是依据GB/T 1.1-2009规定的起草规则进行编制的。

本标准为首次起草。

本标准使用重新起草法参考EN 575：1996《铝及铝合金中间合金》、《铝中间合金国际牌号及化学成分》（北美及国际注册记录）2007年7月版编制，与EN 575：1996及《铝中间合金国际牌号及化学成分》2007年7月版的一致性程度为非等效。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准主要起草单位：东北轻合金有限责任公司、包头铝业公司、新星化工冶金材料（深圳）有限公司

本标准参加起草单位：福州麦特新高温材料有限公司。

本标准主要起草人：吴欣凤、郝志刚、郑力、沈清华、陈学敏、柯东杰、刘月明、张浩然、陈丽君侯显智、王美琪、谢延翠、曹永亮

铝合金用中间合金

范围

本标准规定了铝合金用中间合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于配制各种铝及铝合金用中间合金。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170   数值修约规则

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

牌号命名的基本原则与方法

中间合金牌号的命名方法采用合金元素的英文字母加元素含量的方法表示。

中间合金的表示方法：第一位是Al,第二位是各种合金元素如：Cu、Mn、Si等，后面是合金元素的具体含量数值；如中间合金的合金元素有两种或以上时，表示方法为第一位是Al,第二位是合金元素及该合金元素的具体含量，后面仍然是合金元素及具体含量，以此类推。

如同一种合金元素而且成分含量相同，但其杂质含量不同，不属于同一种牌号，其牌号表示方法同上，但在牌号后面加英文字母A、B或C等，加以区分不同的中间合金。

要求

中间合金的牌号及化学成分

铝中间合金国内牌号及化学成分应符合表1的规定，铝中间合金国际注册牌号及化学成分可参考附录A。

化学成分及分析

表中含量为单个数值者，其元素含量为最高限。

表1中“其他”一栏是指表中未列出的金属元素。

仅对表1中有数值规定的元素进行常规化学分析。

当表1中未列出的某些“其他”元素的质量分数可能超出了本标准对其“单个”或“合计”的限定值时，生产者可对这些元素进行分析。

化学成分分析报告给出的元素含量的位数，应与表1中规定的相应牌号的位数一致。

数值修约方法按 GB/T 8170 的规定。

外形和尺寸

凸凹的锭坯或华夫板小于等于15kg；

单个制品的尺寸和公差也可以由供需双方在订购时商定

表1

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 1 | AlBe5 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | Be4.5～6.0;Mg0.50;Zn0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | H2005 |
| 2 | AlMg10 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | - | - | 0.15 | - | - | Mg 8.5～9.5 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 3 | AlCu40 | 0.40 | 0.45 | 38.0～42.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | Zn0.30;Mg0.10;Pb0.05;Sn0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 4 | AlCu50 | 0.40 | 0.45 | 48.0～52.0 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | - | - | Zn0.30;Mg0.20;Pb0.05;Sn0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 5 | AlB3 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | 2.5～3.5 | - | K 1.0; Na 0.50 | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2203 |
| 6 | AlB4 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | 3.5～4.5 | - | K 1.0; Na 0.50 | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2204 |
| 7 | AlTi6 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | 5.5～6.5 | 0.004 | 0.30 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2206 |
| 8 | AlTAi5B0.2 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.15～0.25 | 0.25 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2207 |
| 9 | AlTi10 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | 0.05 | 9.0～11.0 | 0.004 | 0.50 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2210 |
| 10 | AlTi3B1 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 2.8～3.4 | 0.7～1.1 | 0.05 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2214 |
| 11 | AlB5 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 0.05 | 4.5～5.5 | - | K 1.0; Na 0.50 | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2217 |
| 12 | AlB8 | 0.25 | 0.30 | - | - | - | - | 0.05 | 7.5～9.0 | - | K 1.0; Na 0.50 | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2222 |
| 13 | AlTi3C0.15 | 0.30 | 1.5 | - | - | - | - | 2.6～3.4 | 0.004 | 0.30 | C0.08～0.22 | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2231 |

表1（续）

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 14 | AlTi5B1 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.8～1.2 | 0.20 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2252 |
| 15 | AlTi5C0.18 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.005 | 0.30 | C0.13～0.23 | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2258 |
| 16 | AlSi12 | 11.5～13.0 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | - | - | 0.10 | - | - | Zn0.08;Ca0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 17 | AlSi20 | 18.0～22.0 | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | Zn0.30;Mg0.10;Pb0.05;Sn0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 18 | AlSi24 | 22.0～26.0 | 0.45 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | - | - | Zn0.30;Mg0.40;Pb0.10;Sn0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 19 | AlMn10 | 0.40 | 0.45 | 0.10 | 9.0～11.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | Zn0.30;Mg0.10;Pb0.05;Sn0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 20 | AlNi10 | 0.15 | 0.20 | - | - | - | 9.0～11.0 | - | - | - | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2500 |
| 21 | AlNi20 | 0.15 | 0.20 | - | - | - | 18.0～22.0 | - | - | - | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2501 |
| 22 | AlZr10 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | Zr 9.0～11.0 | 0.03 | 0.15 | 余量 | H2600 |
| 23 | AlZr6 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | Zr 5.5～6.5 | 0.03 | 0.10 | 余量 | H2606 |
| 24 | AlZr15 | 0.35 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | Zr 13.5～16.0 | 0.05 | 0.15 | 余量 | H2615 |
| 25 | AlFe5 | 0.40 | 4.0～6.0 | 0.15 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - | Mg0.40;Pb0.15;Sn0.10;Zn0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 26 | AlFe10 | 0.25 | 9.0～11.0 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | - | Zn0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |

表1（完）

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 27 | AlFe20 | 0.20 | 18.0～22.0 | 0.10 | 0.30 | - | - | - | - | - | Zn0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 28 | AlCr2 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | - | 2.0～3.0 | - | - | - | - | Zn0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 29 | AlCr3 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 2.5～3.5 | - | - | - | - | Mg0.10;Zn0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |
| 30 | AlCr5 | 0.40 | 0.45 | 0.15 | 0.35 | 4.0～6.0 | 0.10 | 0.10 | - | - | Mg0.50;Pb0.10;Sn0.10;Zr0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | - |

外观质量

中间合金外观应避免夹渣、腐蚀、盐、夹杂物、油污或任何异物等，但允许有氧化膜、皱皮和收缩裂纹。对于需方要求的喷涂标识，其程度不应影响产品质量和实收率。如果制品表面由于缩孔或裂纹的存在，导致运输和贮存过程中制品含有水分，装炉前应对其进行彻底的干燥和预热，以防止炉内发生剧烈爆炸。

试验方法

化学成分分析方法可采用GB/T 20975或GB/T 7999，仲裁分析按GB/T 20975进行。

外观质量用目视进行检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

组批

产品应成批提交检验，每批应由同一炉号的产品组成。

检验项目

每批应进行化学成分、外观质量的检验。

取样

产品取样应符合表2规定。

表2

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 化学的仲裁取样、制样，应从该批制品中任取一锭，需要在其表面沿对角线钻通三处取得，一点居中，另两点分别在距端点100mm处。脆性试样可破碎筛分取样。 | 4.1 | 5.1 |
| 外观质量 | 逐块或卷检验。 | 4.3 | 5.2 |

检验结果的判定

化学成分分析不合格时，判该批不合格。

外观质量不合格时，判该锭坯不合格，允许供方逐块检验，合格者可以交货，不合格者判废。

标志、包装、运输和贮存

标志

每一垛或成捆的合金锭、脆性合金锭可包装成箱（或桶）及盘卷装的线材等上应标明：

a） 供方技术监督部门的检印；

b)  生产厂名称、商标；

c)  牌号；

d)  批号。

e)  颜色代码

颜色代码

每种合金均应有唯一的颜色代码，可参考附录B，也可以供需双方协商合同中注明。每垛、捆、桶、箱或盘等包装物均应标志相应的颜色。

包装、运输、贮存

如采用箱或桶包装，其重量不超过50kg。

合金锭应按牌号堆放及运输，严防潮湿。

质量证明书

每批合金锭应附符合本标准要求的质量证明书，其上注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称；

c） 牌号；

d） 供应状态；

e） 批号；

f） 净重和件数；

g） 各项检验结果和技术监督部门印记；

h） 本标准编号；

i） 出厂日期或包装日期。

合同内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 重量；

d） 本标准编号；

e） 特殊要求。

质量异议

如果化学和物理缺陷影响了生产过程或最终产品的使用可提出异议。

需方应允许供方通过以下一种或多种方式检查其异议的正确性：

涉及的中间合金是否具有代表性；

允许对最终制品、具有中间合金缺陷的中间状态样品进行详细分析鉴定；

铸锭或最终制品缺陷的理由；

工艺过程和中间阶段检查的详情。

当对现行标准或订货单中的规定产生异议时，应由供需双方协商选择仲裁单位。仲裁单位的决定为最终裁决。

（资料性附录）

铝中间合金国际牌号表示方法及化学成分

范围

本标准用于中间合金牌号的编制及化学成分，中间合金主要是指将合金元素、晶粒细化剂及其他用途的元素添加到铝合金熔体中而制成的合金。

合金牌号的编制

合金牌号的编制是以H字母开头加4位数字的形式，前2位数字表示主合金元素，用以识别中间合金分组（见表A.1）；后2位数字表示注册顺序，从H2×00开始，无其他含义。

表A.1

| 主合金元素 | 牌号 |
| --- | --- |
| 除所列合金元素以外的其他元素 | H20×× |
| Cu | H21×× |
| Ti、B | H22×× |
| Si | H23×× |
| Mn | H24×× |
| Ni | H25×× |
| Zr、V | H26×× |
| 2种或更多元素，每种大于9.5% | H27×× |
| Fe | H28×× |
| Cr | H29×× |

铝中间合金国际牌号的化学成分

国际牌号的化学成分见表A.2。

表A.2

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 1 | H2000 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | Ca18.0～22.0 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 20%Ca |
| 2 | H2001 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | Ca9.0～11.0;Zn0.04;Pb0.02;Sn0.02 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 10%Ca |
| 3 | H2003 | 0.20 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | Bi2.7～3.3 | 0.03 | - | 余量 | 3%Bi |
| 4 | H2005 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | Be4.5～6.0;Mg0.50;Zn0.10; | 0.05 | 0.15 | 余量 | 5%Be |
| 5 | H2007 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | Sr9.0～11.0;Mg0.05;Ba0.10;Ca0.03;P0.01 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 10%Sr |
| 6 | H2010 | 0.10 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | Mg23.0～27.0 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 25%Mg |
| 7 | H2011 | 0.10 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | Mg48～52 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 50%Mg |
| 8 | H2012 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | Sr3.2～3.8;Ca0.03;P0.01 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3.5%Sr |
| 9 | H2016 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | Zn0.10;Bi7.5～8.5 | 0.05 | 0.20 | 余量 | 8%Bi |
| 10 | H2017 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 0.9～1.2 | 0.15～0.25 | - | Sr9.0～11.0;Ca0.02 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 10%Sr-1%Ti-0.2%B |
| 11 | H2019 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | Sr14.0～16.0;P0.01;Ba0.10;Ca0.05 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 15%Sr |
| 12 | H2132 | 0.20 | 0.30 | 32～34 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 32%Cu |
| 13 | H2148 | 0.30 | 0.30 | 47～53 | - | - | - | - | 0.01 | - | Zn0.05;Pb0.02;Sn0.02 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 50%Cu |
| 14 | H2149 | 0.50 | 0.7 | 47～53 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | - | - | Mg0.50;Zn0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 50%Cu |
| 15 | H2150 | 0.10 | 0.15 | 48～52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 50%Cu |
| 16 | H2154 | 0.10 | 0.10 | 51～57 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 余量 | 54%Cu |
| 17 | H2201 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.10～0.20 | 0.25 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 5%Ti-0.1%B |
| 18 | H2202 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.50～0.7 | 0.20 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 5%Ti-0.6%B |

表A.2（续）

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 19 | H2203 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | 2.5～3.5 | - | K1.0;Na0.50 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3%B |
| 20 | H2204 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | - | 3.5～4.5 | - | K1.0;Na0.50 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 4%B |
| 21 | H2206 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | 5.5～6.5 | 0.004 | 0.30 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 6%Ti |
| 22 | H2207 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.15～0.25 | 0.25 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 5%Ti-0.2%B |
| 23 | H2209 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.20 | 9.0～11.0 | - | 0.50 | Mg0.50;Zn0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 10%Ti |
| 24 | H2210 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | 0.05 | 9.0～11.0 | 0.004 | 0.50 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 10%Ti |
| 25 | H2211 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | 0.05 | 9.0～11.0 | 0.9～1.5 | 0.50 | - | 0.03 | 0.15 | 余量 | 10%Ti-1%B |
| 26 | H2213 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 9.0～11.0 | 0.30～0.50 | 0.10 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 10%Ti-0.4%B |
| 27 | H2214 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 2.8～3.4 | 0.7～1.1 | 0.05 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3%Ti-1%B |
| 28 | H2217 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 0.05 | 4.5～5.5 |  | K1.0;Na0.50 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 5%B |
| 29 | H2218 | 0.20 | 0.30 |  |  |  |  | 5.5～6.5 | 0.30～0.50 | 0.15 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 6%Ti-0.4%B |
| 30 | H2219 | 0.20 | 0.30 |  |  |  |  | 2.7～3.3 | 0.30～0.50 | 0.15 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3%Ti-0.4%B |

表A.2（续）

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V | - | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 31 | H2220 | 0.20 | 0.30 |  |  |  |  | 2.7～3.3 | 0.15～0.25 | 0.15 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3%Ti-0.2%B |
| 32 | H2221 | 0.25 | 0.30 |  |  |  |  | - | 9.0～11.0 | - | K 1.0max Na 0.50max | 0.03 | 0.10 | 余量 | 10%B |
| 33 | H2222 | 0.25 | 0.30 |  |  |  |  | 0.05 | 7.5～9.0 | - | K 1.0max Na 0.50max | 0.03 | 0.10 | 余量 | 8%B |
| 34 | H2231 | 0.30 | 1.5 | - | - | - | - | 2.6～3.4 | 0.004 | 0.30 | C 0.08～0.22 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3%Ti-0.15%C |
| 35 | H2252 | 0.20 | 0.30 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.8～1.2 | 0.20 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 5%Ti-1%B |
| 36 | H2258 | 0.30 | 0.35 | - | - | - | - | 4.5～5.5 | 0.005 | 0.30 | C 0.13～0.23 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 5%Ti-0.18%C |
| 37 | H2264 | 0.20 | 0.35 | - | - | - | - | 5.5～6.5 | 0.004 | 0.05 | C 0.03～0.05 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 6%Ti-0.04%C |
| 38 | H2302 | 34～39 | 0.50 | - | - | - | - | 0.07 | 0.01 | 0.06 | P0.01 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 36%Si |
| 39 | H2312 | 11.0～13.0 | 0.35 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 12%Si |
| 40 | H2320 | 18.0～22.0 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | Pb0.02;Sn0.02;Zn0.04;Ca0.06 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 20%Si |
| 41 | H2321 | 18.0～22.0 | 0.7 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | - | - | Mg0.50;Ca0.06 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 20%Si |
| 42 | H2350 | 47～54 | 0.50 | - | - | - | - | 0.07 | 0.01 | 0.06 | - | 0.05 | - | 余量 | 50%Si |
| 43 | H2410 | 0.30 | 0.30 | - | 9.0～11.0 | - | - | - | 0.01 | - | Pb0.02;Sn0.02;Zn0.04 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 10%Mn |

表A.2（续）

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 44 | H2411 | 0.50 | 0.7 | 0.20 | 9.0～11.0 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | - | - | Mg0.50;Zn0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 10%Mn |
| 45 | H2425 | 0.20 | 0.25 | - | 24.0～26.0 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.15 | 余量 | 25%Mn |
| 46 | H2461 | 0.15 | 0.25 | - | 58～64 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 61%Mn |
| 47 | H2475 | 0.10 | 0.20 | - | 74～76 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 75%Mn |
| 48 | H2485 | 0.10 | 0.20 | - | 84～86 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 85%Mn |
| 49 | H2500 | 0.15 | 0.20 | - | - | - | 9.0～11.0 | - | - | - | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 10%Ni |
| 50 | H2501 | 0.15 | 0.20 | - | - | - | 18.0～22.0 | - | - | - | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 20%Ni |
| 51 | H2575 | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 74～76 | - | - | - | Co 0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 75%Ni |
| 52 | H2600 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | Zr9.0～11.0 | 0.03 | 0.15 | 余量 | 10%Zr |
| 53 | H2602 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | 2.0～3.0 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 2.5%V |
| 54 | H2603 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | Zr2.7～3.3 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3%Zr |
| 55 | H2605 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | 0.03 | 0.01 | 4.5～5.5 | - | 0.03 | 0.10 | 余量 | 5%V |
| 56 | H2606 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | Zr5.5～6.5 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 6%Zr |
| 57 | H2607 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | Zr4.5～5.5;Ca0.010;Na0.005; Pb0.010;Sn0.010;Zn0.04 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 5%Zr |
| 58 | H2610 | 0.30 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.01 | 9.0～11.0 | Pb0.02;Sn0.02;Zn0.04 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 10%V |
| 59 | H2612 | 0.30 | 0.45 | 0.20 | - | - | 0.20 | 0.20 | - | - | Zr9.0～11.0;Sn0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 10%Zr |
| 60 | H2615 | 0.35 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | Zr13.5～16.0 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 15%Zr |

表A.2（完）

| 序号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V |  | 其他 | Al | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |  |
| 61 | H2632 | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1.8～2.2 | Zr2.7～3.3 | 0.03 | 0.10 | 余量 | 3%Zr-2%V |
| 62 | H2633 | 0.35 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | 3.5～4.5 | Zr5.5～6.5 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 6%Zr-4%V |
| 63 | H2700 | 12.0～16.0 | 1.5 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | - | 0.05 | Sr9.0～11.0;Ba0.50;Ca0.50;P0.01;Zr0.10 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 10%Sr-14%Si |
| 64 | H2810 | 0.30 | 9.0～11.0 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | Pb0.02;Sn0.02;Zn0.04 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 10%Fe |
| 65 | H2811 | 0.50 | 9.0～11.0 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | - | - | Mg0.50;Zn0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 10%Fe |
| 66 | H2825 | 0.30 | 23.0～27.0 | 0.05 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 余量 | 25%Fe |
| 67 | H2845 | 0.30 | 43～47 | - | 0.30 | - | - | - | 0.01 | - | Pb0.02;Sn0.02;Zn0.04;C0.10 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 45%Fe |
| 68 | H2875 | - | 74～76 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 75%Fe |
| 69 | H2880 | - | 79～81 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 80%Fe |
| 70 | H2918 | 0.30 | 0.30 | - | - | 9.0～11.0 | - | - | 0.01 | - | Pb0.02;Sn0.02;Zn0.04 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 10%Cr |
| 71 | H2919 | 0.30 | 0.30 | - | - | 18.0～22.0 | - | - | 0.01 | - | Pb0.02;Sn0.02;Zn0.04 | 0.04 | 0.10 | 余量 | 20%Cr |
| 72 | H2920 | 0.30 | 0.55 | 0.10 | - | 19.0～21.0 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 20%Cr |
| 73 | H2921 | 0.50 | 0.7 | 0.20 | 0.40 | 18.0～22.0 | 0.20 | 0.10 | - | - | Mg0.50;Zn0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 20%Cr |
| 74 | H2975 | 0.30 | 0.50 | - | 0.10 | 74～76 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 余量 | 75%Cr |

（资料性附录）

铝合金用中间合金颜色标志

范围

本附录适用于铝中间合金的颜色标志。

颜色标志方案

各种合金的颜色标志方案见表B.1。

表B.1

| 合金元素 | 颜色标志 |
| --- | --- |
| Fe | 黑 |
| Mn | 紫 |
| Cr | 橙 |
| Cu | 黄 |
| Ti | 红 |
| Sr | 浅蓝 |
| Zr | 深蓝 |
| Mg | 黑-浅蓝 |
| Ni | 黑-灰 |
| Si | 黑-白 |
| V | 黑-橙 |
| Be | 黑-黄 |
| Bi | 黑-紫 |
| Pb | 黑-绿 |
| B | 红-黄 |
| Ca | 红-白 |
| Zr-V | 黑-深蓝-黑 |
| Sr-Ti-B | 浅蓝-红-黄 |
| Sr-Si | 浅蓝 |
| Ti-B | 绿-其他 |
| Ti-C | 红-其他 |

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

中华人民共和国国家标准