前    言

本标准是对YS/T 270—1994的修订。

本标准与YS/T 270—1994相比主要变化如下：

——本标准进行了编辑性修订。

——本标准新增加了塑料桶、软包装及出口产品包装的规定。

——本标准的附录A为资料性附录

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由铁岭选矿药剂有限公司负责起草。

本标准主要起草人：林玉兰、王国刚、李英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

YB 2409—1980，GB 8149—1987，YS/T 270—1994。

乙硫氮

1  范围

本标准规定了乙硫氮的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以二乙胺、二硫化碳和氢氧化钠为原料生产的乙硫氮工业用品，该产品主要用于有色金属矿石浮选的捕收剂和橡胶硫化促进剂。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 325   包装容器  钢桶

GB11119-11121-65  小塑料桶

GB/13508   大塑料桶

SN/T 0271   出口商品运输包装  塑料桶检验规程

GB/T1467  《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》

3  要求

3.1  牌号、品种、化学结构式和产品形状

乙硫氮的牌号、品种、化学结构式和产品形状应符合表1的规定。

表1   乙硫氮的牌号、化学结构式和产品形状

| 牌号 | 化学结构式 | 化学名称 | 产品形状 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1—101 | 分子式: 结构式： 分子量：225.3 （按2001年国际原子量） | 三水合二乙基二硫代氨基 甲酸钠 | 粉末 |

3.2化学成分

乙硫氮的化学成分应符合表2的规定。

表2  乙硫氮的化学成分(质量分数)

| 品种 | 等级 | 乙硫氮质量分数 不小于/% | 游离碱（NaOH）质量分数 不大于/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙硫氮 | 优级品 | 94 | 0.6 |
|  | 合格品 | 90 | 1.0 |

3.3  外观质量

乙硫氮产品的外观为白色粉末，或带浅灰色松散结晶或粉末，不得混有机械杂质。

4  试验方法

4.1  乙硫氮（三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠）和游离碱含量的测定按附录A进行或由供需双方协商确定。

4.2  外观质量的测定采用目视测定。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起20d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

乙硫氮应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一形状、同一等级、同一生产批号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  仲裁取样方法

自每批产品中抽取10%的桶（袋）数作为样品，但不得少于3桶(袋)，然后用清洁干燥的不锈钢取样扦子插入近桶（袋）底采取试样，将试样混合均匀。

每个样品不少于300g，装入清洁干燥的磨口瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分和外观质量检验结果与本标准或订货单（或合同）不符时，应在同批产品中抽取双倍量试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.2  需方收到的产品如系运输或保管等方面引起的变质损坏，应由所涉及的部门负责。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的颜色标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d)  “防潮防热”字样；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

6.2  包装

6.2.1  软包装

软包装采用内衬塑料袋的编织袋，每袋净重50kg。

6.2.2  塑料桶包装

塑料桶内衬高压聚乙烯塑料袋扎口密封，每桶净重40kg

6.2.3  钢桶包装

出口钢桶规格应符合GB/T 325的要求，钢桶内衬高压聚乙烯塑料袋扎口密封，每桶净重120kg。每批包装桶附有进出口商品检验局海运出口危险货物包装容器性能检验结果合格证，桶盖用橡胶圈紧固密封。

6.2.4  如需方对包装容器有特殊要求，经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3 贮存和运输

产品的贮存条件应为阴凉、通风、干燥、严防曝晒，不得与酸类物质混在一起。

6.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  需方名称；

c)  产品名称和牌号、批号、产品品种及等级；

d)  件数、净重；

e)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  供应品种及品级；

d)  件数、净重；

f)  本标准编号；

g)  其它。

附 录 A

（资料性附录）

乙硫氮（三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠）和游离碱含量的测定

A.1  范围

本标准适用于以二乙胺、二硫化碳和氢氧化钠为原料生产的乙硫氮工业用品。

A.2  方法原理

游离碱用盐酸中和法测定。

乙硫氮（三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠）含量采用碘量法测定。即在中性或微酸性溶液中，二乙基二硫代氨基甲酸钠被碘氧化成双硫代四乙基硫代甲酰胺，反应式如下：

A.3  试剂

A.3.1  蒸馏水（不含二氧化碳）或去离子水，按GB/T603—2002《化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备》规定的方法制备。

A.3.2  醋酸铵溶液（20%）。

A.3.3  盐酸（0.1mol/L）。

按GB/T 601—2002《化学试剂  标准滴定溶液的制备》规定的方法制备。

A.3.4  酚酞指示剂，1%酒精浓度

按GB/T603—2002《化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备》规定的方法制备。

A.3.5  碘标准溶液

0.1mol/L。

按GB/T 601—2002《化学试剂  标准滴定溶液的制备》规定的方法制备。

A.3.6  淀粉指示剂溶液（10g/L）：

按GB/T 603—2002《化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备》规定的方法制备。

A.4  分析步骤

称取0.6g样品（准确到0.0002g）置于250mL的碘量瓶中，用20mL水溶解，立即加入醋酸铵溶液（A.3.2）2mL，加2滴酚酞指示剂（A.3.4），用盐酸标准溶液（A.3.3）滴定到红色消失为止。

随即在振荡下用碘标准溶液（A.3.5）滴定至近终点，加1mL淀粉指示剂（A.3.6），继续滴定至第一次出现清晰的蓝色为止。

A.5  结果计算

A.5.1  乙硫氮（三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠）的质量分数表示，按式（A.1）计算：

（A.1）

式中：

—滴定用碘标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

—滴定消耗碘标准溶液的体积，单位为毫升（mL）;

—试样的质量，单位为克(g);

0.2253—每毫摩尔乙硫氮（三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠）的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

两次平行测定结果的绝对允许误差不超过0.5%。

A.5.2  游离碱（NaOH）的质量分数表示，按式（A.2）计算：

（A.2）

式中：

—滴定用盐酸标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

—滴定消耗盐酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

—试样的质量，单位为克(g);

0.040—每毫摩尔NaOH的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

两次平行测定的绝对允许差不超过0.08%

# Text boxes

ICS

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

乙硫氮

Ethyl  thio  carbamate

（草稿）