ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

丁钠黑药

Sodium  dibutyl  dithiophosphate

（草稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前    言

本标准是对YS/T 280—1994的修订。

本标准与YS/T 280—1994相比主要变化如下：

——本标准进行了编辑性修订。

——本标准新增加了塑料桶及出口产品包装的规定。

——本标准的附录A为资料性附录

——调整了附录A工作基准试剂的摩尔质量的有效位数

——GB/T 1467-78现在改为GB/T 1467-2008

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由铁岭选矿药剂有限公司负责起草。

本标准主要起草人：林玉兰、王国刚、李英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

YB 2411—1980，GB 8637—1988，YS/T 280—1994。

丁钠黑药

- 1  范围

本标准规定了丁钠黑药的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以五硫化二磷、丁醇和氢氧化钠为原料生产的丁钠黑药工业品，该产品主要用于有色金属及金、银等贵金属矿物的浮选捕收剂。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 325   包装容器  钢桶

SN/T 0271   出口商品运输包装  塑料桶检验规程

GB/T 1467  《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

- 3  要求

- 3.1  牌号、品种、化学结构式和产品形状
丁钠黑药的牌号、品种、化学结构式和产品形状应符合表1的规定。

表1   丁钠黑药的牌号、品种、化学结构式和产品形状

| 牌号 | 化学结构式 | 化学名称 | 产品形状 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2—05 | 分子式: 结构式： 分子量：264.3 （按2001年国际原子量） | O,O-二正丁基二硫代磷酸钠 | 液体 |

- 3.2化学成分

丁钠黑药的化学成分应符合表2的规定

表2  丁钠黑药的化学成分(质量分数)

| 品种 | 选矿活性物质含量/% | PH值 |
| --- | --- | --- |
| 丁钠黑药 | 49～53 | 10～13 |

3.3  外观质量

丁钠黑药产品为黄至黑绿色或深棕色液体,无可见杂质。

4  试验方法

4.1  选矿活性物质含量的测定按附录A进行

4.2  PH值的测试采用PH试纸测试。

4.3  外观质量的测定采用目视测定。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起15d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

丁钠黑药应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一形状、同一品级、同一生产批号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  仲裁取样方法

自每批产品中抽取10%的桶数作为样品，但不得少于3桶，然后用清洁干燥的玻璃采样管从每个桶的上、中、下三个部位虹吸样品。并将三个部位的试样混合均匀，作为一个样品。

每个样品不少于300g，装入清洁干燥的玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分和外观质量检验结果与本标准或订货单（或合同）不符时，应在同批产品中抽取双倍量试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.2  需方收到的产品如系运输或保管等方面引起的变质损坏，应由所涉及的部门负责。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的颜色标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d)  “防潮防热”字样；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

6.2  包装

6.2.1  钢桶包装

国内钢桶规格为220L，每桶净重200kg。

6.2.2  塑料桶包装

出口产品采用200L闭口塑料桶，每桶净重200kg；或采用IBC桶，每桶净重1100kg

6.2.3  如需方对包装容器有特殊要求，经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3 贮存和运输

丁钠黑药的运输和贮存条件应为通风阴凉、防火、严防曝晒，不能卧放或倒置。

6.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  需方名称；

c)  产品名称和牌号、批号、产品品种及等级；

d)  件数、净重；

e)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  供应品种及品级；

d)  件数、净重；

f)  本标准编号；

g)  其它。

附 录 A

（资料性附录）

选矿活性物质含量的测定方法

A.1  范围

本标准适用于以五硫化二磷、丁醇和氢氧化钠为原料生产的丁钠黑药工业品。

A.2  方法原理

试样溶于水后，加一定量的稀盐酸，主要干扰物质硫化钠被盐酸分解成硫化氢。一部分硫化氢逸出，从而减少干扰，然后加过量碘标准溶液。主要成分以o,o—二正丁基二硫代磷酸钠与碘进行定量的反应。反应式如下：

过剩的碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定。根据净消耗碘标准溶液的量计算主要成分含量。

丁钠黑药中常含有少量另一种选矿活性物质（o,o−二正丁基一硫代磷酸钠），也与碘进行定量的反应。

所以碘量法所测定的是选矿活性物质总含量，o,o−二正丁基二硫代磷酸钠表示。硫醇及一部分硫化钠等杂质干扰本方法，但这些杂质含量极少。

A.3  试剂

A.3.1  盐酸（1+3）。

A.3.2  淀粉指示剂（5g/L）。

按GB/T 603—2002《化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备》规定的方法制备。

A.3.3  碘标准溶液

c(12I2)=0.1mol/L

按GB/T 601—2002《化学试剂  标准滴定溶液的制备》规定的方法制备。

A.3.4  硫代硫酸钠标准溶液

c(12Na2S2O3)=0.1mol/L。

按GB/T 601—2002《化学试剂  标准滴定溶液的制备》规定的方法制备。

A.4  分析步骤

用称量瓶在分析天平上称取试样1.5g左右（精确到0.001g），置于250mL锥形瓶中，加50mL水，在风橱中加盐酸（A.3.1）6mL，摇动十几秒钟从风橱中取出，加水至总体积为100mL，用滴管加0.1mol/L碘标准溶液（A.3.3）至溶液呈明显的过量碘的黄色，加碘时要轻轻摇动。然后边轻摇边用0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液（A.3.4）滴定，滴定至溶液呈浅黄色时加5g/L的淀粉指示液（A.3.2）3mL滴定，继续滴定，用力摇荡，一直滴到蓝色消失为终点。

注：碘滴定操作温度为20±5℃。

A.5  结果计算

选矿活性物质含量，以o,o-二正丁基二硫代磷酸钠的质量分数ω(%)表示。

ω（%）=（c1v1−c2v2)×0.2643m×100

式中：

c1—碘标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

V1—碘标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

c—硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

V2—硫代硫酸钠标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

m—样品的质量，单位为克(g);

0.264 3—每毫摩尔O,O-二正丁基二硫代磷酸钠的质量，单位为克每毫摩尔（g/mmol）。

A.6  允许差

两次平行测定结果的绝对允许误差不超过0.5%。