《电池废料的取样方法》国家标准征求意见稿编制说明

一、任务来源

根据国家标准委国标委综合国标委综合[2009] 59号“关于下达2009年第一批国家标准制修订计划的通知”及全国有色金属标准化技术委员会中色协综字[2009]165号“关于下达2009年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”，国家标准《电池废料的取样方法》的编制任务由深圳市格林美高新技术股份有限公司承担，完成时间2011年。

二、编制原则

根据废旧电池回收市场的供需情况及其再利用生产的发展需要，为了规范废旧电池的储存和运输，防止环境污染，促进社会和经济的可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《废电池污染防治技术政策》等有关法律、法规、政策和标准，制定本标准。本标准的编制主要遵循以下原则：

- 符合《固体废物污染环境防治法》、《废电池污染防治技术政策》等有关法律、法规、政策和标准；

2、保护环境、提高环境质量和保护公民身体健康；

3、标准的制（修）定工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009的要求进行，并符合《国家标准编写模板》的电子文本要求。

三、编制背景及意义

2003年10月9日，国家环境保护总局和国家发展与改革委员会、建设部、科技部、商务部联合发文给各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）、计委、经贸委、建设厅、科技厅、外经委，批准发布《废电池污染防治技术政策》（环发[2003]163号）。该技术政策对废电池的分类、收集、运输、综合利用、贮存和处理处置等全过程污染防治的技术选择具有指导作用。取样制样对于电池废料的分析检测、综合利用是不可或缺的重要环节，然而，我国目前还没有完善合理、具体可操作的电池废料取样标准。因此，制定切实可行的废旧电池的取样标准刻不容缓，势在必行。

- 主要工作进程
	2009年7月，深圳市格林美高新技术股份有限公司接到《电池废料的取样方法》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”，确定了制定原则。

本标准在编制过程中研究了大量国内外相关文献资料，包括与危险废物有关的法律、部门规定和环境标准，所有的文献资料和实践经验都在本标准的编制过程中进行了有益的吸收和借鉴。本标准草案完成后，在编制组内部进行了多次交流，广泛征求意见，对本标准进行了认真的修改和完善，最后形成了该标准的征求意见稿。

2009年7月～2009年12月  成立标准制定工作小组，制订工作计划和进度安排；

2010年2月～2010年4月  资料收集、调研；

2010年5月  提出标准初稿，发相关单位征求意见；

2010年6月  收集整理相关意见，并修改标准初稿，形成标准的征求意见稿。

- 主要技术内容说明

- 术语和定义

本标准给出了标准所涉及到的术语的定义，主要包括批 (lot)、份样 (increment)、总样 (gross sample)、混合样 (composite sample)、试样 (test sample)、小块状废旧电池 (scraps of samll batteries)、大块状废旧电池（scraps of large batteries）等术语。

2、规定了预检、样品代表性、取样方案的制定、取样装置的要求等基本取样原则。

3、根据装在容器中的电池废料和散装电池废料性质的不同，分别规定了样品数和取样量（表1、表2）。

4、根据电池废料存在状态的不同，制定了详细的取样、制样、缩分方法（表3）：

（1）粉末、碎屑、泥状电池废料的取样

（2）长条、带状电池废料的采样

（3）小块状废旧电池的取样

（4）大块状废旧电池的取样

5、规定了样品的容器和保存、样品标签、取样报告的要求等。

表1 选取取样容器数的规定

| 总体电池废料的容器数 | 选取的最少容器数 |
| --- | --- |
| 1 ~ 10 11 ~ 49 50 ~ 64 65 ~ 81 82 ~ 101 102 ~ 125 126 ~ 151 152 ~ 181 182 ~ 216 217 ~ 254 255 ~ 296 297 ~ 343 344 ~ 394 395 ~ 450 461 ~ 512 | 全部单元 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |

表2 选取份样数的规定

| 总体电池废料的批量（吨） | 选取的最少份样数 |
| --- | --- |
| ≤2.5 | 7 |
| 2.5 ~ 80 | 批量（t）×20个份样，计算到整数 |
| ≥80 | 40 |

表3 电池废料取样技术、混样技术、缩分技术要求

| 废料状态 | 典型示例 | 取样技术要求的章条号 | 混样技术要求的章条号 | 缩分技术要求的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉末、碎屑、泥状电池废料 | 废旧电池钢帽、外壳、废钴盐、镍盐等 | 5.1 | 6.2.1 | 7.2.1 |
| 长条、带状、片状电池废料 | 废旧极片、隔膜、镀镍钢带、镍网等 | 5.2 | 6.2.2 | 7.2.2 |
| 小块状废旧电池 | 废旧小型锌锰电池、锂电池、镍电池等 | 5.3 | 6.2.3 | 7.2.3 |
| 大块状废旧电池 | 废旧铅酸蓄电池等 | 5.4 | 6.2.4 | 7.2.4 |

五、标准水平

国内外未查到相关标准，本标准的制定填补了国内外的空白，规范了废旧电池储存与运输，对于促进废旧电池的循环利用具有重要意义。本标准达到国内先进水平。

六、标准属性

本标准属首次制定，为推荐性国家标准。

标准编制小组

2010年7月