YS/T 339-201X

代替YS/T 339-2002

锡        精      矿

Tin  concentrate

（讨论稿）

XXXX－XX－XX 发布                      XXXX－XX－XX实施

前  言

本标准是对YS/T339—2002《锡精矿》的修订。

与YS/T339-2002相比，本标准主要有如下变化：

——增加了“表1  锡精矿化学成分”中杂质铜元素的要求。

——增加了 “5.5  检验结果的判定”中仲裁结果的规定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：广西华锡集团股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB736—1970；

——YB736—1982；

——YS/T339—1994。

——YS/T339—2002

锡 精 矿

- 范围

本标准规定了锡精矿的要求，试验方法、检验规则及包装、运输。

本标准适用于原生矿石经加工选别产出的锡精矿。

- 规范性引用文件

下列文件文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适于本标准。

GB8170-2008   数值修约规则与限数值的表示方法和判定方法

GB1819~1833   锡精矿化学分析方法

GB14260       散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

3   要求

3.1  产品分类

锡精矿按其性质分为两类：一类是直接入炉冶炼的氧化型锡精矿；另一类是冶炼前需要加工处理的硫化型锡精矿。锡精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品、五级品、六级品、七级品。

3.2  化学成分

锡精矿化学成分应符合下表1的规定。

3.2.1 需方如对锡精矿有特殊要求时，可由供需双方商议。

3.2.2 化学成分数据的修约规则按GB8170-2008中的有关规定进行。

  - 水分

锡精矿水分不得大于10%。

  - 粒度

锡精矿粒度最大不得大于3mm，小于0.074mm的量不大于30%。

注:对重选厂浮选作业生产的锡精矿，其粒度小于0.074mm的不大于45%。

  - 其它

锡精矿中不得混入外来杂物。同批锡精矿要求混匀。

表1           锡精矿的化学成分

| 类别 | 品 级 | 化 学 成 分 （%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sn 不小于 | 杂 质 不 大 于 |
|  |  |  | S | As | Bi | Zn | Sb | Fe | F | Cu |
| 一类 | 一级品 | 70.00 | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | 3.00 | 0.20 | 0.30 |
|  | 二级品 | 65.00 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 0.40 |
|  | 三级品 | 60.00 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 7.00 | 0.20 | 0.50 |
|  | 四级品 | 55.00 | 0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.60 | 0.40 | 9.00 | 0.20 | 0.60 |
|  | 五级品 | 50.00 | 0.80 | 0.60 | 0.15 | 0.70 | 0.40 | 12.00 | 0.20 | 0.70 |
|  | 六级品 | 45.00 | 1.00 | 0.70 | 0.20 | 0.80 | 0.50 | 15.00 | 0.20 | 0.80 |
|  | 七级品 | 40.00 | 1.20 | 0.80 | 0.20 | 0.90 | 0.60 | 16.00 | 0.20 | 0.90 |
| 二类 | 一级品 | 70.00 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 3.00 | 0.20 | 0.50 |
|  | 二级品 | 65.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 5.00 | 0.20 | 0.80 |
|  | 三级品 | 60.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 7.00 | 0.20 | 0.90 |
|  | 四级品 | 55.00 | 2.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 9.00 | 0.20 | 1.00 |
|  | 五级品 | 50.00 | 2.50 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 0.70 | 12.00 | 0.20 | 1.20 |
|  | 六级品 | 45.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 15.00 | 0.20 | 1.40 |
|  | 七级品 | 40.00 | 3.50 | 2.50 | 1.20 | 1.60 | 0.90 | 16.00 | 0.20 | 1.60 |

4   试验方法

4.1 锡精矿化学成分及水分的测定按 GB1819~1833的规定进行。

4.2 锡精矿粒度的测定用孔径为0.074mm的的标准筛进行筛分。

5   检验规则

5.1 检查和验收

锡精矿运到需方或双方认可的地点后，由需方质量技术监督部门按本标准的规定进行验收。供方就确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。

5.2  组批

锡精矿应成批提交检验，每批由同一品级组成。检验批量应不大于65 t，或由供需双方议定。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、水分及粒度的检验。每批产品质量符合性检验项目应符合表2的规定。

表2  锡精矿的检验项目

| 检验项目 | 取样和制样 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 5.4 | 3.2 | 4.1 | 逐批检验 |
| 水分 | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 逐批检验 |
| 粒度 | 5.4 | 3.4 | 4.2 | 逐批检验 |

5.4 取样和制样

5.4.1 取样

袋装锡精矿按不小于25%的比例抽取样袋采样；用样钎钎取份样时，将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将从样袋中所取的份样混合均匀。

5.4.2  散装的锡精矿的取样

首先按批将锡精矿混匀，然后堆成堆高小于50cm的正方形或长方形，再用取样钎按样点间距为正方格20cm取样。取样时，取样钎应直插底部，旋转一周，弃去第一钎样品，收集第二钎以后的为试样，并将所取的份样混合均匀。

5.4.3制样

试样的制备按照GB/T14260的规定进行。所取试样制成三份：一份为验收分析试样，一份交供方，一份由需方保存三个月，作为仲裁样品备用。

5.5  检验结果的判定

5.5.1 检验结果的判定按GB/T8170—2008的规定进行。

5.5.2化学成分、水分及粒度的检验结果与本标准规定不符时，按批判不合格。

5.5.3当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决。如需仲裁，必须在仲裁样保留期内提出，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，当仲裁结果与验收结果（需方检验结果）的误差在国家标准规定的允许误差范围内，则以验收结果（需方检验结果）为判定依据，当仲裁结果与验收结果（需方检验结果）的误差超出国家标准规定的允许误差范围，则仲裁结果为判定依据。

6  包装、运输

6.1 锡精矿为袋装或散装。袋装用编织袋或麻袋装包，每袋净重为30±1kg。

6.2 锡精矿按批发运，发运时，用集装箱装运，也可采用其它方法装运。

6.3 锡精矿在装运途中，应设有防盗、防雨措施。

6.4 质量预报单

每批锡精矿发运时应附有出厂质量预报单，其上注明:

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  精矿名称;

c)  类别、品级；

d） 重量

e） 车号（批号）

f)   本标准编号。                                                                                       g)  发货日期；

7   订货单（或合同）内容

本标准所列锡精矿的订货单（或合同）应包括下列内容：

7.1  产品名称。

7.2  类别、品级。

7.3  杂质含量的特殊要求。

7.4  数量。

7.5  本标准编号。

7.6  供需双方交接结算应以需方质量技术监督部门检验提供的数据为依据。或供需双方协商。

7.7 其它。

# Text boxes

ICS

分类号

中华人民共和国工业和信息化部 发布