YS/T XXX-20XX

钽及钽合金牌号和化学成分

Designation and composition of Tantalum and tantalum alloy

（审定稿）

XXXX－XX－XX 发布                          XXXX－XX－XX实施

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：西部金属材料股份有限公司、西北有色金属研究院。

本标准主要起草人：宜楠、张录强、武宇、韩吉庆、艾建玲、赵鸿磊、唐进。

# 钽及钽合金牌号和化学成分

1 范围

本标准规定了钽及钽合金加工产品的牌号、化学成分、取样要求及化学成分分析。

本标准适用于各种钽及钽合金加工产品（包括铸锭、烧结坯料、半成品和成品）。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15076（所有部分）  钽铌化学分析方法

3 要求

3.1牌号和化学成分

钽及钽合金加工产品的牌号、化学成分应符合表1的规定。

表1                           质量分数%

| 牌号 | Ta1 | Ta2 | FTa1 | FTa2 | TaNb3 | TaNb20 | TaNb40 | TaW2.5 | TaW10 | TaW12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主元素 | Ta | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Nb | ― | ― | ― | ― | 1.5～3.5 | 17～23 | 35.0～42.0 | ― | ― | — |
|  | W | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.0～3.5 | 9.0～11.0 | 11.0～13.0 |
| 杂质 元素 不大于 | C | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | N | 0.005 | 0.025 | 0.010 | 0.030 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | H | 0.0015 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
|  | O | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.030 |
|  | Nb | 0.050 | 0.100 | 0.050 | 0.100 | ― | ― | ― | 0.500 | 0.100 | 0.100 |
|  | Fe | 0.005 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | Ti | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
|  | W | 0.010 | 0.040 | 0.010 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | ― | ― | ― |
|  | Mo | 0.010 | 0.030 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | Si | 0.005 | 0.020 | 0.005 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Ni | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 注1：Ta1、Ta2、TaNb3、TaNb20、TaNb40、TaW2.5、TaW10、TaW12为真空电子束熔炼或电弧熔炼的工业级钽及钽合金材。 注2：FTa1、FTa2为粉末冶金方法制得的工业级钽材。 |

3.2 取样要求

3.2.1 用于取样的产品，应去除产品表面的氧化层、脏物、油污等。

3.2.2 取样工具应洁净。

3.2.3 试样切取时应防止氧化。

3.2.4 除产品标准中另有规定外，供方可在铸锭或烧结坯料上取样进行化学成分分析。

4 化学成分分析

4.1 钽及钽合金加工产品的化学成分分析按GB/T 15076进行。GB/T 15076中未包括的元素，其分析方法由供需双方协商确定。

4.2 化学成分分析报告中的分析数值，其有效位数应与化学成分表中相应界限数值的有效位数一致。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国工业和信息化部  发布