前言

本标准修改采用欧盟EN13605-2002《导电用铜及铜合金型材和型线》标准。

本标准与EN13605-2002相比，主要差异如下：

—— 牌号：EN13605-2002《导电用铜及铜合金型材和型线》中有：Cu-ETP、Cu-FRHC、Cu-OF、CuAg0.04、CuAg0.07、CuAg0.10、CuAg0.04P、CuAg0.07P、CuAg0.10P、CuAg0.04（OF）、CuAg0.07（OF）、CuAg0.10（OF）、Cu-PHC、Cu-HCP共14个牌号；本标准根据我国铜合金牌号的规定及实际应用选取了与之对应的5个国标牌号：TU1、TU2、TAg0.1、T1、T2。

—— 状态：增加了挤压状态。

—— 长度：EN13605-2002《导电用铜及铜合金型材和型线》中型材最大长度为6000mm，本标准直状型材的最大长度为8500mm。

—— 半硬状态型材的最大厚度由10mm扩大至50mm；最大宽度由150mm扩大至180mm。

—— 增加了挤压型材的厚度偏差。

—— 附录：本标准附录增加了电阻系数与导电率的换算。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由上海飞轮实业有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、绍兴力博集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人员：

导电用铜型材

- 范围

本标准规定了导电用铜型材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于导电用途的外接圆直径不大于180mm的铜型材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228      金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T231.1     金属布氏硬度试验方法  第1部分：试验方法

GB/T2828.1    计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3048.2    电线电缆电性能试验方法  第2部分：金属材料电阻率试验

GB/T4340.1    金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121    （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231     加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888     重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T23606    铜氢脆试验方法

GB/TXXXX.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  棒、线、型材

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

轻拉mild drawing

加工率小于20%的冷拉伸加工。

- 要求

  - 产品分类

4.1.1  牌号、状态、规格

型材的牌号、状态应符合表1的规定。

型材的规格应符合表2规定。产品横截面外接圆直径不大于180mm，如图1所示；型材宽度b、高度h和厚度s示于图2。

表1  型材的牌号、状态

| 牌号 | 供货形式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TU1 TU2 T1 T2 TAg0.1 | 直状 | 挤压R 挤压+轻拉R+Q 半硬Y2 硬Y 软M |
|  | 卷状 | 平螺旋卷 层绕卷 自由卷 卷轴 |  |
| 注：需方有其他牌号、状态要求时，由供需双方协定。 |

表2  型材的规格

单位为毫米

| 横截面外接圆 | 宽度b和高度h | 厚度 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤180 | ≤180 | ≤50 | ≤ 8500 |
| 注：1 需方如有其他规格、形状要求时，由供需双方协定。 2卷状型材可以长度或重量交付。以重量交付时，每卷的重量偏差由供需双方协商。 |

4.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、图号、长度和标准编号的顺序表示。直状型材直接标记长度尺寸；卷状型材在长度尺寸后加代表卷取形式的字母，要求重量的在重量单位后加代表卷取形式的字母，平螺旋卷加P，层绕卷加C，自由卷加J，卷轴加Z。标记示例如下：

用TU1制造的、硬态（Y）、图号为XY000、长度为5000mm的型材标记为：

导电铜型材TU1  Y  XY000 5000 GB/T×××××一××××

用TU2制造的、挤压+轻拉（R+Q）、图号为AC000、长度为15000mm，平螺旋卷交货的型材标记为：

导电铜型材 TU2 R+L AC000 15000P GB/T×××××一××××

用T1制造的、软态（M）、图号为XU000、重量为300kg，层绕卷交货的型材标记为：

导电铜型材 T1 M XU000 300 kg C GB/T×××××一××××

用T2制造的、半硬（Y2）、图号为BC000、长度为30000mm，自由卷交货的型材标记为：

导电铜型材 T2 Y2 BC000 30000J GB/T×××××一××××

用TAg0.1制造的、硬态（Y）、图号为AD000、重量为250kg，卷轴交货的型材标记为：

导电铜型材 TAg0.1 Y AD000 250 kg Z GB/T×××××一××××

4.2  化学成分

型材的化学成分应符合GB/T5231标准中相应牌号的规定。

4.3  尺寸及尺寸允许偏差

4.3.1  横截面尺寸允许偏差

4.3.1.1型材最大宽度或最大高度与最小厚度的比率小于20：1时，其横截面尺寸允许偏差应符合表3规定，见图2。

表3  横截面尺寸允许偏差

单位为毫米

| 公称尺寸 b和h | 横截面外接圆 |
| --- | --- |
|  | 尺寸偏差 |
|  | ≤50 | >50～120 | >120～180 |
| ≤10 | ±0.11 | ±0.18 | ±0.29 |
| >10～18 | ±0.14 | ±0.22 | ±0.35 |
| >18～30 | ±0.17 | ±0.26 | ±0.42 |
| >30～50 | ±0.20 | ±0.31 | ±0.50 |
| >50～80 | — | ±0.37 | ±0.60 |
| >80～120 | — | ±0.44 | ±0.70 |
| >120～180 | — | — | ±0.80 |

4.3.1.2  型材最大宽度或最大高度与最小厚度的比率大于等于20：1时，其横截面尺寸允许偏差应符合表4规定，见图2。

表4  横截面尺寸允许偏差

单位为毫米

| 公称尺寸 b和h | 横截面外接圆 |
| --- | --- |
|  | 尺寸偏差 |
|  | ≤50 | >50～120 | >120～180 |
| ≤10 | ±0.18 | ±0.29 | ±0.45 |
| >10～18 | ±0.22 | ±0.35 | ±0.55 |
| >18～30 | ±0.26 | ±0.42 | ±0.65 |
| >30～50 | ±0.31 | ±0.50 | ±0.80 |
| >50～80 | — | ±0.60 | ±0.95 |
| >80～120 | — | ±0.70 | ±1.10 |
| >120～180 | — | — | ±1.25 |

4.3.2  厚度允许偏差

4.3.2.1 挤压状态型材的厚度允许偏差

挤压状态型材厚度允许偏差应符合表5规定。

表5 厚度偏差

单位为毫米

| 公称厚度 | 外接圆 |
| --- | --- |
|  | 厚度偏差 |
|  | ≤50 | >50~180 |
| ≤3 | ±0.20 | ±0.34 |
| >3~6 | ±0.34 | ±0.55 |
| >6~10 | ±0.55 | ±0.80 |
| >10~18 | ±0.80 | ±0.90 |
| >18~30 | ±0.90 | ±1.05 |
| >30~50 | — | ±1.20 |

4.3.2.2 其他状态型材的厚度允许偏差

空心型材的壁厚偏差为名义壁厚的±10%。其他型材厚度允许偏差应符合表6规定。

表6 厚度偏差

单位为毫米

| 公称厚度 | 外接圆 |
| --- | --- |
|  | 厚度偏差 |
|  | ≤50 | >50~180 |
| ≤3 | ±0.13 | ±0.20 |
| >3~6 | ±0.15 | ±0.24 |
| >6~10 | ±0.18 | ±0.29 |
| >10~18 | ±0.22 | ±0.35 |
| >18~30 | ±0.26 | ±0.42 |
| >30~50 | — | ±0.50 |

4.3.3  圆角半径尺寸偏差应符合表7规定。

表7  圆角半径偏差

| 公称圆角半径/ mm | 普通级 | 高精级 |
| --- | --- | --- |
| ≤5 | ±15%（最小值±0.4mm） | ±10%（最小值±0.3mm） |
| >5 | ±10%（最小值±0.75mm） | ±8%（最小值±0.5mm） |

4.3.4  棱角处的最大圆弧半径偏差应符合表8规定。

表8  棱角最大圆弧半径偏差

| 棱角 | 最大半径 |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 外角或内角 | 0.8mm | 0.5mm |
| 注：如果没有尖角要求，为利于生产、工具制作和延长工具寿命，可取最大半径，特别是内角（生产过程中可取1.5毫米或以上） 。 |

4.3.5形位偏差

形位偏差适用于除挤压状态（R）以外其他状态的横截面外接圆直径在15~180mm范围内的直状型材，卷状型材的形位偏差由供需双方协商。

4.3.5.1  平面度

平面度偏差应符合图3的规定。

（a）                                            （b）

图3  平面度偏差

4.3.5.2  角度偏差和垂直度

角偏差和垂直度应分别符合图4和图5的规定。

4.3.5.3 圆度

空心圆型材，包括环形材等同于外径偏差。

4.3.5.4 同心度

具有对称剖面型材的同心度偏差等同于壁厚偏差。

4.3.5.5 直度

型材应拉直，直度h1和h2的偏差应符合表9规定，见图6。

表9  型材直度偏差

单位为毫米

| 外接圆 | 最大偏离 |
| --- | --- |
|  | 任意400长度 | 总长 |
|  |  | 1000~4000 | >4000 |
| 15~180 | 1.2 | 3.0/1000 | 协议 |

4.3.6扭拧度

型材应平直，扭拧偏差ν 与宽度b 及系数f 的关系见表10，具体测量方法见图6。

表10  扭拧系数f

| 外接圆直径 / mm | 扭拧偏差系数f |
| --- | --- |
|  | 每米长度 | 任意2米长度 |
| ≥15~50 | 0.08 | 0.15 |
| >50~120 | 0.05 | 0.10 |
| >120~180 | 0.04 | 0.08 |

图6  型材扭拧示意图

ν = b × f

式中：ν — 扭拧偏差，单位为毫米（mm）

b — 宽度，单位为毫米（mm）

f — 扭拧系数

4.3.7长度偏差

型材两端应进行锯切或修剪。直状型材的供货长度有推荐长度和定尺长度两种形式，推荐长度偏差应符合表11规定，定尺长度偏差应符合表12规定。

表11  推荐长度偏差

单位为毫米

| 公称长度 | 外接圆直径 | 长度偏差 |
| --- | --- | --- |
| 3000、3500、4000 4500、5000、5500 6000、8000、8500 | ≤50 | ±200 |
|  | >50~120 | ±300 |
| 协议 | >120~180 | ±500 |
| 注：允许有10%长度小于规定的型材交付，但其长度不能小于公称长度的50%。 |

表12 定尺长度偏差

单位为毫米

| 外接圆直径 | 直材长度及偏差 |
| --- | --- |
|  | ≦1000 | >1000~2000 | >2000~6000 | >6000~8500 |
| ≤50 | +4 0 | +5 0 | +8 0 | +12 0 |
| >50120 | +5 0 | +6 0 | +9 0 | +15 0 |
| >120~180 | +6 0 | +7 0 | +10 0 | +20 0 |

4.3.8切斜度

型材端面切斜度在不超出定尺长度偏差的条件下，不大于型材宽度或直径的2%。

  - 力学性能

型材的室温纵向力学性能应符合表13的规定，试验采用拉伸试验或硬度试验其中之一。客户有要求时进行屈服强度试验。

表13  型材的室温力学性能

| 合金牌号 | 状态 | 尺寸 /mm | 力学性能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚 最大 | 宽 最大 | 硬度 | 抗拉强度 Rm / N/mm2 不小于 | 屈服强度 Rp0.2 /N/mm2 不小于 | 断后伸长率 / % |
|  |  |  |  | HB | HV |  |  | A100mm 不小于 | A 不小于 |
| TU1 TU2 T1 T2 TAg0.1 | R+Q | 50 | 180 | 轻拉 |
|  | M | 50 | 180 | 35~65 | 35~70 | 200 | ≤120 | 25 | 35 |
|  | Y2 | 50 | 180 | 65~95 | 70~100 | 240 | 160 | — | 15 |
|  | Y | 5 | 100 | 80~115 | 85~120 | 280 | 240 | — | 8 |
| 注：1厚度大于等于3mm时，标距长度；厚度小于3mm时， 。 2硬度和拉力试验的结果不能相互转换。 |

  - 电性能

型材在20℃的室温条件下，电性能应符合表14规定。

表14  型材的电性能

| 合金牌号 | 状态 | 体积阻值 Ω×mm2/m 不大于 | 重量阻值 Ω×g/m2 不大于 | 导电率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | %IACS 不小于 | MS/m 不小于 |
| TU1 TU2 T1 T2 TAg0.1 | R+Q | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56.0 |
|  | M | 0.01724 | 0.1533 | 100.0 | 58.0 |
|  | Y2 | 0.01754 | 0.1559 | 98.3 | 57.0 |
|  | Y | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56.0 |
| 注： 1MS/m = 1m/（Ω×mm2） |

  - 铜氢脆试验

当客户要求时，除TAg0.1外其他牌号的型材应进行氢脆试验。

4.7  表面质量

型材的内外表面应清洁，不应有影响使用的有害缺陷及接头。如合同（或订货单）或图纸上未注明特殊要求，允许有冷加工时表面残留的润滑剂和不影响使用的变色。

  - 图纸

4.8.1 当型材的形状不能够准确地描述出公称尺寸时，需方应提供图纸，图纸中应明确型材形状、标明尺寸及公差、型材交付形式，卷状型材应注明卷取形式、卷取方向、卷宽及卷芯尺寸等。

4.8.2 表面有特殊要求时，如配合面等，应在图纸中注明。

4.8.3 供方应根据需方提供的图纸转化为制造图纸，包括尺寸及偏差等，供方应在开模之前与需方核准。经供需双方商定，亦可在进行批量生产之前由需方对样品进行确认。

5  试验方法

5.1  化学成分分析方法

产品的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

5.2  尺寸测量方法

型材和型线尺寸测量方法按GB/TXXXX.2的规定进行。

  - 力学性能检验方法

5.3.1  室温拉伸试验

型材室温拉伸试验方法按GB/T228的规定进行，拉伸试样应符合GB/T228的规定，其形状尺寸和试样号按表15选取。

表15  拉伸试样

| 厚度/mm | GB/T228中附录 | GB/T228中附录表 | 试样号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥4 | B | B1 | R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 |
|  | B | B2 | P7、P8、P9、P10、P11 |
| < 4 | C | C1 | R9、R10 |

5.3.2  硬度试验方法

型材布氏硬度试验方法按GB/T231的规定进行。

型材维氏硬度试验方法按GB/T4340.1的规定进行。

5.4 电性能试验方法

型材电性能的仲裁试验方法按GB/T 3048.2的规定进行，电阻系数对应的导电率见附录B。

5.5 铜氢脆试验方法

型材氢脆仲裁试验方法按GB/T23606的规定进行。

  - 表面质量检验方法

型材的表面质量用目视进行检验。

- 检验规则

  - 检查与验收

6.1.1  如合同（或订货单）没有要求，型材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）要求，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

6.2  组批

型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格或图号的型材组成，每批重量不大于2000kg。

6.3  检验项目

每批型材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、电性能和表面质量的检验。需方有要求时，还应进行氢脆检验。

6.4取样

型材取样应符合表16的规定。

表16  取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸允许偏差a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能 | 任选2根/批，1个试样/根 | 4.4 | 5.3 |
| 电性能 | 任选2根/批，1个试样/根 | 4.5 | 5.4 |
| 铜氢脆 | 任选2根/批，1个试样/根 | 4.6 | 5.5 |
| 表面质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 4.7 | 5.6 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5。 |

  - 检验结果的判定

6.5.1化学成分不合格时，判该批型材不合格。

6.5.2型材尺寸偏差、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，由供方逐根检验，合格者单独组批交货。

6.5.3力学性能、电性能和铜氢脆的试验结果有试样不合格时，应从该批型材中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那根或那卷）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批型材不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

型材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格或图纸；

e)  卷状型材的重量或长度、卷取形式、卷取方向、卷内外径、卷宽；

f)  力学性能

g)  氢脆试验（有特殊要求时）

h） 本标准编号、年代号。

i） 其他；

附录A

（资料性附录）

铜的电性能及电阻系数与导电率的换算

A.1 铜的电性能

A.1.1 一般铜分类

铜的电性能在相当程度上取决于某些元素的存在或极少含量，尤其是氧、磷和银。

各系列的铜分为四种类型：

- 韧铜

- 无氧铜

- 脱氧铜

- 银铜

A.1.2 一般特性

一般铜都具有良好的成形性和可焊性。导电性和可焊性的优劣取决于铜纯度的品位。

A.1.3 特点

表A.1描述了铜的特征，特别是导电用途的铜。该表还显示了材料的名称和牌号，相应的分类。

表A.1  导电用铜的特点

| 铜的类型 | 特点 | 牌号 |
| --- | --- | --- |
| 韧铜 | 此类铜的导电性能取决于氧含量的控制。 必要时采取预防措施，热处理、钎焊及氢环境下避免氢脆。 | T1 T2 |
| 无氧铜 | 此类铜在生产时不使用脱氧剂，具有较高的导电性能。 此类铜可进行热处理、焊接或钎焊，不需采取特别措施，但应避免氢脆。 | TU1 TU2 |
| 银铜 | 硬度较高，生产中可以加磷脱氧，银的添加量可至0.12% （质量分数） 。 银的加入可提高抗软化温度，不影响其导电性能。 | TAg0.1 |

A.2 电阻系数与导电率的换算

A.2.1 电阻系数与国际退火铜标准导电率的关系

按国际退火铜标准规定，20℃时，电阻系数为0.017241Ώ· mm2/m相当于导电率100%IACS。

A.2.2 电阻系数与导电率的换算

导电率（20℃）=（0.017241/ρ20）100%IACS

式中：ρ20——电阻系数（20时），Q· mm2/m

A.2.3 电阻系数与导电率数值对照

电阻系数与导电率典型数值对照见表A.2。

表A.2  电阻系数与导电率典型数值对照

| 体积阻值 Ω×mm2/m | 重量阻值 Ω×g/m2 | 导电率 |  | 体积阻值 Ω×mm2/m | 重量阻值 Ω×g/m2 | 导电率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | %IACS | MS/m |  |  |  | %IACS | MS/m |
| 0.017070 0.017241 0.017415 0.017593 0.017774 0.017866 0.017959 0.018053 0.018148 0.018244 0.018341 0.018440 0.018539 0.018639 0.018740 0.018843 0.018946 0.019051 0.019157 0.019264 0.019372 0.019481 0.019592 0.019704 0.019817 0.019932 0.020048 | 0.1518 0.1533 0.1548 0.1564 0.1580 0.1589 0.1597 0.1605 0.1614 0.1622 0.1631 0.1640 0.1648 0.1657 0.1666 0.1675 0.1685 0.1694 0.1703 0.1713 0.1722 0.1732 0.1742 0.1752 0.1762 0.1772 0.1783 | 101.0 100.0 99.0 98.0 97.0 96.5 96.0 95.5 95.0 94.5 94.0 93.5 93.0 92.5 92.0 91.5 91.0 90.5 90.0 89.5 89.0 88.5 88.0 87.5 87.0 86.5 86.0 | 58.9 58.0 57.4 56.8 56.3 56.0 55.7 55.4 55.1 54.8 54.5 54.2 53.9 53.7 53.4 53.1 52.8 52.5 52.2 51.9 51.6 51.3 51.0 50.8 50.5 50.2 49.9 |  | 0.020165 0.020283 0.020404 0.020525 0.020648 0.020772 0.020898 0.021026 0.021155 0.021285 0.021417 0.021551 0.021687 0.021824 0.021963 0.022104 0.022246 0.022391 0.022537 0.022686 0.022836 0.022988 0.023299 0.023618 0.023946 0.024283 0.024630 | 0.1793 0.1803 0.1814 0.1825 0.1836 0.1847 0.1858 0.1870 0.1881 0.1893 0.1904 0.1916 0.1928 0.1941 0.1953 0.1965 0.1978 0.1991 0.2004 0.2017 0.2030 0.2044 0.2072 0.2100 0.2129 0.2159 0.2190 | 85.5 85.0 84.5 84.0 83.5 83.0 82.5 82.0 81.5 81.0 80.5 80.0 79.5 79.0 78.5 78.0 77.5 77.0 76.5 76.0 75.5 75.0 74.0 73.0 72.0 71.0 70.0 | 49.6 49.3 49.0 48.7 48.4 48.1 47.9 47.6 47.3 47.0 46.7 46.4 46.1 45.8 45.5 45.2 45.0 44.7 44.4 44.1 43.8 43.5 42.9 42.3 41.8 41.2 40.6 |

# Text boxes

20××-××-××实施

20××-××-××发布

导电用铜型材

Copper profiles for electrical purposes

（送审稿）

GB/T ×××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布