《凿岩工具用硬质合金制品》行业标准

预审稿编制说明

一、工作简况

1  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会中色协综字[2010]015号文件“关于下达2009年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”的任务安排，修订行业标准《凿岩工具用硬质合金制品》YS/T 296-1994。由株洲硬质合金集团有限公司负责修订，项目要求2010年度完成。

2  主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作

YS/T 296-1994《凿岩工具用硬质合金制品》发布至今近二十年，硬质合金凿岩工具主要用于钻凿各种级别硬度的岩层，随着我国岩石采掘技术的迅速发展，用户对硬质合金凿岩工具的使用技术越来越成熟，原标准已不能完全适应市场的要求，因此需要进行修订。

株洲硬质合金集团有限公司接到《凿岩工具用硬质合金制品》修订任务后，成立了标准编制工作小组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，并确定了制定原则。

编制小组收集整理了近年以来的产品规格及技术资料，于2009年3月形成标准初稿，并组织生产、营销、工艺、科研等人员对初稿进行了讨论和分析，于2009年4月形成了行业标准《凿岩工具用硬质合金制品》征求意见稿。

2010年4月20日~23日，由全国有色金属标准化委员会在福建武夷山召开了《凿岩工具用硬质合金制品》等有色金属标准审定会、讨论会和任务落实会。来自全国有色金属标准化技术委员会、株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、湖南顶立科技有限公司、宝山钢铁股份有限公司、深圳市格林美高新技术股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、北京钢铁研究总院、南京宝泰特种材料有限公司等9家单位的11专家代表参加了会议,与会代表对《凿岩工具用硬质合金制品》行业标准进行了深入、细致的讨论，提出修改意见及建议。根据意见及建议修改后于2010年5月形成了标准预审稿。

二、国家标准编制原则和修订的主要内容

1  编制原则

本标准规定了凿岩工具用硬质合金制品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存及合同（或订货单）内容等。本标准坚持以生产实际的可操作性为前提,以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

本标准的格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2  修订内容

根据目前生产水平状况及市场需求、用户使用的需要对原标准进行了标准名称、型号、要求等方面内容的修订。

3  修订稿与原标准的主要差别见表1：

表1

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准内容 | 型号分为K10、K20、K21、K30型 | 型号分为K0、K1型，删除了原来意义的K21、K30型 |
| 2 | 要求 | 所有参数统称为公称尺寸 | 公称尺寸细分为主要尺寸和参考尺寸 |
| 3 | 要求 | 长度（L）,高度（H）尺寸的允许偏差 公称尺寸; 允许偏差. 普通级; 较高级. ＞5～11.0; ±0.35; ±0.25. ＞11.0～18; ±0.50; ±0.35. ＞18～26; ±0.60; ±0.40. ＞26～34; ±0.80; ±0.45. ＞34～45; ±1.00; ±0.50. ＞45～55; ±1.10; ±0.60. | 长度（L）,高度（H）尺寸的允许偏差 公称尺寸; 允许偏差. ＞5～≤10; ±0.25. ＞10～≤15; ±0.35. ＞15～≤18; ±0.45. ＞18～≤22; ±0.50. ＞22～≤36; ±0.60. ＞36～≤42; ±0.70. ＞42～≤55; ±1.00. |
| 4 | 要求 | 无两端倒角的尺寸要求 | 增加了钎片110°两端倒角尺寸 (1.0～1.5)mm。 |
| 5 | 试验方法 | 无 | 规定了相应的试验方法。 |
| 6 | 检验规则 | 符合GB/T 5242的规定 | 规定了相应的检验规则。 |

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准修订依据来源于生产实际情况及市场需求情况。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

凿岩工具用硬质合金目前没有检索到相应的国际标准，本标准主要依据我国矿山行业用户的使用要求确定。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

暂无。

九、废止现行有关标准的建议

本标准替代YS/T 296-1994《凿岩工具用硬质合金制品》。

十、其他应予说明的事项

无。

株洲硬质合金集团有限公司

2010年5月6日

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：凿岩工具用硬质合金钎片     承办人：杨建国           共2页    第1页

标准项目负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司  电话：0731-28260169  2010年5月6日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 按规定格式设置 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 部分表述及格式修改 | 南京宝泰特种材料有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 1范围 | 订货单(或合同)修改为合同(或订货单)，后面有相同之处依此修改。 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 4 | 2规范性引用文件 | 按新版本格式 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 3.2.2示例 | 示例中“A14.5”内容删除 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3.3 | “型号、用途、示意图及尺寸”与表中排序应一致。 | 北京钢铁研究总院 | 采纳 |  |
| 7 | 图1、图2 | 图1、图2中有关线条加粗。 图1添加e2表示。 | 湖南顶立科技有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 表1、表2 | 表1、表2中在表栏“L、H、S”字母前分别增加“长度、高度、厚度”文字。 表1增加对e2的表述，同时将原稿中“3.7.1制品110°两端倒角尺寸 (1.0～1.5)mm”调至表中，原处删除。 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 3.5 | “物理力学性能”修改为“物理性能、力学性能”。 删除“供需双方”内容。 | 宝山钢铁股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 3.7 | “尺寸及尺寸允许偏差”修改为“尺寸及允许偏差”，下文相同之处一并修改。 | 西部金属材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 表3、表4、表5 | 表中所有类似“＞××～≤××”将“≤”删除。 表4“＞42～≤55”修改为＞“42～49”。 | 湖南顶立科技有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 3.7.3 | “长度（L）,高度（H）”修改为“L, H”。 | 北京钢铁研究总院 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：凿岩工具用硬质合金钎片     承办人：杨建国           共2页    第2页

标准项目负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司  电话：0731-28260169  2010年5月6日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5.3 | “制品的检验项目及取样数量应符合表6的规定”字体改为宋体。 | 北京钢铁研究总院 | 采纳 |  |
| 13 | 表6 | 每批1批，修改为“每批1个” | 自贡硬质合金有限责任公司 | 更改为“每批1次” |  |
| 14 | 6 | 分别提出标志、包装、运输及贮存的要求。 | 西部金属材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 7 | 第一、二行文字间空格一行。 | 宝山钢铁股份有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：9个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 9 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9 个

④没有回函的单位数：0  个。