前    言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 296-1994《凿岩工具用硬质合金制品》，与YS/T 296-1994相比主要技术变化如下：

——修改了型号表示规则，删除了K21型、K30型，原K10、K20型改为K0型、K1型；

——修改了公称尺寸的允许偏差；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：邹德良、王祖娟、杨建国、刘明福、蔡海燕、欧阳龙美、赵东。

本标准于1994年5月份首次发布。

凿岩工具用硬质合金制品

1  范围

本标准规定了凿岩工具用硬质合金制品的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存、质量证明书及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于凿岩工具用硬质合金制品。

２  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242     硬质合金制品检验规则与试验方法。

GB/T 5243     硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存。

3  要求

3.1  分类

凿岩工具用硬质合金制品按形状分为K0型、K1型两种型号。

3.2  型号表示规则

3.2.1  制品型号主要由用途类别代号K、形状代号、主要尺寸及附加信息码组成。附加信息码在主要尺寸（长度、高度、厚度）相同，其他尺寸如厚度（S）、弧度(R)等不同时使用以示区别，在主要参数后面用大写英文字母（如A、B、D等）表示。

3.2.2  制品型号表示见示例。

示例：

K    0   40   B

附加信息码，表示制品厚度、高度不同。

表示主要参数（片状的长度），40表示40毫米。

表示制品形状代号。

表示凿岩工具硬质合金制品用途类别代号。

3.3  示意图、型号、尺寸及适用范围

3.3.1  K0型

3.3.1.1  K0型的示意图见图1，型号、尺寸及适用范围见表1。

图1

表1                                  单位为毫米

| 型 号 | 尺 寸 | 参考尺寸 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长度L | 高度H | 厚度S | R | r | r1 | e | e2 |  |
| K032E | 32 | 12 | 8 | 80 | 16 | 0.5~1.0 | 1.0 | 1.0～1.5 | 用于镶制一字型硬质合金钎头 |
| K032D | 32 | 13 | 8 | 80 | 16 |  |  |  |  |
| K032B | 32 | 15 | 8 | 180 | 16 |  |  |  |  |
| K032 | 32 | 18 | 8 | 180 | 16 |  |  |  |  |
| K034E | 34 | 12 | 8 | 80 | 17 |  |  |  |  |
| K034D | 34 | 13 | 8 | 80 | 17 |  |  |  |  |
| K034B | 34 | 15 | 10 | 180 | 17 |  |  |  |  |
| K034 | 34 | 18 | 10 | 180 | 17 |  |  |  |  |
| K036E | 36 | 12.5 | 8 | 120 | 18 |  |  |  |  |
| K036D | 36 | 13.5 | 9.2 | 80 | 18 |  |  |  |  |
| K036A | 36 | 15 | 8 | 80 | 18 |  |  |  |  |
| K036B | 36 | 15 | 10 | 180 | 18 |  |  |  |  |
| K036 | 36 | 18 | 10 | 180 | 18 |  |  |  |  |
| K038H | 38 | 12 | 10 | 180 | 19 |  |  |  |  |
| K038E | 38 | 13 | 9 | 180 | 19 |  |  |  |  |
| K038D | 38 | 13.5 | 9.2 | 120 | 19 |  |  |  |  |
| K038A | 38 | 15 | 8 | 120 | 19 |  |  |  |  |
| K038B | 38 | 15 | 10 | 180 | 19 |  |  |  |  |
| K038 | 38 | 18 | 10 | 180 | 19 |  |  |  |  |
| K040H | 40 | 12 | 10 | 180 | 20 |  |  |  |  |
| K040D | 40 | 13.5 | 9.2 | 120 | 20 |  |  |  |  |
| K040F | 40 | 14 | 9 | 120 | 20 |  |  |  |  |
| K040A | 40 | 15 | 8 | 120 | 20 |  |  |  |  |

表1（续）                             单位为毫米

| 型 号 | 尺 寸 | 参考尺寸 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长度L | 高度H | 厚度S | R | r | r1 | e | e2 |  |
| K040B | 40 | 15 | 10 | 180 | 20 | 0.5~1.0 | 1.0 | 1.0～1.5 | 用于镶制一字 型硬质合金钎 头 |
| K040 | 40 | 18 | 10 | 180 | 20 |  |  |  |  |
| K042E | 42 | 12 | 7 | 150 | 21 |  |  |  |  |
| K042H | 42 | 12 | 10 | 180 | 21 |  |  |  |  |
| K042D | 42 | 13.5 | 9.2 | 120 | 21 |  |  |  |  |
| K042B | 42 | 15 | 10 | 180 | 21 |  |  |  |  |
| K042 | 42 | 18 | 10 | 180 | 21 |  |  |  |  |
| K043H | 43 | 12 | 10 | 180 | 21.5 |  |  |  |  |
| K043D | 43 | 13.5 | 9.2 | 120 | 21.5 |  |  |  |  |
| K043A | 43 | 15 | 8 | 120 | 21.5 |  |  |  |  |
| K043B | 43 | 15 | 10 | 180 | 21.5 |  |  |  |  |
| K044B | 44 | 15 | 10 | 120 | 22 |  |  |  |  |
| K044 | 44 | 18 | 10 | 180 | 22 |  |  |  |  |
| K046B | 46 | 15 | 10 | 160 | 23 |  |  |  |  |
| K046 | 46 | 18 | 10 | 180 | 23 |  |  |  |  |
| K049B | 49 | 15 | 10 | 160 | 24.5 |  |  |  |  |
| K049 | 49 | 18 | 10 | 180 | 24.5 |  |  |  |  |
| 注: e2尺寸可根据客户要求为0。 |

3.3.2  K1型

3.3.2.1   K1型的示意图见图2，型号、尺寸及适用范围见表2。

图2

表2                                  单位为毫米

| 型 号 | 尺 寸 | 参考尺寸 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长度L | 高度H | 厚度S | r | r1 | e | e1 |  |
| K106 | 6 | 12 | 6 | 20 | 0.5~1.0 | 1.0 | 0.5 | 用于镶制十字型和X字型硬质合金钎头。 |
| K107 | 7 | 12 | 6 | 20 |  | 1.0 |  |  |
| K108 | 8 | 12 | 6 | 20 |  |  |  |  |
| K109 | 9 | 12 | 8 | 20 |  |  | 1.0 |  |
| K110 | 10 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K111 | 11 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K112 | 12 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K113 | 13 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K114 | 14 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K115 | 15 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K115H | 15 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K116 | 16 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K117 | 17 | 14 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K117H | 17 | 16 | 10 | 20 |  |  |  |  |
| K118 | 18 | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |
| K119 | 19 | 14 | 8 | 22 |  |  |  |  |
| K119H | 19 | 16 | 10 | 22 |  |  |  |  |
| K120 | 20 | 16 | 10 | 23 |  |  |  |  |
| K121B | 21 | 14 | 10 | 24 |  |  |  |  |
| K121 | 21 | 16 | 10 | 24 |  |  |  |  |
| K122B | 22 | 14 | 10 | 25 |  |  |  |  |
| K122 | 22 | 16 | 10 | 25 |  |  |  |  |
| K124B | 24 | 14 | 10 | 27 |  |  |  |  |
| K124 | 24 | 16 | 10 | 27 |  |  |  |  |
| K126 | 26 | 16 | 10 | 29 |  |  |  |  |
| K128 | 28 | 16 | 10 | 31 |  |  |  |  |
| K130 | 30 | 12 | 8 | 32 |  |  |  |  |
| K131 | 31 | 16 | 10 | 34 |  |  |  |  |
| K133 | 33 | 12 | 8 | 36 |  |  |  |  |
| K134 | 34 | 12 | 10 | 37 |  |  |  |  |
| K135 | 35 | 13 | 10 | 35 |  |  |  |  |
| K136 | 36 | 16 | 10 | 39 |  |  |  |  |
| K140 | 40 | 24 | 13 | 51 |  |  |  |  |

3.4  化学成分

制品的化学成分由供需双方协商确定。

3.5  物理性能、力学性能、组织结构

制品的物理、力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

3.6  外观质量

3.6.1  制品表面应进行喷砂处理，不允许起皮、鼓泡、分层、裂纹、未压好等缺陷。制品掉边、掉角深度不大于0.5mm。

3.6.2  制品的断面组织应均匀一致，不得有黑心、分层、裂纹、气孔、未压好、脱碳和脏化等缺陷。

3.7  尺寸及允许偏差

3.7.1  制品支承面的不平度应不大于0.1mm，非支承面的不平度应符合表3规定。

表3                               单位为毫米

| 厚度 | 长 度 |
| --- | --- |
|  | ＞10～20 | ＞20～40 | ＞40 |
|  | 不 平 度 |
| ≤6 | 0.12 | 0.25 | 0.30 |
| ＞6～10 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
| ＞10～20 | 0.08 | 0.15 | 0.20 |

3.7.3  L, H尺寸的允许偏差应符合表4规定。S的允许偏差为(0～-0.5)mm。

表4                        　单位为毫米

| 公称尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ＞5～10 | ±0.25 |
| ＞10～15 | ±0.35 |
| ＞15～18 | ±0.45 |
| ＞18～22 | ±0.50 |
| ＞22～36 | ±0.60 |
| ＞36～42 | ±0.70 |
| ＞42～49 | ±1.00 |

3.7.4  制品角度的允许偏差应符合表5的规定。

表5

| 角度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤5O | +1O 0 |
| ＞5O～15O | ±1O |
| ＞15O | ±2O |

4  实验方法

4.1  制品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

4.2  制品的物理、力学性能，组织结构的检验按GB/T 5242协商确定的方法进行。

4.3  制品的外观质量检验按GB/T 5242的规定进行。

4.4  制品的尺寸及尺寸允许偏差检验按GB/T 5242的规定进行。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  制品应由供方质量检验部门进行检验，保证制品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的制品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到制品之日起三个月内应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

制品的组批按GB/T 5242的规定进行。

5.3  检验项目及取样数量

制品的检验项目及取样数量应符合表6的规定。

表6

| 检 验 项 目 | 取 样 数 量 | 要求的章条号 | 实验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1个 | 3.4 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.5 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.6 | 4.3 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | 3.3、3.7 | 4.4 |

5.4  检验结构的判定

5.4.1  制品的化学成分检验不合格，判该批不合格。

5.4.2  制品的物理力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

5.4.3  制品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  制品的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1 标志、包装、运输、贮存

制品的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5242的规定进行。

6.2 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 检验结论及技术监督部门印记；

e) 出厂日期（或包装日期）。

7  合同（或订货单）内容

合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 制品名称；

- 制品型号；

- 制品净重或数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

凿岩工具用硬质合金制品

Hardmetal(carbide) for rock drilling tools

（预审稿）

（本稿完成日期：2010-05-06）

YS/T 296-2010

代替 YS/T296-1994

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H：