ICS  77.150

H 63

GB/T XXXX—200X

锆及锆合金废料

Scraps and waste of zirconium and zirconium alloy

（送审稿）

20XX-XX-××发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

中华人民共和国国家标准

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准主要起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司。

本标准主要起草人：                    。

- 锆及锆合金废料

  - 范围

本标准规定了锆锭、锆材、锆制品及锆设备生产制造过程中产生的或废旧设备拆解的锆及锆合金废料（以下简称废料）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于作为再生原料的各种锆及锆合金废料。

本标准不适用于对环境和人体有危害的锆及锆合金废料，如核工业废旧设备拆解产生的锆废料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13747(所有部分)  锆及锆合金化学分析方法

GB 16487.7  进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废有色金属

GB/T 20927  钛及钛合金废料

GB/T XXXX  锆及锆合金牌号和化学成分

  - 术语和定义

GB/T 20927《钛及钛合金废料》中的术语和定义适用于本标准。

  - 要求

    - 分类

      - 锆及锆合金废料的牌号包括GB/T XXXX中的所有牌号，其他牌号的锆及锆合金废料参照本标准执行。

      - 各种纯锆牌号，包括一般用途产生的Zr-1、Zr-3和核工业用Zr-0等纯锆废料可归为同一种，并应按表1的规定进行分级管理。

      - 锆及锆合金废料按形状分为块状废料（I类）和屑状废料（Ⅱ类）两类，废料按组别分为九组，按质量分为三级，其名称及要求应符合表1的规定。

    - 化学成分

      - 符合表1中一级和二级要求的锆及锆合金废料(除铸件)的化学成分应符合GB/T XXXX中相应牌号的规定。当由不同牌号的纯锆废料混合组成时，其化学成分应符合组成该批混合废料中的杂质含量最高的牌号的规定。

      - 锆及锆合金铸件废料的化学成分及允许偏差参照4.2.1的规定执行，也可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

    - 外观质量

      - 一级和二级废料表面应洁净，无油污。应清除表面润滑剂、铜包套、石墨以及包覆层等。

      - 一级锆及锆合金废料应去除表面氧化层，但允许有表面气孔存在。

      - 一级和二级锆及锆合金废料不应有碱液残余及金属或非金属夹杂，不得有钨极焊焊点及焊缝存在，不得有火焰切割的痕迹。

| 类 别 | 组别 | 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| I 类 块 状 废 料 | 锻造 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括锻饼、锻环和板坯、棒坯、管坯的锻造切头、口条及尺寸、表面、性能、组织、探伤等不合格的锻造废品，边角料等，经酸碱洗、喷砂或表面机加工。 | 化学成分合格，表面有氧化。 其他同左。 | 化学成分不合格的锻造废品及其切头、口条等废料，含有冶金缺陷的废料以及带有表面分层及不见底的裂纹、皱折的废料。 |
|  | 棒材 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括轧棒、锻棒、挤棒的切头、切尾及尺寸、表面、性能、组织及探伤等不合格的棒、丝材废品，经酸碱洗、喷砂或表面机加工。 | 化学成分合格，表面有氧化。 其他同左。 | 化学成分不合格的棒、丝材废品及其切头、切尾、挤压棒压余以及含有冶金缺陷的废料。 |
|  | 板材 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括：1.冷轧板、带的切边、切头，尺寸、表面、性能、组织及探伤等不合格的冷轧板、带废品。2.热轧板的切边、切头，尺寸、表面、性能、组织及探伤等不合格的热轧板废品，但经过碱酸洗或喷砂的。 | 化学成分合格，表面有氧化，未经碱酸洗或喷砂处理。 其他同左。 | 化学成分不合格的板、带材废品、切边、切头以及冶金缺陷的废料。 |
|  | 管材 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括：1. 冷轧管的切头、切尾，尺寸、表面、性能、组织及探伤等不合格的冷轧管废品。2. 挤压、穿孔的管材、管坯的切头、切尾，穿孔废料及尺寸、表面、性能、组织及探伤等不合格的挤压管废品，经过酸洗或喷砂的。3. 挤压管压余，经过酸洗的。 | 化学成分合格，表面有氧化，未经碱酸洗或喷砂处理。 其他同左。 | 化学成分不合格的管材废品、切头、切尾以及含有冶金缺陷的废料。 |
|  | 铸锭 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括经扒皮、打磨处理的铸锭切头、切尾。 | 化学成分合格，表面有氧化，未进行扒皮、打磨处理。 其他同左。 | 化学成分不合格的铸锭废品、铸锭的杯口、飞边、熔炼喷溅物等。 |
|  | 铸件 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括：1. 尺寸、形状、表面、性能、探伤等不合格的铸件。2. 浇道、凝壳、冒口等。 | 化学成分合格，表面有氧化，未进行碱酸洗或喷砂处理。 其他同左。 | 化学成分不合格的铸件废品、浇口、飞边及熔炼喷溅物等。 |
|  | 物检 试样 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括：1. 测试后的常温性能试样。2. 加工试样时的块状废料及机加工报废的试样。 | 化学成分合格，表面有氧化，未进行碱酸洗或喷砂处理的高温性能试样。 | -- |
|  | 各种 旧废 料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括：1. 废旧锆工艺制品等。2. 废旧设备拆下来的板、管等，不包括复合材。 | 化学成分合格，表面有氧化，未进行碱酸洗或喷砂处理。 | -- |
| Ⅱ 类 屑 状 废 料 | 屑状 废料 | 化学成分合格，表面无氧化。 包括：1.重熔铸锭的扒皮车屑。2.各类半成品、成品、制品及锆铸件、锆设备机械加工屑及圆盘锯屑。 | 化学成分合格，表面有氧化，未进行碱酸洗或喷砂处理。 其他同左。 | 化学成分不合格或混屑。 包括1.铸锭及其加工材的机械加工屑。2.不同牌号的混屑。3.理化取样的试样和化学分析的剩余样品。 |

      - 各级废料的表面要求应符合表1的规定。但不得有钎焊、电镀、涂层、氮化等污染。

      - 各级废料中不允许混入易燃、易爆物品、有毒、腐蚀性、医疗废物以及其他金属或非金属异物，特别是高密度夹杂。

    - 尺寸规格

      - 块状废料的尺寸规格应分别符合小块状废料（单维尺寸不大于100mm）和大块状废料（单维尺寸大于100mm）的尺寸规定。

      - 大块状废料单件的最大外形尺寸，本标准不作具体规定，供需双方可在不妨碍运输的情况下协商确定，并在合同中注明。

      - 屑状废料应与其他各种形状的块状废料分开，并经破碎，长度不大于100mm。供需双方协商也可不经破碎，但应在合同中注明。

    - 环境保护控制要求

- 环境保护控制要求应符合GB 16487.7的规定。

    - 其他

      - 锆及锆合金废料应按本标准规定的类别、组别、级别，分牌号（种）进行回收、保管和供应，不得混放。未列入标准的牌号，应按原牌号单独收集和保管。不同牌号的废料不得混放。

      - 大块状废料应具备可追溯性。

  - 试验方法

    - 锆及锆合金废料的化学成分分析按GB/T 13747的规定进行。

    - 锆及锆合金废料的外观质量用目视检查。

    - 锆及锆合金废料的尺寸规格用相应精度的量具进行。

    - 环境保护控制要求按GB 16487.7中的相关规定进行。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 废料应由供方进行检验，保证其质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方对收到的废料按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验，如果复验结果与本标准及合同（或订货单）规定不符时，应单独封存，并在收到废料之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

- 锆及锆合金废料应成批提交检验，每批应由同一类别、组别、级别和同一牌号（种）的废料组成。每批重量不大于6000kg。小块状废料和大块状废料不能混为一批。

    - 检验项目及取样

- 锆及锆合金废料的检验项目及取样应符合表2的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章节号 | 检验或试验方 法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按6.4条规定执行 | 4.2 | 5.1 |
| 外观质量 | 大块状废料逐块；屑状废料和小块状废料应逐批 | 4.3 | 5.2 |
| 尺寸规格 | 抽查 | 4.4 | 5.3 |
| 环境保护控制要求 | 逐批 | 4.5 | 5.4 |

    - 化学成分取样

      - 屑状废料和小块状废料每批任取两份试样。

      - 大块状废料任取不少于三块，每块按检验项目各取一组试样。

    - 检验结果的判定

      - 化学成分检验结果不合格，判整批不合格。

      - 外观质量检验结果不合格，判整批不合格。

      - 尺寸检验结果不合格，判整批不合格。允许供方重新处理后，重新组批提交验收。

      - 环境保护控制要求检验结果不合格，判整批不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

      - 大块状废料应逐块用标记液或油漆标明牌号和级别，无法标识时，可挂标牌。

      - 屑状废料和小块状废料应分别按组别、级别和牌号装箱保管和存放，并在包装箱上进行标记，标明类别、组别、级别和牌号。

      - 标记均应醒目、清晰、牢固，不易脱落。

    - 包装

      - 屑状废料应用有盖的、闭封清洁的铁皮箱或铁桶包装，箱内、外均应涂有防锈漆，并使用防护盖盖严。每件重量不得超过100kg，为防止锆屑意外燃烧，必要时还应内套塑料布袋充氩并封口。

      - 块状废料可用清洁的集装箱包装。

      - 对于无法装箱的废料，由供需双方协商确定。

    - 运输、贮存

      - 不同类别、组别、级别和牌号（种）的锆废料在运输过程中不应混装。

      - 严禁将锆及锆合金废料同活性化学物品及潮湿性材料混装，运输时要防止碰撞和活性化学物品的浸蚀。

      - 锆废料运输、装卸及贮存过程中，应严防混料和污染，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用被以上物品污染的装卸工具装运，过程中散落的废料在未确定牌号前，不得归入任一牌号明确的废料中。

      - 锆屑在运输、贮存过程中应避免阳光直射。

      - 以专用容器或采用其他形式盛装的废料，应确保装卸、运输、存贮安全。

    - 质量证明书

每批废料应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 废料名称；

- 废料的类别、组别、级别和牌号（种）；

- 批号、批重（净重）、件数；

- 各项检验结果及质量检验部门印记；

- 本标准编号。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）至少应包括下列内容：

- 锆及锆合金废料名称；

- 牌号、类别、组别、级别；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。