ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.2-201×

代替 YS/T 358-1994

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法
二氧化钛量的测定

双安替吡啉甲烷分光光度法

Methods for chemical analysis of  Tantalum iron, niobium iron concentrate

—Determination of Titanium dioxide content

－Pairs antipyrinyl methane spectrophotometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括11个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

本部分为第2部分。

本部分代替YS/T 358-1994《钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定（双安替吡啉甲烷比色法）》

本部与YS/T 358-1994相比主要变化如下：

——给出了检测下限；

——试样量由0.10g修改为0.10g～0.50g；

——增加了精密度条款；

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂、宜春钽铌矿参加起草。

本部分主要起草人：王林生、黎英、刘鸿。

本部分参加起草人：宣宏建、邓延安、黄双、王家榕。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 874—76、YS/T 358—1994。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中二氧化钛含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中二氧化钛量的测定。测定范围：0.05%-8.00%。

2  方法提要

试料以焦硫酸钾熔融,草酸络合主成份钽、铌及钨、铁等，抗坏血酸还原铁，控制酸度，加入双安替吡啉甲烷与钛形成络合物，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  焦硫酸钾。

3.2  草酸（100g/L）。

3.3  抗坏血酸（100g/L，用时现配）。

3.4  硫酸（1+1）。

3.5  浸出液：称取5g草酸溶于100mL硫酸溶液（1+9）中。

3.6  双安替吡啉甲烷（20g/L）：称取20g双安替吡啉甲烷溶于500mL盐酸溶液（1+2）中，用水稀释至1000mL。

3.7  二氧化钛标准溶液：称取0.1000g纯二氧化钛[w (TiO2)≥99.95%]置于250mL烧杯中，加入5g硫酸铵及10mL硫酸（ρ：1.84g/ mL），加热至溶解完全，取下冷却，用水吹洗烧杯并加水至100mL左右，加热溶解，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１mL含100μg二氧化钛。

4  仪器

分光光度计

5  试样

5.1试样粒度小于0.074mm。

5.2试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1 称样量

| 二氧化钛的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.05～1.20 | 0.50 |
| 1.20～4.00 | 0.15 |
| 4.00～8.00 | 0.10 |

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于30mL瓷坩埚中，加入6g焦硫酸钾（3.1），低温赶去水分，摇动坩埚使试样散开，置于750℃～800℃马弗炉中熔融10分钟，取出冷却。放入预先盛有50mL浸取液（3.5）的250mL烧杯中，加热使熔块溶解并用浸取液（3.5）洗净坩埚，冷却后，用浸取液（3.5）定容于100mL容量瓶中，混匀。干过滤。

6.4.2 吸取5 mL滤液（6.4.1）于50mL容量瓶中，加1mL抗坏血酸（3.3），混匀，加6mL硫酸（3.4），20mL双安替吡啉甲烷（3.6），用水稀至刻度，混匀，放置1h后，用1cm比色皿，于分光光度计（4）波长420nm处，以试剂空白为参比测定其吸光度。从工作曲线上查出相应的二氧化钛量。

6.5  工作曲线的绘制

准确吸取0 mL、0.50 mL、1.00mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL、3.00 mL二氧化钛标准溶液（3.7）于50mL容量瓶中，加2.5mL草酸（3.2），1mL抗坏血酸（3.3），混匀，加6mL硫酸（3.4），20mL双安替吡啉甲烷（3.6），摇匀，然后用水稀至刻度，混匀，放置1h后，用1cm比色皿，于分光光度计（4）波长420nm处，以试剂空白为参比测定吸光度。以二氧化钛含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算二氧化钛的质量分数，数值以％表示：

w（TiO2）=m1V0×10−6m0V1×100  ……………………………（1）

式中:

m1——自工作曲线上查得的二氧化钛量，单位为微克（µg）；

V0——溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2 重复性限

| 二氧化钛质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.093 | 0.010 |
| 1.731 | 0.100 |
| 7.545 | 0.227 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3允许差

| 二氧化钛的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.050～0.20 | 0.02 |
| >0.20～0.50 | 0.06 |
| >0.50～2.00 | 0.12 |
| >2.00～4.00 | 0.20 |
| >4.00～8.00 | 0.40 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。