前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括11个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

本部分为第6部分。

本部分代替YS/T 358-1994《钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钍量的测定（偶氮胂Ⅲ比色法）》

本部与YS/T 358-1994相比主要变化如下：

——采用电感耦合等离子体发射光谱法代替偶氮胂Ⅲ比色法。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：潘建忠、钟道国、刘鸿。

本部分参加起草人：宋金华、王静、黄双。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 874—76、YS/T 358—1994。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中氧化钍含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中氧化钍量的测定。测定范围：0.001%-0.50%。

2  方法提要

试料用硫酸-硫酸铵分解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

3  试剂

3.1  硫酸铵。

3.2  硫酸（ρ：1.84g/ mL）。

3.3  盐酸（ρ：1.19g/ mL）。

3.4  盐酸洗液（1+49）。

3.5  氧化钍标准贮存溶液：准确称取0.1000g二氧化钍[w(ThO2)≥99.95%，在110℃烘干过]于250mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.3）和0.5mL氢氟酸（ρ1.14g/ mL），加热溶解，加入2mL高氯酸（ρ1. 67g/ mL）蒸发至冒白烟直至湿盐状，冷却，用5mL盐酸（1+1）溶解并用盐酸（1+9）定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含0.1mg二氧化钍。

3.6  氩气w（Ar）≥99.99%。

4  仪器

4.1等离子体发射光谱仪：分辨率<0.006nm (200nm处)。

4.2光源：氩等离子体光源。

5  试样

5.1试样粒度小于0.074mm。

5.2试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.10 g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  分析试液的制备：将试料（6.1）置于300 mL烧杯中，加入1g硫酸铵（3.1），7 mL硫酸（3.2），于高温电炉上加热分解至冒硫酸浓烟30min（体积为2mL左右），取下冷却。加5mL盐酸（3.3），用水吹洗表面皿和杯壁并加水至20mL左右，加热溶解盐类，取下，冷却至室温。用中速滤纸过滤于100 mL容量瓶中，以盐酸洗液（3.4）洗涤烧杯2~3次，洗涤滤纸5~6次。用水稀释至刻度，混匀。

6.5标准系列溶液配制：分别移取0mL，0.10mL，1.00mL，2.00mL，5.00mL氧化钍标准贮存溶液（3.5）于4个100mL容量瓶中，各加入20mL HCl（1+1），用水稀释至刻度，混匀。各标准含量见表1。

表1 系列标准含量表

| 标准系列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThO2含量（μg/mL） | 0 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |

6.6测定

将空白试验溶液（6.3）、分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）于401.913nm处同时进行氩等离子体光谱测定。

7  分析结果的计算

将标准系列溶液（6.5）的浓度直接输入计算机，由计算机计算并输出空白溶液(6.3)、分析试液（6.4）中待测元素的质量浓度。

按公式（1）计算试样中氧化钍的质量分数（%），数值以%表示。

………………….（1）

式中：

ρ1——计算机输出的分析试液（6.4）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ2——计算机输出的空白试验溶液(6.3)中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——分析试液（6.4）的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2 重复性限

| 氧化钍质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.022 | 0.002 |
| 0.063 | 0.003 |
| 0.184 | 0.012 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表

表3 允许差

| 氧化钍的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.001～0.01 | 0.001 |
| >0.01～0.05 | 0.003 |
| >0.05～0.20 | 0.005 |
| >0.20～0.50 | 0.020 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.6-201×

代替 YS/T 358-1994

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法
氧化钍量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of  Tantalum iron, niobium iron concentrate

—Determination of oxide thorium content

－Inductively coupled plasma atomic emission specrographic method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布