前    言

本标准首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：广西冶金产品质量监督检验站、柳州市产品质量监督检验所、广西铟工业协会、

桂林理工大学。

本标准主要起草人：黄肇敏、黄建军、伍祥武、黄旭升、税志坚、周素莲、姚文治、黄小珂

铟废料

1  范围

本标准规定了铟废料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于铟废料的国内外贸易及再生有色金属使用的铟废料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16487.2  进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准  冶炼渣

GB 16487.7  进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准  废有色金属

3  分类

铟废料按照状态、性质和产生的来源分为七类，即：Ⅰ类：纯铟废料、Ⅱ类：ITO靶材废料、Ⅲ类：含铟化工废料、Ⅳ类：铟合金废料、Ⅴ类：含铟半导体废料、Ⅵ类：含铟废液、Ⅶ类：含铟灰渣。每类铟废料的要求见表1。

表1 铟废料的分类

| 类别 | 组别 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类：纯铟废料 | 纯铟废料 | 包括纯铟下角料、废铟粉、铟丝、铟板、铟片、铟锭及加工过程产生的粉末等。In≥95%，无其他夹杂物。 |
| Ⅱ类：ITO靶材废料 | ITO靶材废料 | 包括ITO靶材废靶以及在靶材生产过程中产生的边角料、切屑和废品。 In≥70.0%，无其他夹杂物。 |
| Ⅲ类：含铟化工废料 | 含铟化工废料 | 包括氧化物、氢氧化物、铟盐、有机铟、催化剂等含铟化工废料。 1级：In≥30%，由同类型的含铟化工废料组成，无其他夹杂物； 2级：10%≤In＜30%，由同类型的含铟化工废料组成，无其他夹杂物； 3级：In＜10%，由同类型的含铟化工废料组成，无其他夹杂物。 4级：由不同类型的含铟化工废料组成。 |
| Ⅳ类：铟合金废料 | 铟合金废料 | 包括含铟合金加工废料、焊料合金线废料等。 1级：由同一牌号铟合金废料组成，In≥30%，无其他夹杂物； 2级：由同一牌号铟合金废料组成，10%≤In＜30%，无其他夹杂物； 3级：由同一牌号铟合金废料组成，In＜10%，无其他夹杂物； 4级：由不同牌号、不同类型铟合金废料组成。 |
| Ⅴ类：含铟半导 体废料 | 含铟半导体废料 | 包括含铟半导体切磨抛废料、含铟半导体器件等。 1级：由同类型的半导体铟化合物废料组成，无其他夹杂物； 2级：由不同类型的半导体铟化合物废料组成，无其他夹杂物。 |

续表1 铟废料的分类

| Ⅵ类：含铟废液 | 含铟电镀液废水 | 由同一组别的含铟废液组成。 1级：In≥10g/L的含铟废液； 2级：1g/L≤In＜10g/L的含铟废液； 3级：0.1g/L≤In＜1g/L的含铟废液。 |
| --- | --- | --- |
|  | 含铟腐蚀液 |  |
|  | 湿法冶炼含铟废液 |  |
| Ⅶ类：含铟灰渣 | 铟渣 | 包括含铟冶炼渣、粉尘等。 1级：In≥1%； 2级：0.1%≤In＜1%。 |
|  | 铟灰 |  |

4  要求

4.1 铟废料应按照本标准规定的类别、组别、级别进行回收和贸易，不同类别、组别和级别的废料不应相互混合。本标准未列入的其他铟废料，可归入相近的类别中。

4.2 铟废料中不允许混有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性或带有放射性的物品。

4.3 块状铟废料表面的杂物应尽量予以清除。

4.4 块状铟废料的最大外形尺寸，本标准不作具体规定，但可在不妨碍运输的情况下，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

4.5 需方有其他特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5  检验方法

5.1 铟废料一般用感官确定类别，其洁净程度用目视检验。

5.2各种铟废料的化学成分检测，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5.3铟废料的供应方式、扣除杂质的方法、外形尺寸及单块重量的测量方式由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5.4 铟废料中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染的控制按照GB 16487.2、GB 16487.7的规定进行。

6  检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1铟废料由供方技术监督部门进行检验，也可委托其他检验部门进行检验，应保证其质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的铟废料按照本标准或订货单（或合同）的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2 组批

铟废料应成批提交检验，每批应由同一类别、同一组别、同一级别的铟废料组成，批重不限。

6.3 取样及其他

取样方法以及其他有关事宜由供需双方协商确定并在合同中注明。

7  标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

每批铟废料附有标签，其上注明：

- 供方名称；

- 铟废料名称；

- 铟废料类别、组别、级别；

- 批号；

- 批重；

- 本标准编号。

7.2 包装

7.2.1 经供需双方协商确定，铟废料可以打包、压块或桶装方式供货。

7.2.2 铟废料应包装后交货，其包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在合同中注明。

7.3  运输和贮存

7.3.1  不同批次的铟废料在运输过程中不应混装。

7.3.2  铟废料在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用被以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施。

7.4  质量证明书

铟废料交货时，必须附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 铟废料名称；

- 铟废料类别、组别、级别；

- 批号及批重；

- 检验结果；

- 发货日期；

- 质量检验部门的印记；

- 本标准编号。

8  订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 铟废料名称；

- 类别、组别、级别；

- 化学成分等特殊要求；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

————————————

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

201×-××-××实施

201×-××-××发布

铟废料

Scraps of indium

(送审稿)

GB/T ××××-201×

中华人民共和国国家标准

ICS

L

发布