ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXX.X---201X

_________________________________________________________________________________________________

铅阳极泥化学分析方法

锑量的测定  硫酸铈滴定法

Methods for chemical analysis of lead anode mud

—Determination of arsenic content

—Cerium sulfate titration method

（预审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

_______________________________________________________________

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX 《铅阳极泥化学分析方法》共有X个部分：

本部分为第X部分。

本部分为新增部分。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由XXX负责起草。

本部分由XXX起草。

本部分由XXX参加起草。

本部分主要起草人：

- 铅阳极泥化学分析方法
锑量的测定  硫酸铈滴定法

- 1  范围

本部分规定了铅阳极泥中锑量的测定方法。

本部分适用于铅阳极泥中锑量的测定。测定范围：锑的质量分数10.00%～50.00%。

- 2  方法原理

试料用硫酸，以滤纸碳化后作还原剂和助溶剂，在盐酸介质中，以甲基橙为指示剂，在80℃～90℃用硫酸铈标准滴定溶液滴定至溶液红色消失为终点。

- 3  试剂

- 除非另有说明，本部分所用试剂和水均指分析纯试剂和三级水。

- 3.1  硫酸钾。

3.2  硫酸（ρ1.84 g/mL)。

3.3  盐酸（ρ1.19 g/mL）。）

3.4  硫酸（1+1）

3.5  盐酸（1+1）。

3.6 甲基橙指示剂(1g/L)。

- 3.7  硫酸铈标准滴定溶液[c（Ce(SO4)2）约0.05mol/L]。

3.7.1  配制：称取20.25g硫酸铈[Ce(SO4)2·4H2O]，置于1000mL烧杯中，加入30mL硫酸（3.2），搅拌均匀，在电炉上逐渐升温加热溶成糊状，并冒硫酸白烟约20min，取下冷却，加入140mL硫酸（3.4），再缓缓加入400mL水，搅拌溶解至清亮，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.7.2  标定：称取三份0.1000纯锑[wSb≥99.99%]，分别置于300mL锥形瓶中，以少量水润湿，加入12mL硫酸（3.2），加热溶解至清亮，取下冷却。以下操作按5.4.2、5.4.3款进行。

随同标定做空白试验。

按（1）式计算硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的实际浓度：

................(1)

式中：c-----硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m-----金属锑的质量，单位为克（g）；

V1-----滴定锑消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的体积，单位为毫升（mL）；

V0-----标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的体积，单位为毫升（mL）；

121.76-----锑的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取三份标定结果的平均值为硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的实际浓度。平行标定所消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.7）体积的极差值不超过0.10mL。

4  试样

4.1  试样粒度应小于0.100mm。

4.2  试样应在100℃~105℃烘干1h，置于干燥器中冷却至室温。

5 分析步骤

5.1  试料

称取0.3g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试样做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于300mL锥形瓶中，以少量水润湿，加入15mL硫酸（3.2），置于电炉上加热至微沸，盖上表面皿，在保持溶液微沸的温度下溶解20min。取下稍冷，加入约3cm2定性滤纸炭化后，继续加热至溶液的暗红色消失，取下冷却。

5.4.2  加入40mL水、30mL盐酸（3.5），混匀，煮沸。

5.4.3  加入两滴甲基橙指示剂（3.6），在保持溶液80℃～90℃的温度下，用硫酸铈标准滴定溶液（3.7）滴至溶液的红色恰好消失，即为终点。

6  分析结果的计算

按式（2）计算锑的质量分数wSb，数值以%表示：

wSb=c⋅(V2−V3)×121.76m0×2000×100----------------------（2）

式中：c-----硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2-----滴定试液消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的体积，单位为毫升（mL）；

V3-----标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液（3.7）的体积，单位为毫升（mL）；

m0-----试料的质量，单位为克（g）；

121.76-----锑的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果应表示至小数点后第二位。

- 7  精密度

- 7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wSb／% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |  |
| - 重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差 |  |  |  |  |  |

- 7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3 再现性限

| wSb／% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |  |
| - 再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |  |

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________