ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXX.X---201X

_________________________________________________________________________________________________

铅阳极泥化学分析方法

铋量的测定  Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of lead anode mud

—Determination of bismuth content

—Na2EDTA titrimetric method

（预审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

_______________________________________________________________

中华人民共和国工业和信息化部 发布

### 前    言

YS/T XXXX 《铅阳极泥化学分析方法》共有七个部分：

----第一部分  YS/T XXXX-201X     铅量的测定    Na2EDTA滴定法

----第二部分  YS/T XXXX-201X     鉍量的测定    Na2EDTA滴定法

----第三部分  YS/T XXXX-201X     砷量的测定    氢化物发生-原子荧光光谱法

----第四部分  YS/T XXXX-201X     锑量的测定    硫酸铈滴定法

----第五部分  YS/T XXXX-201X     金量的测定    火试金重量法

----第六部分  YS/T XXXX-201X     银量的测定    火试金重量法

----第七部分  YS/T XXXX-201X     铜量的测定    硫代硫酸钠碘量法

本部分为YS/T XXXX-201X第二部分。

本部分为新起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由陕西东岭冶炼有限公司负责起草。

本标准由中冶葫芦岛有色金属集团、株洲冶炼集团、北京矿冶研究总院、北京有色金属研究院、锡矿山闪锌锑业有限公司、中金岭南韶关冶炼厂参加起草。

本部分主要起草人：

铅阳极泥化学分析方法
鉍量的测定  Na2EDTA滴定法

- 范围

本部分规定了铅阳极泥中鉍量的测定方法。

本部份适用于铅阳极泥中鉍量的测定。测定范围：2.0～30.0%

2  方法原理

试样加酒石酸、用硝酸溶解，以饱和硫脲掩蔽少量的铜。以二甲酚橙为指示剂，用饱和乙酸钠调节PH值在1.7~1.9之间，用Na2EDTA滴定溶液由紫红色变亮黄色为终点。

3  试剂

除非另有说明，本部分所用试剂和水均指分析纯试剂和三级水。

3.1硝酸（ρ1.42g/ml）

3.2酒石酸溶液（200 g/L）

3.3硫脲（饱和溶液）.

3.4无水乙酸钠（饱和溶液）

3.5二甲酚橙（5g/L）

3.6硝酸（1+1）

3.7 精密PH计

3.8 蒸馏水

3.9 乙二胺四乙酸二钠标准溶液【C（Na2EDTA）≈0.02mol/L】：称去8g乙二胺四乙酸二钠于300ml烧杯中，加水微热溶解，冷却至室温，移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置三天后标定。

标定：称取三份0.2g金属铋（99.99%）（称准至0.0001g），分别置于300ml烧杯中，加入10ml硝酸（4.1）加热至完全溶解，取下稍冷，加入10ml硫酸（4.2），加热至冒烟取下，冷却，以下按分析步骤进行。

按下式计算Na2EDTA标准溶液对铋的滴定度及其物质的量浓度：

按下式计算Na2EDTA标准溶液对铋的滴定度及其物质的量浓度：

m

C（Na2EDTA）=

(V-V0)×208.98×10-3

式中：T—Na2EDTA标准溶液对铋的滴定度，g/ml；

V—滴定时消耗Na2EDTA标准溶液的体积，ml；

V0—滴定时消耗Na2EDTA标准溶液的体积，ml；

m—铋量，g ；

C（Na2EDTA）—Na2EDTA标准溶液的物质的量浓度，mol/L；

208.98—铋的摩尔质量，g/mol 。

取三份标定结果的平均值，三份标定结果的极差应不大于0.0000025mol/L 。

4  试样

4.1  试样粒度应小于0.074mm。

4.2  试样应在100℃~105℃烘干3h，置于干燥器中冷却至室温。

5 分析步骤

5.1  试料

称取0.25g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试样做空白试验。

5.4  测定

5.4 测定

5.4.1将试样(5.1)置于400ml烧杯中，加入5ml酒石酸（3.2）摇动烧杯，再加入10m硝酸（3.1）在低温下溶解样品至5-7ml取下冷却，用水冲洗表皿与杯壁。

5.4.2加入6.0ml饱和硫脲（3.3）， 30ml蒸馏水摇动烧杯。加入二滴二甲酚橙指示剂（3.5），以饱和乙酸钠调节PH值为1.7~1.9，用Na2EDTA滴定溶液由紫红色变亮黄色为终点。

6.分析结果的计算

按下式计算铋的百分含量：

C×(V-V0) ×208.98

Bi（%）  =                              ×100

m×1000

式中：T—Na2EDTA标准溶液对铋的滴定度，g/mL；

V—滴定时消耗Na2EDTA标准溶液的体积，mL；

m—试样的质量，g ；

所得结果应表示至小数点后第二位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| ／% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |  |
| 重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| ／% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |  |
| 再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。 |

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________