ICS XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T281.X-201X

代替YS/T 281.6-1994

钴化学分析方法

铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

The methods for chemical analysis of cobalt

－The determination of iron content

－The Sulfosalicylic acid spectrophotometry method

（征求意见稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会  发布

YS/T281.X-201X

前  言

本标准代替YS/T 281.1-94《钴化学分析方法  磺基水杨酸分光光度法测定铁量》。

YS/T 281-201X《钴化学分析方法》共分为如下20个部分：

第1部分：YS/T 281.1-201X 铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

第2部分：YS/T 281.2-201X 铝量的测定  铬天青S分光光度法

第3部分：YS/T 281.3-201X 硅量的测定  钼蓝分光光度法

第4部分：YS/T 281.4-201X 砷量的测定  钼蓝分光光度法

第5部分：YS/T 281.5-201X 磷量的测定  钼蓝分光光度法

第6部分：YS/T 281.6-201X 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分：YS/T 281.7-201X 锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分：YS/T 281.8-201X 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

第9部分：YS/T 281.9-201X 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

第10部分：YS/T 281.10-201X 镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

第11部分：YS/T 281.11-201X 铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第12部分：YS/T 281.12-201X 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

第13部分：YS/T 281.13-201X 硫量的测定  高频感应炉红外吸收法

第14部分：YS/T 281.14-201X 碳量的测定  高频感应炉红外吸收法

第15部分：YS/T 281.15-201X 砷、锑、铋、锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

第16部分：YS/T 281.16-201X 砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  光电直读光谱法

第17部分：YS/T 281.17-201X 铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定  电感耦合等离子体质谱法

第18部分：YS/T 281.18-201X 钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

第19部分：YS/T 281.19-201X 钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定  发射光谱法

第20部分：YS/T 281.20-201X 氧量的测定  脉冲-红外吸收法

本部分为第1部分。

与YS/T 281.1-1994相比，本部分主要对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款,增加了重复性限；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司起草。

本部分由北京有色金属研究总院、北京矿冶研究总院、广东英德佳纳金属金属科技有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分所代替的历次版本标准发布情况为：

—GB 8648.1-88

—YS/T 281.1-94。

YS/T281.X-201X

钴化学分析方法

铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

1 范围

本部分规定了钴中铁含量的测定方法。

本部分适用于钴中铁含量的测定。测定范围：0.0008％～0.70％。

2 方法原理

试料用硝酸溶解，在约7 mol/L盐酸溶液中，用4-甲基- 2 -戊酮和乙酸异戊酯的混合溶剂萃 取铁与钴分离，然后用水反萃取，在pH8.5～11的氨性溶液中，铁（III）与磺基水杨酸生成稳定的黄色络合物，于分光光度计波长420 nm处测量其吸光度。

3 试剂

制备溶液和分析用水均为二次蒸馏水或相当纯度的实验室用水。

3.1 市售试剂

3.1.1 盐酸（ρ1.19 g/mL），优级纯。

3.1.2 硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

3.1.3 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.1.4 氢氧化铵（ρ0.90 g/mL）。

3.1.5 4-甲基- 2-戊酮。

3.1.6 乙酸异戊酯。

3.2 溶液

3.2.1 盐酸（3＋2）。

3.2.2 硝酸（3＋2）。

3.2.3 磺基水杨酸溶液（100g/L）。

3.2.4 混合萃取剂：4-甲基- 2-戊酮与乙酸异戊酯按等体积混合。

3.3 标准溶液

3.3.1 铁标准贮存溶液：称取0.2000 g铁粉（＞99.98％）置于250 mL烧坏中，加入10 mL王水，加热使铁粉溶解完全，加入10 mL硫酸（3.1.3）蒸至冒三氧化硫白烟，冷却后，用水洗表皿及杯壁并加水至50 mL左右，加热使盐类溶解。将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含200 µg铁。

3.3.2 铁标准溶液：移取50.00 mL铁标准贮存溶液（3.3.1）于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含20 µg铁。

4 仪器

分光光度计。

5 分析步骤

5.1 试样处理

将试样置于洁净的250 mL烧坏中，加入盐酸（3.2.1）浸没试样，加热煮沸10 min，取下，弃去洗液，用水洗涤至溶液无色，弃去水层后再用无水乙醇洗涤两次，在110°C左右烘干备用。

5.2 试料

按表1称取试样，精确至0.0001 g。

5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

YS/T281.X-201X

表1 试样量及分取量

| 铁含量（质量分数）/ % | 称料质量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0008~0.002 | 2.000 | — | 全量 |
| >0.002~0.01 | 1.000 | — | 全量 |
| >0.01~0.05 | 1.000 | 100 | 20.00 |
| >0.05~0.3 | 0.500 | 200 | 15.00 |
| >0.3~0.7 | 0.500 | 200 | 5.00 |

5.4 测定

5.4.1 将试料（5.2）置于250 mL烧杯中，缓慢加入15 mL硝酸（3.2.2），盖上表皿，低温加热使试料完全溶解，并蒸发至稠浆状，加入20 mL水，微热使盐类溶解。

5.4.2 将溶液移入125 mL分液漏斗中（体积为20 mL），用30 mL盐酸（3.1.1）分数次洗涤烧杯，洗液合并于分液漏斗中。对铁量大于0.01％的试样，按表1稀释分取试液,置于125 mL分液漏斗中，加水至体积为20 mL，加入30 mL盐酸（3.1.1）。

5.4.3 向分液漏斗中加入15 mL混合萃取剂（3.2.4），振荡30 s，静置分层后，将水相放入另一分液漏斗中，水相再加15 mL混合萃取剂（3.2.4）重复萃取一次，弃去水相，合并有机相。加入15 mL盐酸（3.2.1）振荡洗涤15 s，静置分层后，弃去水相，重复洗涤一次。

5.4.4 向有机相中加入20 mL水，振荡30 s，静置分层后，水相放入50 mL容量瓶中，再向有机相中加入15 mL水，振荡30 s，静置分层后，水相合并于容量瓶中。

5.4.5 向容量瓶中加入5 mL磺基水杨酸溶液（3.2.3），用氢氧化铵（3.1.4）中和至溶液呈黄色并过量2 mL，用水稀释至刻度，混匀。在流水中冷却至溶液清亮。将部分溶液移入3 cm比色皿中。

5.4.6 以随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长420 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

5.5 工作曲线的绘制

移取0 mL、0.50 mL、1.50 mL、3.00 mL、4.50mL、6.00 mL铁标准溶液（3.3.2），分别置于一组50 mL容量瓶中，以下按5.4.5款进行。以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长420 nm处测量其吸光度，以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6 分析结果的计算

按下式计算铁的含量，以质量分数表示：

式中：m1—自工作曲线上查得的铁量，单位为微克（μg）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果YS/T281.X-201X

的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限                               ％

| 铁的质量分数 | r |
| --- | --- |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限                                  ％

| 铁的质量分数 | R |
| --- | --- |

注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。

再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。

8 质量保证和控制

每周或每两周应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），对过程进行校核。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新校核。

———————————————