ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T xxx.x－20xx

钴化学分析方法

铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of cobalt concentrate

—Determination of  aluminum, manganese, nickel, copper, zinc, cadmium, tin antimony, lead and bismuth content

—Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometric method

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本部分为第  部分。

本部分为新起草部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由                          负责起草。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分由北京有色金属研究总院、金川集团有限公司参加起草。

本部分主要起草人：冯先进、李华昌、xxx。

本部分参加起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

钴化学分析方法

铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量测定

电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本部分规定了钴中铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定方法。

本部分适用于钴中铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定。测定范围：0.0001％～0.0050%。

2 方法提要

试料以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，用ICP-MS-标准加入和采用在线加入钪、铑、铼混合内标的方法测定钴中铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋10种元素含量。

3 试剂

3.1 硝酸 (ρ 1.42g/mL) ，BVⅢ级。

3.2 硝酸（1＋1）。

3.3 硝酸 （1＋9）。

3.4 盐酸 (ρ 1.19g/mL)，BVⅢ级

3.5 盐酸 （1＋1）。

3.6 盐酸 （1＋4）。

3.7 纯水（电阻率＞18MΩ.cm）

3.8 铝标准贮存溶液：称取1.0000g铝[w(Al) ≥99.99％]，置于300mL烧杯中，加20mL盐酸（3.4），滴加1mL～2mL硝酸（3.1），低温溶解，移入1000mL容量瓶中，加入80mL盐酸（3.4）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

3.9 锰标准贮存溶液：称取1.0000g金属锰[w(Fe)≥99.95%]，置于150mL烧杯中，加入150mL硝酸（3.3），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

3.10 铜标准贮备溶液：称取1.0000g铜[w(Cu)≥99.99％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.3），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.11镍标准贮备溶液：称取1.0000g镍[w(Cu)≥99.99％]，置于300mL烧杯中，加10mL硝酸（3.3），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加入100mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

3.12锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌[w(Zn)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.13 镉标准贮存溶液：称取1.0000g 金属镉[w(Cd)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

3.14 锡标准贮存溶液：称取1.0000g 金属锡[w(Sn)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.4），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，补加盐酸（3.4）80mL，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锡。

3.15 锑标准贮存溶液：称取1.0000g金属锑[w(Fe)≥99.95%]，置于150mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.5），加热溶解，补加10mL硝酸（3.2）冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锑。

3.16 铅标准贮存溶液：称取1.0000g 金属铅[w(Pb)≥99.99%]，置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.17 铋标准贮存溶液：称取1.0000g金属铋[w(Zn)≥99.97%]，置于150mL烧杯中，加入50mL硝酸（3.2），加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

3.18混合标准溶液：分别移取1.00mL标准贮存溶液（3.8～3.17）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含铝、铁、铜、锌、砷、镉、锡、铊、铅各10µg。

3.18 内标混合标准溶液：Sc、Rh、Re标准溶液(1000μg/mL)由国家钢铁材料测试中心提供，使用前稀释，稀释后溶液1mL含10ng/mL Sc、Rh、Re，体积分数为2%硝酸介质。

3.19 氩气[w(Ar) ≥99.99％]。

4 仪器

电感耦合等离子体质谱仪，仪器质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

5 分析步骤

5.1 试料

称取1.00g试样。

5.2 测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于150mL石英烧杯中，加入15mL的硝酸（3.2），低温加热至试料溶解完全，取下，冷却后移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

分别移取10mL上述溶液于5个100mL塑料容量瓶中，依次加入钴混合标准溶液（3.18）0、0.10、0.50、1.00、1.50mL，分别加入2mL硝酸，以水稀释至刻度，混匀。。

5.3.2按仪器工作条件，采用ICP-MS的标准加入法和在线加入内标的方式，测定试液中各杂质的质量浓度，仪器自动反算出样品的浓度。

6 分析结果的计算

按下式计算铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋的百分含量：

式中： c-测得铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋的浓度，单位：纳克每毫升，ng/mL；

V-试液的总体积，单位：毫升，mL；

m-试样量，单位：克，g。

- 7  精密度

- 7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2

| ωx／% | 0.0001 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al(r/%) |  |  |  |
| Mn(r/%) |  |  |  |
| Ni(r/%) |  |  |  |
| Cu(r/%) |  |  |  |
| Zn(r/%) |  |  |  |
| Cd(r/%) |  |  |  |
| Sn(r/%) |  |  |  |
| Sb(r/%) |  |  |  |
| Pb(r/%) |  |  |  |
| Bi(r/%) |  |  |  |

- 7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3

| ωx／% | 0.0001 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al(R/%) |  |  |  |
| Mn(R/%) |  |  |  |
| Ni(R/%) |  |  |  |
| Cu(R/%) |  |  |  |
| Zn(R/%) |  |  |  |
| Cd(R/%) |  |  |  |
| Sn(R/%) |  |  |  |
| Sb(R/%) |  |  |  |
| Pb(R/%) |  |  |  |
| Bi(R/%) |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。