ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替YS/T 36.2-1992

高纯锡化学分析方法

孔雀绿分光光度法测定锑量

Method for chemical analysis of High-purity Tin Determination of stibium by malachite green spectrophotometric

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前      言

本标准代替YS/T 36.2-1992《高纯锡化学分析方法 孔雀绿分光光度法测定锑量》。

本标准与YS/T 36.2-1992标准相比，主要变动如下：

——4.5条 苯 ：增加纯度要求“分析纯”；

——4.6条 修改为“二氯化锡（10%），称取1g二氯化锡，溶于5mL热盐酸中，加入5mL水，混匀，现用现配。”

——4.8条 修改为“尿素饱和溶液，将尿素溶于50mL热水中，直到尿素不再溶解为止。”

——6.4.2条修改为“以锑量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。”

——第8章 允许差 ：增加重现性的允许差要求。

——增加了第9章“质量保证和控制”。

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由峨嵋半导体材料厂负责起草。

本标准主要编写人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 36.2-1992

高纯锡化学分析方法

孔雀绿分光光度法测定锑量

- 范围

本标准规定了高纯锡中锑含量的测定方法。

本标准适用于锡（99.999%）中锑含量的测定。测定范围：0.000 03~0.000 15%。

- 方法提要

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1.4  标准化工作导则  化学分析方法标准编写规定

GB 1467  冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB 7729  冶金产品化学分析  分光光度法通则

- 方法提要

试料以硫酸加少量硝酸溶解。在盐酸介质中锑的络合阴离子与孔雀绿作用，生成绿色络合物，用苯萃取，于分光光度计波长635nm处，测其吸光度。

4  试剂 标准溶液

4.1 硝酸（ρ1.4g/mL）

4.2 硫酸（10%）

4.3 硫酸（1+1）

4.4 盐酸（2+1）

4.5 苯，分析纯。

4.6 二氯化锡（10%）：称取1g二氯化锡，溶于5mL热盐酸中，加入5mL水，混匀，现用现配。

4.7 亚硝酸钠溶液（10%）

4.8 尿素饱和溶液：将尿素溶于50mL热水中，直到尿素不再溶解为止。

4.9 孔雀绿溶液（0.1%），过滤后使用。

4.10 锑标准存储溶液：称取0.1000g锑（99.999%）置于50mL烧杯中，加入20mL浓硫酸（ρ1.84g/mL），加热溶解，取下冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用硫酸（4.2）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锑。

4.11 锑标准溶液：移取10.0mL锑标准存储溶液（4.10），于100mL容量瓶中，用硫酸（4.2）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg锑。

5  仪器

5.1 分光光度计

5.2 离心机

最大转速不小于4000r/min。

6 样品处理及测定

6.1 试料

称取0.500g试料，精确至0.001g。

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 将试料（6.1）置于50mL烧杯中，加入4mL浓硫酸（ρ1.84）、0.5mL硝酸（4.3），加热；反应平稳后取下稍冷；用0.5mL硝酸（4.1）洗杯壁。加热至试料完全溶解。

6.3.2 用0.5mL硫酸（4.3）洗杯壁于200~300℃温度下加热并用玻璃搅拌，加热至硫酸烟冒尽。取下放冷。加入10mL盐酸溶液（4.4），加热搅动溶解盐类。取下，冷却。

6.3.3 滴加0.5mL二氯化锡溶液（4.6），混匀；加入1.0mL亚硝酸钠溶液（4.7），混匀；放置5min，加入1.5mL尿素溶液（4.8），摇动至气泡逸尽后，溶液移入盛有7.0苯的125mL分液漏斗中，用水稀释至30mL，混匀。加入0.5mL孔雀绿溶液（4.9），振荡1min，静止分层后，弃去水层，有机层移入离心管中，于离心机转动3min。将部分有机层移入2cm比色皿中，以苯作参比，于分光光度计波长635nm处，测其吸光度。

注：有机层亦可用无水硫酸钠脱水。

6.3.4 从工作曲线查找出相应的锑量。

6.4 工作曲线的绘制

6.4.1 移取0、0.05、0.10、0.15、0.20、0.30mL锑标准溶液（4.11），分别置于盛有10mL盐酸溶液（4.4）的烧杯中，以下按6.3.3条进行。

6.4.2 以锑量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析报告与分析结果

按下式计算锑的百分含量x:

x=×100

式中：x—锑（sb）的百分含量

m2—从工作曲线上查得试料锑的含量，μg；

m1—从工作曲线上查得空白锑的含量，μg；

m0—试料的质量，g。

8  允许差

8.1重现性条件下

由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，在短时间内对同一被测对象进行两次独立测试所获得的测试结果的极差不大于表1所列的允许差。

8.2再现性条件下

由不同的操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象进行两次独立测试所获得的测试结果的极差不大于表1所列的允许差。

表1                       ％

| 锑含量 | 重现性条件下允许差 | 再现性条件下允许差 |
| --- | --- | --- |
| 0.00003～0.00005 | 0.00002 | 0.00003 |
| ﹥0.00005～0.00015 | 0.00003 | 0.00004 |

9. 质量保证和控制

应使用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），定期校核本分析方法的有效性。当过程失控时，应查找原因，纠正错误后，重新进行校核。

__________________________________